LAS ESTABILIZACIONES DE MATERIALES MARGINALES CON CAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE
MANUEL ATIENZA DÍAZ

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

Jefe de Calidad. Gestión de Infraestructuras de Andalucía (GIASA)
Consejería de Obras Públicas y Transportes. Junta  de Andalucía

RESUMEN

Desde el comienzo de la construcción de la Autovía Jerez Los Barrios (Ruta del Toro) en el año 97, se han ido generalizando los tratamientos de materiales marginales mediante estabilización con cal en las obras ejecutadas por la Junta de Andalucía. Los tratamientos se aplican a materiales para la construcción de terraplenes y para el saneo de fondos de desmontes en terrenos naturales subyacentes de alta plasticidad y/o expansivos. La ponencia trata en el apartado I las estabilizaciones de los terraplenes de la Ruta del Toro, en el apartado II los saneos de fondos de desmontes en diversas carreteras en la provincia de Jaén, y termina con unas conclusiones sobre el estado de las estabilizaciones con cal.     
En la ponencia se describe la problemática medioambiental, las técnicas constructivas y el resultado final. 

APARTADO I. ESTABILIZACIÓN DE TERRAPLENES EN LA AUTOVÍA DE LA RUTA DEL TORO

I.1.- INTRODUCCIÓN

Los Tramos IV y V de la Autovía A-381 Jerez-Los Barrios, de titularidad de la Junta de Andalucía,  discurren en la práctica totalidad de sus trazados por el Parque Natural de los Alcornocales, en la provincia de Cádiz.

El paso por el parque natural, imposibilita generación de vertederos y la utilización de materiales de préstamo dentro de sus límites. Este condicionante de sacar los materiales de la excavación fuera del parque y aportarlos también de préstamos situados fuera, suponía un importante coste para la obra. Incluso transportar los materiales fuera del parque, seguía siendo un problema medio ambiental por los importantes volúmenes a extraer y depositar fuera del mismo.

Para solucionar esta problemática de tipo económico y medioambiental  se estudió la posibilidad de reutilizar los materiales inadecuados o marginales de las excavaciones de la traza para construir los terraplenes, cuyo volumen era del orden de 5 millones de metros cúbicos, mediante su estabilización con cal “in situ”.

I-2.-  MATERIALES EMPLEADOS EN  LA EJECUCION DE LOS TERRAPLENES

I.2.1.- CAL

En los dos tramos se ha utilizado como conglomerante, cal viva (óxido de calcio), según especificaciones de los Proyectos correspondientes.

1.2.2.- SUELOS A ESTABILIZAR

Son fundamentalmente margas o arcillas margosas,  silicatos laminares del grupo de las esmectitas (montmorillonitas).con índices de plasticidad elevados y potencial expansivo muy alto. El contenido de finos es también, en general bastante elevado y los índices CBR muy bajos, con valores en el entorno de la siguiente tabla:

	
	TRAMO IV
	TRAMO V

	% Pasa tamiz 0.008 UNE
	14.2-90.5
	11,8-86,5

	Límite Líquido
	26.7-63.8
	30,6-58,6

	Índice Plasticidad
	5.1-28.4
	15,3-32,6

	CBR a 4 días (95%)
	0.9-16.4
	0,8-27,8

	% SO3
	0.00-0.56
	0,00-0,62

	% Hinchamiento Libre
	0.00-8.0
	0,2-17,2


I.3.- MAQUINARIA UTILIZADA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN

I.3.1.- MAQUINARIA

En el Tramo IV se ha utilizado una estabilizadora HAMM-RACO 550 y camión HAMM PANIEN para extender la cal. En el Tramo V se ha utilizado una estabilizadora WIRTGEN y Tractor con dosificador PANIEN para extender la cal. A continuación se insertan dos fotografías de la maquinaria utilizada en cada tramo.

[image: image1.jpg]


      [image: image2.jpg]



Hamm-Raco y Hamm-Panien. Tramo IV                Wirtgen y Panien. Tramo V

I.3.2.- PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN

El procedimiento de ejecución es prácticamente similar en los dos tramos, regándose o no la base de la tongada en función de la humedad del terreno.

El material a estabilizar, una vez colocado en el terraplén, se extiende con bulldozer o motoniveladora. A continuación se extiende la cal en superficie, se riega en su caso para conseguir la humedad óptima de compactación de compactación, pasando después la estabilizadora la cual mezcla la tongada de suelo con la cal en toda la profundidad de la tongada. En función del tamaño de los terrones de arcilla que quedan tras el paso de la estabilizadora se realizan una o dos pasadas para conseguir una buena disgregación. Por último una vez estabilizado el material se pasa la niveladora, y se procede a la compactación de la tongada, cuyo espesor máximo es de 30 cm. por capacidad de la maquinaria. 
En zonas especiales, como trasdoses de obras de fábrica, en las que por su reducida extensión no ha sido posible el empleo de la maquinaria necesaria, se ha recurrido a la estabilización del material en el lugar de extracción, y a su posterior colocación en obra del material ya estabilizado, con lo que se obtiene una buena homogeneidad.

I-4.- PARÁMETROS CONTROLADOS
Existen varios parámetros de importancia para evaluar la efectividad de la estabilización y el buen comportamiento del material estabilizado, como son:

I-4.1.- ENSAYOS SOBRE EL MATERIAL A ESTABILIZAR

Antes de ejecutar la estabilización, se ha procedido a la identificación del material, para comprobar el cumplimiento de las especificaciones mínimas exigidas a los suelos a estabilizar (granulometría, plasticidad, materia orgánica, contenido de sulfatos solubles...).

Es especialmente importante la determinación del contenido de sulfatos solubles, para garantizar que la estabilización es factible, ya que en caso de contenido apreciable de sulfatos se pueden producir después de la construcción de los terraplenes, en situaciones de presencia de agua, reacciones químicas que provocan cambios volumétricos importantes, por formación de nuevos compuestos (p.e.:etringita,...), que pueden dar lugar a grandes agrietamientos.

I.4.2.- ENSAYOS SOBRE EL MATERIAL ESTABILIZADO

I.4.2.1.- Ensayo CBR

El índice CBR es el parámetro principal utilizado para el control de la estabilización, siendo el único valor de referencia, tanto en el Proyecto de las obras como en el PG-3, realizándose, diariamente. En los ensayos CBR del material estabilizado se mantiene la muestra sumergida en agua durante 1, 4 y 7 días, procediendose al punzonamiento seguidamente, a estas tres edades. En todos los casos, las tres probetas de ensayo (una para cada edad), se han fabricado en iguales condiciones de compactación: densidad 95% del Proctor Modificado (valor de referencia, exigido en el PPTP de las obras), con la humedad alcanzada en obra, y sin desmenuzar los grumos del material. De esta forma, el valor de CBR obtenido es más representativo del material en las condiciones de puesta real en obra.

Dado que el PG-3 exige un valor mínimo del índice CBR a los 7 días, y éste es un plazo excesivamente largo para la aprobación del material, que interfiere en el ritmo de producción de la obra, se han determinado CBR a 1, 4 y 7 días realizando un tratamiento estadístico, con gráficos de  control, que se reflejan a continuación.

[image: image7.wmf]COMPARACIÓN DEL % DE FINOS QUE PASA POR EL TAMIZ 0.08 UNE ANTES Y DESPUÉS 

DE ESTABILIZAR CON CAL

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

% PASA TAMIZ 0.08 UNE

Nivel de confianza del 95% inferior antes estabilizar 

Media Móvil % pasa tamiz 0.08 UNE antes de estabilizar

Nivel de confianza del 95% superior antes de estabilizar

Nivel de confianza del 95% Inferior después de estabilizar 

Media Móvil % pasa tamiz 0.08 UNE después de estabilizar

Nivel de confianza del 95% superior después de estabilizar 


[image: image8.wmf]COMPARACIÓN DEL % DE HINCHAMIENTO LIBRE ANTES Y DESPUÉS DE ESTABILIZAR CON CAL

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

Nivel de confianza del 95% inferior antes estabilizar 

Media Móvil % HL antes de estabilizar

Nivel de confianza del 95% superior antes de estabilizar

Nivel de confianza del 95% Inferior después de estabilizar 

Media Móvil % HL después de estabilizar

Nivel de confianza del 95% superior después de estabilizar 


Del análisis de estas gráficas se puede concretar que en ambas obras se produce un incremento del índice CBR de 1 a 4 días, así como de 4 a 7 días, superando ya a 1 día la práctica totalidad de las muestras, el valor mínimo exigido para el CBR en el PPTP de la Obra, que es de 5. 
Otro de los aspectos estudiados han sido las correlaciones entre los resultados de CBR a distintas edades.

[image: image9.wmf]RELACIÓN ENTRE LOS ÍNDICES DE C.B.R. A 1 Y 7 DÍAS EN TERRAPLENES ESTABILIZADOS CON CAL .TRAMO IV

y = 1,3897x + 4,7808

R

2

 = 0,9029

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

ÍNDICE C.B.R. A 1 DÍA

ÍNDICE C.B.R. A 7 DÍAS

Relación CBR a 1 y 7 días

Lineal (Relación CBR a 1 y 7 días)

A continuación se representa gráficamente la relación entre el índice CBR a 1 y 7 días 

[image: image10.wmf]RELACIÓN ENTRE LOS ÍNDICES DE C.B.R. A 1 Y 7 DÍAS EN TERRAPLENES ESTABILIZADOS CON CAL 

y = 1.2365x + 4.2636

R

2

 = 0.9037

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

ÍNDICE C.B.R. A 1 DÍA

ÍNDICE C.B.R. A 7 DÍAS

Relación CBR a 1 y 7 días

Lineal (Relación CBR a 1 y 7 días)


Se ha realizado también un estudio comparativo del índice CBR del material antes y después de estabilizar, mediante representaciones gráficas que nos permiten analizar mejor los resultados.

[image: image11.wmf]

CONTENIDO DE CAL APORTADA DE 0 A 15 Y DE 15 A 30. TRAMO IV 



1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

% CaO

% CaO de Referencia

Media Móvil % CaO de 0 a 15

Niveles de confianza del 95% del % de CaO de 0 a 15

Media Móvil % CaO de 15 a 30

Niveles de confianza del 95% de 15 a 30

Niveles de confianza del 95% de 15 a 30


I.4.2.2.- Estudios de la Homogeneidad de la tongada.

Un aspecto de gran importancia en la estabilización es comprobar que la cal se distribuye homogéneamente tanto en superficie, como en toda la profundidad de la tongada, y con la dotación prevista. Para verificarlo, se ha procedido durante la ejecución de las obras, como sigue: una vez compactada la tongada, se toma una muestra en los 15 centímetros más superficiales de la misma, y otra en los 15 centímetros más profundos. Sobre ambas muestras así tomadas, se ha determinado el pH y el contenido de cal. Se ha realizado un tratamiento estadístico de los resultados obtenidos, así como una representación gráfica de los mismos que se incluye a continuación. 

Así mismo, se observa en la forma de los gráficos, la relación directa de estos dos parámetros: el pH y el % de CaO; al aumentar el pH, el contenido de cal aumenta, y a la inversa.

[image: image12.wmf]COMPARACIÓN DEL ÍNDICE CBR DE MATERIALES ANTES Y DESPUÉS DE ESTABILIZAR CON CAL



0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

TRAMO IV

ÍNDICE DE CBR

Media Móvil CBR a 4 días antes estabilizar

Media Móvil CBR a 1 día después estabilizar

Media Móvil CBR a 4 días después estabilizar

Media Móvil CBR a 7 días después estabilizar


[image: image13.wmf]DETERMINACIÓN DEL pH DE 0 A 15 Y DE 15 A 30. TRAMO IV



10.0

10.5

11.0

11.5

12.0

12.5

13.0

pH 

Media Móvil de pH de 0 a 15

Niveles de confianza del 95% del pH de 0 a 15

Media Móvil de pH de 15 a 30 cms

Niveles de confianza del 95% del pH de 15 a 30

Nivel de confianza del 95% de 15 a 30


Hay que indicar, que los valores de CaO determinados, son los de cal añadida, descontando la cal que tenga el material virgen antes de estabilizar. De las curvas se verifica una gran homogeneidad de la tongada en profundidad
I.4.2.3.- Indice de plasticidad
Se ha tratado estadísticamente la evolución del Indice de Plasticidad de los materiales antes y después de estabilizar. En los gráficos siguientes se representan:
[image: image14.wmf]COMPARACIÓN DEL ÍNDICE DE PLASTICIDAD ANTES Y DESPUÉS DE ESTABILIZAR CON CAL. TRAMO IV



-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

Nivel de confianza del 95% inferior antes estabilizar

Media Móvil IP antes de estabilizar

Nivel de confianza del 95% superior antes de estabilizar

"Nivel de confianza del 95% inferior después de estabilizar"

"Nivel de confianza del 95% superior después de estabilizar"

"Media móvil después de estabilizar"

[image: image15.emf] 

COMPARACIÓN DEL ÍNDICE C.B.R. A 1, 4 Y 7 DÍAS EN TERRAPLENES ESTABILIZADOS 

CON CAL. TRAMO V

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

INDICE C.B.R.

Valor de referencia Media Móvil del C.B.R. a 1 día Media movil del CBR  a 4 días Media movil del CBR a 7 días

[image: image16.jpg]EVOLUCION DE DEFLEXIONES

OBRAS DE NUEVA CONSTRUCCION

% > LIMITE DE CALCULO DE DEFLEXION
(=23
o

—o—
PERIODO HUMEDO /4 \
PERIODO SECO
5 6 74 8
OBRA




[image: image17.jpg]EVOLUCION DEL IRI

OBRAS DE NUEVA CONSTRUCCION

DESPUES DE LLUVIAS

ANTES DE LLUVIAS




[image: image18.wmf]RELACIÓN ENTRE LOS ÍNDICES DE C.B.R. A 1 Y 7 DÍAS EN TERRAPLENES ESTABILIZADOS CON CAL .TRAMO IV

y = 1,3897x + 4,7808

R

2

 = 0,9029

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

ÍNDICE C.B.R. A 1 DÍA

ÍNDICE C.B.R. A 7 DÍAS

Relación CBR a 1 y 7 días

Lineal (Relación CBR a 1 y 7 días)


I.4.2.4.- Hinchamiento
Se ha tratado también estadísticamente la evolución del hinchamiento libre en edómetro antes y después de estabilizar. 

[image: image19.wmf]COMPARACIÓN DEL ÍNDICE CBR DE MATERIALES ANTES Y DESPUÉS DE ESTABILIZAR CON CAL



0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

TRAMO IV

ÍNDICE DE CBR

Media Móvil CBR a 4 días antes estabilizar

Media Móvil CBR a 1 día después estabilizar

Media Móvil CBR a 4 días después estabilizar

Media Móvil CBR a 7 días después estabilizar

[image: image20.wmf]RELACIÓN ENTRE LOS ÍNDICES DE C.B.R. A 1 Y 7 DÍAS EN TERRAPLENES ESTABILIZADOS CON CAL 

y = 1.2365x + 4.2636

R

2

 = 0.9037

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

ÍNDICE C.B.R. A 1 DÍA

ÍNDICE C.B.R. A 7 DÍAS

Relación CBR a 1 y 7 días

Lineal (Relación CBR a 1 y 7 días)

[image: image21.emf] 

COMPARACIÓN DEL ÍNDICE C.B.R. A 1, 4 Y 7 DÍAS EN TERRAPLENES ESTABILIZADOS CON 

CAL.TRAMO IV

-5

5

15

25

35

45

55

65

75

85

95

105

ÍNDICE C.B.R.

Valor de Referencia Media Móvil a 7 días Media Móvil 1 día Media Móvil 4 días


I.4.2.5.- Modificación granulométrica
En el siguiente gráfico se representa la reducción de finos.

[image: image22.wmf]DETERMINACIÓN DEL pH DE 0 A 15 Y DE 15 A 30. TRAMO IV



10.0

10.5

11.0

11.5

12.0

12.5

13.0

pH 

Media Móvil de pH de 0 a 15

Niveles de confianza del 95% del pH de 0 a 15

Media Móvil de pH de 15 a 30 cms

Niveles de confianza del 95% del pH de 15 a 30

Nivel de confianza del 95% de 15 a 30


I.5.- CONSIDERACIONES FINALES

Las estabilizaciones de suelos inadecuados con cal para transformarlos en suelos competentes para su uso en terraplenes, ha abierto una vía para la minimización de canteras y vertederos en los Parques Naturales y también en cualquier entorno para facilitar un desarrollo sostenible. Este tipo de actuaciones se han generalizado en Comunidades Autónomas como Andalucía, con predominio de formaciones arcillosas.

En cuanto a la parte técnica de la obra destacar:

· Los índices CBR, aumentan de forma importante desde valores 1-3 antes de estabilizar a 18-55 después de estabilizar a los siete días. 

· Los estudios de homogeneidad de la tongada, han puesto de manifiesto, que en ambos tramos, con la maquinaria empleada, se han conseguido resultados claramente satisfactorios, revelándose los ensayos propuestos: pH, y contenido de cal, como métodos de fácil y rápida realización para el control de la homogeneidad del tratamiento, tanto en superficie como en profundidad.

· Se han obtenido reducciones del índice de plasticidad significativas. Así, de valores medios del IP de los suelos antes de estabilizar, en torno a 20-23, se pasa a IP entre 5-10, anulándose, incluso la plasticidad en muchos de los casos analizados.
· La estabilidad volumétrica, determinada mediante el ensayo de hinchamiento libre, muestra una fuerte reducción e incluso anulación de las expansividades.

· Se produce una fuerte reducción de finos del orden del 50% tras la estabilización con cal.
· Con esta solución se resolvió el problema medioambiental, y además tras la estabilización con cal, los terraplenes quedaron ejecutados con unas características excelentes desde el punto de vista constructivo.

Por último mencionar que al comienzo de los trabajos se constituyó un grupo de investigación con el objetivo de mejorar las técnicas de la estabilización de suelos cuyas investigaciones culminaron con la redacción  de unas Recomendaciones para la ejecución y control de los suelos estabilizados con cal, disponibles en www.giasa.com . 
APARTADO II. ESTABILIZACIÓN DE LOS TERRENOS NATURALES SUBYACENTES EN LOS DESMONTES EN LA CARRETERA ARJONA PILAR DE MOYA EN JAEN.
En la provincia de Jaén, zona de olivares, los mismos están sembrados con generalidad en terrenos arcillosos de alta plasticidad y con frecuencia también asociados a la expansividad. Estos terrenos arcillosos que tan buenos son para el cultivo del olivo, son los mismos por donde discurren nuestras carreteras y son para la construcción de las mismas todo lo malos que son buenos para los olivares. Las carreteras en estos terrenos se ven muy afectadas por el cambio de los periodos secos a húmedos de los ciclos anuales y sobre todo por las grandes sequías seguidas de periodos de lluvias continuadas que con cierta periodicidad se dan en Andalucía. En los periodos secos se contraen y agrietan y en los húmedos se hinchan, dando lugar fuertes cambios de volúmenes que abomban y agrietan las carreteras perdiendo la regularidad superficial.   

En la figura Nº II.1, se ve que un túnel de ferrocarril en las lomas de Ubeda por efecto de las arcillas expansivas se ha roto quedando los hastíales debajo de las clave.
                                                                                      
[image: image3.emf]
Figura Nº II.1.- Antiguo túnel de ferrocarril en la loma de Úbeda.

Las regularidades superficiales que al final de las obras cumplen los valores del IRI exigidos en los pliegos , en el primer invierno con frecuencia si no se han tratado bien los fondos se abomban estropeando el buen trabajo realizado durante la construcción y con gran afección a la seguridad y comodidad del usuario. En la figura Nº II.2 se ve en unas carreteras construidas en el verano de1996 la variación del IRI obtenido (en azul) al finalizar la construcción, y como en el primer invierno se pierde la buena regularidad superficial (en rojo), de forma no recuperable, por abombamiento de la carretera con las lluvias.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


    

Figura Nº II.2.- Deterioro del IRI en el primer periodo de lluvias tras la construcción.  

La capacidad portante también se ve afectada en los desmontes por la humectación de los terrenos subyacentes en periodos húmedos. En la figura Nº II.3 se ve la evolución de las deflexiones en periodo seco y húmedo en carreteras del año 1996, con un considerable aumento de las mismas por pérdida de capacidad portante del terreno natural subyacente (TNS), lo cual como es evidente afecta a la vida útil de la carretera.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Figura Nº II.3.- Evolución de las deflexiones de una carretera en periodos secos y húmedos. 
Esta problemática se recogió en la Instrucción de Firmes de Andalucía de 1999 que considera que si el Índice de Plasticidad es superior a 18, debe hacerse un estudio especial de los terrenos subyacentes, pues puede cumplir el calculo del firme para el nº de ejes equivalentes del proyecto y deformarse las carreteras por no tomar medidas adicionales contra la plasticidad y expansividad. 

En línea con la  citada Instrucción se ha realizado en la provincia de Jaén el acondicionamiento de la carretera de Arjona a Pilar de Moya, en la cual se ha realizado un tratamiento especifico de los fondos de desmontes para reducir las afecciones de los cambios volumétricos en el firme de la carretera, objeto de este apartado.
El terreno natural subyacente se ha cajeado para conseguir un fondo de material inerte en una profundidad “P- 30 cm.” y transportado el material a vertedero provisional, se han estabilizado con cal los últimos 30cm. Y posteriormente se ha vuelto a colocar el mismo material en tongadas de 30 cm., estabilizándolo con cal, según la figura II.4.

[image: image6.emf]P

< 30 cm.


Figura Nº II.4 Esquema de tratamiento del TNS en los desmontes
La profundidad del tratamiento de estabilización “P” se establece en función del Indice de Plasticidad en la tabla Nº II.1.

	Indice de Plasticidad %
	Espesor del Tratamiento (cm.)

	10-20
	60

	20-30
	90

	30-40
	120

	40-50
	150


Tabla Nº II.1.- Profundidad del cajeo de los desmontes según el IP
Sobre este colchón de material inerte, tras la estabilización con cal, se colocaba el suelo seleccionado, la zahorra artificial y las capas de Mezcla Bituminosa en Caliente.  

La tecnología de la estabilización con cal y la evolución de los diferentes parámetros tras el tratamiento no las describimos pues fueron satisfactorios y similares a los trabajos del apartado I 

Tras poner la carretera en servicio, en el primer invierno, después de un periodo de lluvias, un desmonte se abombó. Se pensó que el cimiento estuviese muy húmedo con fuertes expansividades e Índices de Plasticidad mayores de los caracterizados. Tras realizar una calicata para analizar el TNS, se verificó con cierta sorpresa que la humedad era inferior a la óptima (es decir, no estaba encharcado), que las expansividades eran bajas y que con el IP obtenido de la muestra se debería  haber hecho un saneo en una profundidad mayor, es decir el saneo había sido escaso. Los abombamientos se habían producido por la plasticidad del material y sin grandes expansividades en contra de la idea mas extendida de una asociación de las mismas.

Como conclusión, el saneo de los TNS de esta carretera, que podría parecer excesivo al leer el proyecto, se ha revelado como necesario para construir carreteras duraderas en este tipo de terrenos, verificando en el desmonte abombado que con un tratamiento más suave puede que no se eviten los daños.  
La idoneidad de este tipo de tratamiento del TNS en presencia de suelos plásticos y/o expansivos se ha verificado en numerosas obras y concretamente en la A-92 en la provincia de Sevilla en la cual algunos desmontes se abombaron a raíz de las lluvias posteriores a su construcción. Cuando se realizó el refuerzo a finales de los noventa, estos desmontes se sanearon en profundidades de hasta dos metros estabilizándolos con cal y posteriormente han tenido un buen comportamiento.
Como recomendación a los proyectistas, que no se queden cortos en estos tratamientos, pues si se producen abombamientos de los fondos no tienen otra solución que levantar todo lo ejecutado, sanear en una profundidad mayor y rehacer todo el tramo de carretera con el gran coste económico y social que ello conlleva.

Ejemplo claro de estos abombamientos en obras anteriores a las Autonomías es la Autopista Sevilla Cádiz, que ejecutada en terrenos de mala calidad, en los años 70, tan buen comportamiento ha tenido desde su construcción. Sin embargo en el desmonte del área de servicio del Cerro del Fantasma en las inmediaciones de Las Cabezas, la fuerte expansividad de las arcillas subyacentes, hace que año tras año se abombe y tengan que ejecutar los equipos de conservación regularizaciones superficiales cada pocos años. 

En otros desmontes con problemas similares se ha llegado incluso a hacer inyecciones de cal pero esta corre por las zonas mas débiles y no penetra en la masa, por lo cual este tratamiento, que es caro, mejora algo pero no estabiliza las deformaciones.

Estos saneos de desmonte se pueden hacer evidentemente tanto con materiales competentes como estabilizando el existente con cal, pero normalmente donde hay terrenos plásticos y/o expansivos no abundan los buenos materiales de construcción y adicionalmente la estabilización con cal minimiza los vertederos de materiales inadecuados, lo que mejora el desarrollo sostenible. 

APARTADO Nº 3.- PRESENTE Y FUTURO DE LA ESTABILIZACIÓN CON CAL EN ANDALUCÍA

El uso de las estabilizaciones con cal se ha generalizado en las obras de la Junta de Andalucía en la totalidad de las provincias, dada la mala calidad de los Terrenos Naturales Subyacentes para  mejorar los mismos y por la falta de materiales aptos para su uso en terraplenes. Por otro lado la legislación medioambiental para conseguir un desarrollo sostenible y la protección de los parajes naturales de alto valor hacen cada vez mas adecuadas estas técnicas de estabilización con cal, tan apropiadas técnicamente. En cuanto a los costes que hace unos años se consideraban excesivamente altos, los fuertes volúmenes a estabilizar y el desarrollo de maquinaria cada vez más potente y con rendimientos mayores ha dado lugar a una bajada de los mismos. Sin embargo si introducimos en los costes el coste negativo de la mejora medioambiental que producen se llega a la conclusión de la idoneidad de estas técnicas.

En la actualidad en las obras de la Comunidad Autónoma de Andalucía estamos en unos 10 millones de metros cúbicos estabilizados, y es una técnica que dada la bondad demostrada (si va ligada a una buena ejecución y control), y lo adecuado de su uso para un desarrollo sostenible, en los próximos años la tendencia es seguir incrementando su uso cuando los materiales sean aptos para su estabilización.            




� EMBED Excel.Sheet.8  ���





� EMBED Excel.Sheet.8  ���











� EMBED Excel.Sheet.8  ���








� EMBED Excel.Sheet.8  ���





� EMBED Excel.Sheet.8  ���





� EMBED Excel.Sheet.8  ���





� EMBED Excel.Sheet.8  ���














� EMBED Excel.Sheet.8  ���














ANTES





DESPUES





ANTES





DESPUES












































PAGE  
15

[image: image23.wmf]COMPARACIÓN DEL % DE HINCHAMIENTO LIBRE ANTES Y DESPUÉS DE ESTABILIZAR CON CAL

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

Nivel de confianza del 95% inferior antes estabilizar 

Media Móvil % HL antes de estabilizar

Nivel de confianza del 95% superior antes de estabilizar

Nivel de confianza del 95% Inferior después de estabilizar 

Media Móvil % HL después de estabilizar

Nivel de confianza del 95% superior después de estabilizar 

[image: image24.wmf]COMPARACIÓN DEL % DE FINOS QUE PASA POR EL TAMIZ 0.08 UNE ANTES Y DESPUÉS 

DE ESTABILIZAR CON CAL

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

% PASA TAMIZ 0.08 UNE

Nivel de confianza del 95% inferior antes estabilizar 

Media Móvil % pasa tamiz 0.08 UNE antes de estabilizar

Nivel de confianza del 95% superior antes de estabilizar

Nivel de confianza del 95% Inferior después de estabilizar 

Media Móvil % pasa tamiz 0.08 UNE después de estabilizar

Nivel de confianza del 95% superior después de estabilizar 

[image: image25.wmf]

CONTENIDO DE CAL APORTADA DE 0 A 15 Y DE 15 A 30. TRAMO IV 



1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

% CaO

% CaO de Referencia

Media Móvil % CaO de 0 a 15

Niveles de confianza del 95% del % de CaO de 0 a 15

Media Móvil % CaO de 15 a 30

Niveles de confianza del 95% de 15 a 30

Niveles de confianza del 95% de 15 a 30

[image: image26.wmf]COMPARACIÓN DEL ÍNDICE DE PLASTICIDAD ANTES Y DESPUÉS DE ESTABILIZAR CON CAL. TRAMO IV



-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

Nivel de confianza del 95% inferior antes estabilizar

Media Móvil IP antes de estabilizar

Nivel de confianza del 95% superior antes de estabilizar

"Nivel de confianza del 95% inferior después de estabilizar"

"Nivel de confianza del 95% superior después de estabilizar"

"Media móvil después de estabilizar"

_1118232480.xls
Gráfico2

		6+260		6+260		6+260		6+260		6+260		6+260

		16+100		16+100		16+100		16+100		16+100		16+100

		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280

		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900

		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080

		7+160		7+160		7+160		7+160		7+160		7+160

		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060

		15+100		15+100		15+100		15+100		15+100		15+100

		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000

		7+460		7+460		7+460		7+460		7+460		7+460

		0+340		0+340		0+340		0+340		0+340		0+340

		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080

		6+300		6+300		6+300		6+300		6+300		6+300

		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280

		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280

		0+020		0+020		0+020		0+020		0+020		0+020



Nivel de confianza del 95% inferior antes estabilizar

Media Móvil % pasa tamiz 0.08 UNE antes de estabilizar

Nivel de confianza del 95% superior antes de estabilizar

Nivel de confianza del 95% Inferior después de estabilizar

Media Móvil % pasa tamiz 0.08 UNE después de estabilizar

Nivel de confianza del 95% superior después de estabilizar

% PASA TAMIZ 0.08 UNE

COMPARACIÓN DEL % DE FINOS QUE PASA POR EL TAMIZ 0.08 UNE ANTES Y DESPUÉS DE ESTABILIZAR CON CAL

29.0554196522

51

93.8718530751

14.6272935573

26.5

57.0454337154

29.0554196522

45.3

93.8718530751

14.6272935573

25.8

57.0454337154

29.0554196522

48.9666666667

93.8718530751

14.6272935573

31.2333333333

57.0454337154

29.0554196522

59.6

93.8718530751

14.6272935573

32.25

57.0454337154

29.0554196522

56.28

93.8718530751

14.6272935573

34.54

57.0454337154

29.0554196522

63.3

93.8718530751

14.6272935573

39.96

57.0454337154

29.0554196522

70.32

93.8718530751

14.6272935573

45.44

57.0454337154

29.0554196522

76.04

93.8718530751

14.6272935573

47.2

57.0454337154

29.0554196522

66.22

93.8718530751

14.6272935573

45.58

57.0454337154

29.0554196522

64.86

93.8718530751

14.6272935573

39.68

57.0454337154

29.0554196522

61.72

93.8718530751

14.6272935573

33.58

57.0454337154

29.0554196522

65.84

93.8718530751

14.6272935573

35.5

57.0454337154

29.0554196522

68.02

93.8718530751

14.6272935573

37.1

57.0454337154

29.0554196522

76.16

93.8718530751

14.6272935573

46.58

57.0454337154

29.0554196522

87.24

93.8718530751

14.6272935573

58.46

57.0454337154

29.0554196522

80.96

93.8718530751

14.6272935573

58.12

57.0454337154



Gráfico1

		6+260		6+260		6+260		6+260		6+260		6+260		6+260		6+260

		16+100		16+100		16+100		16+100		16+100		16+100		16+100		16+100

		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280

		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900

		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080

		7+160		7+160		7+160		7+160		7+160		7+160		7+160		7+160

		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060

		15+100		15+100		15+100		15+100		15+100		15+100		15+100		15+100

		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000

		7+460		7+460		7+460		7+460		7+460		7+460		7+460		7+460

		0+340		0+340		0+340		0+340		0+340		0+340		0+340		0+340

		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080

		6+300		6+300		6+300		6+300		6+300		6+300		6+300		6+300

		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280

		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280

		0+020		0+020		0+020		0+020		0+020		0+020		0+020		0+020



&L&"Arial,Negrita"A-381 JEREZ-LOS BARRIOS TRAMO IV
&CGRÁFICO DE RESULTADOS

Valores individuales % pasa 0.08 UNE antes de estabilizar

Nivel de confianza del 95% inferior antes estabilizar

Media Móvil % pasa tamiz 0.08 UNE antes de estabilizar

Nivel de confianza del 95% superior antes de estabilizar

valores individuales % pasa tamiz 0.08 UNE después de estabilizar

Nivel de confianza del 95% Inferior después de estabilizar

Media Móvil % pasa tamiz 0.08 UNE después de estabilizar

Nivel de confianza del 95% superior después de estabilizar

LOCALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS

% PASA TAMIZ 0.08 UNE

COMPARACIÓN DEL % DE FINOS QUE PASA POR EL TAMIZ 0.08 UNE ANTES Y DESPUÉS DE ESTABILIZAR CON CAL
 EJECUTADO A ORIGEN DE 2002 (OCTUBRE 2002)

51

29.0554196522

51

93.8718530751

26.5

14.6272935573

26.5

57.0454337154

39.6

29.0554196522

45.3

93.8718530751

25.1

14.6272935573

25.8

57.0454337154

56.3

29.0554196522

48.9666666667

93.8718530751

42.1

14.6272935573

31.2333333333

57.0454337154

91.5

29.0554196522

59.6

93.8718530751

35.3

14.6272935573

32.25

57.0454337154

43

29.0554196522

56.28

93.8718530751

43.7

14.6272935573

34.54

57.0454337154

86.1

29.0554196522

63.3

93.8718530751

53.6

14.6272935573

39.96

57.0454337154

74.7

29.0554196522

70.32

93.8718530751

52.5

14.6272935573

45.44

57.0454337154

84.9

29.0554196522

76.04

93.8718530751

50.9

14.6272935573

47.2

57.0454337154

42.4

29.0554196522

66.22

93.8718530751

27.2

14.6272935573

45.58

57.0454337154

36.2

29.0554196522

64.86

93.8718530751

14.2

14.6272935573

39.68

57.0454337154

70.4

29.0554196522

61.72

93.8718530751

23.1

14.6272935573

33.58

57.0454337154

0

29.0554196522

65.84

93.8718530751

0

14.6272935573

35.5

57.0454337154

0

29.0554196522

68.02

93.8718530751

0

14.6272935573

37.1

57.0454337154

0

29.0554196522

76.16

93.8718530751

0

14.6272935573

46.58

57.0454337154

0

29.0554196522

87.24

93.8718530751

0

14.6272935573

58.46

57.0454337154

0

29.0554196522

80.96

93.8718530751

0

14.6272935573

58.12

57.0454337154



Datos

		Referencia de Muestra antes de estabilizar		Referencia de Muestra después de estabilizar		LOCALIZACIÓN								% PASA POR TAMIZ 0.08 UNE ANTES DE ESTABILIZAR		% PASA POR TAMIZ 0.08 UNE DESPUÉS DE ESTABILIZAR						Media Móvil         % Finos antes de estabilizar																																																						Nivel de Confianza del 95% inferior del % Finos				Nivel de Confianza del 95% superior del % Finos

						P.K.antes de estabilizar		P.K.después de estabilizar		Capa		Tongada						Distribución Normal		Distribucón Normal acumulada		ANTES ESTAB		DESP ESTAB		Valor Medio		Niveles de Confianza del 95 %																																																ANTES ESTAB		DESP ESTAB		ANTES ESTAB		DESP ESTAB

		J-311/02		J-313/02		6+260		6+200		N.TERR.		1		51.0		26.5						51.00		26.50																																																				29.1		14.6		93.9		57.0																																				0.00		J-63/06		1/13/02

		J-314/02		J-315/02		16+100		16+120		N.TERR.		3		39.6		25.1						45.30		25.80																																																				29.1		14.6		93.9		57.0

		J-329/02		J-330/02		6+280		6+280		N.TERR.		3		56.3		42.1						48.97		31.23																																																				29.1		14.6		93.9		57.0

		J-385/02		J-386/02		6+900		6+900		N.TERR.		6		91.5		35.3						59.60		32.25																																																				29.1		14.6		93.9		57.0

		J-434/02		J-435/02		7+080		7+080		N.TERR.		7		43.0		43.7						56.28		34.54																																																				29.1		14.6		93.9		57.0

		J-468/02		J-469/02		7+160		7+160		N.TERR.		9		86.1		53.6						63.30		39.96																																																				29.1		14.6		93.9		57.0

		J-490/02		J-491/02		7+060		7+060		N.TERR.		13		74.7		52.5						70.32		45.44																																																				29.1		14.6		93.9		57.0

		J-507/02		J-519/02		15+100		15+060		N.TERR.		1		84.9		50.9						76.04		47.20																																																				29.1		14.6		93.9		57.0

		J-538/02		J-539/02		15+000		15+000		N.TERR.		4		42.4		27.2						66.22		45.58																																																				29.1		14.6		93.9		57.0

		J-735/02		J-736/02		7+460		7+460		N.TERR.		10		36.2		14.2						64.86		39.68																																																				29.1		14.6		93.9		57.0

		J-753/02		J-754/02		0+340		0.+340		N.TERR.		1		70.4		23.1						61.72		33.58																																																				29.1		14.6		93.9		57.0

		J-908/02		J-909/02		7+080		7+080		N.TERR.		25		95.3		62.1		33.2				65.84		35.50																																																				29.1		14.6		93.9		57.0

		J-1159/02		J-1160/02		6+300		6+300		N.TERR.		13		95.8		58.9		36.9				68.02		37.10																																																				29.1		14.6		93.9		57.0

		J-1184/02		J-1210/02		6+280		6+280		N.TERR.		13		83.1		74.6		8.5				76.16		46.58																																																				29.1		14.6		93.9		57.0

		J-1258/02		J-1259/02		0+280		0+280		N.TERR.		19		91.6		73.6		18.0				87.24		58.46																																																				29.1		14.6		93.9		57.0

		J-1572/02		J-1573/02		0+020		0+040		N.TERR.		8		39.0		21.4		17.6				80.96		58.12																																																				29.1		14.6		93.9		57.0



&L&"Arial,Negrita"A-381 JEREZ-LOS BARRIOS TRAMO IV
&C&"Arial,Negrita"

COMPARACIÓN DEL % DE FINOS QUE PASA POR EL TAMIZ 0.08 UNE ANTES Y DESPUÉS DE ESTABILIZAR CON CAL
A ORIGEN DE 2002 (OCTUBRE 2002)

Página &P



Resultados

		A-381 JEREZ-LOS BARRIOS. TRAMO IV

		COMPARACIÓN DEL % DE FINOS QUE PASA POR EL TAMIZ 0.08 UNE ANTES Y DESPUÉS DE ESTABILIZAR CON CAL

		Características Estadísticas          Calculadas						Valores obtenidos antes de estabilizar		Valores                        obtenidos después de estabilizar

								% PASA TAMIZ 0.08 UNE		% PASA TAMIZ 0.08 UNE

		Número de medidas realizadas						11		11

		Valor Medio						61.5		35.8

		Desviación Típica						19.7		12.9

		Coeficiente de Variación						0.32		0.36

		Nivel de confianza del 95% (Inferior)						29.1		14.6

		Nivel de confianza del 95% (Superior)						93.9		57.0

		Longitud del intervalo de confianza del 95%, al estimar la media						11.6		7.6





Resultados (2)

		





Resultados (2)

		6+260		6+260		6+260		6+260		6+260		6+260

		16+100		16+100		16+100		16+100		16+100		16+100

		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280

		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900

		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080

		7+160		7+160		7+160		7+160		7+160		7+160

		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060

		15+100		15+100		15+100		15+100		15+100		15+100

		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000

		7+460		7+460		7+460		7+460		7+460		7+460

		0+340		0+340		0+340		0+340		0+340		0+340

		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080

		6+300		6+300		6+300		6+300		6+300		6+300

		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280

		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280

		0+020		0+020		0+020		0+020		0+020		0+020



Nivel de confianza del 95% inferior antes estabilizar

Media Móvil % pasa tamiz 0.08 UNE antes de estabilizar

Nivel de confianza del 95% superior antes de estabilizar

Nivel de confianza del 95% Inferior después de estabilizar

Media Móvil % pasa tamiz 0.08 UNE después de estabilizar

Nivel de confianza del 95% superior después de estabilizar

% PASA TAMIZ 0.08 UNE

COMPARACIÓN DEL % DE FINOS QUE PASA POR EL TAMIZ 0.08 UNE ANTES Y DESPUÉS DE ESTABILIZAR CON CAL

29.0554196522

51

93.8718530751

14.6272935573

26.5

57.0454337154

29.0554196522

45.3

93.8718530751

14.6272935573

25.8

57.0454337154

29.0554196522

48.9666666667

93.8718530751

14.6272935573

31.2333333333

57.0454337154

29.0554196522

59.6

93.8718530751

14.6272935573

32.25

57.0454337154

29.0554196522

56.28

93.8718530751

14.6272935573

34.54

57.0454337154

29.0554196522

63.3

93.8718530751

14.6272935573

39.96

57.0454337154

29.0554196522

70.32

93.8718530751

14.6272935573

45.44

57.0454337154

29.0554196522

76.04

93.8718530751

14.6272935573

47.2

57.0454337154

29.0554196522

66.22

93.8718530751

14.6272935573

45.58

57.0454337154

29.0554196522

64.86

93.8718530751

14.6272935573

39.68

57.0454337154

29.0554196522

61.72

93.8718530751

14.6272935573

33.58

57.0454337154

29.0554196522

65.84

93.8718530751

14.6272935573

35.5

57.0454337154

29.0554196522

68.02

93.8718530751

14.6272935573

37.1

57.0454337154

29.0554196522

76.16

93.8718530751

14.6272935573

46.58

57.0454337154

29.0554196522

87.24

93.8718530751

14.6272935573

58.46

57.0454337154

29.0554196522

80.96

93.8718530751

14.6272935573

58.12

57.0454337154




_1118744213.xls
Gráfico3

		13.2

		11.7

		23.8

		10.7

		13.2

		39.4

		38.3

		14.1

		8.8

		20.5

		14.5

		45.8

		16.5

		22.8

		19.5

		41

		33.3

		27.5

		21.1

		10.7

		8.9

		24.5

		12.2

		29

		25

		6.9

		41.8

		65.4

		16.8

		42.3

		7.4

		10.8

		17.4

		31.3

		36.3

		8.9

		12.7

		78.2

		31.2

		15.6

		30.2

		19.1

		7.4

		4.5

		22.2

		21.4

		9.4

		22

		17.4

		22.7

		15.1

		19

		21.9

		12.2

		9.5

		13.2

		12.1

		32.9

		10.9

		20.9

		5.9

		4.5

		3.7

		10.4

		11.3

		16.8

		9

		5.1

		4.4

		8.5

		15.8

		13.4

		6.3

		6.9

		22.4

		4.7

		4.2

		5.2

		6.9

		6.4

		3.7

		20.8

		11.1

		4.7

		22.9

		15.3

		7.8

		26

		21.1

		35.1

		55.8

		32.4

		25.9

		59.5

		21

		23

		22.2

		19.6

		43.2



Relación CBR a 1 y 7 días

ÍNDICE C.B.R. A 1 DÍA

ÍNDICE C.B.R. A 7 DÍAS

RELACIÓN ENTRE LOS ÍNDICES DE C.B.R. A 1 Y 7 DÍAS EN TERRAPLENES ESTABILIZADOS CON CAL .TRAMO IV

20

18.9

39.1

19.7

24.8

50.4

20.5

12

30.4

26.6

26.5

29.5

26.5

55.3

46.9

37

25.5

24.7

24.8

44.7

24.1

44.5

29.5

18.5

64.1

91.8

37.3

78.7

10.4

17.2

38.4

44.8

74.8

13.4

17.8

53.6

35.7

54.6

40.6

19.8

11.1

28.4

31.4

18.4

35.9

29.9

27.1

27.2

21.3

22.6

18.2

17.1

14.6

25.2

12.3

17.5

9.8

13.1

18.1

35

19.4

20.6

10.1

17.1

27.6

27.1

8.6

12.3

41.7

10.5

9.5

10

13.9

12.9

6.8

27.8

27

8.7

26.8

24.2

21.5

45.9

39.9

64.6

75.4

45.4

42.6

94.1

26.4

34.6

57.8



Gráfico1

		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680

		5+460		5+460		5+460		5+460		5+460		5+460		5+460		5+460		5+460		5+460

		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680

		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680

		5+540		5+540		5+540		5+540		5+540		5+540		5+540		5+540		5+540		5+540

		5+600		5+600		5+600		5+600		5+600		5+600		5+600		5+600		5+600		5+600

		5+700		5+700		5+700		5+700		5+700		5+700		5+700		5+700		5+700		5+700

		5+580		5+580		5+580		5+580		5+580		5+580		5+580		5+580		5+580		5+580

		5+480		5+480		5+480		5+480		5+480		5+480		5+480		5+480		5+480		5+480

		5+580		5+580		5+580		5+580		5+580		5+580		5+580		5+580		5+580		5+580

		5+600		5+600		5+600		5+600		5+600		5+600		5+600		5+600		5+600		5+600

		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680

		5+500		5+500		5+500		5+500		5+500		5+500		5+500		5+500		5+500		5+500

		15+820		15+820		15+820		15+820		15+820		15+820		15+820		15+820		15+820		15+820

		15+800		15+800		15+800		15+800		15+800		15+800		15+800		15+800		15+800		15+800

		5+620		5+620		5+620		5+620		5+620		5+620		5+620		5+620		5+620		5+620

		5+580		5+580		5+580		5+580		5+580		5+580		5+580		5+580		5+580		5+580

		15+920		15+920		15+920		15+920		15+920		15+920		15+920		15+920		15+920		15+920

		5+500		5+500		5+500		5+500		5+500		5+500		5+500		5+500		5+500		5+500

		15+900		15+900		15+900		15+900		15+900		15+900		15+900		15+900		15+900		15+900

		5+600		5+600		5+600		5+600		5+600		5+600		5+600		5+600		5+600		5+600

		16+000		16+000		16+000		16+000		16+000		16+000		16+000		16+000		16+000		16+000

		5+500		5+500		5+500		5+500		5+500		5+500		5+500		5+500		5+500		5+500

		15+820		15+820		15+820		15+820		15+820		15+820		15+820		15+820		15+820		15+820

		6+200		6+200		6+200		6+200		6+200		6+200		6+200		6+200		6+200		6+200

		16+120		16+120		16+120		16+120		16+120		16+120		16+120		16+120		16+120		16+120

		15+960		15+960		15+960		15+960		15+960		15+960		15+960		15+960		15+960		15+960

		6+180		6+180		6+180		6+180		6+180		6+180		6+180		6+180		6+180		6+180

		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140

		16+180		16+180		16+180		16+180		16+180		16+180		16+180		16+180		16+180		16+180

		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280

		15+880		15+880		15+880		15+880		15+880		15+880		15+880		15+880		15+880		15+880

		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140

		6+200		6+200		6+200		6+200		6+200		6+200		6+200		6+200		6+200		6+200

		16+120		16+120		16+120		16+120		16+120		16+120		16+120		16+120		16+120		16+120

		15+900		15+900		15+900		15+900		15+900		15+900		15+900		15+900		15+900		15+900

		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900

		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140

		6+920		6+920		6+920		6+920		6+920		6+920		6+920		6+920		6+920		6+920

		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140

		16+120		16+120		16+120		16+120		16+120		16+120		16+120		16+120		16+120		16+120

		7+100		7+100		7+100		7+100		7+100		7+100		7+100		7+100		7+100		7+100

		6+200		6+200		6+200		6+200		6+200		6+200		6+200		6+200		6+200		6+200

		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900

		16+100		16+100		16+100		16+100		16+100		16+100		16+100		16+100		16+100		16+100

		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080

		7+200		7+200		7+200		7+200		7+200		7+200		7+200		7+200		7+200		7+200

		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080

		6+480		6+480		6+480		6+480		6+480		6+480		6+480		6+480		6+480		6+480

		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060

		15+840		15+840		15+840		15+840		15+840		15+840		15+840		15+840		15+840		15+840

		7+160		7+160		7+160		7+160		7+160		7+160		7+160		7+160		7+160		7+160

		9+000		9+000		9+000		9+000		9+000		9+000		9+000		9+000		9+000		9+000

		7+200		7+200		7+200		7+200		7+200		7+200		7+200		7+200		7+200		7+200

		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060

		7+220		7+220		7+220		7+220		7+220		7+220		7+220		7+220		7+220		7+220

		15+160		15+160		15+160		15+160		15+160		15+160		15+160		15+160		15+160		15+160

		6+360		6+360		6+360		6+360		6+360		6+360		6+360		6+360		6+360		6+360

		15+060		15+060		15+060		15+060		15+060		15+060		15+060		15+060		15+060		15+060

		7+180		7+180		7+180		7+180		7+180		7+180		7+180		7+180		7+180		7+180

		0+040		0+040		0+040		0+040		0+040		0+040		0+040		0+040		0+040		0+040

		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000

		8+980		8+980		8+980		8+980		8+980		8+980		8+980		8+980		8+980		8+980

		0+200		0+200		0+200		0+200		0+200		0+200		0+200		0+200		0+200		0+200

		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000

		0+120		0+120		0+120		0+120		0+120		0+120		0+120		0+120		0+120		0+120

		1+140		1+140		1+140		1+140		1+140		1+140		1+140		1+140		1+140		1+140

		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060

		15+100		15+100		15+100		15+100		15+100		15+100		15+100		15+100		15+100		15+100

		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000

		7+000		7+000		7+000		7+000		7+000		7+000		7+000		7+000		7+000		7+000

		1+420		1+420		1+420		1+420		1+420		1+420		1+420		1+420		1+420		1+420

		9+100		9+100		9+100		9+100		9+100		9+100		9+100		9+100		9+100		9+100

		0+040		0+040		0+040		0+040		0+040		0+040		0+040		0+040		0+040		0+040

		1+100		1+100		1+100		1+100		1+100		1+100		1+100		1+100		1+100		1+100

		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080

		7+420		7+420		7+420		7+420		7+420		7+420		7+420		7+420		7+420		7+420

		7+460		7+460		7+460		7+460		7+460		7+460		7+460		7+460		7+460		7+460

		0+340		0+340		0+340		0+340		0+340		0+340		0+340		0+340		0+340		0+340

		6+840		6+840		6+840		6+840		6+840		6+840		6+840		6+840		6+840		6+840

		9+000		9+000		9+000		9+000		9+000		9+000		9+000		9+000		9+000		9+000

		7+440		7+440		7+440		7+440		7+440		7+440		7+440		7+440		7+440		7+440

		0+440		0+440		0+440		0+440		0+440		0+440		0+440		0+440		0+440		0+440

		0+580		0+580		0+580		0+580		0+580		0+580		0+580		0+580		0+580		0+580

		6+860		6+860		6+860		6+860		6+860		6+860		6+860		6+860		6+860		6+860

		9+180		9+180		9+180		9+180		9+180		9+180		9+180		9+180		9+180		9+180

		10+160		10+160		10+160		10+160		10+160		10+160		10+160		10+160		10+160		10+160

		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080

		14+800		14+800		14+800		14+800		14+800		14+800		14+800		14+800		14+800		14+800

		7+420		7+420		7+420		7+420		7+420		7+420		7+420		7+420		7+420		7+420

		8+000		8+000		8+000		8+000		8+000		8+000		8+000		8+000		8+000		8+000

		7+420		7+420		7+420		7+420		7+420		7+420		7+420		7+420		7+420		7+420

		6+800		6+800		6+800		6+800		6+800		6+800		6+800		6+800		6+800		6+800

		1+740		1+740		1+740		1+740		1+740		1+740		1+740		1+740		1+740		1+740

		6+820		6+820		6+820		6+820		6+820		6+820		6+820		6+820		6+820		6+820

		6+300		6+300		6+300		6+300		6+300		6+300		6+300		6+300		6+300		6+300

		13+960		13+960		13+960		13+960		13+960		13+960		13+960		13+960		13+960		13+960

		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280

		13+080		13+080		13+080		13+080		13+080		13+080		13+080		13+080		13+080		13+080

		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280

		7+300		7+300		7+300		7+300		7+300		7+300		7+300		7+300		7+300		7+300

		9+180		9+180		9+180		9+180		9+180		9+180		9+180		9+180		9+180		9+180

		16+200		16+200		16+200		16+200		16+200		16+200		16+200		16+200		16+200		16+200

		12+980		12+980		12+980		12+980		12+980		12+980		12+980		12+980		12+980		12+980

		9+140		9+140		9+140		9+140		9+140		9+140		9+140		9+140		9+140		9+140

		0+840		0+840		0+840		0+840		0+840		0+840		0+840		0+840		0+840		0+840

		1+100		1+100		1+100		1+100		1+100		1+100		1+100		1+100		1+100		1+100

		1+600		1+600		1+600		1+600		1+600		1+600		1+600		1+600		1+600		1+600

		0+080		0+080		0+080		0+080		0+080		0+080		0+080		0+080		0+080		0+080

		0+040		0+040		0+040		0+040		0+040		0+040		0+040		0+040		0+040		0+040

		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280

		10+080		10+080		10+080		10+080		10+080		10+080		10+080		10+080		10+080		10+080

		8+140		8+140		8+140		8+140		8+140		8+140		8+140		8+140		8+140		8+140

		0+300		0+300		0+300		0+300		0+300		0+300		0+300		0+300		0+300		0+300

		0+100		0+100		0+100		0+100		0+100		0+100		0+100		0+100		0+100		0+100

		8+380		8+380		8+380		8+380		8+380		8+380		8+380		8+380		8+380		8+380

		13+180		13+180		13+180		13+180		13+180		13+180		13+180		13+180		13+180		13+180

		4+700		4+700		4+700		4+700		4+700		4+700		4+700		4+700		4+700		4+700

		0+120		0+120		0+120		0+120		0+120		0+120		0+120		0+120		0+120		0+120



&L&"Arial,Negrita"A-381 JEREZ-LOS BARRIOS TRAMO IV
&CGRÁFICO DE RESULTADOS

TRAMO IV

Nivel de confianza del 95% inferior a 7 días

Valor de Referencia

Media Móvil a 7 días

Nivel de confianza del 95% superior a 7 días

Nivel de confianza del 95% Inferior a 1 día

Media Móvil 1 día

Nivel de confianza del 95% superior 1 día

Nivel de confianza del 95% inferior a 4 días

Media Móvil 4 días

Nivel de confianza del 95% superior a 4 días

LOCALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS

ÍNDICE C.B.R.

COMPARACIÓN DEL ÍNDICE C.B.R. A 1, 4 Y 7 DÍAS EN TERRAPLENES ESTABILIZADOS CON CAL

-0.0098416885

5

20

68.3274887473

-1.8257069294

13.2

38.9220705657

-0.3422582669

18

51.306360831

-0.0098416885

5

19.45

68.3274887473

-1.8257069294

12.45

38.9220705657

-0.3422582669

17.3

51.306360831

-0.0098416885

5

26

68.3274887473

-1.8257069294

16.2333333333

38.9220705657

-0.3422582669

23.2

51.306360831

-0.0098416885

5

24.425

68.3274887473

-1.8257069294

14.85

38.9220705657

-0.3422582669

17.4

51.306360831

-0.0098416885

5

24.5

68.3274887473

-1.8257069294

14.52

38.9220705657

-0.3422582669

13.92

51.306360831

-0.0098416885

5

28.38

68.3274887473

-1.8257069294

11.88

38.9220705657

-0.3422582669

17.16

51.306360831

-0.0098416885

5

34.68

68.3274887473

-1.8257069294

17.2

38.9220705657

-0.3422582669

23.28

51.306360831

-0.0098416885

5

30.96

68.3274887473

-1.8257069294

15.26

38.9220705657

-0.3422582669

20

51.306360831

-0.0098416885

5

29.42

68.3274887473

-1.8257069294

14.88

38.9220705657

-0.3422582669

22.06

51.306360831

-0.0098416885

5

30.54

68.3274887473

-1.8257069294

16.34

38.9220705657

-0.3422582669

26.92

51.306360831

-0.0098416885

5

27.98

68.3274887473

-1.8257069294

19.24

38.9220705657

-0.3422582669

24.56

51.306360831

-0.0098416885

5

27.06

68.3274887473

-1.8257069294

11.58

38.9220705657

-0.3422582669

23.32

51.306360831

-0.0098416885

5

28.26

68.3274887473

-1.8257069294

12.06

38.9220705657

-0.3422582669

23.3

51.306360831

-0.0098416885

5

31.76

68.3274887473

-1.8257069294

14.86

38.9220705657

-0.3422582669

26.3

51.306360831

-0.0098416885

5

30.98

68.3274887473

-1.8257069294

14.66

38.9220705657

-0.3422582669

25.94

51.306360831

-0.0098416885

5

34.18

68.3274887473

-1.8257069294

19.46

38.9220705657

-0.3422582669

29.48

51.306360831

-0.0098416885

5

36.08

68.3274887473

-1.8257069294

27.66

38.9220705657

-0.3422582669

31.44

51.306360831

-0.0098416885

5

40.16

68.3274887473

-1.8257069294

31.02

38.9220705657

-0.3422582669

35.76

51.306360831

-0.0098416885

5

41.66

68.3274887473

-1.8257069294

31.96

38.9220705657

-0.3422582669

37.5

51.306360831

-0.0098416885

5

41.46

68.3274887473

-1.8257069294

32.28

38.9220705657

-0.3422582669

37.46

51.306360831

-0.0098416885

5

37.88

68.3274887473

-1.8257069294

26.72

38.9220705657

-0.3422582669

33.12

51.306360831

-0.0098416885

5

31.78

68.3274887473

-1.8257069294

20.3

38.9220705657

-0.3422582669

25.84

51.306360831

-0.0098416885

5

31.34

68.3274887473

-1.8257069294

18.54

38.9220705657

-0.3422582669

24.34

51.306360831

-0.0098416885

5

28.76

68.3274887473

-1.8257069294

15.48

38.9220705657

-0.3422582669

21.32

51.306360831

-0.0098416885

5

32.56

68.3274887473

-1.8257069294

17.06

38.9220705657

-0.3422582669

24.42

51.306360831

-0.0098416885

5

33.52

68.3274887473

-1.8257069294

19.92

38.9220705657

-0.3422582669

26.38

51.306360831

-0.0098416885

5

32.26

68.3274887473

-1.8257069294

19.52

38.9220705657

-0.3422582669

26.44

51.306360831

-0.0098416885

5

36.14

68.3274887473

-1.8257069294

22.98

38.9220705657

-0.3422582669

31.02

51.306360831

-0.0098416885

5

49.68

68.3274887473

-1.8257069294

33.62

38.9220705657

-0.3422582669

42.94

51.306360831

-0.0098416885

5

54.02

68.3274887473

-1.8257069294

30.38

38.9220705657

-0.3422582669

44.5

51.306360831

-0.0098416885

5

67.18

68.3274887473

-1.8257069294

33.42

38.9220705657

-0.3422582669

50.56

51.306360831

-0.0098416885

5

70.94

68.3274887473

-1.8257069294

35.4

38.9220705657

-0.3422582669

52.3

51.306360831

-0.0098416885

5

73.86

68.3274887473

-1.8257069294

35.5

38.9220705657

-0.3422582669

52.52

51.306360831

-0.0098416885

5

57.58

68.3274887473

-1.8257069294

23.9

38.9220705657

-0.3422582669

38.52

51.306360831

-0.0098416885

5

47.78

68.3274887473

-1.8257069294

23.5

38.9220705657

-0.3422582669

32.28

51.306360831

-0.0098416885

5

36.4

68.3274887473

-1.8257069294

18.94

38.9220705657

-0.3422582669

25.64

51.306360831

-0.0098416885

5

44.62

68.3274887473

-1.8257069294

22.32

38.9220705657

-0.3422582669

30.34

51.306360831

-0.0098416885

5

37.84

68.3274887473

-1.8257069294

20.12

38.9220705657

-0.3422582669

26.46

51.306360831

-0.0098416885

5

50.72

68.3274887473

-1.8257069294

25.9

38.9220705657

-0.3422582669

34.18

51.306360831

-0.0098416885

5

49.96

68.3274887473

-1.8257069294

25.52

38.9220705657

-0.3422582669

33.34

51.306360831

-0.0098416885

5

45.84

68.3274887473

-1.8257069294

24.58

38.9220705657

-0.3422582669

31.14

51.306360831

-0.0098416885

5

45.8

68.3274887473

-1.8257069294

17.84

38.9220705657

-0.3422582669

31.38

51.306360831

-0.0098416885

5

47.56

68.3274887473

-1.8257069294

17.82

38.9220705657

-0.3422582669

32.74

51.306360831

-0.0098416885

5

50.54

68.3274887473

-1.8257069294

17.04

38.9220705657

-0.3422582669

34.12

51.306360831

-0.0098416885

5

55

68.3274887473

-1.8257069294

18.38

38.9220705657

-0.3422582669

36.48

51.306360831

-0.0098416885

5

67.02

68.3274887473

-1.8257069294

22.78

38.9220705657

-0.3422582669

44.98

51.306360831

-0.0098416885

5

62.3

68.3274887473

-1.8257069294

28.82

38.9220705657

-0.3422582669

43.38

51.306360831

-0.0098416885

5

59.7

68.3274887473

-1.8257069294

26.4

38.9220705657

-0.3422582669

39.6

51.306360831

-0.0098416885

5

45.72

68.3274887473

-1.8257069294

21.4

38.9220705657

-0.3422582669

30.96

51.306360831

-0.0098416885

5

40.8

68.3274887473

-1.8257069294

19.18

38.9220705657

-0.3422582669

27.76

51.306360831

-0.0098416885

5

30.9

68.3274887473

-1.8257069294

16.68

38.9220705657

-0.3422582669

21.66

51.306360831

-0.0098416885

5

26.26

68.3274887473

-1.8257069294

14.92

38.9220705657

-0.3422582669

19.36

51.306360831

-0.0098416885

5

27.38

68.3274887473

-1.8257069294

14.54

38.9220705657

-0.3422582669

19.46

51.306360831

-0.0098416885

5

27.1

68.3274887473

-1.8257069294

14.94

38.9220705657

-0.3422582669

19.56

51.306360831

-0.0098416885

5

32.06

68.3274887473

-1.8257069294

18.44

38.9220705657

-0.3422582669

24.12

51.306360831

-0.0098416885

5

32.36

68.3274887473

-1.8257069294

17.48

38.9220705657

-0.3422582669

23.28

51.306360831

-0.0098416885

5

30.62

68.3274887473

-1.8257069294

13.2

38.9220705657

-0.3422582669

20.86

51.306360831

-0.0098416885

5

26.8

68.3274887473

-1.8257069294

12.78

38.9220705657

-0.3422582669

20.18

51.306360831

-0.0098416885

5

28.56

68.3274887473

-1.8257069294

14.7

38.9220705657

-0.3422582669

22.58

51.306360831

-0.0098416885

5

30.36

68.3274887473

-1.8257069294

13.24

38.9220705657

-0.3422582669

21.44

51.306360831

-0.0098416885

5

28.76

68.3274887473

-1.8257069294

9.76

38.9220705657

-0.3422582669

18.24

51.306360831

-0.0098416885

5

27.14

68.3274887473

-1.8257069294

11.94

38.9220705657

-0.3422582669

17.52

51.306360831

-0.0098416885

5

25.98

68.3274887473

-1.8257069294

11.36

38.9220705657

-0.3422582669

16.8

51.306360831

-0.0098416885

5

29.74

68.3274887473

-1.8257069294

10.64

38.9220705657

-0.3422582669

17.42

51.306360831

-0.0098416885

5

29.92

68.3274887473

-1.8257069294

9.6

38.9220705657

-0.3422582669

17.32

51.306360831

-0.0098416885

5

33.48

68.3274887473

-1.8257069294

11.52

38.9220705657

-0.3422582669

19.78

51.306360831

-0.0098416885

5

34.2

68.3274887473

-1.8257069294

11.98

38.9220705657

-0.3422582669

20.16

51.306360831

-0.0098416885

5

33.36

68.3274887473

-1.8257069294

11.96

38.9220705657

-0.3422582669

19.24

51.306360831

-0.0098416885

5

30.74

68.3274887473

-1.8257069294

8.88

38.9220705657

-0.3422582669

17.76

51.306360831

-0.0098416885

5

24.5

68.3274887473

-1.8257069294

9.16

38.9220705657

-0.3422582669

15.82

51.306360831

-0.0098416885

5

21.6

68.3274887473

-1.8257069294

11.42

38.9220705657

-0.3422582669

16.72

51.306360831

-0.0098416885

5

20.42

68.3274887473

-1.8257069294

9.96

38.9220705657

-0.3422582669

15.5

51.306360831

-0.0098416885

5

20.5

68.3274887473

-1.8257069294

8.44

38.9220705657

-0.3422582669

14.96

51.306360831

-0.0098416885

5

15.88

68.3274887473

-1.8257069294

9.18

38.9220705657

-0.3422582669

12.6

51.306360831

-0.0098416885

5

15.58

68.3274887473

-1.8257069294

9.08

38.9220705657

-0.3422582669

12.24

51.306360831

-0.0098416885

5

18.32

68.3274887473

-1.8257069294

7.78

38.9220705657

-0.3422582669

12.74

51.306360831

-0.0098416885

5

19.48

68.3274887473

-1.8257069294

8.86

38.9220705657

-0.3422582669

13.64

51.306360831

-0.0098416885

5

22.98

68.3274887473

-1.8257069294

11.32

38.9220705657

-0.3422582669

16.4

51.306360831

-0.0098416885

5

24.9

68.3274887473

-1.8257069294

12.38

38.9220705657

-0.3422582669

18.08

51.306360831

-0.0098416885

5

26.4

68.3274887473

-1.8257069294

11.32

38.9220705657

-0.3422582669

17.86

51.306360831

-0.0098416885

5

25.78

68.3274887473

-1.8257069294

10.62

38.9220705657

-0.3422582669

16.66

51.306360831

-0.0098416885

5

24.18

68.3274887473

-1.8257069294

9.24

38.9220705657

-0.3422582669

15.52

51.306360831

-0.0098416885

5

20.6

68.3274887473

-1.8257069294

7.58

38.9220705657

-0.3422582669

12.66

51.306360831

-0.0098416885

5

24.9

68.3274887473

-1.8257069294

7.54

38.9220705657

-0.3422582669

13.08

51.306360831

-0.0098416885

5

29.46

68.3274887473

-1.8257069294

7.86

38.9220705657

-0.3422582669

15.2

51.306360831

-0.0098416885

5

27.82

68.3274887473

-1.8257069294

8.84

38.9220705657

-0.3422582669

15.8

51.306360831

-0.0098416885

5

31.22

68.3274887473

-1.8257069294

10.64

38.9220705657

-0.3422582669

18.26

51.306360831

-0.0098416885

5

29.52

68.3274887473

-1.8257069294

10.2

38.9220705657

-0.3422582669

17.58

51.306360831

-0.0098416885

5

23.8

68.3274887473

-1.8257069294

9.82

38.9220705657

-0.3422582669

15.92

51.306360831

-0.0098416885

5

23.46

68.3274887473

-1.8257069294

12.96

38.9220705657

-0.3422582669

18.8

51.306360831

-0.0098416885

5

20.04

68.3274887473

-1.8257069294

10.74

38.9220705657

-0.3422582669

15.92

51.306360831

-0.0098416885

5

16.52

68.3274887473

-1.8257069294

8.9

38.9220705657

-0.3422582669

13.54

51.306360831

-0.0098416885

5

16.8

68.3274887473

-1.8257069294

8.68

38.9220705657

-0.3422582669

13.66

51.306360831

-0.0098416885

5

17.12

68.3274887473

-1.8257069294

8.68

38.9220705657

-0.3422582669

13.68

51.306360831

-0.0098416885

5

11.36

68.3274887473

-1.8257069294

5.48

38.9220705657

-0.3422582669

8.32

51.306360831

-0.0098416885

5

21.4

68.3274887473

-1.8257069294

7.96

38.9220705657

-0.3422582669

14.1

51.306360831

-0.0098416885

5

20.86

68.3274887473

-1.8257069294

7.86

38.9220705657

-0.3422582669

13.68

51.306360831

-0.0098416885

5

24.42

68.3274887473

-1.8257069294

10.98

38.9220705657

-0.3422582669

17.24

51.306360831

-0.0098416885

5

27.04

68.3274887473

-1.8257069294

11.82

38.9220705657

-0.3422582669

18.56

51.306360831

-0.0098416885

5

26.2

68.3274887473

-1.8257069294

11.48

38.9220705657

-0.3422582669

18.18

51.306360831

-0.0098416885

5

19.42

68.3274887473

-1.8257069294

12.64

38.9220705657

-0.3422582669

15.72

51.306360831

-0.0098416885

5

22.9

68.3274887473

-1.8257069294

14.96

38.9220705657

-0.3422582669

18.2

51.306360831

-0.0098416885

5

21.64

68.3274887473

-1.8257069294

12.36

38.9220705657

-0.3422582669

15.34

51.306360831

-0.0098416885

5

30.86

68.3274887473

-1.8257069294

15.96

38.9220705657

-0.3422582669

20.66

51.306360831

-0.0098416885

5

38.3

68.3274887473

-1.8257069294

20.22

38.9220705657

-0.3422582669

27.42

51.306360831

-0.0098416885

5

41.76

68.3274887473

-1.8257069294

18.76

38.9220705657

-0.3422582669

27.3

51.306360831

-0.0098416885

5

44.9

68.3274887473

-1.8257069294

19.92

38.9220705657

-0.3422582669

30.46

51.306360831

-0.0098416885

5

53.52

68.3274887473

-1.8257069294

25.38

38.9220705657

-0.3422582669

37.92

51.306360831

-0.0098416885

5

53.98

68.3274887473

-1.8257069294

30.72

38.9220705657

-0.3422582669

41.66

51.306360831

-0.0098416885

5

53.88

68.3274887473

-1.8257069294

32

38.9220705657

-0.3422582669

41.24

51.306360831

-0.0098416885

5

53.58

68.3274887473

-1.8257069294

34.06

38.9220705657

-0.3422582669

43.94

51.306360831

-0.0098416885

5

64.42

68.3274887473

-1.8257069294

41.74

38.9220705657

-0.3422582669

53.9

51.306360831

-0.0098416885

5

55.7

68.3274887473

-1.8257069294

34.72

38.9220705657

-0.3422582669

47.28

51.306360831

-0.0098416885

5

45.9

68.3274887473

-1.8257069294

28.16

38.9220705657

-0.3422582669

39.84

51.306360831

-0.0098416885

5

41.26

68.3274887473

-1.8257069294

21.68

38.9220705657

-0.3422582669

36.16

51.306360831

-0.0098416885

5

39.66

68.3274887473

-1.8257069294

20.42

38.9220705657

-0.3422582669

34.6

51.306360831

-0.0098416885

5

32.4

68.3274887473

-1.8257069294

17.16

38.9220705657

-0.3422582669

27.34

51.306360831

-0.0098416885

5

29.86

68.3274887473

-1.8257069294

17.16

38.9220705657

-0.3422582669

25.78

51.306360831

-0.0098416885

5

27.08

68.3274887473

-1.8257069294

13.72

38.9220705657

-0.3422582669

23.06

51.306360831



CBR 1-7 (2)

		13.2

		11.7

		23.8

		10.7

		13.2

		39.4

		38.3

		14.1

		8.8

		20.5

		14.5

		45.8

		16.5

		22.8

		19.5

		41

		33.3

		27.5

		21.1

		10.7

		8.9

		24.5

		12.2

		29

		25

		6.9

		41.8

		65.4

		16.8

		42.3

		7.4

		10.8

		17.4

		31.3

		36.3

		8.9

		12.7

		78.2

		31.2

		15.6

		30.2

		19.1

		7.4

		4.5

		22.2

		21.4

		9.4

		22

		17.4

		22.7

		15.1

		19

		21.9

		12.2

		9.5

		13.2

		12.1

		32.9

		10.9

		20.9

		5.9

		4.5

		3.7

		10.4

		11.3

		16.8

		9

		5.1

		4.4

		8.5

		15.8

		13.4

		6.3

		6.9

		22.4

		4.7

		4.2

		5.2

		6.9

		6.4

		3.7

		20.8

		11.1

		4.7

		22.9

		15.3

		7.8

		26

		21.1

		35.1

		55.8

		32.4

		25.9

		59.5

		21

		23

		22.2

		19.6

		43.2



&L&"Arial,Negrita"A-381 JEREZ-LOS BARRIOS TRAMO IV
&CGRÁFICO DE RESULTADOS

Relación CBR a 1 y 7 días

ÍNDICE C.B.R. A 1 DÍA

ÍNDICE C.B.R. A 7 DÍAS

RELACIÓN ENTRE LOS ÍNDICES DE C.B.R. A 1 Y 7 DÍAS EN TERRAPLENES ESTABILIZADOS CON CAL ELIMINANDO LOS PUNTOS DESVIADOS

20

18.9

39.1

19.7

24.8

50.4

20.5

12

30.4

26.6

26.5

29.5

26.5

55.3

46.9

37

25.5

24.7

24.8

44.7

24.1

44.5

29.5

18.5

64.1

91.8

37.3

78.7

10.4

17.2

38.4

44.8

74.8

13.4

17.8

53.6

35.7

54.6

40.6

19.8

11.1

28.4

31.4

18.4

35.9

29.9

27.1

27.2

21.3

22.6

18.2

17.1

14.6

25.2

12.3

17.5

9.8

13.1

18.1

35

19.4

20.6

10.1

17.1

27.6

27.1

8.6

12.3

41.7

10.5

9.5

10

13.9

12.9

6.8

27.8

27

8.7

26.8

24.2

21.5

45.9

39.9

64.6

75.4

45.4

42.6

94.1

26.4

34.6

57.8



Datos (2)

		Referencia de Muestra		Fecha de ensayo		LOCALIZACIÓN										PROCTOR DE REFERENCIA				RESULTADOS						Índice C.B.R. de referencia a 7 días						Media Móvil C.B.R. 1 día (95%)		Media Móvil C.B.R. 4 días (95%)		Media Móvil C.B.R. 7 días (95%)																																																				Nivel de Confianza del 95% Inferior a 1 día		Nivel de Confianza del 95% Superior a 1 día		Nivel de Confianza del 95% Inferior a 4 días		Nivel de Confianza del 95% Superior a 4 días		Nivel de Confianza del 95% Inferior a 7 días		Nivel de Confianza del 95% Superior a 7 días

						Lote		P.K.		Margen		Capa		Tongada		DENSIDAD MÁXIMA (g/cc)		HUMEDAD ÓPTIMA             (%)		CBR A 1 DÍA (95%)		CBR A 4 DÍAS (95%)		CBR A 7 DÍAS (95%)				Distribución Normal		Distribucón Normal acumulada								Valor Medio		Niveles de Confianza del 95 %

		J-218/02		3/11/02		MT.T.TR.56.58.MI.T20		5+680		MD		N.TERRAPLÉN		20		1.80		15.2		13.2		18.0		20.0		5.0						13.2		18.0		20.0																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-223/02		3/20/02		MT.T.TR.54.56.MI.T21		5+460		MI		N.TERRAPLÉN		21		1.71		26.3		11.7		16.6		18.9		5.0						12.5		17.3		19.5																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-226/02		3/21/02		MT.T.TR.56.58.MD.T22		5+680		MD		N.TERRAPLÉN		22		2.12		11.7		23.8		35.0		39.1		5.0						16.2		23.2		26.0																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-227/02		3/25/02		MT.T.TR.56.58.MI.T23		5+680		MI		N.TERRAPLÉN		23		1.82		17.4		10.7				19.7		5.0						14.9		17.4		24.4																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-228/02		3/26/02		MT.T.TR.54.56.MD.T22		5+540		MD		N.TERRAPLÉN		22		1.82		17.4		13.2				24.8		5.0						14.5		13.9		24.5																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-230/02		3/27/02		MT.T.TR.56.58.MI.T25		5+600		MI		N.TERRAPLÉN		25		1.70		20.6				34.2		39.4		5.0						11.9		17.2		28.4																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-240/02		4/1/02		MT.T.TR.56.58.MD.T26		5+700		MD		N.TERRAPLÉN		26		1.80		23.4		38.3		47.2		50.4		5.0						17.2		23.3		34.7																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-246/02		4/4/02		MT.T.TR.54.56.MI.T27		5+580		MI		N.TERRAPLÉN		27		1.82		17.4		14.1		18.6		20.5		5.0						15.3		20.0		31.0																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-249/02		4/11/02		MT.T.TR.54.56.MD.T28		5+480		MD		N.TERRAPLÉN		28		1.71		26.3		8.8		10.3		12.0		5.0						14.9		22.1		29.4																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-254/02		4/17/02		MT.T.TR.54.56.MI.T29		5+580		MI		N.TERRAPLÉN		29		1.80		13.6		20.5		24.3		30.4		5.0						16.3		26.9		30.5																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-258/02		4/18/02		MT.T.TR.56.58.MD.T30		5+600		MD		N.TERRAPLÉN		30		1.80		13.6		14.5		22.4		26.6		5.0						19.2		24.6		28.0																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-262/02		4/19/02		MT.T.TR.56.58.MI.T31		5+680		MI		N.TERRAPLÉN		31		1.80		13.6				41.0		45.8		5.0						11.6		23.3		27.1																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-274/02		4/24/02		MT.T.TR.54.56.MD.T32		5+500		MD		N.TERRAPLÉN		32		1.65		20.7		16.5		18.5		26.5		5.0						12.1		23.3		28.3																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3																																				0.00		J-63/06		1/13/02

		J-276/02		4/24/02		MT.T.TR.158.160.MD.T1		15+820		MD		N.TERRAPLÉN		1		1.84		10.6		22.8		25.3		29.5		5.0						14.9		26.3		31.8																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-281/02		4/25/02		MT.T.TR.158.160.MD.T1		15+800		MD		N.TERRAPLÉN		1		1.89		8.0		19.5		22.5		26.5		5.0						14.7		25.9		31.0																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-282/02		4/25/02		MT.T.TR.56.58.MI.T33		5+620		MI		N.TERRAPLÉN		33		1.76		21.0				40.1				5.0						11.8		29.5		25.7																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-287/02		4/26/02		MT.T.TR.54.56.MD.T34		5+580		MD		N.TERRAPLÉN		34		1.76		21.0		41.0		50.8		55.3		5.0						20.0		31.4		27.6																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-289/02		4/26/02		MT.T.TR.158.160.MD.T1		15+920		MD		N.TERRAPLÉN		1		1.89		8.0		33.3		40.1		46.9		5.0						23.3		35.8		31.6																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-293/02		4/29/02		MT.T.TR.54.56.MI.T35		5+500		MI		N.TERRAPLÉN		35		1.65		20.7		27.5		34.0		37.0		5.0						24.3		37.5		33.1																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-294/02		4/29/02		MT.T.TR.158.160.MI.T3		15+900		MI		N.TERRAPLÉN		3		1.89		8.0		21.1		22.3		25.5		5.0						24.6		37.5		32.9																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-299/02		5/2/02		MT.T.TR.54.56.MD.T36		5+600		MD		N.TERRAPLÉN		36		1.65		20.7		10.7		18.4		24.7		5.0						26.7		33.1		37.9																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-300/02		5/2/02		MT.T.TR.160.162.MD.T1		16+000		MD		N.TERRAPLÉN		1		1.68		18.0		8.9		14.4		24.8		5.0						20.3		25.8		31.8																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-304/02		5/3/02		MT.T.TR.54.56.MI.T37		5+500		MI		N.TERRAPLÉN		37		1.65		20.7		24.5		32.6		44.7		5.0						18.5		24.3		31.3																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-305/02		5/3/02		MT.T.TR.158.160.MD.T4		15+820		MD		N.TERRAPLÉN		4		1.68		18.0		12.2		18.9		24.1		5.0						15.5		21.3		28.8																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-313/02		5/6/02		MT.T.TR.62.64.MI.T1		6+200		MI		N.TERRAPLÉN		1		1.71		18.6		29.0		37.8		44.5		5.0						17.1		24.4		32.6																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-315/02		5/6/02		MT.T.TR.160.162.MD.T3		16+120		MD		N.TERRAPLÉN		3		1.85		14.1		25.0		28.2		29.5		5.0						19.9		26.4		33.5																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-319/02		5/13/02		MT.T.TR.158.160.MI.T5		15+960		MI		N.TERRAPLÉN		5		1.85		14.1		6.9		14.7		18.5		5.0						19.5		26.4		32.3																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-321/02		5/13/02		MT.T.TR.60.62.MI.T1		6+180		MI		N.TERRAPLÉN		1		1.70		23.9		41.8		55.5		64.1		5.0						23.0		31.0		36.1																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-325/02		5/14/02		MT.T.TR.60.62.MD.T2		6+140		MD		N.TERRAPLÉN		2		1.69		23.9		65.4		78.5		91.8		5.0						33.6		42.9		49.7																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-326/02		5/14/02		MT.T.TR.160.162.MD.T4		16+180		MD		N.TERRAPLÉN		4		1.73		18.4								5.0						27.8		35.4		40.8																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-330/02		5/15/02		MT.T.TR.62.64.MI.T3		6+280		MI		N.TERRAPLÉN		3		1.91		16.0				58.5				5.0						22.8		41.4		34.9																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-335/02		5/16/02		MT.T.TR.158.160.MD.T6		15+880		MD		N.TERRAPLÉN		6		1.78		14.2		16.8		23.4		37.3		5.0						24.8		43.2		38.6																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-336/02		5/16/02		MT.T.TR.60.62.MD.T4		6+140		MD		N.TERRAPLÉN		4		1.91		16.0		42.3		56.6		78.7		5.0						24.9		43.4		41.6																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-343/02		5/17/02		MT.T.TR.60.62.MI.T5		6+200		MI		N.TERRAPLÉN		5		1.91		16.0		7.4		8.5		10.4		5.0						13.3		29.4		25.3																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-344/02		5/17/02		MT.T.TR.160.162.MI.T5		16+120		MI		N.TERRAPLÉN		5		1.85		14.1		10.8		14.4		17.2		5.0						15.5		32.3		28.7																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-349/02		5/20/02		MT.T.TR.158.160.MI.T7		15+900		MI		N.TERRAPLÉN		7		1.78		14.2		17.4		25.3		38.4		5.0						18.9		25.6		36.4																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-350/02		5/20/02		MT.T.TR.68.70.MD.T1		6+900		MD		N.TERRAPLÉN		1		1.91		16.0				46.9				5.0						15.6		30.3		28.9																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-351/02		5/20/02		MT.T.TR.60.62.MD.T6		6+140		MD		N.TERRAPLÉN		6		1.71		18.6		31.3		37.2		44.8		5.0						13.4		26.5		22.2																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-356/02		5/21/02		MT.T.TR.68.70.MI.T2		6+920		MI		N.TERRAPLÉN		2		1.87		17.5		36.3		47.1		74.8		5.0						19.2		34.2		35.0																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-364/02		5/22/02		MT.T.TR.60.62.MI.T8		6+140		MI		N.TERRAPLÉN		8		1.91		16.0		8.9		10.2		13.4		5.0						18.8		33.3		34.3																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-373/02		5/23/02		MT.T.TR.160.162.MI.T6		16+120		MI		N.TERRAPLÉN		6		1.85		14.1		12.7		14.3		17.8		5.0						17.8		31.1		30.2																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-374/02		5/24/02		MT.T.TR.69.71.MI.T1		7+100		MI		N.TERRAPLÉN		1		1.87		17.5				48.1		78.2		5.0						17.8		31.4		45.8																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-378/02		5/27/02		MT.T.TR.60.62.MI.T10		6+200		MI		N.TERRAPLÉN		10		1.71		18.6		31.2		44.0		53.6		5.0						17.8		32.7		47.6																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-386/02		5/28/02		MT.T.TR.69.71.MI.T6		6+900		MI		N.TERRAPLÉN		6		1.81		19.8								5.0						10.6		23.3		32.6																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-395/02		5/29/02		MT.T.TR.160.162.MD.T8		16+100		MD		N.TERRAPLÉN		8		1.78		14.2		15.6		22.0		35.7		5.0						11.9		25.7		37.1																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-405/02		5/30/02		MT.T.TR.69.71.MI.T2		7+080		MI		N.TERRAPLÉN		2		1.81		19.8				56.8				5.0						9.4		34.2		33.5																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-431/02		6/3/02		MT.T.TR.71.73.MI.T1		7+200		MI		N.TERRAPLÉN		1		1.71		18.6		30.2		40.1		54.6		5.0						15.4		32.6		28.8																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-435/02		6/4/02		MT.T.TR.69.71.MI.T7		7+080		MI		N.TERRAPLÉN		7		1.87		10.6		19.1		25.1		40.6		5.0						13.0		28.8		26.2																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-444/02		6/6/02		MT.T.TR.64.66.MD.T6		6+480		MD		N.TERRAPLÉN		6		1.76		19.2		7.4		10.8		19.8		5.0						14.5		31.0		30.1																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-454/02		6/10/02		MT.T.TR.71.73.MD.T8		7+060		MD		N.TERRAPLÉN		8		1.60		23.9		4.5		6.0		11.1		5.0						12.2		27.8		25.2																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-463/02		6/11/02		MT.T.TR.158.160.MD.T10		15+840		MD		N.TERRAPLÉN		10		1.78		14.2		22.2		26.3		28.4		5.0						16.7		21.7		30.9																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-469/02		6/12/02		MT.T.TR.71.73.MI.T9		7+160		MI		N.TERRAPLÉN		9		1.81		18.2		21.4		28.6		31.4		5.0						14.9		19.4		26.3																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-474/02		6/20/02		MT.T.TR.89.91.MD.T1		9+000		MD		N.TERRAPLÉN		1		1.69		15.2				25.6				5.0						11.1		19.5		18.1																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-486/02		6/17/02		MT.T.TR.71.73.MD.T12		7+200		MD		N.TERRAPLÉN		12		1.64		24.3		9.4		11.3		18.4		5.0						11.5		19.6		17.9																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-491/02		6/18/02		MT.T.TR.69.71.MI.T13		7+060		MI		N.TERRAPLÉN		13		1.64		24.7		22.0		28.8		35.9		5.0						15.0		24.1		22.8																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-498/02		6/19/02		MT.T.TR.71.73.MD.T14		7+220		MD		N.TERRAPLÉN		14		1.64		24.7		17.4		22.1		29.9		5.0						14.0		23.3		23.1																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-502/02		6/21/02		MT.T.TR.151.153.MI		15+160		MI		FONDO EXCAV.				1.67		9.6				16.5		22.7		5.0						9.8		20.9		21.4																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-508/02		6/24/02		MT.T.TR.62.64.MI.T12		6+360		MI		N.TERRAPLÉN		12		1.58		23.0		15.1		22.2		27.1		5.0						12.8		20.2		26.8																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-519/02		6/26/02		MT.T.TR.149.151.MI.T1		15+060		MI		N.TERRAPLÉN		1		1.57		27.5		19.0		23.3		27.2		5.0						14.7		22.6		28.6																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-526/02		6/27/02		MT.T.TR.71.73.MI.T18		7+180		MI		N.TERRAPLÉN		18		1.64		24.7				23.1				5.0						10.3		21.4		21.4																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-537/02		6/28/02		MT.T.EAO.R4.00.02.T1		0+040				N.TERRAPLÉN		1		1.64		24.7				6.1		21.9		5.0						6.8		18.2		19.8																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-539/02		7/1/02		MT.T.TR.149.151.MI.T4		15+000		MI		N.TERRAPLÉN		4		1.70		9.5				12.9				5.0						6.8		17.5		15.2																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-545/02		7/2/02		MT.T.TR.89.91.MI.T2		8+980		MI		N.TERRAPLÉN		2		1.58		23.0		12.2		18.6		21.3		5.0						6.2		16.8		14.1																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-561/02		7/3/02		MT.T.EAO.R3.00.02.T6		0+200				N.TERRAPLÉN		6		1.64		24.7				26.4				5.0						2.4		17.4		8.6																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-562/02		7/4/02		MT.T.TR.149.151.MD.T6		15+000		MD		N.TERRAPLÉN		6		1.70		9.5		9.5		45.8		22.6		5.0						4.3		22.0		13.2																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-569/02		7/5/02		MT.T.EAO.R4.00.02.T6		0+120		R4EAO		N.TERRAPLÉN		6		1.64		24.7				18.4				5.0						4.3		24.4		8.8																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-578/02		7/8/02		MT.T.TR.11.13.MI.T1		1+140		MI		N.TERRAPLÉN		1		1.58		23.0		13.2		14.8		18.2		5.0						7.0		24.8		12.4																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-586/02		7/9/02		MT.T.TR.69.71.MD.T21		7+060		MD		N.TERRAPLÉN		21		1.64		24.7		12.1		14.0		17.1		5.0						7.0		23.9		11.6																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-635/02		7/12/02		MT.T.TR.149.151.MD.T10		15+100		MD		N.TERRAPLÉN		10		1.62		22.0				19.0		32.9		5.0						7.0		22.4		18.2																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-539/02		7/1/02		MT.T.TR.149.151.MI.T4		15+000		MI		N.TERRAPLÉN		4		1.70		9.5		10.9		12.9		14.6		5.0						7.2		15.8		16.6																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-605/02		7/10/02		MT.T.TR.69.71.MD.T21		7+000		MD		N.TERRAPLÉN		21		1.64		24.7		20.9		22.9		25.2		5.0						11.4		16.7		21.6																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-617/02		7/11/02		MT.T.VS15.14.16.T4		1+420		VS15		N.TERRAPLÉN		4		1.63		16.1		5.9		8.7		12.3		5.0						10.0		15.5		20.4																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-637/02		7/12/02		MT.T.TR.89.91.MI		9+100		MI		F.EXC.ESTAB.				1.56		19.0		4.5		11.3		17.5		5.0						8.4		15.0		20.5																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-654/02		7/15/02		MT.T.EAO.R4.00.02.T13		0+040		R4EAO		N.TERRAPLÉN		13		1.64		24.7		3.7		7.2		9.8		5.0						9.2		12.6		15.9																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-669/02		7/16/02		MT.T.VS10.00.02.T13		1+100		VS10		N.TERRAPLÉN		6		1.58		23.0		10.4		11.1		13.1		5.0						9.1		12.2		15.6																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-681/02		7/17/02		MT.T.TR.69.71.MI.T23		7+080		MI		N.TERRAPLÉN		23		1.64		24.7				25.4				5.0						4.9		12.7		10.5																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-701/02		7/18/02		MT.T.TR.73.75.MI.T3		7+420		MI		N.TERRAPLÉN		3		1.64		24.7		11.3		13.2		18.1		5.0						6.0		13.6		11.7																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-736/02		7/22/02		MT.T.TR.73.75.MD.T10		7+460		MD		N.TERRAPLÉN		10		1.80		20.5		16.8		25.1		35.0		5.0						8.4		16.4		15.2																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-754/02		7/22/02		MT.T.VS13.02.04.T1		0+340		VS 13		N.TERRAPLÉN		1		1.74		18.5		9.0		15.6		19.4		5.0						9.5		18.1		17.1																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-767/02		7/23/02		MT.T.TR.68.69.MD.T9		6+840		MD		N.TERRAPLÉN		9		1.80		20.5		5.1		10.0		20.6		5.0						8.4		17.9		18.6																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-768/02		7/24/02		MT.T.TR.89.91.MD.T13		9+000		MD		N.TERRAPLÉN		13		1.58		23.0				19.4				5.0						8.4		16.7		18.6																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-779/02		7/25/02		MT.T.TR.73.75.MD.T12		7+440		MD		N.TERRAPLÉN		12		1.80		20.5		4.4		7.5		10.1		5.0						7.1		15.5		17.0																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-825/02		7/29/02		MT.T.VS16.04.06.T3		0+440		VS 16		N.TERRAPLÉN		3		1.57		27.6		8.5		10.8		17.1		5.0						5.4		12.7		13.4																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-826/02		7/30/02		MT.T.VS13.04.06.T6		0+580		VS 13		N.TERRAPLÉN		6		2.00		17.5				17.7				5.0						3.6		13.1		9.6																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-846/02		7/31/02		MT.T.TR.68.69.MI.T20		6+860		MI		N.TERRAPLÉN		20		1.80		20.5				20.6				5.0						2.6		15.2		5.4																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-864/02		8/1/02		MT.T.TR.91.93.MD.T4		9+180		MD		N.TERRAPLÉN		4		1.80		11.5		15.8		22.4		27.6		5.0						5.7		15.8		11.0																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-905/02		8/5/02		MT.T.TR.100.102.MI		10+160		MI		N.TERRAPLÉN				1.77		15.8		13.4		19.8		27.1		5.0						7.5		18.3		14.4																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-908/02		8/6/02		MT.T.TR.69.71.MD.T25		7+080		MD		N.TERRAPLÉN		25		1.57		29.0		6.3		7.4		8.6		5.0						7.1		17.6		12.7																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-924/02		8/7/02		MT.T.TR.148.149.MD.T1		14+800		MD		N.TERRAPLÉN		1		1.62		20.0		6.9		9.4		12.3		5.0						8.5		15.9		15.1																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-958/02		8/8/02		MT.T.TR.73.75.MD.T21		7+420		MD		N.TERRAPLÉN		21		1.99		14.0		22.4		35.0		41.7		5.0						13.0		18.8		23.5																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1017/02		8/13/02		MT.T.TR.79.81.MI.T8		8+000		MI		N.TERRAPLÉN		8		1.80		20.5		4.7		8.0		10.5		5.0						10.7		15.9		20.0																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1037/02		8/14/02		MT.T.TR.69.71.MD.T23		7+420		MD		N.TERRAPLÉN		23		1.80		20.5		4.2		7.9		9.5		5.0						8.9		13.5		16.5																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1060/02		8/19/02		MT.T.TR.66.68.MI.T26		6+800		MI		N.TERRAPLÉN		26		1.80		20.5		5.2		8.0		10.0		5.0						8.7		13.7		16.8																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1079/02		8/20/02		MT.T.VS15.16.18.T2		1+740		VS 15		N.TERRAPLÉN		2		1.74		10.3		6.9		9.5		13.9		5.0						8.7		13.7		17.1																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1083/02		8/20/02		MT.T.TR.68.69.MI.T27		6+820		MI		N.TERRAPLÉN		27		1.80		20.5		6.4		8.2		12.9		5.0						5.5		8.3		11.4																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1160/02		8/26/02		MT.T.TR.62.64.MD.T13		6+300		MD		N.TERRAPLÉN		13		1.60		24.0				36.9				5.0						4.5		14.1		9.3																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1185/02		8/27/02		MT.T.TR.139.141.MD		13+960				F.EXC.ESTAB.				1.66		25.2		3.7		5.8		6.8		5.0						4.4		13.7		8.7																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1210/02		8/28/02		MT.T.TR.62.64.MD.T13		6+280		MD		N.TERRAPLÉN		13		1.87		19.9		20.8		25.8		27.8		5.0						7.6		17.2		12.3																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1211/02		8/28/02		MT.T.TR.129.131.MI.T7		13+080		MI		N.TERRAPLÉN		7		1.79		16.0		11.1		16.1		27.0		5.0						8.4		18.6		14.9																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1259/02		9/2/02		MT.T.VS1.02.04.T19		0+280		VS 1		N.TERRAPLÉN		19		1.71		22.8		4.7		6.3		8.7		5.0						8.1		18.2		14.1																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1276/02		9/3/02		MT.T.TR.91.93.MD.T8		7+300		MD		N.TERRAPLÉN		8		1.90		15.0		22.9		24.6		26.8		5.0						12.6		15.7		19.4																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1322/02		9/4/02		MT.T.TR.91.93.MD.T14		9+180		MD		N.TERRAPLÉN		14		1.85		11.5		15.3		18.2		24.2		5.0						15.0		18.2		22.9																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1353/02		9/5/02		MT.T.TR.162.163.MI.T7		16+200		MI		N.TERRAPLÉN		7		1.60		28.3		7.8		11.5		21.5		5.0						12.4		15.3		21.6																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1394/02		9/9/02		MT.T.TR.129.131.MI.T8		12+980		MI		N.TERRAPLÉN		8		1.80		12.4				42.7				5.0						10.1		20.7		16.2																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1439/02		9/10/02		MT.T.TR.91.93.MD.T15		9+140		MD		N.TERRAPLÉN		15		1.81		13.1		26.0		40.1		45.9		5.0						14.4		27.4		23.7																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1466/02		9/11/02		MT.T.VS5.08.10.T1		0+840		VS 5		N.TERRAPLÉN		1		1.76		19.0				24.0				5.0						9.8		27.3		18.3																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1468/02		9/11/02		MT.T.VS13.10.12.T2		1+100		VS 13		N.TERRAPLÉN		2		1.79		16.0		21.1		34.0		39.9		5.0						11.0		30.5		21.5																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1516/02		9/13/02		MT.T.VS15.16.18.T12		1+600		VS 15		N.TERRAPLÉN		12		1.97		13.0		35.1		48.8		64.6		5.0						16.4		37.9		30.1																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1555/02		9/20/02		MT.T.EAE.R2.00.02.T9		0+080		R2 EAE		N.TERRAPLÉN		9		1.86		14.0		55.8		61.4		75.4		5.0						27.6		41.7		45.2																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1573/02		9/24/02		MT.T.EAE.R3.00.02.T8		0+040		R3 EAE		N.TERRAPLÉN		8		1.97		10.0		32.4		38.0		45.4		5.0						28.9		41.2		45.1																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1600/02		9/25/02		MT.T.VS5.02.04.T4		0+280		VS 5		N.TERRAPLÉN		4		1.76		19.0		25.9		37.5		42.6		5.0						34.1		43.9		53.6																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1602/02		9/26/02		MT.T.TR.100.102.MI.T8		10+080		MI		N.TERRAPLÉN		8		1.81		13.1		59.5		83.8		94.1		5.0						41.7		53.9		64.4																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1627/02		9/27/02		MT.T.TR.81.83.MI.T7		8+140		MI		N.TERRAPLÉN		7		1.71		22.8				15.7		21.0		5.0						34.7		47.3		55.7																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1639/02		9/30/02		MT.T.VS5.02.04.T6		0+300		VS 5		N.TERRAPLÉN		6		1.76		19.0		23.0		24.2		26.4		5.0						28.2		39.8		45.9																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1701/02		10/4/02		MT.T.EAE.R3.00.02.T9		0+100		R3 EAE		N.TERRAPLÉN		9		1.58		23.0				19.6		22.2		5.0						21.7		36.2		41.3																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1702/02		10/7/02		MT.T.TR.83.85.MD.T7		8+380		MD		N.TERRAPLÉN		7		1.86		14.0		19.6		29.7		34.6		5.0						20.4		34.6		39.7																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1755/02		10/8/02		MT.T.TR.131.132.MI.T8		13+180		MI		N.TERRAPLÉN		8		1.97		10.0		43.2		47.5		57.8		5.0						17.2		27.3		32.4																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3



&L&"Arial,Negrita"A-381 JEREZ-LOS BARRIOS TRAMO IV
&C&"Arial,Negrita"CONTROL DEL ÍNDICE C.B.R. A 1, 4 Y 7 DÍAS EN EL NÚCLEO DE TERRAPLÉN ESTABILIZADO CON CAL
A ORIGEN DE 2002

Página &P



Datos

		Referencia de Muestra		Fecha de ensayo		LOCALIZACIÓN										PROCTOR DE REFERENCIA				RESULTADOS						Índice C.B.R. de referencia a 7 días						Media Móvil C.B.R. 1 día (95%)		Media Móvil C.B.R. 4 días (95%)		Media Móvil C.B.R. 7 días (95%)																																																				Nivel de Confianza del 95% Inferior a 1 día		Nivel de Confianza del 95% Superior a 1 día		Nivel de Confianza del 95% Inferior a 4 días		Nivel de Confianza del 95% Superior a 4 días		Nivel de Confianza del 95% Inferior a 7 días		Nivel de Confianza del 95% Superior a 7 días

						Lote		P.K.		Margen		Capa		Tongada		DENSIDAD MÁXIMA (g/cc)		HUMEDAD ÓPTIMA             (%)		CBR A 1 DÍA (95%)		CBR A 4 DÍAS (95%)		CBR A 7 DÍAS (95%)				Distribución Normal		Distribucón Normal acumulada								Valor Medio		Niveles de Confianza del 95 %

		J-218/02		3/11/02		MT.T.TR.56.58.MI.T20		5+680		MD		N.TERRAPLÉN		20		1.80		15.2		13.2		18.0		20.0		5.0						13.2		18.0		20.0																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-223/02		3/20/02		MT.T.TR.54.56.MI.T21		5+460		MI		N.TERRAPLÉN		21		1.71		26.3		11.7		16.6		18.9		5.0						12.5		17.3		19.5																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-226/02		3/21/02		MT.T.TR.56.58.MD.T22		5+680		MD		N.TERRAPLÉN		22		2.12		11.7		23.8		35.0		39.1		5.0						16.2		23.2		26.0																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-227/02		3/25/02		MT.T.TR.56.58.MI.T23		5+680		MI		N.TERRAPLÉN		23		1.82		17.4		10.7				19.7		5.0						14.9		17.4		24.4																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-228/02		3/26/02		MT.T.TR.54.56.MD.T22		5+540		MD		N.TERRAPLÉN		22		1.82		17.4		13.2				24.8		5.0						14.5		13.9		24.5																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-230/02		3/27/02		MT.T.TR.56.58.MI.T25		5+600		MI		N.TERRAPLÉN		25		1.70		20.6				34.2		39.4		5.0						11.9		17.2		28.4																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-240/02		4/1/02		MT.T.TR.56.58.MD.T26		5+700		MD		N.TERRAPLÉN		26		1.80		23.4		38.3		47.2		50.4		5.0						17.2		23.3		34.7																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-246/02		4/4/02		MT.T.TR.54.56.MI.T27		5+580		MI		N.TERRAPLÉN		27		1.82		17.4		14.1		18.6		20.5		5.0						15.3		20.0		31.0																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-249/02		4/11/02		MT.T.TR.54.56.MD.T28		5+480		MD		N.TERRAPLÉN		28		1.71		26.3		8.8		10.3		12.0		5.0						14.9		22.1		29.4																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-254/02		4/17/02		MT.T.TR.54.56.MI.T29		5+580		MI		N.TERRAPLÉN		29		1.80		13.6		20.5		24.3		30.4		5.0						16.3		26.9		30.5																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-258/02		4/18/02		MT.T.TR.56.58.MD.T30		5+600		MD		N.TERRAPLÉN		30		1.80		13.6		14.5		22.4		26.6		5.0						19.2		24.6		28.0																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-262/02		4/19/02		MT.T.TR.56.58.MI.T31		5+680		MI		N.TERRAPLÉN		31		1.80		13.6				41.0		45.8		5.0						11.6		23.3		27.1																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-274/02		4/24/02		MT.T.TR.54.56.MD.T32		5+500		MD		N.TERRAPLÉN		32		1.65		20.7		16.5		18.5		26.5		5.0						12.1		23.3		28.3																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3																																				0.00		J-63/06		1/13/02

		J-276/02		4/24/02		MT.T.TR.158.160.MD.T1		15+820		MD		N.TERRAPLÉN		1		1.84		10.6		22.8		25.3		29.5		5.0						14.9		26.3		31.8																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-281/02		4/25/02		MT.T.TR.158.160.MD.T1		15+800		MD		N.TERRAPLÉN		1		1.89		8.0		19.5		22.5		26.5		5.0						14.7		25.9		31.0																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-282/02		4/25/02		MT.T.TR.56.58.MI.T33		5+620		MI		N.TERRAPLÉN		33		1.76		21.0		38.5		40.1		42.6		5.0						19.5		29.5		34.2																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-287/02		4/26/02		MT.T.TR.54.56.MD.T34		5+580		MD		N.TERRAPLÉN		34		1.76		21.0		41.0		50.8		55.3		5.0						27.7		31.4		36.1																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-289/02		4/26/02		MT.T.TR.158.160.MD.T1		15+920		MD		N.TERRAPLÉN		1		1.89		8.0		33.3		40.1		46.9		5.0						31.0		35.8		40.2																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-293/02		4/29/02		MT.T.TR.54.56.MI.T35		5+500		MI		N.TERRAPLÉN		35		1.65		20.7		27.5		34.0		37.0		5.0						32.0		37.5		41.7																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-294/02		4/29/02		MT.T.TR.158.160.MI.T3		15+900		MI		N.TERRAPLÉN		3		1.89		8.0		21.1		22.3		25.5		5.0						32.3		37.5		41.5																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-299/02		5/2/02		MT.T.TR.54.56.MD.T36		5+600		MD		N.TERRAPLÉN		36		1.65		20.7		10.7		18.4		24.7		5.0						26.7		33.1		37.9																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-300/02		5/2/02		MT.T.TR.160.162.MD.T1		16+000		MD		N.TERRAPLÉN		1		1.68		18.0		8.9		14.4		24.8		5.0						20.3		25.8		31.8																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-304/02		5/3/02		MT.T.TR.54.56.MI.T37		5+500		MI		N.TERRAPLÉN		37		1.65		20.7		24.5		32.6		44.7		5.0						18.5		24.3		31.3																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-305/02		5/3/02		MT.T.TR.158.160.MD.T4		15+820		MD		N.TERRAPLÉN		4		1.68		18.0		12.2		18.9		24.1		5.0						15.5		21.3		28.8																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-313/02		5/6/02		MT.T.TR.62.64.MI.T1		6+200		MI		N.TERRAPLÉN		1		1.71		18.6		29.0		37.8		44.5		5.0						17.1		24.4		32.6																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-315/02		5/6/02		MT.T.TR.160.162.MD.T3		16+120		MD		N.TERRAPLÉN		3		1.85		14.1		25.0		28.2		29.5		5.0						19.9		26.4		33.5																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-319/02		5/13/02		MT.T.TR.158.160.MI.T5		15+960		MI		N.TERRAPLÉN		5		1.85		14.1		6.9		14.7		18.5		5.0						19.5		26.4		32.3																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-321/02		5/13/02		MT.T.TR.60.62.MI.T1		6+180		MI		N.TERRAPLÉN		1		1.70		23.9		41.8		55.5		64.1		5.0						23.0		31.0		36.1																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-325/02		5/14/02		MT.T.TR.60.62.MD.T2		6+140		MD		N.TERRAPLÉN		2		1.69		23.9		65.4		78.5		91.8		5.0						33.6		42.9		49.7																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-326/02		5/14/02		MT.T.TR.160.162.MD.T4		16+180		MD		N.TERRAPLÉN		4		1.73		18.4		12.8		45.6		66.2		5.0						30.4		44.5		54.0																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-330/02		5/15/02		MT.T.TR.62.64.MI.T3		6+280		MI		N.TERRAPLÉN		3		1.91		16.0		40.2		58.5		95.3		5.0						33.4		50.6		67.2																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-335/02		5/16/02		MT.T.TR.158.160.MD.T6		15+880		MD		N.TERRAPLÉN		6		1.78		14.2		16.8		23.4		37.3		5.0						35.4		52.3		70.9																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-336/02		5/16/02		MT.T.TR.60.62.MD.T4		6+140		MD		N.TERRAPLÉN		4		1.91		16.0		42.3		56.6		78.7		5.0						35.5		52.5		73.9																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-343/02		5/17/02		MT.T.TR.60.62.MI.T5		6+200		MI		N.TERRAPLÉN		5		1.91		16.0		7.4		8.5		10.4		5.0						23.9		38.5		57.6																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-344/02		5/17/02		MT.T.TR.160.162.MI.T5		16+120		MI		N.TERRAPLÉN		5		1.85		14.1		10.8		14.4		17.2		5.0						23.5		32.3		47.8																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-349/02		5/20/02		MT.T.TR.158.160.MI.T7		15+900		MI		N.TERRAPLÉN		7		1.78		14.2		17.4		25.3		38.4		5.0						18.9		25.6		36.4																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-350/02		5/20/02		MT.T.TR.68.70.MD.T1		6+900		MD		N.TERRAPLÉN		1		1.91		16.0		33.7		46.9		78.4		5.0						22.3		30.3		44.6																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-351/02		5/20/02		MT.T.TR.60.62.MD.T6		6+140		MD		N.TERRAPLÉN		6		1.71		18.6		31.3		37.2		44.8		5.0						20.1		26.5		37.8																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-356/02		5/21/02		MT.T.TR.68.70.MI.T2		6+920		MI		N.TERRAPLÉN		2		1.87		17.5		36.3		47.1		74.8		5.0						25.9		34.2		50.7																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-364/02		5/22/02		MT.T.TR.60.62.MI.T8		6+140		MI		N.TERRAPLÉN		8		1.91		16.0		8.9		10.2		13.4		5.0						25.5		33.3		50.0																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-373/02		5/23/02		MT.T.TR.160.162.MI.T6		16+120		MI		N.TERRAPLÉN		6		1.85		14.1		12.7		14.3		17.8		5.0						24.6		31.1		45.8																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-374/02		5/24/02		MT.T.TR.69.71.MI.T1		7+100		MI		N.TERRAPLÉN		1		1.87		17.5				48.1		78.2		5.0						17.8		31.4		45.8																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-378/02		5/27/02		MT.T.TR.60.62.MI.T10		6+200		MI		N.TERRAPLÉN		10		1.71		18.6		31.2		44.0		53.6		5.0						17.8		32.7		47.6																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-386/02		5/28/02		MT.T.TR.69.71.MI.T6		6+900		MI		N.TERRAPLÉN		6		1.81		19.8		32.4		54.0		89.7		5.0						17.0		34.1		50.5																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-395/02		5/29/02		MT.T.TR.160.162.MD.T8		16+100		MD		N.TERRAPLÉN		8		1.78		14.2		15.6		22.0		35.7		5.0						18.4		36.5		55.0																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-405/02		5/30/02		MT.T.TR.69.71.MI.T2		7+080		MI		N.TERRAPLÉN		2		1.81		19.8		34.7		56.8		77.9		5.0						22.8		45.0		67.0																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-431/02		6/3/02		MT.T.TR.71.73.MI.T1		7+200		MI		N.TERRAPLÉN		1		1.71		18.6		30.2		40.1		54.6		5.0						28.8		43.4		62.3																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-435/02		6/4/02		MT.T.TR.69.71.MI.T7		7+080		MI		N.TERRAPLÉN		7		1.87		10.6		19.1		25.1		40.6		5.0						26.4		39.6		59.7																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-444/02		6/6/02		MT.T.TR.64.66.MD.T6		6+480		MD		N.TERRAPLÉN		6		1.76		19.2		7.4		10.8		19.8		5.0						21.4		31.0		45.7																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-454/02		6/10/02		MT.T.TR.71.73.MD.T8		7+060		MD		N.TERRAPLÉN		8		1.60		23.9		4.5		6.0		11.1		5.0						19.2		27.8		40.8																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-463/02		6/11/02		MT.T.TR.158.160.MD.T10		15+840		MD		N.TERRAPLÉN		10		1.78		14.2		22.2		26.3		28.4		5.0						16.7		21.7		30.9																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-469/02		6/12/02		MT.T.TR.71.73.MI.T9		7+160		MI		N.TERRAPLÉN		9		1.81		18.2		21.4		28.6		31.4		5.0						14.9		19.4		26.3																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-474/02		6/20/02		MT.T.TR.89.91.MD.T1		9+000		MD		N.TERRAPLÉN		1		1.69		15.2		17.2		25.6		46.2		5.0						14.5		19.5		27.4																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-486/02		6/17/02		MT.T.TR.71.73.MD.T12		7+200		MD		N.TERRAPLÉN		12		1.64		24.3		9.4		11.3		18.4		5.0						14.9		19.6		27.1																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-491/02		6/18/02		MT.T.TR.69.71.MI.T13		7+060		MI		N.TERRAPLÉN		13		1.64		24.7		22.0		28.8		35.9		5.0						18.4		24.1		32.1																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-498/02		6/19/02		MT.T.TR.71.73.MD.T14		7+220		MD		N.TERRAPLÉN		14		1.64		24.7		17.4		22.1		29.9		5.0						17.5		23.3		32.4																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-502/02		6/21/02		MT.T.TR.151.153.MI		15+160		MI		FONDO EXCAV.				1.67		9.6				16.5		22.7		5.0						13.2		20.9		30.6																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-508/02		6/24/02		MT.T.TR.62.64.MI.T12		6+360		MI		N.TERRAPLÉN		12		1.58		23.0		15.1		22.2		27.1		5.0						12.8		20.2		26.8																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-519/02		6/26/02		MT.T.TR.149.151.MI.T1		15+060		MI		N.TERRAPLÉN		1		1.57		27.5		19.0		23.3		27.2		5.0						14.7		22.6		28.6																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-526/02		6/27/02		MT.T.TR.71.73.MI.T18		7+180		MI		N.TERRAPLÉN		18		1.64		24.7		14.7		23.1		44.9		5.0						13.2		21.4		30.4																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-537/02		6/28/02		MT.T.EAO.R4.00.02.T1		0+040				N.TERRAPLÉN		1		1.64		24.7				6.1		21.9		5.0						9.8		18.2		28.8																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-539/02		7/1/02		MT.T.TR.149.151.MI.T4		15+000		MI		N.TERRAPLÉN		4		1.70		9.5		10.9		12.9		14.6		5.0						11.9		17.5		27.1																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-545/02		7/2/02		MT.T.TR.89.91.MI.T2		8+980		MI		N.TERRAPLÉN		2		1.58		23.0		12.2		18.6		21.3		5.0						11.4		16.8		26.0																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-561/02		7/3/02		MT.T.EAO.R3.00.02.T6		0+200				N.TERRAPLÉN		6		1.64		24.7		15.4		26.4		46.0		5.0						10.6		17.4		29.7																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-562/02		7/4/02		MT.T.TR.149.151.MD.T6		15+000		MD		N.TERRAPLÉN		6		1.70		9.5		9.5		22.6		45.8		5.0						9.6		17.3		29.9																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-569/02		7/5/02		MT.T.EAO.R4.00.02.T6		0+120		R4EAO		N.TERRAPLÉN		6		1.64		24.7		9.6		18.4		39.7		5.0						11.5		19.8		33.5																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-578/02		7/8/02		MT.T.TR.11.13.MI.T1		1+140		MI		N.TERRAPLÉN		1		1.58		23.0		13.2		14.8		18.2		5.0						12.0		20.2		34.2																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-586/02		7/9/02		MT.T.TR.69.71.MD.T21		7+060		MD		N.TERRAPLÉN		21		1.64		24.7		12.1		14.0		17.1		5.0						12.0		19.2		33.4																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-635/02		7/12/02		MT.T.TR.149.151.MD.T10		15+100		MD		N.TERRAPLÉN		10		1.62		22.0				19.0		32.9		5.0						8.9		17.8		30.7																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-539/02		7/1/02		MT.T.TR.149.151.MI.T4		15+000		MI		N.TERRAPLÉN		4		1.70		9.5		10.9		12.9		14.6		5.0						9.2		15.8		24.5																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-605/02		7/10/02		MT.T.TR.69.71.MD.T21		7+000		MD		N.TERRAPLÉN		21		1.64		24.7		20.9		22.9		25.2		5.0						11.4		16.7		21.6																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-617/02		7/11/02		MT.T.VS15.14.16.T4		1+420		VS15		N.TERRAPLÉN		4		1.63		16.1		5.9		8.7		12.3		5.0						10.0		15.5		20.4																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-637/02		7/12/02		MT.T.TR.89.91.MI		9+100		MI		F.EXC.ESTAB.				1.56		19.0		4.5		11.3		17.5		5.0						8.4		15.0		20.5																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-654/02		7/15/02		MT.T.EAO.R4.00.02.T13		0+040		R4EAO		N.TERRAPLÉN		13		1.64		24.7		3.7		7.2		9.8		5.0						9.2		12.6		15.9																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-669/02		7/16/02		MT.T.VS10.00.02.T13		1+100		VS10		N.TERRAPLÉN		6		1.58		23.0		10.4		11.1		13.1		5.0						9.1		12.2		15.6																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-681/02		7/17/02		MT.T.TR.69.71.MI.T23		7+080		MI		N.TERRAPLÉN		23		1.64		24.7		14.4		25.4		38.9		5.0						7.8		12.7		18.3																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-701/02		7/18/02		MT.T.TR.73.75.MI.T3		7+420		MI		N.TERRAPLÉN		3		1.64		24.7		11.3		13.2		18.1		5.0						8.9		13.6		19.5																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-736/02		7/22/02		MT.T.TR.73.75.MD.T10		7+460		MD		N.TERRAPLÉN		10		1.80		20.5		16.8		25.1		35.0		5.0						11.3		16.4		23.0																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-754/02		7/22/02		MT.T.VS13.02.04.T1		0+340		VS 13		N.TERRAPLÉN		1		1.74		18.5		9.0		15.6		19.4		5.0						12.4		18.1		24.9																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-767/02		7/23/02		MT.T.TR.68.69.MD.T9		6+840		MD		N.TERRAPLÉN		9		1.80		20.5		5.1		10.0		20.6		5.0						11.3		17.9		26.4																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-768/02		7/24/02		MT.T.TR.89.91.MD.T13		9+000		MD		N.TERRAPLÉN		13		1.58		23.0		10.9		19.4		35.8		5.0						10.6		16.7		25.8																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-779/02		7/25/02		MT.T.TR.73.75.MD.T12		7+440		MD		N.TERRAPLÉN		12		1.80		20.5		4.4		7.5		10.1		5.0						9.2		15.5		24.2																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-825/02		7/29/02		MT.T.VS16.04.06.T3		0+440		VS 16		N.TERRAPLÉN		3		1.57		27.6		8.5		10.8		17.1		5.0						7.6		12.7		20.6																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-826/02		7/30/02		MT.T.VS13.04.06.T6		0+580		VS 13		N.TERRAPLÉN		6		2.00		17.5		8.8		17.7		40.9		5.0						7.5		13.1		24.9																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-846/02		7/31/02		MT.T.TR.68.69.MI.T20		6+860		MI		N.TERRAPLÉN		20		1.80		20.5		6.7		20.6		43.4		5.0						7.9		15.2		29.5																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-864/02		8/1/02		MT.T.TR.91.93.MD.T4		9+180		MD		N.TERRAPLÉN		4		1.80		11.5		15.8		22.4		27.6		5.0						8.8		15.8		27.8																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-905/02		8/5/02		MT.T.TR.100.102.MI		10+160		MI		N.TERRAPLÉN				1.77		15.8		13.4		19.8		27.1		5.0						10.6		18.3		31.2																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-908/02		8/6/02		MT.T.TR.69.71.MD.T25		7+080		MD		N.TERRAPLÉN		25		1.57		29.0		6.3		7.4		8.6		5.0						10.2		17.6		29.5																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-924/02		8/7/02		MT.T.TR.148.149.MD.T1		14+800		MD		N.TERRAPLÉN		1		1.62		20.0		6.9		9.4		12.3		5.0						9.8		15.9		23.8																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-958/02		8/8/02		MT.T.TR.73.75.MD.T21		7+420		MD		N.TERRAPLÉN		21		1.99		14.0		22.4		35.0		41.7		5.0						13.0		18.8		23.5																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1017/02		8/13/02		MT.T.TR.79.81.MI.T8		8+000		MI		N.TERRAPLÉN		8		1.80		20.5		4.7		8.0		10.5		5.0						10.7		15.9		20.0																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1037/02		8/14/02		MT.T.TR.69.71.MD.T23		7+420		MD		N.TERRAPLÉN		23		1.80		20.5		4.2		7.9		9.5		5.0						8.9		13.5		16.5																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1060/02		8/19/02		MT.T.TR.66.68.MI.T26		6+800		MI		N.TERRAPLÉN		26		1.80		20.5		5.2		8.0		10.0		5.0						8.7		13.7		16.8																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1079/02		8/20/02		MT.T.VS15.16.18.T2		1+740		VS 15		N.TERRAPLÉN		2		1.74		10.3		6.9		9.5		13.9		5.0						8.7		13.7		17.1																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1083/02		8/20/02		MT.T.TR.68.69.MI.T27		6+820		MI		N.TERRAPLÉN		27		1.80		20.5		6.4		8.2		12.9		5.0						5.5		8.3		11.4																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1160/02		8/26/02		MT.T.TR.62.64.MD.T13		6+300		MD		N.TERRAPLÉN		13		1.60		24.0		17.1		36.9		60.7		5.0						8.0		14.1		21.4																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1185/02		8/27/02		MT.T.TR.139.141.MD		13+960				F.EXC.ESTAB.				1.66		25.2		3.7		5.8		6.8		5.0						7.9		13.7		20.9																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1210/02		8/28/02		MT.T.TR.62.64.MD.T13		6+280		MD		N.TERRAPLÉN		13		1.87		19.9		20.8		25.8		27.8		5.0						11.0		17.2		24.4																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1211/02		8/28/02		MT.T.TR.129.131.MI.T7		13+080		MI		N.TERRAPLÉN		7		1.79		16.0		11.1		16.1		27.0		5.0						11.8		18.6		27.0																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1259/02		9/2/02		MT.T.VS1.02.04.T19		0+280		VS 1		N.TERRAPLÉN		19		1.71		22.8		4.7		6.3		8.7		5.0						11.5		18.2		26.2																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1276/02		9/3/02		MT.T.TR.91.93.MD.T8		7+300		MD		N.TERRAPLÉN		8		1.90		15.0		22.9		24.6		26.8		5.0						12.6		15.7		19.4																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1322/02		9/4/02		MT.T.TR.91.93.MD.T14		9+180		MD		N.TERRAPLÉN		14		1.85		11.5		15.3		18.2		24.2		5.0						15.0		18.2		22.9																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1353/02		9/5/02		MT.T.TR.162.163.MI.T7		16+200		MI		N.TERRAPLÉN		7		1.60		28.3		7.8		11.5		21.5		5.0						12.4		15.3		21.6																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1394/02		9/9/02		MT.T.TR.129.131.MI.T8		12+980		MI		N.TERRAPLÉN		8		1.80		12.4		29.1		42.7		73.1		5.0						16.0		20.7		30.9																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1439/02		9/10/02		MT.T.TR.91.93.MD.T15		9+140		MD		N.TERRAPLÉN		15		1.81		13.1		26.0		40.1		45.9		5.0						20.2		27.4		38.3																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1466/02		9/11/02		MT.T.VS5.08.10.T1		0+840		VS 5		N.TERRAPLÉN		1		1.76		19.0		15.6		24.0		44.1		5.0						18.8		27.3		41.8																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1468/02		9/11/02		MT.T.VS13.10.12.T2		1+100		VS 13		N.TERRAPLÉN		2		1.79		16.0		21.1		34.0		39.9		5.0						19.9		30.5		44.9																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1516/02		9/13/02		MT.T.VS15.16.18.T12		1+600		VS 15		N.TERRAPLÉN		12		1.97		13.0		35.1		48.8		64.6		5.0						25.4		37.9		53.5																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1555/02		9/20/02		MT.T.EAE.R2.00.02.T9		0+080		R2 EAE		N.TERRAPLÉN		9		1.86		14.0		55.8		61.4		75.4		5.0						30.7		41.7		54.0																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1573/02		9/24/02		MT.T.EAE.R3.00.02.T8		0+040		R3 EAE		N.TERRAPLÉN		8		1.97		10.0		32.4		38.0		45.4		5.0						32.0		41.2		53.9																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1600/02		9/25/02		MT.T.VS5.02.04.T4		0+280		VS 5		N.TERRAPLÉN		4		1.76		19.0		25.9		37.5		42.6		5.0						34.1		43.9		53.6																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1602/02		9/26/02		MT.T.TR.100.102.MI.T8		10+080		MI		N.TERRAPLÉN		8		1.81		13.1		59.5		83.8		94.1		5.0						41.7		53.9		64.4																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1627/02		9/27/02		MT.T.TR.81.83.MI.T7		8+140		MI		N.TERRAPLÉN		7		1.71		22.8				15.7		21.0		5.0						34.7		47.3		55.7																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1639/02		9/30/02		MT.T.VS5.02.04.T6		0+300		VS 5		N.TERRAPLÉN		6		1.76		19.0		23.0		24.2		26.4		5.0						28.2		39.8		45.9																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1701/02		10/4/02		MT.T.EAE.R3.00.02.T9		0+100		R3 EAE		N.TERRAPLÉN		9		1.58		23.0				19.6		22.2		5.0						21.7		36.2		41.3																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1702/02		10/7/02		MT.T.TR.83.85.MD.T7		8+380		MD		N.TERRAPLÉN		7		1.86		14.0		19.6		29.7		34.6		5.0						20.4		34.6		39.7																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1755/02		10/8/02		MT.T.TR.131.132.MI.T8		13+180		MI		N.TERRAPLÉN		8		1.97		10.0		43.2		47.5		57.8		5.0						17.2		27.3		32.4																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1812/02		10/11/02		MT.T.TR.46.48.MD.T6		4+700		MD		N.TERRAPLÉN		6		1.71		22.8				7.9		8.3		5.0						17.2		25.8		29.9																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3

		J-1837/02		10/14/02		MT.T.EAO.R2.00.02.T10		0+120		R2 EAO		N.TERRAPLÉN		10		1.58		23.0		5.8		10.6		12.5		5.0						13.7		23.1		27.1																																																				-1.8		38.9		-0.3		51.3		-0.0		68.3



&L&"Arial,Negrita"A-381 JEREZ-LOS BARRIOS TRAMO IV
&C&"Arial,Negrita"COMPARACIÓN DEL ÍNDICE C.B.R. A 1, 4 Y 7 DÍAS EN EL NÚCLEO DE TERRAPLÉN ESTABILIZADO CON CAL
A ORIGEN DE 2002 (OCTUBRE 2002)

&CPágina &P



Resultados

		A-381 JEREZ-LOS BARRIOS. TRAMO IV

		COMPARACIÓN DEL ÍNDICE C.B.R. A 1, 4 Y 7 DÍAS EN EL NÚCLEO DE TERRAPLÉN ESTABILIZADO CON CAL

		Características Estadísticas          Calculadas						Valores obtenidos

								CBR A             1 DÍA		CBR A         4 DÍAS		CBR A          7 DÍAS

		Número de medidas realizadas						110		117		119

		Valor Medio						18.5		25.5		34.2

		Desviación Típica						12.4		15.7		20.8

		Coeficiente de Variación						0.67		0.62		0.61

		Nivel de confianza del 95% (Inferior)						-1.8		-0.3		-0.0

		Nivel de confianza del 95% (Superior)						38.9		51.3		68.3

		Longitud del intervalo de confianza del 95%, al estimar la media						2.3		2.8		3.7

		Valor de referencia						> 5		> 5		> 5





Resultados (2)

		





Resultados (2)

		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680

		5+460		5+460		5+460		5+460		5+460		5+460		5+460		5+460		5+460		5+460		5+460		5+460		5+460

		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680

		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680

		5+540		5+540		5+540		5+540		5+540		5+540		5+540		5+540		5+540		5+540		5+540		5+540		5+540

		5+600		5+600		5+600		5+600		5+600		5+600		5+600		5+600		5+600		5+600		5+600		5+600		5+600

		5+700		5+700		5+700		5+700		5+700		5+700		5+700		5+700		5+700		5+700		5+700		5+700		5+700

		5+580		5+580		5+580		5+580		5+580		5+580		5+580		5+580		5+580		5+580		5+580		5+580		5+580

		5+480		5+480		5+480		5+480		5+480		5+480		5+480		5+480		5+480		5+480		5+480		5+480		5+480

		5+580		5+580		5+580		5+580		5+580		5+580		5+580		5+580		5+580		5+580		5+580		5+580		5+580

		5+600		5+600		5+600		5+600		5+600		5+600		5+600		5+600		5+600		5+600		5+600		5+600		5+600

		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680		5+680

		5+500		5+500		5+500		5+500		5+500		5+500		5+500		5+500		5+500		5+500		5+500		5+500		5+500

		15+820		15+820		15+820		15+820		15+820		15+820		15+820		15+820		15+820		15+820		15+820		15+820		15+820

		15+800		15+800		15+800		15+800		15+800		15+800		15+800		15+800		15+800		15+800		15+800		15+800		15+800

		5+620		5+620		5+620		5+620		5+620		5+620		5+620		5+620		5+620		5+620		5+620		5+620		5+620

		5+580		5+580		5+580		5+580		5+580		5+580		5+580		5+580		5+580		5+580		5+580		5+580		5+580

		15+920		15+920		15+920		15+920		15+920		15+920		15+920		15+920		15+920		15+920		15+920		15+920		15+920

		5+500		5+500		5+500		5+500		5+500		5+500		5+500		5+500		5+500		5+500		5+500		5+500		5+500

		15+900		15+900		15+900		15+900		15+900		15+900		15+900		15+900		15+900		15+900		15+900		15+900		15+900

		5+600		5+600		5+600		5+600		5+600		5+600		5+600		5+600		5+600		5+600		5+600		5+600		5+600

		16+000		16+000		16+000		16+000		16+000		16+000		16+000		16+000		16+000		16+000		16+000		16+000		16+000

		5+500		5+500		5+500		5+500		5+500		5+500		5+500		5+500		5+500		5+500		5+500		5+500		5+500

		15+820		15+820		15+820		15+820		15+820		15+820		15+820		15+820		15+820		15+820		15+820		15+820		15+820

		6+200		6+200		6+200		6+200		6+200		6+200		6+200		6+200		6+200		6+200		6+200		6+200		6+200

		16+120		16+120		16+120		16+120		16+120		16+120		16+120		16+120		16+120		16+120		16+120		16+120		16+120

		15+960		15+960		15+960		15+960		15+960		15+960		15+960		15+960		15+960		15+960		15+960		15+960		15+960

		6+180		6+180		6+180		6+180		6+180		6+180		6+180		6+180		6+180		6+180		6+180		6+180		6+180

		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140

		16+180		16+180		16+180		16+180		16+180		16+180		16+180		16+180		16+180		16+180		16+180		16+180		16+180

		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280

		15+880		15+880		15+880		15+880		15+880		15+880		15+880		15+880		15+880		15+880		15+880		15+880		15+880

		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140

		6+200		6+200		6+200		6+200		6+200		6+200		6+200		6+200		6+200		6+200		6+200		6+200		6+200

		16+120		16+120		16+120		16+120		16+120		16+120		16+120		16+120		16+120		16+120		16+120		16+120		16+120

		15+900		15+900		15+900		15+900		15+900		15+900		15+900		15+900		15+900		15+900		15+900		15+900		15+900

		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900

		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140

		6+920		6+920		6+920		6+920		6+920		6+920		6+920		6+920		6+920		6+920		6+920		6+920		6+920

		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140		6+140

		16+120		16+120		16+120		16+120		16+120		16+120		16+120		16+120		16+120		16+120		16+120		16+120		16+120

		7+100		7+100		7+100		7+100		7+100		7+100		7+100		7+100		7+100		7+100		7+100		7+100		7+100

		6+200		6+200		6+200		6+200		6+200		6+200		6+200		6+200		6+200		6+200		6+200		6+200		6+200

		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900

		16+100		16+100		16+100		16+100		16+100		16+100		16+100		16+100		16+100		16+100		16+100		16+100		16+100

		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080

		7+200		7+200		7+200		7+200		7+200		7+200		7+200		7+200		7+200		7+200		7+200		7+200		7+200

		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080

		6+480		6+480		6+480		6+480		6+480		6+480		6+480		6+480		6+480		6+480		6+480		6+480		6+480

		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060

		15+840		15+840		15+840		15+840		15+840		15+840		15+840		15+840		15+840		15+840		15+840		15+840		15+840

		7+160		7+160		7+160		7+160		7+160		7+160		7+160		7+160		7+160		7+160		7+160		7+160		7+160

		9+000		9+000		9+000		9+000		9+000		9+000		9+000		9+000		9+000		9+000		9+000		9+000		9+000

		7+200		7+200		7+200		7+200		7+200		7+200		7+200		7+200		7+200		7+200		7+200		7+200		7+200

		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060

		7+220		7+220		7+220		7+220		7+220		7+220		7+220		7+220		7+220		7+220		7+220		7+220		7+220

		15+160		15+160		15+160		15+160		15+160		15+160		15+160		15+160		15+160		15+160		15+160		15+160		15+160

		6+360		6+360		6+360		6+360		6+360		6+360		6+360		6+360		6+360		6+360		6+360		6+360		6+360

		15+060		15+060		15+060		15+060		15+060		15+060		15+060		15+060		15+060		15+060		15+060		15+060		15+060

		7+180		7+180		7+180		7+180		7+180		7+180		7+180		7+180		7+180		7+180		7+180		7+180		7+180

		0+040		0+040		0+040		0+040		0+040		0+040		0+040		0+040		0+040		0+040		0+040		0+040		0+040

		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000

		8+980		8+980		8+980		8+980		8+980		8+980		8+980		8+980		8+980		8+980		8+980		8+980		8+980

		0+200		0+200		0+200		0+200		0+200		0+200		0+200		0+200		0+200		0+200		0+200		0+200		0+200

		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000

		0+120		0+120		0+120		0+120		0+120		0+120		0+120		0+120		0+120		0+120		0+120		0+120		0+120

		1+140		1+140		1+140		1+140		1+140		1+140		1+140		1+140		1+140		1+140		1+140		1+140		1+140

		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060

		15+100		15+100		15+100		15+100		15+100		15+100		15+100		15+100		15+100		15+100		15+100		15+100		15+100

		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000

		7+000		7+000		7+000		7+000		7+000		7+000		7+000		7+000		7+000		7+000		7+000		7+000		7+000

		1+420		1+420		1+420		1+420		1+420		1+420		1+420		1+420		1+420		1+420		1+420		1+420		1+420

		9+100		9+100		9+100		9+100		9+100		9+100		9+100		9+100		9+100		9+100		9+100		9+100		9+100

		0+040		0+040		0+040		0+040		0+040		0+040		0+040		0+040		0+040		0+040		0+040		0+040		0+040

		1+100		1+100		1+100		1+100		1+100		1+100		1+100		1+100		1+100		1+100		1+100		1+100		1+100

		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080

		7+420		7+420		7+420		7+420		7+420		7+420		7+420		7+420		7+420		7+420		7+420		7+420		7+420

		7+460		7+460		7+460		7+460		7+460		7+460		7+460		7+460		7+460		7+460		7+460		7+460		7+460

		0+340		0+340		0+340		0+340		0+340		0+340		0+340		0+340		0+340		0+340		0+340		0+340		0+340

		6+840		6+840		6+840		6+840		6+840		6+840		6+840		6+840		6+840		6+840		6+840		6+840		6+840

		9+000		9+000		9+000		9+000		9+000		9+000		9+000		9+000		9+000		9+000		9+000		9+000		9+000

		7+440		7+440		7+440		7+440		7+440		7+440		7+440		7+440		7+440		7+440		7+440		7+440		7+440

		0+440		0+440		0+440		0+440		0+440		0+440		0+440		0+440		0+440		0+440		0+440		0+440		0+440

		0+580		0+580		0+580		0+580		0+580		0+580		0+580		0+580		0+580		0+580		0+580		0+580		0+580

		6+860		6+860		6+860		6+860		6+860		6+860		6+860		6+860		6+860		6+860		6+860		6+860		6+860

		9+180		9+180		9+180		9+180		9+180		9+180		9+180		9+180		9+180		9+180		9+180		9+180		9+180

		10+160		10+160		10+160		10+160		10+160		10+160		10+160		10+160		10+160		10+160		10+160		10+160		10+160

		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080

		14+800		14+800		14+800		14+800		14+800		14+800		14+800		14+800		14+800		14+800		14+800		14+800		14+800

		7+420		7+420		7+420		7+420		7+420		7+420		7+420		7+420		7+420		7+420		7+420		7+420		7+420

		8+000		8+000		8+000		8+000		8+000		8+000		8+000		8+000		8+000		8+000		8+000		8+000		8+000

		7+420		7+420		7+420		7+420		7+420		7+420		7+420		7+420		7+420		7+420		7+420		7+420		7+420

		6+800		6+800		6+800		6+800		6+800		6+800		6+800		6+800		6+800		6+800		6+800		6+800		6+800

		1+740		1+740		1+740		1+740		1+740		1+740		1+740		1+740		1+740		1+740		1+740		1+740		1+740

		6+820		6+820		6+820		6+820		6+820		6+820		6+820		6+820		6+820		6+820		6+820		6+820		6+820

		6+300		6+300		6+300		6+300		6+300		6+300		6+300		6+300		6+300		6+300		6+300		6+300		6+300

		13+960		13+960		13+960		13+960		13+960		13+960		13+960		13+960		13+960		13+960		13+960		13+960		13+960

		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280

		13+080		13+080		13+080		13+080		13+080		13+080		13+080		13+080		13+080		13+080		13+080		13+080		13+080

		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280

		7+300		7+300		7+300		7+300		7+300		7+300		7+300		7+300		7+300		7+300		7+300		7+300		7+300

		9+180		9+180		9+180		9+180		9+180		9+180		9+180		9+180		9+180		9+180		9+180		9+180		9+180

		16+200		16+200		16+200		16+200		16+200		16+200		16+200		16+200		16+200		16+200		16+200		16+200		16+200

		12+980		12+980		12+980		12+980		12+980		12+980		12+980		12+980		12+980		12+980		12+980		12+980		12+980

		9+140		9+140		9+140		9+140		9+140		9+140		9+140		9+140		9+140		9+140		9+140		9+140		9+140

		0+840		0+840		0+840		0+840		0+840		0+840		0+840		0+840		0+840		0+840		0+840		0+840		0+840

		1+100		1+100		1+100		1+100		1+100		1+100		1+100		1+100		1+100		1+100		1+100		1+100		1+100

		1+600		1+600		1+600		1+600		1+600		1+600		1+600		1+600		1+600		1+600		1+600		1+600		1+600

		0+080		0+080		0+080		0+080		0+080		0+080		0+080		0+080		0+080		0+080		0+080		0+080		0+080

		0+040		0+040		0+040		0+040		0+040		0+040		0+040		0+040		0+040		0+040		0+040		0+040		0+040

		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280

		10+080		10+080		10+080		10+080		10+080		10+080		10+080		10+080		10+080		10+080		10+080		10+080		10+080

		8+140		8+140		8+140		8+140		8+140		8+140		8+140		8+140		8+140		8+140		8+140		8+140		8+140

		0+300		0+300		0+300		0+300		0+300		0+300		0+300		0+300		0+300		0+300		0+300		0+300		0+300

		0+100		0+100		0+100		0+100		0+100		0+100		0+100		0+100		0+100		0+100		0+100		0+100		0+100

		8+380		8+380		8+380		8+380		8+380		8+380		8+380		8+380		8+380		8+380		8+380		8+380		8+380

		13+180		13+180		13+180		13+180		13+180		13+180		13+180		13+180		13+180		13+180		13+180		13+180		13+180

		4+700		4+700		4+700		4+700		4+700		4+700		4+700		4+700		4+700		4+700		4+700		4+700		4+700

		0+120		0+120		0+120		0+120		0+120		0+120		0+120		0+120		0+120		0+120		0+120		0+120		0+120



Valores individuales 7 días

Nivel de confianza del 95% inferior a 7 días

Valor de Referencia

Media Móvil a 7 días

Nivel de confianza del 95% superior a 7 días

valores individuales 1 día

Nivel de confianza del 95% Inferior a 1 día

Media Móvil 1 día

Nivel de confianza del 95% superior 1 día

valores individuales 4 días

Nivel de confianza del 95% inferior a 4 días

Media Móvil 4 días

Nivel de confianza del 95% superior a 4 días

LOCALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS

ÍNDICE C.B.R.

COMPARACIÓN DEL ÍNDICE C.B.R. A 1, 4 Y 7 DÍAS EN TERRAPLENES ESTABILIZADOS CON CAL
 EJECUTADO A ORIGEN DE 2002 (OCTUBRE 2002)

20

-0.0098416885

5

20

68.3274887473

13.2

-1.8257069294

13.2

38.9220705657

18

-0.3422582669

18

51.306360831

18.9

-0.0098416885

5

19.45

68.3274887473

11.7

-1.8257069294

12.45

38.9220705657

16.6

-0.3422582669

17.3

51.306360831

39.1

-0.0098416885

5

26

68.3274887473

23.8

-1.8257069294

16.2333333333

38.9220705657

35

-0.3422582669

23.2

51.306360831

19.7

-0.0098416885

5

24.425

68.3274887473

10.7

-1.8257069294

14.85

38.9220705657

-0.3422582669

17.4

51.306360831

24.8

-0.0098416885

5

24.5

68.3274887473

13.2

-1.8257069294

14.52

38.9220705657

-0.3422582669

13.92

51.306360831

39.4

-0.0098416885

5

28.38

68.3274887473

-1.8257069294

11.88

38.9220705657

34.2

-0.3422582669

17.16

51.306360831

50.4

-0.0098416885

5

34.68

68.3274887473

38.3

-1.8257069294

17.2

38.9220705657

47.2

-0.3422582669

23.28

51.306360831

20.5

-0.0098416885

5

30.96

68.3274887473

14.1

-1.8257069294

15.26

38.9220705657

18.6

-0.3422582669

20

51.306360831

12

-0.0098416885

5

29.42

68.3274887473

8.8

-1.8257069294

14.88

38.9220705657

10.3

-0.3422582669

22.06

51.306360831

30.4

-0.0098416885

5

30.54

68.3274887473

20.5

-1.8257069294

16.34

38.9220705657

24.3

-0.3422582669

26.92

51.306360831

26.6

-0.0098416885

5

27.98

68.3274887473

14.5

-1.8257069294

19.24

38.9220705657

22.4

-0.3422582669

24.56

51.306360831

45.8

-0.0098416885

5

27.06

68.3274887473

-1.8257069294

11.58

38.9220705657

41

-0.3422582669

23.32

51.306360831

26.5

-0.0098416885

5

28.26

68.3274887473

16.5

-1.8257069294

12.06

38.9220705657

18.5

-0.3422582669

23.3

51.306360831

29.5

-0.0098416885

5

31.76

68.3274887473

22.8

-1.8257069294

14.86

38.9220705657

25.3

-0.3422582669

26.3

51.306360831

26.5

-0.0098416885

5

30.98

68.3274887473

19.5

-1.8257069294

14.66

38.9220705657

22.5

-0.3422582669

25.94

51.306360831

42.6

-0.0098416885

5

34.18

68.3274887473

38.5

-1.8257069294

19.46

38.9220705657

40.1

-0.3422582669

29.48

51.306360831

55.3

-0.0098416885

5

36.08

68.3274887473

41

-1.8257069294

27.66

38.9220705657

50.8

-0.3422582669

31.44

51.306360831

46.9

-0.0098416885

5

40.16

68.3274887473

33.3

-1.8257069294

31.02

38.9220705657

40.1

-0.3422582669

35.76

51.306360831

37

-0.0098416885

5

41.66

68.3274887473

27.5

-1.8257069294

31.96

38.9220705657

34

-0.3422582669

37.5

51.306360831

25.5

-0.0098416885

5

41.46

68.3274887473

21.1

-1.8257069294

32.28

38.9220705657

22.3

-0.3422582669

37.46

51.306360831

24.7

-0.0098416885

5

37.88

68.3274887473

10.7

-1.8257069294

26.72

38.9220705657

18.4

-0.3422582669

33.12

51.306360831

24.8

-0.0098416885

5

31.78

68.3274887473

8.9

-1.8257069294

20.3

38.9220705657

14.4

-0.3422582669

25.84

51.306360831

44.7

-0.0098416885

5

31.34

68.3274887473

24.5

-1.8257069294

18.54

38.9220705657

32.6

-0.3422582669

24.34

51.306360831

24.1

-0.0098416885

5

28.76

68.3274887473

12.2

-1.8257069294

15.48

38.9220705657

18.9

-0.3422582669

21.32

51.306360831

44.5

-0.0098416885

5

32.56

68.3274887473

29

-1.8257069294

17.06

38.9220705657

37.8

-0.3422582669

24.42

51.306360831

29.5

-0.0098416885

5

33.52

68.3274887473

25

-1.8257069294

19.92

38.9220705657

28.2

-0.3422582669

26.38

51.306360831

18.5

-0.0098416885

5

32.26

68.3274887473

6.9

-1.8257069294

19.52

38.9220705657

14.7

-0.3422582669

26.44

51.306360831

64.1

-0.0098416885

5

36.14

68.3274887473

41.8

-1.8257069294

22.98

38.9220705657

55.5

-0.3422582669

31.02

51.306360831

91.8

-0.0098416885

5

49.68

68.3274887473

65.4

-1.8257069294

33.62

38.9220705657

78.5

-0.3422582669

42.94

51.306360831

66.2

-0.0098416885

5

54.02

68.3274887473

12.8

-1.8257069294

30.38

38.9220705657

45.6

-0.3422582669

44.5

51.306360831

95.3

-0.0098416885

5

67.18

68.3274887473

40.2

-1.8257069294

33.42

38.9220705657

58.5

-0.3422582669

50.56

51.306360831

37.3

-0.0098416885

5

70.94

68.3274887473

16.8

-1.8257069294

35.4

38.9220705657

23.4

-0.3422582669

52.3

51.306360831

78.7

-0.0098416885

5

73.86

68.3274887473

42.3

-1.8257069294

35.5

38.9220705657

56.6

-0.3422582669

52.52

51.306360831

10.4

-0.0098416885

5

57.58

68.3274887473

7.4

-1.8257069294

23.9

38.9220705657

8.5

-0.3422582669

38.52

51.306360831

17.2

-0.0098416885

5

47.78

68.3274887473

10.8

-1.8257069294

23.5

38.9220705657

14.4

-0.3422582669

32.28

51.306360831

38.4

-0.0098416885

5

36.4

68.3274887473

17.4

-1.8257069294

18.94

38.9220705657

25.3

-0.3422582669

25.64

51.306360831

78.4

-0.0098416885

5

44.62

68.3274887473

33.7

-1.8257069294

22.32

38.9220705657

46.9

-0.3422582669

30.34

51.306360831

44.8

-0.0098416885

5

37.84

68.3274887473

31.3

-1.8257069294

20.12

38.9220705657

37.2

-0.3422582669

26.46

51.306360831

74.8

-0.0098416885

5

50.72

68.3274887473

36.3

-1.8257069294

25.9

38.9220705657

47.1

-0.3422582669

34.18

51.306360831

13.4

-0.0098416885

5

49.96

68.3274887473

8.9

-1.8257069294

25.52

38.9220705657

10.2

-0.3422582669

33.34

51.306360831

17.8

-0.0098416885

5

45.84

68.3274887473

12.7

-1.8257069294

24.58

38.9220705657

14.3

-0.3422582669

31.14

51.306360831

78.2

-0.0098416885

5

45.8

68.3274887473

-1.8257069294

17.84

38.9220705657

48.1

-0.3422582669

31.38

51.306360831

53.6

-0.0098416885

5

47.56

68.3274887473

31.2

-1.8257069294

17.82

38.9220705657

44

-0.3422582669

32.74

51.306360831

89.7

-0.0098416885

5

50.54

68.3274887473

32.4

-1.8257069294

17.04

38.9220705657

54

-0.3422582669

34.12

51.306360831

35.7

-0.0098416885

5

55

68.3274887473

15.6

-1.8257069294

18.38

38.9220705657

22

-0.3422582669

36.48

51.306360831

77.9

-0.0098416885

5

67.02

68.3274887473

34.7

-1.8257069294

22.78

38.9220705657

56.8

-0.3422582669

44.98

51.306360831

54.6

-0.0098416885

5

62.3

68.3274887473

30.2

-1.8257069294

28.82

38.9220705657

40.1

-0.3422582669

43.38

51.306360831

40.6

-0.0098416885

5

59.7

68.3274887473

19.1

-1.8257069294

26.4

38.9220705657

25.1

-0.3422582669

39.6

51.306360831

19.8

-0.0098416885

5

45.72

68.3274887473

7.4

-1.8257069294

21.4

38.9220705657

10.8

-0.3422582669

30.96

51.306360831

11.1

-0.0098416885

5

40.8

68.3274887473

4.5

-1.8257069294

19.18

38.9220705657

6

-0.3422582669

27.76

51.306360831

28.4

-0.0098416885

5

30.9

68.3274887473

22.2

-1.8257069294

16.68

38.9220705657

26.3

-0.3422582669

21.66

51.306360831

31.4

-0.0098416885

5

26.26

68.3274887473

21.4

-1.8257069294

14.92

38.9220705657

28.6

-0.3422582669

19.36

51.306360831

46.2

-0.0098416885

5

27.38

68.3274887473

17.2

-1.8257069294

14.54

38.9220705657

25.6

-0.3422582669

19.46

51.306360831

18.4

-0.0098416885

5

27.1

68.3274887473

9.4

-1.8257069294

14.94

38.9220705657

11.3

-0.3422582669

19.56

51.306360831

35.9

-0.0098416885

5

32.06

68.3274887473

22

-1.8257069294

18.44

38.9220705657

28.8

-0.3422582669

24.12

51.306360831

29.9

-0.0098416885

5

32.36

68.3274887473

17.4

-1.8257069294

17.48

38.9220705657

22.1

-0.3422582669

23.28

51.306360831

22.7

-0.0098416885

5

30.62

68.3274887473

-1.8257069294

13.2

38.9220705657

16.5

-0.3422582669

20.86

51.306360831

27.1

-0.0098416885

5

26.8

68.3274887473

15.1

-1.8257069294

12.78

38.9220705657

22.2

-0.3422582669

20.18

51.306360831

27.2

-0.0098416885

5

28.56

68.3274887473

19

-1.8257069294

14.7

38.9220705657

23.3

-0.3422582669

22.58

51.306360831

44.9

-0.0098416885

5

30.36

68.3274887473

14.7

-1.8257069294

13.24

38.9220705657

23.1

-0.3422582669

21.44

51.306360831

21.9

-0.0098416885

5

28.76

68.3274887473

-1.8257069294

9.76

38.9220705657

6.1

-0.3422582669

18.24

51.306360831

14.6

-0.0098416885

5

27.14

68.3274887473

10.9

-1.8257069294

11.94

38.9220705657

12.9

-0.3422582669

17.52

51.306360831

21.3

-0.0098416885

5

25.98

68.3274887473

12.2

-1.8257069294

11.36

38.9220705657

18.6

-0.3422582669

16.8

51.306360831

46

-0.0098416885

5

29.74

68.3274887473

15.4

-1.8257069294

10.64

38.9220705657

26.4

-0.3422582669

17.42

51.306360831

45.8

-0.0098416885

5

29.92

68.3274887473

9.5

-1.8257069294

9.6

38.9220705657

22.6

-0.3422582669

17.32

51.306360831

39.7

-0.0098416885

5

33.48

68.3274887473

9.6

-1.8257069294

11.52

38.9220705657

18.4

-0.3422582669

19.78

51.306360831

18.2

-0.0098416885

5

34.2

68.3274887473

13.2

-1.8257069294

11.98

38.9220705657

14.8

-0.3422582669

20.16

51.306360831

17.1

-0.0098416885

5

33.36

68.3274887473

12.1

-1.8257069294

11.96

38.9220705657

14

-0.3422582669

19.24

51.306360831

32.9

-0.0098416885

5

30.74

68.3274887473

-1.8257069294

8.88

38.9220705657

19

-0.3422582669

17.76

51.306360831

14.6

-0.0098416885

5

24.5

68.3274887473

10.9

-1.8257069294

9.16

38.9220705657

12.9

-0.3422582669

15.82

51.306360831

25.2

-0.0098416885

5

21.6

68.3274887473

20.9

-1.8257069294

11.42

38.9220705657

22.9

-0.3422582669

16.72

51.306360831

12.3

-0.0098416885

5

20.42

68.3274887473

5.9

-1.8257069294

9.96

38.9220705657

8.7

-0.3422582669

15.5

51.306360831

17.5

-0.0098416885

5

20.5

68.3274887473

4.5

-1.8257069294

8.44

38.9220705657

11.3

-0.3422582669

14.96

51.306360831

9.8

-0.0098416885

5

15.88

68.3274887473

3.7

-1.8257069294

9.18

38.9220705657

7.2

-0.3422582669

12.6

51.306360831

13.1

-0.0098416885

5

15.58

68.3274887473

10.4

-1.8257069294

9.08

38.9220705657

11.1

-0.3422582669

12.24

51.306360831

38.9

-0.0098416885

5

18.32

68.3274887473

14.4

-1.8257069294

7.78

38.9220705657

25.4

-0.3422582669

12.74

51.306360831

18.1

-0.0098416885

5

19.48

68.3274887473

11.3

-1.8257069294

8.86

38.9220705657

13.2

-0.3422582669

13.64

51.306360831

35

-0.0098416885

5

22.98

68.3274887473

16.8

-1.8257069294

11.32

38.9220705657

25.1

-0.3422582669

16.4

51.306360831

19.4

-0.0098416885

5

24.9

68.3274887473

9

-1.8257069294

12.38

38.9220705657

15.6

-0.3422582669

18.08

51.306360831

20.6

-0.0098416885

5

26.4

68.3274887473

5.1

-1.8257069294

11.32

38.9220705657

10

-0.3422582669

17.86

51.306360831

35.8

-0.0098416885

5

25.78

68.3274887473

10.9

-1.8257069294

10.62

38.9220705657

19.4

-0.3422582669

16.66

51.306360831

10.1

-0.0098416885

5

24.18

68.3274887473

4.4

-1.8257069294

9.24

38.9220705657

7.5

-0.3422582669

15.52

51.306360831

17.1

-0.0098416885

5

20.6

68.3274887473

8.5

-1.8257069294

7.58

38.9220705657

10.8

-0.3422582669

12.66

51.306360831

40.9

-0.0098416885

5

24.9

68.3274887473

8.8

-1.8257069294

7.54

38.9220705657

17.7

-0.3422582669

13.08

51.306360831

43.4

-0.0098416885

5

29.46

68.3274887473

6.7

-1.8257069294

7.86

38.9220705657

20.6

-0.3422582669

15.2

51.306360831

27.6

-0.0098416885

5

27.82

68.3274887473

15.8

-1.8257069294

8.84

38.9220705657

22.4

-0.3422582669

15.8

51.306360831

27.1

-0.0098416885

5

31.22

68.3274887473

13.4

-1.8257069294

10.64

38.9220705657

19.8

-0.3422582669

18.26

51.306360831

8.6

-0.0098416885

5

29.52

68.3274887473

6.3

-1.8257069294

10.2

38.9220705657

7.4

-0.3422582669

17.58

51.306360831

12.3

-0.0098416885

5

23.8

68.3274887473

6.9

-1.8257069294

9.82

38.9220705657

9.4

-0.3422582669

15.92

51.306360831

41.7

-0.0098416885

5

23.46

68.3274887473

22.4

-1.8257069294

12.96

38.9220705657

35

-0.3422582669

18.8

51.306360831

10.5

-0.0098416885

5

20.04

68.3274887473

4.7

-1.8257069294

10.74

38.9220705657

8

-0.3422582669

15.92

51.306360831

9.5

-0.0098416885

5

16.52

68.3274887473

4.2

-1.8257069294

8.9

38.9220705657

7.9

-0.3422582669

13.54

51.306360831

10

-0.0098416885

5

16.8

68.3274887473

5.2

-1.8257069294

8.68

38.9220705657

8

-0.3422582669

13.66

51.306360831

13.9

-0.0098416885

5

17.12

68.3274887473

6.9

-1.8257069294

8.68

38.9220705657

9.5

-0.3422582669

13.68

51.306360831

12.9

-0.0098416885

5

11.36

68.3274887473

6.4

-1.8257069294

5.48

38.9220705657

8.2

-0.3422582669

8.32

51.306360831

60.7

-0.0098416885

5

21.4

68.3274887473

17.1

-1.8257069294

7.96

38.9220705657

36.9

-0.3422582669

14.1

51.306360831

6.8

-0.0098416885

5

20.86

68.3274887473

3.7

-1.8257069294

7.86

38.9220705657

5.8

-0.3422582669

13.68

51.306360831

27.8

-0.0098416885

5

24.42

68.3274887473

20.8

-1.8257069294

10.98

38.9220705657

25.8

-0.3422582669

17.24

51.306360831

27

-0.0098416885

5

27.04

68.3274887473

11.1

-1.8257069294

11.82

38.9220705657

16.1

-0.3422582669

18.56

51.306360831

8.7

-0.0098416885

5

26.2

68.3274887473

4.7

-1.8257069294

11.48

38.9220705657

6.3

-0.3422582669

18.18

51.306360831

26.8

-0.0098416885

5

19.42

68.3274887473

22.9

-1.8257069294

12.64

38.9220705657

24.6

-0.3422582669

15.72

51.306360831

24.2

-0.0098416885

5

22.9

68.3274887473

15.3

-1.8257069294

14.96

38.9220705657

18.2

-0.3422582669

18.2

51.306360831

21.5

-0.0098416885

5

21.64

68.3274887473

7.8

-1.8257069294

12.36

38.9220705657

11.5

-0.3422582669

15.34

51.306360831

73.1

-0.0098416885

5

30.86

68.3274887473

29.1

-1.8257069294

15.96

38.9220705657

42.7

-0.3422582669

20.66

51.306360831

45.9

-0.0098416885

5

38.3

68.3274887473

26

-1.8257069294

20.22

38.9220705657

40.1

-0.3422582669

27.42

51.306360831

44.1

-0.0098416885

5

41.76

68.3274887473

15.6

-1.8257069294

18.76

38.9220705657

24

-0.3422582669

27.3

51.306360831

39.9

-0.0098416885

5

44.9

68.3274887473

21.1

-1.8257069294

19.92

38.9220705657

34

-0.3422582669

30.46

51.306360831

64.6

-0.0098416885

5

53.52

68.3274887473

35.1

-1.8257069294

25.38

38.9220705657

48.8

-0.3422582669

37.92

51.306360831

75.4

-0.0098416885

5

53.98

68.3274887473

55.8

-1.8257069294

30.72

38.9220705657

61.4

-0.3422582669

41.66

51.306360831

45.4

-0.0098416885

5

53.88

68.3274887473

32.4

-1.8257069294

32

38.9220705657

38

-0.3422582669

41.24

51.306360831

42.6

-0.0098416885

5

53.58

68.3274887473

25.9

-1.8257069294

34.06

38.9220705657

37.5

-0.3422582669

43.94

51.306360831

94.1

-0.0098416885

5

64.42

68.3274887473

59.5

-1.8257069294

41.74

38.9220705657

83.8

-0.3422582669

53.9

51.306360831

21

-0.0098416885

5

55.7

68.3274887473

-1.8257069294

34.72

38.9220705657

15.7

-0.3422582669

47.28

51.306360831

26.4

-0.0098416885

5

45.9

68.3274887473

23

-1.8257069294

28.16

38.9220705657

24.2

-0.3422582669

39.84

51.306360831

22.2

-0.0098416885

5

41.26

68.3274887473

-1.8257069294

21.68

38.9220705657

19.6

-0.3422582669

36.16

51.306360831

34.6

-0.0098416885

5

39.66

68.3274887473

19.6

-1.8257069294

20.42

38.9220705657

29.7

-0.3422582669

34.6

51.306360831

57.8

-0.0098416885

5

32.4

68.3274887473

43.2

-1.8257069294

17.16

38.9220705657

47.5

-0.3422582669

27.34

51.306360831

8.3

-0.0098416885

5

29.86

68.3274887473

-1.8257069294

17.16

38.9220705657

7.9

-0.3422582669

25.78

51.306360831

12.5

-0.0098416885

5

27.08

68.3274887473

5.8

-1.8257069294

13.72

38.9220705657

10.6

-0.3422582669

23.06

51.306360831



Resultados (3)

		





Resultados (3)

		13.2

		11.7

		23.8

		10.7

		13.2

		39.4

		38.3

		14.1

		8.8

		20.5

		14.5

		45.8

		16.5

		22.8

		19.5

		41

		33.3

		27.5

		21.1

		10.7

		8.9

		24.5

		12.2

		29

		25

		6.9

		41.8

		65.4

		16.8

		42.3

		7.4

		10.8

		17.4

		31.3

		36.3

		8.9

		12.7

		78.2

		31.2

		15.6

		30.2

		19.1

		7.4

		4.5

		22.2

		21.4

		9.4

		22

		17.4

		22.7

		15.1

		19

		21.9

		12.2

		9.5

		13.2

		12.1

		32.9

		10.9

		20.9

		5.9

		4.5

		3.7

		10.4

		11.3

		16.8

		9

		5.1

		4.4

		8.5

		15.8

		13.4

		6.3

		6.9

		22.4

		4.7

		4.2

		5.2

		6.9

		6.4

		3.7

		20.8

		11.1

		4.7

		22.9

		15.3

		7.8

		26

		21.1

		35.1

		55.8

		32.4

		25.9

		59.5

		21

		23

		22.2

		19.6

		43.2



Relación CBR a 1 y 7 días

ÍNDICE C.B.R. A 1 DÍA

ÍNDICE C.B.R. A 7 DÍAS

RELACIÓN ENTRE LOS ÍNDICES DE C.B.R. A 1 Y 7 DÍAS EN TERRAPLENES ESTABILIZADOS CON CAL ELIMINANDO LOS PUNTOS DESVIADOS

20

18.9

39.1

19.7

24.8

50.4

20.5

12

30.4

26.6

26.5

29.5

26.5

55.3

46.9

37

25.5

24.7

24.8

44.7

24.1

44.5

29.5

18.5

64.1

91.8

37.3

78.7

10.4

17.2

38.4

44.8

74.8

13.4

17.8

53.6

35.7

54.6

40.6

19.8

11.1

28.4

31.4

18.4

35.9

29.9

27.1

27.2

21.3

22.6

18.2

17.1

14.6

25.2

12.3

17.5

9.8

13.1

18.1

35

19.4

20.6

10.1

17.1

27.6

27.1

8.6

12.3

41.7

10.5

9.5

10

13.9

12.9

6.8

27.8

27

8.7

26.8

24.2

21.5

45.9

39.9

64.6

75.4

45.4

42.6

94.1

26.4

34.6

57.8




_1118223636.xls
Gráfico2

		37284		37284		37284		37284		3.4		1.6680222235		3.3841206336

		37284		37284		37284		37284		3.4		1.6680222235		3.3841206336

		37285		37285		37285		37285		3.4333333333		1.6680222235		3.3841206336

		37285		37285		37285		37285		3.425		1.6680222235		3.3841206336

		37286		37286		37286		37286		3.24		1.6680222235		3.3841206336

		37286		37286		37286		37286		3		1.6680222235		3.3841206336

		37287		37287		37287		37287		2.92		1.6680222235		3.3841206336

		37287		37287		37287		37287		2.76		1.6680222235		3.3841206336

		37288		37288		37288		37288		2.74		1.6680222235		3.3841206336

		37288		37288		37288		37288		2.9		1.6680222235		3.3841206336

		37291		37291		37291		37291		3.16		1.6680222235		3.3841206336

		37292		37292		37292		37292		3.24		1.6680222235		3.3841206336

		37293		37293		37293		37293		3.26		1.6680222235		3.3841206336

		37294		37294		37294		37294		3.14		1.6680222235		3.3841206336

		37295		37295		37295		37295		3.02		1.6680222235		3.3841206336

		37298		37298		37298		37298		2.9		1.6680222235		3.3841206336

		37299		37299		37299		37299		2.72		1.6680222235		3.3841206336

		37300		37300		37300		37300		2.74		1.6680222235		3.3841206336

		37301		37301		37301		37301		2.72		1.6680222235		3.3841206336

		37305		37305		37305		37305		2.74		1.6680222235		3.3841206336

		37306		37306		37306		37306		2.68		1.6680222235		3.3841206336

		37307		37307		37307		37307		2.76		1.6680222235		3.3841206336

		37308		37308		37308		37308		2.54		1.6680222235		3.3841206336

		37309		37309		37309		37309		2.5253571429		1.6680222235		3.3841206336

		37326		37326		37326		37326		2.44		1.6680222235		3.3841206336

		37336		37336		37336		37336		2.5253571429		1.6680222235		3.3841206336

		37347		37347		37347		37347		2.12		1.6680222235		3.3841206336

		37363		37363		37363		37363		2.5253571429		1.6680222235		3.3841206336

		37370		37370		37370		37370		2.46		1.6680222235		3.3841206336

		37371		37371		37371		37371		2.5253571429		1.6680222235		3.3841206336

		37371		37371		37371		37371		2.394		1.6680222235		3.3841206336

		37382		37382		37382		37382		2.514		1.6680222235		3.3841206336

		37382		37382		37382		37382		2.5253571429		1.6680222235		3.3841206336

		37391		37391		37391		37391		2.014		1.6680222235		3.3841206336

		37392		37392		37392		37392		2.054		1.6680222235		3.3841206336

		37397		37397		37397		37397		2.5253571429		1.6680222235		3.3841206336

		37404		37404		37404		37404		1.94		1.6680222235		3.3841206336

		37411		37411		37411		37411		2.04		1.6680222235		3.3841206336

		37419		37419		37419		37419		2.5253571429		1.6680222235		3.3841206336

		37425		37425		37425		37425		2.26		1.6680222235		3.3841206336

		37433		37433		37433		37433		2.22		1.6680222235		3.3841206336

		37438		37438		37438		37438		2.28		1.6680222235		3.3841206336

		37448		37448		37448		37448		2.2		1.6680222235		3.3841206336

		37459		37459		37459		37459		2.14		1.6680222235		3.3841206336

		37459		37459		37459		37459		2.22		1.6680222235		3.3841206336

		37474		37474		37474		37474		2.29		1.6680222235		3.3841206336

		37481		37481		37481		37481		2.45		1.6680222235		3.3841206336

		37481		37481		37481		37481		2.658		1.6680222235		3.3841206336

		37488		37488		37488		37488		2.638		1.6680222235		3.3841206336

		37488		37488		37488		37488		2.458		1.6680222235		3.3841206336

		37494		37494		37494		37494		2.368		1.6680222235		3.3841206336

		37495		37495		37495		37495		2.228		1.6680222235		3.3841206336

		37495		37495		37495		37495		2.08		1.6680222235		3.3841206336

		37495		37495		37495		37495		2.22		1.6680222235		3.3841206336

		37496		37496		37496		37496		2.22		1.6680222235		3.3841206336

		37501		37501		37501		37501		2.2		1.6680222235		3.3841206336



% CaO de Referencia

Media Móvil % CaO de 0 a 15

Niveles de confianza del 95% del % de CaO de 0 a 15

Niveles de confianza del 95% del % de CaO de 0 a 15

Media Móvil % CaO de 15 a 30

Niveles de confianza del 95% de 15 a 30

Niveles de confianza del 95% de 15 a 30

% CaO

CONTENIDO DE CAL APORTADA DE 0 A 15 Y DE 15 A 30. TRAMO IV

2

3.4

1.6

3.5

2

3.45

1.6

3.5

2

3.4666666667

1.6

3.5

2

3.45

1.6

3.5

2

3.26

1.6

3.5

2

3.04

1.6

3.5

2

2.94

1.6

3.5

2

2.84

1.6

3.5

2

2.82

1.6

3.5

2

2.98

1.6

3.5

2

3.24

1.6

3.5

2

3.32

1.6

3.5

2

3.28

1.6

3.5

2

3.12

1.6

3.5

2

3.02

1.6

3.5

2

2.88

1.6

3.5

2

2.7

1.6

3.5

2

2.74

1.6

3.5

2

2.74

1.6

3.5

2

2.72

1.6

3.5

2

2.62

1.6

3.5

2

2.68

1.6

3.5

2

2.48

1.6

3.5

2

2.48

1.6

3.5

2

2.4

1.6

3.5

2

2.32

1.6

3.5

2

2.14

1.6

3.5

2

2.42

1.6

3.5

2

2.46

1.6

3.5

2

2.36

1.6

3.5

2

2.394

1.6

3.5

2

2.514

1.6

3.5

2

2.194

1.6

3.5

2

2.014

1.6

3.5

2

2.054

1.6

3.5

2

2.08

1.6

3.5

2

1.94

1.6

3.5

2

2.04

1.6

3.5

2

2.16

1.6

3.5

2

2.26

1.6

3.5

2

2.22

1.6

3.5

2

2.28

1.6

3.5

2

2.2

1.6

3.5

2

2.14

1.6

3.5

2

2.22

1.6

3.5

2

2.29

1.6

3.5

2

2.39

1.6

3.5

2

2.53

1.6

3.5

2

2.53

1.6

3.5

2

2.37

1.6

3.5

2

2.28

1.6

3.5

2

2.22

1.6

3.5

2

2.16

1.6

3.5

2

2.28

1.6

3.5

2

2.26

1.6

3.5

2

2.24

1.6

3.5



GRÁFICO 0-30 cms

		



&L&"Arial,Negrita"A-381 JEREZ-LOS BARRIOS TRAMO IV&C&"Arial,Negrita"CONTROL DE pH-% CaO
A ORIGEN (OCTUBRE 2002)&R

&CPágina &P de &N



GRÁFICO 0-30 cms

		37284		37284		37284		12.3		10.6		12.516027555

		37284		37284		37284		12.25		10.6		12.516027555

		37285		37285		37285		12.3666666667		10.6		12.516027555

		37285		37285		37285		12.35		10.6		12.516027555

		37286		37286		37286		12.26		10.6		12.516027555

		37286		37286		37286		12.08		10.6		12.516027555

		37287		37287		37287		12.06		10.6		12.516027555

		37287		37287		37287		11.94		10.6		12.516027555

		37288		37288		37288		11.92		10.6		12.516027555

		37288		37288		37288		11.98		10.6		12.516027555

		37291		37291		37291		12.18		10.6		12.516027555

		37292		37292		37292		12.22		10.6		12.516027555

		37293		37293		37293		12.14		10.6		12.516027555

		37294		37294		37294		12.18		10.6		12.516027555

		37295		37295		37295		12.2		10.6		12.516027555

		37298		37298		37298		12.14		10.6		12.516027555

		37299		37299		37299		11.9		10.6		12.516027555

		37300		37300		37300		12.02		10.6		12.516027555

		37301		37301		37301		11.82		10.6		12.516027555

		37305		37305		37305		11.72		10.6		12.516027555

		37306		37306		37306		11.66		10.6		12.516027555

		37307		37307		37307		11.84		10.6		12.516027555

		37308		37308		37308		11.46		10.6		12.516027555

		37309		37309		37309		11.48		10.6		12.516027555

		37326		37326		37326		11.34		10.6		12.516027555

		37336		37336		37336		11.36		10.6		12.516027555

		37347		37347		37347		11.32		10.6		12.516027555

		37363		37363		37363		11.78		10.6		12.516027555

		37370		37370		37370		11.74		10.6		12.516027555

		37371		37371		37371		11.712		10.6		12.516027555

		37371		37371		37371		11.634		10.6		12.516027555

		37382		37382		37382		11.574		10.6		12.516027555

		37382		37382		37382		11.294		10.6		12.516027555

		37391		37391		37391		11.114		10.6		12.516027555

		37392		37392		37392		11.222		10.6		12.516027555

		37397		37397		37397		11.12		10.6		12.516027555

		37404		37404		37404		10.944		10.6		12.516027555

		37411		37411		37411		10.964		10.6		12.516027555

		37419		37419		37419		11.224		10.6		12.516027555

		37425		37425		37425		11.304		10.6		12.516027555

		37433		37433		37433		11.464		10.6		12.516027555

		37438		37438		37438		11.68		10.6		12.516027555

		37448		37448		37448		11.7		10.6		12.516027555

		37459		37459		37459		11.58		10.6		12.516027555

		37459		37459		37459		11.52		10.6		12.516027555

		37474		37474		37474		11.438		10.6		12.516027555

		37481		37481		37481		11.418		10.6		12.516027555

		37481		37481		37481		11.466		10.6		12.516027555

		37488		37488		37488		11.506		10.6		12.516027555

		37488		37488		37488		11.446		10.6		12.516027555

		37494		37494		37494		11.448		10.6		12.516027555

		37495		37495		37495		11.448		10.6		12.516027555

		37495		37495		37495		11.44		10.6		12.516027555

		37495		37495		37495		11.52		10.6		12.516027555

		37496		37496		37496		11.54		10.6		12.516027555

		37501		37501		37501		11.34		10.6		12.516027555



Media Móvil de pH de 0 a 15

Niveles de confianza del 95% del pH de 0 a 15

Nivel de Confianza del 95% de 0 a 15

Media Móvil de pH de 15 a 30 cms

Niveles de confianza del 95% del pH de 15 a 30

Nivel de confianza del 95% de 15 a 30

pH

DETERMINACIÓN DEL pH DE 0 A 15 Y DE 15 A 30. TRAMO IV

12.3

10.752637261

12.4470055961

12.3

10.752637261

12.4470055961

12.4

10.752637261

12.4470055961

12.375

10.752637261

12.4470055961

12.28

10.752637261

12.4470055961

12.14

10.752637261

12.4470055961

12.1

10.752637261

12.4470055961

12.02

10.752637261

12.4470055961

12

10.752637261

12.4470055961

12.06

10.752637261

12.4470055961

12.22

10.752637261

12.4470055961

12.26

10.752637261

12.4470055961

12.12

10.752637261

12.4470055961

11.96

10.752637261

12.4470055961

11.88

10.752637261

12.4470055961

11.82

10.752637261

12.4470055961

11.6

10.752637261

12.4470055961

11.74

10.752637261

12.4470055961

11.72

10.752637261

12.4470055961

11.68

10.752637261

12.4470055961

11.54

10.752637261

12.4470055961

11.66

10.752637261

12.4470055961

11.32

10.752637261

12.4470055961

11.34

10.752637261

12.4470055961

11.24

10.752637261

12.4470055961

11.34

10.752637261

12.4470055961

11.34

10.752637261

12.4470055961

11.76

10.752637261

12.4470055961

11.74

10.752637261

12.4470055961

11.712

10.752637261

12.4470055961

11.634

10.752637261

12.4470055961

11.574

10.752637261

12.4470055961

11.294

10.752637261

12.4470055961

11.114

10.752637261

12.4470055961

11.222

10.752637261

12.4470055961

11.12

10.752637261

12.4470055961

10.944

10.752637261

12.4470055961

10.964

10.752637261

12.4470055961

11.224

10.752637261

12.4470055961

11.304

10.752637261

12.4470055961

11.464

10.752637261

12.4470055961

11.68

10.752637261

12.4470055961

11.7

10.752637261

12.4470055961

11.58

10.752637261

12.4470055961

11.52

10.752637261

12.4470055961

11.438

10.752637261

12.4470055961

11.4

10.752637261

12.4470055961

11.42

10.752637261

12.4470055961

11.44

10.752637261

12.4470055961

11.36

10.752637261

12.4470055961

11.362

10.752637261

12.4470055961

11.4

10.752637261

12.4470055961

11.44

10.752637261

12.4470055961

11.54

10.752637261

12.4470055961

11.58

10.752637261

12.4470055961

11.38

10.752637261

12.4470055961



GRÁFICO 0-15 cms

		37284		37284		37284		37284		3.4		1.6680222235		3.3841206336

		37284		37284		37284		37284		3.4		1.6680222235		3.3841206336

		37285		37285		37285		37285		3.4333333333		1.6680222235		3.3841206336

		37285		37285		37285		37285		3.425		1.6680222235		3.3841206336

		37286		37286		37286		37286		3.24		1.6680222235		3.3841206336

		37286		37286		37286		37286		3		1.6680222235		3.3841206336

		37287		37287		37287		37287		2.92		1.6680222235		3.3841206336

		37287		37287		37287		37287		2.76		1.6680222235		3.3841206336

		37288		37288		37288		37288		2.74		1.6680222235		3.3841206336

		37288		37288		37288		37288		2.9		1.6680222235		3.3841206336

		37291		37291		37291		37291		3.16		1.6680222235		3.3841206336

		37292		37292		37292		37292		3.24		1.6680222235		3.3841206336

		37293		37293		37293		37293		3.26		1.6680222235		3.3841206336

		37294		37294		37294		37294		3.14		1.6680222235		3.3841206336

		37295		37295		37295		37295		3.02		1.6680222235		3.3841206336

		37298		37298		37298		37298		2.9		1.6680222235		3.3841206336

		37299		37299		37299		37299		2.72		1.6680222235		3.3841206336

		37300		37300		37300		37300		2.74		1.6680222235		3.3841206336

		37301		37301		37301		37301		2.72		1.6680222235		3.3841206336

		37305		37305		37305		37305		2.74		1.6680222235		3.3841206336

		37306		37306		37306		37306		2.68		1.6680222235		3.3841206336

		37307		37307		37307		37307		2.76		1.6680222235		3.3841206336

		37308		37308		37308		37308		2.54		1.6680222235		3.3841206336

		37309		37309		37309		37309		2.5253571429		1.6680222235		3.3841206336

		37326		37326		37326		37326		2.44		1.6680222235		3.3841206336

		37336		37336		37336		37336		2.5253571429		1.6680222235		3.3841206336

		37347		37347		37347		37347		2.12		1.6680222235		3.3841206336

		37363		37363		37363		37363		2.5253571429		1.6680222235		3.3841206336

		37370		37370		37370		37370		2.46		1.6680222235		3.3841206336

		37371		37371		37371		37371		2.5253571429		1.6680222235		3.3841206336

		37371		37371		37371		37371		2.394		1.6680222235		3.3841206336

		37382		37382		37382		37382		2.514		1.6680222235		3.3841206336

		37382		37382		37382		37382		2.5253571429		1.6680222235		3.3841206336

		37391		37391		37391		37391		2.014		1.6680222235		3.3841206336

		37392		37392		37392		37392		2.054		1.6680222235		3.3841206336

		37397		37397		37397		37397		2.5253571429		1.6680222235		3.3841206336

		37404		37404		37404		37404		1.94		1.6680222235		3.3841206336

		37411		37411		37411		37411		2.04		1.6680222235		3.3841206336

		37419		37419		37419		37419		2.5253571429		1.6680222235		3.3841206336

		37425		37425		37425		37425		2.26		1.6680222235		3.3841206336

		37433		37433		37433		37433		2.22		1.6680222235		3.3841206336

		37438		37438		37438		37438		2.28		1.6680222235		3.3841206336

		37448		37448		37448		37448		2.2		1.6680222235		3.3841206336

		37459		37459		37459		37459		2.14		1.6680222235		3.3841206336

		37459		37459		37459		37459		2.22		1.6680222235		3.3841206336

		37474		37474		37474		37474		2.29		1.6680222235		3.3841206336

		37481		37481		37481		37481		2.45		1.6680222235		3.3841206336

		37481		37481		37481		37481		2.658		1.6680222235		3.3841206336

		37488		37488		37488		37488		2.638		1.6680222235		3.3841206336

		37488		37488		37488		37488		2.458		1.6680222235		3.3841206336

		37494		37494		37494		37494		2.368		1.6680222235		3.3841206336

		37495		37495		37495		37495		2.228		1.6680222235		3.3841206336

		37495		37495		37495		37495		2.08		1.6680222235		3.3841206336

		37495		37495		37495		37495		2.22		1.6680222235		3.3841206336

		37496		37496		37496		37496		2.22		1.6680222235		3.3841206336

		37501		37501		37501		37501		2.2		1.6680222235		3.3841206336



% CaO de Referencia

Media Móvil % CaO de 0 a 15

Niveles de confianza del 95% del % de CaO de 0 a 15

Niveles de confianza del 95% del % de CaO de 0 a 15

Media Móvil % CaO de 15 a 30

Niveles de confianza del 95% de 15 a 30

Niveles de confianza del 95% de 15 a 30

% CaO

CONTENIDO DE CAL APORTADA DE 0 A 15 Y DE 15 A 30. TRAMO IV

2

3.4

1.6

3.5

2

3.45

1.6

3.5

2

3.4666666667

1.6

3.5

2

3.45

1.6

3.5

2

3.26

1.6

3.5

2

3.04

1.6

3.5

2

2.94

1.6

3.5

2

2.84

1.6

3.5

2

2.82

1.6

3.5

2

2.98

1.6

3.5

2

3.24

1.6

3.5

2

3.32

1.6

3.5

2

3.28

1.6

3.5

2

3.12

1.6

3.5

2

3.02

1.6

3.5

2

2.88

1.6

3.5

2

2.7

1.6

3.5

2

2.74

1.6

3.5

2

2.74

1.6

3.5

2

2.72

1.6

3.5

2

2.62

1.6

3.5

2

2.68

1.6

3.5

2

2.48

1.6

3.5

2

2.48

1.6

3.5

2

2.4

1.6

3.5

2

2.32

1.6

3.5

2

2.14

1.6

3.5

2

2.42

1.6

3.5

2

2.46

1.6

3.5

2

2.36

1.6

3.5

2

2.394

1.6

3.5

2

2.514

1.6

3.5

2

2.194

1.6

3.5

2

2.014

1.6

3.5

2

2.054

1.6

3.5

2

2.08

1.6

3.5

2

1.94

1.6

3.5

2

2.04

1.6

3.5

2

2.16

1.6

3.5

2

2.26

1.6

3.5

2

2.22

1.6

3.5

2

2.28

1.6

3.5

2

2.2

1.6

3.5

2

2.14

1.6

3.5

2

2.22

1.6

3.5

2

2.29

1.6

3.5

2

2.39

1.6

3.5

2

2.53

1.6

3.5

2

2.53

1.6

3.5

2

2.37

1.6

3.5

2

2.28

1.6

3.5

2

2.22

1.6

3.5

2

2.16

1.6

3.5

2

2.28

1.6

3.5

2

2.26

1.6

3.5

2

2.24

1.6

3.5



GRÁFICO 15-30 cms

		



&L&"Arial,Negrita"A-381 JEREZ-LOS BARRIOS TRAMO IV&C&"Arial,Negrita"CONTROL DE pH-% CaO
A ORIGEN (SEPTIEMBRE 2002)&R

&CPágina &P de &N



GRÁFICO 15-30 cms

		37284		37284		37284		37284

		37284		37284		37284		37284

		37285		37285		37285		37285

		37285		37285		37285		37285

		37286		37286		37286		37286

		37286		37286		37286		37286

		37287		37287		37287		37287

		37287		37287		37287		37287

		37288		37288		37288		37288

		37288		37288		37288		37288

		37291		37291		37291		37291

		37292		37292		37292		37292

		37293		37293		37293		37293

		37294		37294		37294		37294

		37295		37295		37295		37295

		37298		37298		37298		37298

		37299		37299		37299		37299

		37300		37300		37300		37300

		37301		37301		37301		37301

		37305		37305		37305		37305

		37306		37306		37306		37306

		37307		37307		37307		37307

		37308		37308		37308		37308

		37309		37309		37309		37309

		37326		37326		37326		37326

		37336		37336		37336		37336

		37347		37347		37347		37347

		37363		37363		37363		37363

		37370		37370		37370		37370

		37371		37371		37371		37371

		37371		37371		37371		37371

		37382		37382		37382		37382

		37382		37382		37382		37382

		37391		37391		37391		37391

		37392		37392		37392		37392

		37397		37397		37397		37397

		37404		37404		37404		37404

		37411		37411		37411		37411

		37419		37419		37419		37419

		37425		37425		37425		37425

		37433		37433		37433		37433

		37438		37438		37438		37438

		37448		37448		37448		37448

		37459		37459		37459		37459

		37459		37459		37459		37459

		37474		37474		37474		37474

		37481		37481		37481		37481

		37481		37481		37481		37481

		37488		37488		37488		37488

		37488		37488		37488		37488

		37494		37494		37494		37494

		37495		37495		37495		37495

		37495		37495		37495		37495

		37495		37495		37495		37495

		37496		37496		37496		37496

		37501		37501		37501		37501



Ph de 0 a 15 cms

Media Móvil de pH de 0 a 15

Niveles de confianza del 95% del pH de 0 a 15

Nivel de Confianza del 95% de 0 a 15

FECHA DE ENSAYO

pH

CONTROL ESTADÍSTICO DE pH A LA PROFUNDIDAD DE 0 A 15 CENTÍMETROS DE LA TONGADA

12.3

12.3

10.752637261

12.4470055961

12.3

12.3

10.752637261

12.4470055961

12.6

12.4

10.752637261

12.4470055961

12.3

12.375

10.752637261

12.4470055961

11.9

12.28

10.752637261

12.4470055961

11.6

12.14

10.752637261

12.4470055961

12.1

12.1

10.752637261

12.4470055961

12.2

12.02

10.752637261

12.4470055961

12.2

12

10.752637261

12.4470055961

12.2

12.06

10.752637261

12.4470055961

12.4

12.22

10.752637261

12.4470055961

12.3

12.26

10.752637261

12.4470055961

11.5

12.12

10.752637261

12.4470055961

11.4

11.96

10.752637261

12.4470055961

11.8

11.88

10.752637261

12.4470055961

12.1

11.82

10.752637261

12.4470055961

11.2

11.6

10.752637261

12.4470055961

12.2

11.74

10.752637261

12.4470055961

11.3

11.72

10.752637261

12.4470055961

11.6

11.68

10.752637261

12.4470055961

11.4

11.54

10.752637261

12.4470055961

11.8

11.66

10.752637261

12.4470055961

10.5

11.32

10.752637261

12.4470055961

11.4

11.34

10.752637261

12.4470055961

11.1

11.24

10.752637261

12.4470055961

11.9

11.34

10.752637261

12.4470055961

11.8

11.34

10.752637261

12.4470055961

12.6

11.76

10.752637261

12.4470055961

11.3

11.74

10.752637261

12.4470055961

10.96

11.712

10.752637261

12.4470055961

11.51

11.634

10.752637261

12.4470055961

11.5

11.574

10.752637261

12.4470055961

11.2

11.294

10.752637261

12.4470055961

10.4

11.114

10.752637261

12.4470055961

11.5

11.222

10.752637261

12.4470055961

11

11.12

10.752637261

12.4470055961

10.62

10.944

10.752637261

12.4470055961

11.3

10.964

10.752637261

12.4470055961

11.7

11.224

10.752637261

12.4470055961

11.9

11.304

10.752637261

12.4470055961

11.8

11.464

10.752637261

12.4470055961

11.7

11.68

10.752637261

12.4470055961

11.4

11.7

10.752637261

12.4470055961

11.1

11.58

10.752637261

12.4470055961

11.6

11.52

10.752637261

12.4470055961

11.39

11.438

10.752637261

12.4470055961

11.51

11.4

10.752637261

12.4470055961

11.5

11.42

10.752637261

12.4470055961

11.2

11.44

10.752637261

12.4470055961

11.2

11.36

10.752637261

12.4470055961

11.4

11.362

10.752637261

12.4470055961

11.7

11.4

10.752637261

12.4470055961

11.7

11.44

10.752637261

12.4470055961

11.7

11.54

10.752637261

12.4470055961

11.4

11.58

10.752637261

12.4470055961

10.4

11.38

10.752637261

12.4470055961



pH-%CaO

		37284		37284		37284		37284		37284

		37284		37284		37284		37284		37284

		37285		37285		37285		37285		37285

		37285		37285		37285		37285		37285

		37286		37286		37286		37286		37286

		37286		37286		37286		37286		37286

		37287		37287		37287		37287		37287

		37287		37287		37287		37287		37287

		37288		37288		37288		37288		37288

		37288		37288		37288		37288		37288

		37291		37291		37291		37291		37291

		37292		37292		37292		37292		37292

		37293		37293		37293		37293		37293

		37294		37294		37294		37294		37294

		37295		37295		37295		37295		37295

		37298		37298		37298		37298		37298

		37299		37299		37299		37299		37299

		37300		37300		37300		37300		37300

		37301		37301		37301		37301		37301

		37305		37305		37305		37305		37305

		37306		37306		37306		37306		37306

		37307		37307		37307		37307		37307

		37308		37308		37308		37308		37308

		37309		37309		37309		37309		37309

		37326		37326		37326		37326		37326

		37336		37336		37336		37336		37336

		37347		37347		37347		37347		37347

		37363		37363		37363		37363		37363

		37370		37370		37370		37370		37370

		37371		37371		37371		37371		37371

		37371		37371		37371		37371		37371

		37382		37382		37382		37382		37382

		37382		37382		37382		37382		37382

		37391		37391		37391		37391		37391

		37392		37392		37392		37392		37392

		37397		37397		37397		37397		37397

		37404		37404		37404		37404		37404

		37411		37411		37411		37411		37411

		37419		37419		37419		37419		37419

		37425		37425		37425		37425		37425

		37433		37433		37433		37433		37433

		37438		37438		37438		37438		37438

		37448		37448		37448		37448		37448

		37459		37459		37459		37459		37459

		37459		37459		37459		37459		37459

		37474		37474		37474		37474		37474

		37481		37481		37481		37481		37481

		37481		37481		37481		37481		37481

		37488		37488		37488		37488		37488

		37488		37488		37488		37488		37488

		37494		37494		37494		37494		37494

		37495		37495		37495		37495		37495

		37495		37495		37495		37495		37495

		37495		37495		37495		37495		37495

		37496		37496		37496		37496		37496

		37501		37501		37501		37501		37501



% CaO de Referencia

Media Móvil % CaO de 0 a 15

Niveles de confianza del 95% del % de CaO de 0 a 15

Niveles de confianza del 95% del % de CaO de 0 a 15

"% CaO de 0 a 15"

FECHA DE ENSAYO

% CaO

CONTROL ESTADÍSTICO DE %CaO A LA PROFUNDIDAD DE 0 A 15 CENTÍMETROS DE LA TONGADA

2

3.4

1.6768647774

3.3738495083

3.4

2

3.45

1.6768647774

3.3738495083

3.5

2

3.4666666667

1.6768647774

3.3738495083

3.5

2

3.45

1.6768647774

3.3738495083

3.4

2

3.26

1.6768647774

3.3738495083

2.5

2

3.04

1.6768647774

3.3738495083

2.3

2

2.94

1.6768647774

3.3738495083

3

2

2.84

1.6768647774

3.3738495083

3

2

2.82

1.6768647774

3.3738495083

3.3

2

2.98

1.6768647774

3.3738495083

3.3

2

3.24

1.6768647774

3.3738495083

3.6

2

3.32

1.6768647774

3.3738495083

3.4

2

3.28

1.6768647774

3.3738495083

2.8

2

3.12

1.6768647774

3.3738495083

2.5

2

3.02

1.6768647774

3.3738495083

2.8

2

2.88

1.6768647774

3.3738495083

2.9

2

2.7

1.6768647774

3.3738495083

2.5

2

2.74

1.6768647774

3.3738495083

3

2

2.74

1.6768647774

3.3738495083

2.5

2

2.72

1.6768647774

3.3738495083

2.7

2

2.62

1.6768647774

3.3738495083

2.4

2

2.68

1.6768647774

3.3738495083

2.8

2

2.48

1.6768647774

3.3738495083

2

2

2.48

1.6768647774

3.3738495083

2.5

2

2.4

1.6768647774

3.3738495083

2.3

2

2.32

1.6768647774

3.3738495083

2

2

2.14

1.6768647774

3.3738495083

1.9

2

2.42

1.6768647774

3.3738495083

3.4

2

2.46

1.6768647774

3.3738495083

2.7

2

2.36

1.6768647774

3.3738495083

1.8

2

2.394

1.6768647774

3.3738495083

2.17

2

2.514

1.6768647774

3.3738495083

2.5

2

2.194

1.6768647774

3.3738495083

1.8

2

2.014

1.6768647774

3.3738495083

1.8

2

2.054

1.6768647774

3.3738495083

2

2

2.08

1.6768647774

3.3738495083

2.3

2

1.94

1.6768647774

3.3738495083

1.8

2

2.04

1.6768647774

3.3738495083

2.3

2

2.16

1.6768647774

3.3738495083

2.4

2

2.26

1.6768647774

3.3738495083

2.5

2

2.22

1.6768647774

3.3738495083

2.1

2

2.28

1.6768647774

3.3738495083

2.1

2

2.2

1.6768647774

3.3738495083

1.9

2

2.14

1.6768647774

3.3738495083

2.1

2

2.22

1.6768647774

3.3738495083

2.9

2

2.29

1.6768647774

3.3738495083

2.45

2

2.39

1.6768647774

3.3738495083

2.6

2

2.53

1.6768647774

3.3738495083

2.6

2

2.53

1.6768647774

3.3738495083

2.1

2

2.37

1.6768647774

3.3738495083

2.1

2

2.28

1.6768647774

3.3738495083

2

2

2.22

1.6768647774

3.3738495083

2.3

2

2.16

1.6768647774

3.3738495083

2.3

2

2.28

1.6768647774

3.3738495083

2.7

2

2.26

1.6768647774

3.3738495083

2

2

2.24

1.6768647774

3.3738495083

1.9



Datos (2)

		



&L&"Arial,Negrita"A-381 JEREZ-LOS BARRIOS TRAMO IV&C&"Arial,Negrita"CONTROL DE pH-% CaO
A ORIGEN (SEPTIEMBRE 2002)&R

&CPágina &P de &N



Datos (2)

		37284		37284		37284		37284

		37284		37284		37284		37284

		37285		37285		37285		37285

		37285		37285		37285		37285

		37286		37286		37286		37286

		37286		37286		37286		37286

		37287		37287		37287		37287

		37287		37287		37287		37287

		37288		37288		37288		37288

		37288		37288		37288		37288

		37291		37291		37291		37291

		37292		37292		37292		37292

		37293		37293		37293		37293

		37294		37294		37294		37294

		37295		37295		37295		37295

		37298		37298		37298		37298

		37299		37299		37299		37299

		37300		37300		37300		37300

		37301		37301		37301		37301

		37305		37305		37305		37305

		37306		37306		37306		37306

		37307		37307		37307		37307

		37308		37308		37308		37308

		37309		37309		37309		37309

		37326		37326		37326		37326

		37336		37336		37336		37336

		37347		37347		37347		37347

		37363		37363		37363		37363

		37370		37370		37370		37370

		37371		37371		37371		37371

		37371		37371		37371		37371

		37382		37382		37382		37382

		37382		37382		37382		37382

		37391		37391		37391		37391

		37392		37392		37392		37392

		37397		37397		37397		37397

		37404		37404		37404		37404

		37411		37411		37411		37411

		37419		37419		37419		37419

		37425		37425		37425		37425

		37433		37433		37433		37433

		37438		37438		37438		37438

		37448		37448		37448		37448

		37459		37459		37459		37459

		37459		37459		37459		37459

		37474		37474		37474		37474

		37481		37481		37481		37481

		37481		37481		37481		37481

		37488		37488		37488		37488

		37488		37488		37488		37488

		37494		37494		37494		37494

		37495		37495		37495		37495

		37495		37495		37495		37495

		37495		37495		37495		37495

		37496		37496		37496		37496

		37501		37501		37501		37501



Ph de 15 a 30 cms

Media Móvil de pH de 15 a 30

Nivel de confianza del 95% del pH de 15 a 30

Nivel Confianza del 95% del pH de 15 a 30

FECHA DE ENSAYO

pH

CONTROL ESTADÍSTICO DE pH A LA PROFUNDIDAD DE 15 A 30 CENTÍMETROS DE LA TONGADA

12.3

12.3

10.7561153022

12.516027555

12.2

12.25

10.7561153022

12.516027555

12.6

12.3666666667

10.7561153022

12.516027555

12.3

12.35

10.7561153022

12.516027555

11.9

12.26

10.7561153022

12.516027555

11.4

12.08

10.7561153022

12.516027555

12.1

12.06

10.7561153022

12.516027555

12

11.94

10.7561153022

12.516027555

12.2

11.92

10.7561153022

12.516027555

12.2

11.98

10.7561153022

12.516027555

12.4

12.18

10.7561153022

12.516027555

12.3

12.22

10.7561153022

12.516027555

11.6

12.14

10.7561153022

12.516027555

12.4

12.18

10.7561153022

12.516027555

12.3

12.2

10.7561153022

12.516027555

12.1

12.14

10.7561153022

12.516027555

11.1

11.9

10.7561153022

12.516027555

12.2

12.02

10.7561153022

12.516027555

11.4

11.82

10.7561153022

12.516027555

11.8

11.72

10.7561153022

12.516027555

11.8

11.66

10.7561153022

12.516027555

12

11.84

10.7561153022

12.516027555

10.3

11.46

10.7561153022

12.516027555

11.5

11.48

10.7561153022

12.516027555

11.1

11.34

10.7561153022

12.516027555

11.9

11.36

10.7561153022

12.516027555

11.8

11.32

10.7561153022

12.516027555

12.6

11.78

10.7561153022

12.516027555

11.3

11.74

10.7561153022

12.516027555

10.96

11.712

10.7561153022

12.516027555

11.51

11.634

10.7561153022

12.516027555

11.5

11.574

10.7561153022

12.516027555

11.2

11.294

10.7561153022

12.516027555

10.4

11.114

10.7561153022

12.516027555

11.5

11.222

10.7561153022

12.516027555

11

11.12

10.7561153022

12.516027555

10.62

10.944

10.7561153022

12.516027555

11.3

10.964

10.7561153022

12.516027555

11.7

11.224

10.7561153022

12.516027555

11.9

11.304

10.7561153022

12.516027555

11.8

11.464

10.7561153022

12.516027555

11.7

11.68

10.7561153022

12.516027555

11.4

11.7

10.7561153022

12.516027555

11.1

11.58

10.7561153022

12.516027555

11.6

11.52

10.7561153022

12.516027555

11.39

11.438

10.7561153022

12.516027555

11.6

11.418

10.7561153022

12.516027555

11.64

11.466

10.7561153022

12.516027555

11.3

11.506

10.7561153022

12.516027555

11.3

11.446

10.7561153022

12.516027555

11.4

11.448

10.7561153022

12.516027555

11.6

11.448

10.7561153022

12.516027555

11.6

11.44

10.7561153022

12.516027555

11.7

11.52

10.7561153022

12.516027555

11.4

11.54

10.7561153022

12.516027555

10.4

11.34

10.7561153022

12.516027555



Datos

		37284		37284		37284		37284		37284

		37284		37284		37284		37284		37284

		37285		37285		37285		37285		37285

		37285		37285		37285		37285		37285

		37286		37286		37286		37286		37286

		37286		37286		37286		37286		37286

		37287		37287		37287		37287		37287

		37287		37287		37287		37287		37287

		37288		37288		37288		37288		37288

		37288		37288		37288		37288		37288

		37291		37291		37291		37291		37291

		37292		37292		37292		37292		37292

		37293		37293		37293		37293		37293

		37294		37294		37294		37294		37294

		37295		37295		37295		37295		37295

		37298		37298		37298		37298		37298

		37299		37299		37299		37299		37299

		37300		37300		37300		37300		37300

		37301		37301		37301		37301		37301

		37305		37305		37305		37305		37305

		37306		37306		37306		37306		37306

		37307		37307		37307		37307		37307

		37308		37308		37308		37308		37308

		37309		37309		37309		37309		37309

		37326		37326		37326		37326		37326

		37336		37336		37336		37336		37336

		37347		37347		37347		37347		37347

		37363		37363		37363		37363		37363

		37370		37370		37370		37370		37370

		37371		37371		37371		37371		37371

		37371		37371		37371		37371		37371

		37382		37382		37382		37382		37382

		37382		37382		37382		37382		37382

		37391		37391		37391		37391		37391

		37392		37392		37392		37392		37392

		37397		37397		37397		37397		37397

		37404		37404		37404		37404		37404

		37411		37411		37411		37411		37411

		37419		37419		37419		37419		37419

		37425		37425		37425		37425		37425

		37433		37433		37433		37433		37433

		37438		37438		37438		37438		37438

		37448		37448		37448		37448		37448

		37459		37459		37459		37459		37459

		37459		37459		37459		37459		37459

		37474		37474		37474		37474		37474

		37481		37481		37481		37481		37481

		37481		37481		37481		37481		37481

		37488		37488		37488		37488		37488

		37488		37488		37488		37488		37488

		37494		37494		37494		37494		37494

		37495		37495		37495		37495		37495

		37495		37495		37495		37495		37495

		37495		37495		37495		37495		37495

		37496		37496		37496		37496		37496

		37501		37501		37501		37501		37501



% CaO de Referencia

Media Móvil % CaO de 15 a 30

Niveles de confianza del 95% del % de CaO de 15 a 30

Niveles de confianza del 95% del % de CaO de 15 a 30

% CaO de 15 a 30

FECHA DE ENSAYO

% CaO

CONTROL ESTADÍSTICO DE %CaO A LA PROFUNDIDAD DE 15 A 30 CENTÍMETROS DE LA TONGADA

2

3.4

1.6768647774

3.3738495083

3.4

2

3.45

1.6768647774

3.3738495083

3.5

2

3.4666666667

1.6768647774

3.3738495083

3.5

2

3.45

1.6768647774

3.3738495083

3.4

2

3.26

1.6768647774

3.3738495083

2.5

2

3.04

1.6768647774

3.3738495083

2.3

2

2.94

1.6768647774

3.3738495083

3

2

2.84

1.6768647774

3.3738495083

3

2

2.82

1.6768647774

3.3738495083

3.3

2

2.98

1.6768647774

3.3738495083

3.3

2

3.24

1.6768647774

3.3738495083

3.6

2

3.32

1.6768647774

3.3738495083

3.4

2

3.28

1.6768647774

3.3738495083

2.8

2

3.12

1.6768647774

3.3738495083

2.5

2

3.02

1.6768647774

3.3738495083

2.8

2

2.88

1.6768647774

3.3738495083

2.9

2

2.7

1.6768647774

3.3738495083

2.5

2

2.74

1.6768647774

3.3738495083

3

2

2.74

1.6768647774

3.3738495083

2.5

2

2.72

1.6768647774

3.3738495083

2.7

2

2.62

1.6768647774

3.3738495083

2.4

2

2.68

1.6768647774

3.3738495083

2.8

2

2.48

1.6768647774

3.3738495083

2

2

2.48

1.6768647774

3.3738495083

2.5

2

2.4

1.6768647774

3.3738495083

2.3

2

2.32

1.6768647774

3.3738495083

2

2

2.14

1.6768647774

3.3738495083

1.9

2

2.42

1.6768647774

3.3738495083

3.4

2

2.46

1.6768647774

3.3738495083

2.7

2

2.36

1.6768647774

3.3738495083

1.8

2

2.394

1.6768647774

3.3738495083

2.17

2

2.514

1.6768647774

3.3738495083

2.5

2

2.194

1.6768647774

3.3738495083

1.8

2

2.014

1.6768647774

3.3738495083

1.8

2

2.054

1.6768647774

3.3738495083

2

2

2.08

1.6768647774

3.3738495083

2.3

2

1.94

1.6768647774

3.3738495083

1.8

2

2.04

1.6768647774

3.3738495083

2.3

2

2.16

1.6768647774

3.3738495083

2.4

2

2.26

1.6768647774

3.3738495083

2.5

2

2.22

1.6768647774

3.3738495083

2.1

2

2.28

1.6768647774

3.3738495083

2.1

2

2.2

1.6768647774

3.3738495083

1.9

2

2.14

1.6768647774

3.3738495083

2.1

2

2.22

1.6768647774

3.3738495083

2.9

2

2.29

1.6768647774

3.3738495083

2.45

2

2.39

1.6768647774

3.3738495083

2.6

2

2.53

1.6768647774

3.3738495083

2.6

2

2.53

1.6768647774

3.3738495083

2.1

2

2.37

1.6768647774

3.3738495083

2.1

2

2.28

1.6768647774

3.3738495083

2

2

2.22

1.6768647774

3.3738495083

2.3

2

2.16

1.6768647774

3.3738495083

2.3

2

2.28

1.6768647774

3.3738495083

2.7

2

2.26

1.6768647774

3.3738495083

2

2

2.24

1.6768647774

3.3738495083

1.9



Resultados

		Fecha ejecución		Referencia		Identificación lote		Localización		Estabilización con Cal

										Profundidad								Profundidad

										0 A 15 CMS								15 A 30 CMS

										pH						%CaO		pH		%CaO

		1/28/02		J-90/02		MT.T.TR.58.60.MI.T5		PK:5+840 MI 5ª TONGADA		12.3		3.4		12.3		3.4		12.3		3.4

		1/28/02		J-91/1/2/02		MT.T.TR.58.60.MI.T5		PK:5+860 MI 5ª TONGADA		12.3		3.5		12.3		3.5		12.2		3.4

		1/29/02		J-92/02		MT.T.TR.58.60.MD.T4		PK:5+620 MD 4ª TONGADA		12.6		3.5		12.6		3.5		12.6		3.5

		1/29/02		J-96/1/2/02		MT.T.TR.58.60.MI.T4		PK:5+980 MI 4ª TONGADA		12.3		3.4		12.3		3.4		12.3		3.4

		1/30/02		J-101/02		MT.T.TR.58.60.MI.T7		PK:5+920 MI 7ª TONGADA		11.9		2.5		11.9		2.5		11.9		2.5

		1/30/02		J-102/1/2/02		MT.T.TR.58.60.MI.T7		PK:5+750 MI 7ª TONGADA		11.6		2.3		11.6		2.3		11.4		2.2

		1/31/02		J-109/02		MT.T.TR.56.58.MD.T1		PK:5+600 MD 1ª TONGADA		12.1		3.0		12.1		3.0		12.1		3.0

		1/31/02		J-110/1/2/02		MT.T.TR.56.58.MD.T1		PK:5+620 MD 1ª TONGADA		12.2		3.0		12.2		3.0		12.0		2.7

		2/1/02		J-115/02		MT.T.TR.56.58.MD.T2		PK:5+640 MD 2ª TONGADA		12.2		3.3		12.2		3.3		12.2		3.3

		2/1/02		J-116/1/2/02		MT.T.TR.56.58.MD.T2		PK:5+650 MD 2ª TONGADA		12.2		3.3		12.2		3.3		12.2		3.3

		2/4/02		J-122/1/2/02		MT.T.TR.56.58.MD.T3		PK:5+680 MD 3ª TONGADA		12.4		3.6		12.4		3.6		12.4		3.5

		2/5/02		J-129/1/2/02		MT.T.TR.56.58.MD.T4		PK:5+800 MD 4ª TONGADA		12.3		3.4		12.3		3.4		12.3		3.4

		2/6/02		J-135/1/2/02		MT.T.TR.56.58.MD.T5		PK:5+620 MD 5ª TONGADA		11.5		2.8		11.5		2.8		11.6		2.8

		2/7/02		J-142/1/2/02		MT.T.TR.56.58.MD.T6		PK:5+700 MD 6ª TONGADA		11.4		2.5		11.4		2.5		12.4		2.7

		2/8/02		J-146/1/2/02		MT.T.TR.56.58.MD.T7		PK:5+600 MD 6ª TONGADA		11.8		2.8		11.8		2.8		12.3		2.7

		2/11/02		J-150/1/2/02		MT.T.TR.56.58.MI.T8		PK:5+700 MI 8ª TONGADA		12.1		2.9		12.1		2.9		12.1		2.9

		2/12/02		J-155/1/2/02		MT.T.TR.56.58.MI.T9		PK:5+620 MI 9ª TONGADA		11.2		2.5		11.2		2.5		11.1		2.5

		2/13/02		J-160/1/2/02		MT.T.TR.56.58.MD.T10		PK:5+600 MD 10ª TONGADA		12.2		3.0		12.2		3.0		12.2		2.9

		2/14/02		J-163/1/2/02		MT.T.TR.54.56.MI.T11		PK:5+600 MI 11ª TONGADA		11.3						2.5		11.4		2.6

		2/18/02		J-168/1/2/02		MT.T.TR.56.58.MD.T12		PK:5+640 MD 12ª TONGADA		11.6						2.7		11.8		2.8

		2/19/02		J-171/1/2/02		MT.T.TR.54.56.MI.T2		PK:5+480 MI 2ª TONGADA		11.4						2.4		11.8		2.6

		2/20/02		J-181/1/2/02		MT.T.TR.56.58.MD.T13		PK:5+620 MD 13ª TONGADA		11.8						2.8		12.0		2.9

		2/21/02		J-186/1/2/02		MT.T.TR.54.56.MI.T4		PK:5+460 MI 4ª TONGADA		10.5						2.0		10.3		1.8

		2/22/02		J-191/1/2/02		MT.T.TR.54.56.MD.T14		PK:5+480 MD 14ª TONGADA		11.4						2.5		11.5		2.6

		3/11/02		J-218/02		MT.T.TR.56.58.MD.T20		PK:5+680 MD 20ª TONGADA		11.1						2.3		11.1		2.3

		3/21/02		J-226/02		MT.T.TR.56.58.MD.T22		PK:5+680 MD 22ª TONGADA		11.9						2.0		11.9		2.0

		4/1/02		J-240/02		MT.T.TR.56.58.MD.T26		PK:5+700 MD 26ª TONGADA		11.8						1.9		11.8		1.9

		4/17/02		J-254/02		MT.T.TR.54.56.MI.T29		PK:5+580 MI 29ª TONGADA		12.6						3.4		12.6		3.4

		4/24/02		J-274/02		MT.T.TR.54.56.MD.T32		PK:5+500 MD 32ª TONGADA		11.3						2.7		11.3		2.7

		4/25/02		J-281/02		MT.T.TR.158.160.MD.T1		PK:15+800 MD 1ª TONGADA		11.0						1.8		11.0		1.8

		4/25/02		J-282/02		MT.T.TR.56.58.MI.T33		PK:5+620 MI 33ª TONGADA		11.5						2.2		11.5		2.2

		5/6/02		J-313/02		MT.T.TR.62.64.MI.T1		PK:6+200 MI 1ª TONGADA		11.5						2.5		11.5		2.5

		5/6/02		J-315/02		MT.T.TR.160.162.MD.T3		PK:16+120 MD 3ª TONGADA		11.2						1.8		11.2		1.8

		5/15/02		J-330/02		MT.T.TR.62.64.MI.T3		PK:6+280 MI 3ª TONGADA		10.4						1.8		10.4		1.8

		5/16/02		J-335/02		MT.T.TR.158.160.MD.T6		PK:15+880 MD 6ª TONGADA		11.5						2.0		11.5		2.0

		5/21/02		J-356/02		MT.T.TR.68.70.MI.T2		PK:6+140 MI  2ª TONGADA		11.0						2.3		11.0		2.3

		5/28/02		J-386/02		MT.T.TR.68.70.MI.T6		PK:6+900 MI 6ª TONGADA		10.6						1.8		10.6		1.8

		6/4/02		J-435/02		MT.T.TR.69.71.MI.T7		PK:7+080 MI 7ª TONGADA		11.3						2.3		11.3		2.3

		6/12/02		J-469/02		MT.T.TR.71.73.MI.T9		PK:7+160 MI 9ª TONGADA		11.7						2.4		11.7		2.4

		6/18/02		J-491/02		MT.T.TR.69.71.MI.T13		PK:7+060 MI 13ª TONGADA		11.9						2.5		11.9		2.5

		6/26/02		J-519/02		MT.T.TR.149.151.MI.T1		PK:15+060 MI 1ª TONGADA		11.8						2.1		11.8		2.1

		7/1/02		J-539/02		MT.T.TR.149.151.MI.T4		PK:15+000 MI 4ª TONGADA		11.7						2.1		11.7		2.1

		7/11/02		J-617/02		MT.T.VS15.14.16.T4		PK:1+420 VS 15  TONG.4		11.4						1.9		11.4		1.9

		7/22/02		J-736/02		MT.T.TR.73.75.MD.T10		PK:7+460 MD TONGADA 10		11.1						2.1		11.1		2.1

		7/22/02		J-754/02		MT.T.VS13.02.04.T1		PK:0+340 VS 13 TONG.1		11.6						2.9		11.6		2.9

		8/6/02		J-908/02		MT.T.TR.69.71.MD.T25		PK: 7+080 MD 25ª TONGADA		11.4						2.5		11.39		2.5

		8/13/02		J-1008/02		MT.T.TR.71.73.MI.T25		PK: 7+120 MI 25ª T. 0-15 CMS		11.5						2.6		11.6		2.9

		8/13/02		J-1009/02		MT.T.TR.71.73.MI.T25		PK: 7+120 MI 25ª T. 15-30 CMS		11.5						2.6		11.64		2.9

		8/20/02		J-1081/02		MT.T.TR.68.69.MI.T25		PK: 6+860 MI 25ª T. 0-15 CMS		11.2						2.1		11.3		2.0

		8/20/02		J-1082/02		MT.T.TR.68.69.MI.T25		PK: 6+860 MI 25ª T. 15-30 CMS		11.2						2.1		11.3		2.0

		8/26/02		J-1160/02		MT.T.TR.62.64.MD.T13		PK: 6+300 MD 13ª T.		11.4						2.0		11.4		2.0

		8/27/02		J-1180/02		MT.T.TR.129.131.MI.T5		PK: 13+100 MI 5ª T. 0-15 CMS		11.7						2.3		11.6		2.2

		8/27/02		J-1181/02		MT.T.TR.129.131.MI.T5		PK: 13+100 MI 5ª T. 15-30 CMS		11.7						2.3		11.6		2.2

		8/27/02		J-1185/02		MT.T.TR.139.141.MD		PK: 13+960 MD FONDO EXCA.		11.7						2.7		11.7		2.7

		8/28/02		J-1210/02		MT.T.TR.62.64.MD.T13		PK: 6+280 MD 13ª T.		11.4						2.0		11.4		2.0

		9/2/02		J-1259/02		MT.T.VS1.02.04.T19		PK: 0+280 VS 1 TONGADA 19		10.4						1.9		10.4		1.9

		9/11/02		J-1466/02		MT.T.VS5.08.10.T2		PK:0+840 VS 5 TONGADA 1		11.5						2.4		11.5		2.4

		9/20/02		J-1555/02		MT.T.EAE.R2.00.02.T9		PK:0+080 R2 E.A.E. TONG. 9		11.0						2.3		11.0		2.3

		9/24/02		J-1573/02		MT.T.EAE.R3.00.02.T8		PK: 0+040 R3 E.A.E. TONG.8		11.5						2.2		11.5		2.2



&L&"Arial,Negrita"AUTOVÍA A-381 JEREZ-LOS BARRIOS. TRAMO IV&C&"Arial,Negrita"
ESTUDIO REALIZADO CON TODAS LAS MEDIDAS DISPONIBLES CON DIFERENCIACIÓN DE PROFUNDIDAD DE TONGADA
CONTROL DE pH Y % CaO 
RESUMEN DE RESULTADOS

&LA ORIGEN (OCTUBRE 2002)
&CPágina &P de &N



Relación entre pH-%CaO

																								VALORES PH DE 0 A 15								VALORES % CaO DE 0 A 15								VALORES PH DE 15 A 30								VALORES % CaO DE 15 A 30

		Fecha de ensayo		Referencia		% CaO de Referencia		RESULTADOS																Media Móvil		Valor Medio		Niveles de Confianza del 95%				Media Móvil		Valor Medio		Niveles de Confianza del 95%				Media Móvil		Valor Medio		Niveles de Confianza del 95%				Media Móvil		Valor Medio		Niveles de Confianza del 95%

								0 A 15				15 A 30								Distribución Normal		Distribucón Normal acumulada

								pH		% CaO		pH		% Cao				% CaO										Inf.		Sup.						Inf.		Sup.						Inf.		Sup.						Inf.		Sup.

		1/28/02		J-90/02		2		12.3		3.4		12.3						3.4		435		219		12.3		11.6		10.8		12.4		3.4		2.5		1.6		3.5		12.3		11.6		10.6		12.5		3.4		2.5		1.7		3.4

		1/28/02		J-91/1/2/02		2		12.3		3.5		12.2		3.4		12.3		3.4		334		169		12.3		11.6		10.8		12.4		3.5		2.5		1.6		3.5		12.3		11.6		10.6		12.5		3.4		2.5		1.7		3.4

		1/29/02		J-92/02		2		12.6		3.5		12.6		3.4		12.3		3.5		423		213		12.4		11.6		10.8		12.4		3.5		2.5		1.6		3.5		12.4		11.6		10.6		12.5		3.4		2.5		1.7		3.4

		1/29/02		J-96/1/2/02		2		12.3		3.4		12.3		3.4		12.3		3.4		446		225		12.4		11.6		10.8		12.4		3.5		2.5		1.6		3.5		12.4		11.6		10.6		12.5		3.4		2.5		1.7		3.4

		1/30/02		J-101/02		2		11.9		2.5		11.9		3.4		12.3		2.5		411		394		12.3		11.6		10.8		12.4		3.3		2.5		1.6		3.5		12.3		11.6		10.6		12.5		3.2		2.5		1.7		3.4

		1/30/02		J-102/1/2/02		2		11.6		2.3		11.4		3.4		12.3		2.2		366		184		12.1		11.6		10.8		12.4		3.0		2.5		1.6		3.5		12.1		11.6		10.6		12.5		3.0		2.5		1.7		3.4

		1/31/02		J-109/02		2		12.1		3.0		12.1		3.4		12.3		3.0						12.1		11.6		10.8		12.4		2.9		2.5		1.6		3.5		12.1		11.6		10.6		12.5		2.9		2.5		1.7		3.4

		1/31/02		J-110/1/2/02		2		12.2		3.0		12.0		3.4		12.3		2.7						12.0		11.6		10.8		12.4		2.8		2.5		1.6		3.5		11.9		11.6		10.6		12.5		2.8		2.5		1.7		3.4

		2/1/02		J-115/02		2		12.2		3.3		12.2		3.4		12.3		3.3						12.0		11.6		10.8		12.4		2.8		2.5		1.6		3.5		11.9		11.6		10.6		12.5		2.7		2.5		1.7		3.4

		2/1/02		J-116/1/2/02		2		12.2		3.3		12.2		3.4		12.3		3.3						12.1		11.6		10.8		12.4		3.0		2.5		1.6		3.5		12.0		11.6		10.6		12.5		2.9		2.5		1.7		3.4

		2/4/02		J-122/1/2/02		2		12.4		3.6		12.4		3.4		12.3		3.5						12.2		11.6		10.8		12.4		3.2		2.5		1.6		3.5		12.2		11.6		10.6		12.5		3.2		2.5		1.7		3.4

		2/5/02		J-129/1/2/02		2		12.3		3.4		12.3		3.4		12.3		3.4						12.3		11.6		10.8		12.4		3.3		2.5		1.6		3.5		12.2		11.6		10.6		12.5		3.2		2.5		1.7		3.4

		2/6/02		J-135/1/2/02		2		11.5		2.8		11.6		3.4		12.3		2.8						12.1		11.6		10.8		12.4		3.3		2.5		1.6		3.5		12.1		11.6		10.6		12.5		3.3		2.5		1.7		3.4

		2/7/02		J-142/1/2/02		2				2.5				3.4		12.3		2.7						9.7		11.6		10.8		12.4		3.1		2.5		1.6		3.5		9.7		11.6		10.6		12.5		3.1		2.5		1.7		3.4

		2/8/02		J-146/1/2/02		2		11.8		2.8		12.3		3.4		12.3		2.7						9.6		11.6		10.8		12.4		3.0		2.5		1.6		3.5		9.7		11.6		10.6		12.5		3.0		2.5		1.7		3.4

		2/11/02		J-150/1/2/02		2		12.1		2.9		12.1		3.4		12.3		2.9						9.5		11.6		10.8		12.4		2.9		2.5		1.6		3.5		9.7		11.6		10.6		12.5		2.9		2.5		1.7		3.4

		2/12/02		J-155/1/2/02		2		11.2		2.5		11.1		3.4		12.3		2.5						9.3		11.6		10.8		12.4		2.7		2.5		1.6		3.5		9.4		11.6		10.6		12.5		2.7		2.5		1.7		3.4

		2/13/02		J-160/1/2/02		2		12.2		3.0		12.2		3.4		12.3		2.9						9.5		11.6		10.8		12.4		2.7		2.5		1.6		3.5		9.5		11.6		10.6		12.5		2.7		2.5		1.7		3.4

		2/14/02		J-163/1/2/02		2		11.3		2.5		11.4		3.4		12.3		2.6						11.7		11.6		10.8		12.4		2.7		2.5		1.6		3.5		11.8		11.6		10.6		12.5		2.7		2.5		1.7		3.4

		2/18/02		J-168/1/2/02		2		11.6		2.7		11.8		3.4		12.3		2.8						11.7		11.6		10.8		12.4		2.7		2.5		1.6		3.5		11.7		11.6		10.6		12.5		2.7		2.5		1.7		3.4

		2/19/02		J-171/1/2/02		2		11.4		2.4		11.8		3.4		12.3		2.6						11.5		11.6		10.8		12.4		2.6		2.5		1.6		3.5		11.7		11.6		10.6		12.5		2.7		2.5		1.7		3.4

		2/20/02		J-181/1/2/02		2		11.8		2.8		12.0		3.4		12.3		2.9						11.7		11.6		10.8		12.4		2.7		2.5		1.6		3.5		11.8		11.6		10.6		12.5		2.8		2.5		1.7		3.4

		2/21/02		J-186/1/2/02		2		10.5		2.0		10.3		3.4		12.3		1.8						11.3		11.6		10.8		12.4		2.5		2.5		1.6		3.5		11.5		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		2/22/02		J-191/1/2/02		2		11.4		2.5		11.5		3.4		12.3		2.6						11.3		11.6		10.8		12.4		2.5		2.5		1.6		3.5		11.5		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		3/11/02		J-218/02		2		11.1		2.3		11.1		3.4		12.3		2.3						11.2		11.6		10.8		12.4		2.4		2.5		1.6		3.5		11.3		11.6		10.6		12.5		2.4		2.5		1.7		3.4

		3/21/02		J-226/02		2		11.9		2.0		11.9		3.4		12.3		2.0						11.3		11.6		10.8		12.4		2.3		2.5		1.6		3.5		11.4		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		4/1/02		J-240/02		2		11.8		1.9		11.8		3.4		12.3		1.9						11.3		11.6		10.8		12.4		2.1		2.5		1.6		3.5		11.3		11.6		10.6		12.5		2.1		2.5		1.7		3.4

		4/17/02		J-254/02		2		12.6		3.4		12.6		3.4		12.3		3.4						11.8		11.6		10.8		12.4		2.4		2.5		1.6		3.5		11.8		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		4/24/02		J-274/02		2		11.3		2.7		11.3		3.4		12.3		2.7						11.7		11.6		10.8		12.4		2.5		2.5		1.6		3.5		11.7		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		4/25/02		J-281/02		2		11.0		1.8		11.0		3.4		12.3		1.8						11.7		11.6		10.8		12.4		2.4		2.5		1.6		3.5		11.7		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		4/25/02		J-282/02		2		11.5		2.2		11.5		3.4		12.3		2.2						11.6		11.6		10.8		12.4		2.4		2.5		1.6		3.5		11.6		11.6		10.6		12.5		2.4		2.5		1.7		3.4

		5/6/02		J-313/02		2		11.5		2.5		11.5		3.4		12.3		2.5						11.6		11.6		10.8		12.4		2.5		2.5		1.6		3.5		11.6		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		5/6/02		J-315/02		2		11.2		1.8		11.2		3.4		12.3		1.8						11.3		11.6		10.8		12.4		2.2		2.5		1.6		3.5		11.3		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		5/15/02		J-330/02		2		10.4		1.8		10.4		3.4		12.3		1.8						11.1		11.6		10.8		12.4		2.0		2.5		1.6		3.5		11.1		11.6		10.6		12.5		2.0		2.5		1.7		3.4

		5/16/02		J-335/02		2		11.5		2.0		11.5		3.4		12.3		2.0						11.2		11.6		10.8		12.4		2.1		2.5		1.6		3.5		11.2		11.6		10.6		12.5		2.1		2.5		1.7		3.4

		5/21/02		J-356/02		2		11.0		2.3		11.0		3.4		12.3		2.3						11.1		11.6		10.8		12.4		2.1		2.5		1.6		3.5		11.1		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		5/28/02		J-386/02		2		10.6		1.8		10.6		3.4		12.3		1.8						10.9		11.6		10.8		12.4		1.9		2.5		1.6		3.5		10.9		11.6		10.6		12.5		1.9		2.5		1.7		3.4

		6/4/02		J-435/02		2		11.3		2.3		11.3		3.4		12.3		2.3						11.0		11.6		10.8		12.4		2.0		2.5		1.6		3.5		11.0		11.6		10.6		12.5		2.0		2.5		1.7		3.4

		6/12/02		J-469/02		2		11.7		2.4		11.7		3.4		12.3		2.4						11.2		11.6		10.8		12.4		2.2		2.5		1.6		3.5		11.2		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		6/18/02		J-491/02		2		11.9		2.5		11.9		3.4		12.3		2.5						11.3		11.6		10.8		12.4		2.3		2.5		1.6		3.5		11.3		11.6		10.6		12.5		2.3		2.5		1.7		3.4

		6/26/02		J-519/02		2		11.8		2.1		11.8		3.4		12.3		2.1						11.5		11.6		10.8		12.4		2.2		2.5		1.6		3.5		11.5		11.6		10.6		12.5		2.2		2.5		1.7		3.4

		7/1/02		J-539/02		2		11.7		2.1		11.7		3.4		12.3		2.1						11.7		11.6		10.8		12.4		2.3		2.5		1.6		3.5		11.7		11.6		10.6		12.5		2.3		2.5		1.7		3.4

		7/11/02		J-617/02		2		11.4		1.9		11.4		3.4		12.3		1.9						11.7		11.6		10.8		12.4		2.2		2.5		1.6		3.5		11.7		11.6		10.6		12.5		2.2		2.5		1.7		3.4

		7/22/02		J-736/02		2		11.1		2.1		11.1		3.4		12.3		2.1						11.6		11.6		10.8		12.4		2.1		2.5		1.6		3.5		11.6		11.6		10.6		12.5		2.1		2.5		1.7		3.4

		7/22/02		J-754/02		2		11.6		2.9		11.6		3.4		12.3		2.9						11.5		11.6		10.8		12.4		2.2		2.5		1.6		3.5		11.5		11.6		10.6		12.5		2.2		2.5		1.7		3.4

		8/6/02		J-908/02		2		11.4		2.5		11.4		3.4		12.3		2.5						11.4		11.6		10.8		12.4		2.3		2.5		1.6		3.5		11.4		11.6		10.6		12.5		2.3		2.5		1.7		3.4

		8/13/02		J-1008/02		2		11.5		2.6		11.6		3.4		12.3		2.9						11.4		11.6		10.8		12.4		2.4		2.5		1.6		3.5		11.4		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		8/13/02		J-1009/02		2		11.5		2.6		11.6		3.4		12.3		2.9						11.4		11.6		10.8		12.4		2.5		2.5		1.6		3.5		11.5		11.6		10.6		12.5		2.7		2.5		1.7		3.4

		8/20/02		J-1081/02		2		11.2		2.1		11.3		3.4		12.3		2.0						11.4		11.6		10.8		12.4		2.5		2.5		1.6		3.5		11.5		11.6		10.6		12.5		2.6		2.5		1.7		3.4

		8/20/02		J-1082/02		2		11.2		2.1		11.3		3.4		12.3		2.0						11.4		11.6		10.8		12.4		2.4		2.5		1.6		3.5		11.4		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		8/26/02		J-1160/02		2		11.4		2.0		11.4		3.4		12.3		2.0						11.4		11.6		10.8		12.4		2.3		2.5		1.6		3.5		11.4		11.6		10.6		12.5		2.4		2.5		1.7		3.4

		8/27/02		J-1180/02		2		11.7		2.3		11.6		3.4		12.3		2.2						11.4		11.6		10.8		12.4		2.2		2.5		1.6		3.5		11.4		11.6		10.6		12.5		2.2		2.5		1.7		3.4

		8/27/02		J-1181/02		2		11.7		2.3		11.6		3.4		12.3		2.2						11.4		11.6		10.8		12.4		2.2		2.5		1.6		3.5		11.4		11.6		10.6		12.5		2.1		2.5		1.7		3.4

		8/27/02		J-1185/02		2		11.7		2.7		11.7		3.4		12.3		2.7						11.5		11.6		10.8		12.4		2.3		2.5		1.6		3.5		11.5		11.6		10.6		12.5		2.2		2.5		1.7		3.4

		8/28/02		J-1210/02		2		11.4		2.0		11.4		3.4		12.3		2.0						11.6		11.6		10.8		12.4		2.3		2.5		1.6		3.5		11.5		11.6		10.6		12.5		2.2		2.5		1.7		3.4

		9/2/02		J-1259/02		2		10.4		1.9		10.4		3.4		12.3		1.9						11.4		11.6		10.8		12.4		2.2		2.5		1.6		3.5		11.3		11.6		10.6		12.5		2.2		2.5		1.7		3.4



&L&"Arial,Negrita"A-381 JEREZ-LOS BARRIOS TRAMO IV&C&"Arial,Negrita"CONTROL DE pH-% CaO
A ORIGEN (SEPTIEMBRE 2002)&R

&CPágina &P de &N



Relación entre pH (2)

																								VALORES PH DE 0 A 15								VALORES % CaO DE 0 A 15								VALORES PH DE 15 A 30								VALORES % CaO DE 15 A 30

		Fecha de ensayo		Referencia		% CaO de Referencia		RESULTADOS																Media Móvil		Valor Medio		Niveles de Confianza del 95%				Media Móvil		Valor Medio		Niveles de Confianza del 95%				Media Móvil		Valor Medio		Niveles de Confianza del 95%				Media Móvil		Valor Medio		Niveles de Confianza del 95%

								0 A 15				15 A 30								Distribución Normal		Distribucón Normal acumulada

								pH		% CaO		pH		% Cao				% CaO										Inf.		Sup.						Inf.		Sup.						Inf.		Sup.						Inf.		Sup.

		1/28/02		J-90/02		2		12.3		3.4		12.3						3.4		435		219		12.3		11.6		10.8		12.4		3.4		2.5		1.6		3.5		12.3		11.6		10.6		12.5		3.4		2.5		1.7		3.4

		1/28/02		J-91/1/2/02		2		12.3		3.5		12.2		3.4		12.3		3.4		334		169		12.3		11.6		10.8		12.4		3.5		2.5		1.6		3.5		12.3		11.6		10.6		12.5		3.4		2.5		1.7		3.4

		1/29/02		J-92/02		2		12.6		3.5		12.6		3.4		12.3		3.5		423		213		12.4		11.6		10.8		12.4		3.5		2.5		1.6		3.5		12.4		11.6		10.6		12.5		3.4		2.5		1.7		3.4

		1/29/02		J-96/1/2/02		2		12.3		3.4		12.3		3.4		12.3		3.4		446		225		12.4		11.6		10.8		12.4		3.5		2.5		1.6		3.5		12.4		11.6		10.6		12.5		3.4		2.5		1.7		3.4

		1/30/02		J-101/02		2		11.9		2.5		11.9		3.4		12.3		2.5		411		394		12.3		11.6		10.8		12.4		3.3		2.5		1.6		3.5		12.3		11.6		10.6		12.5		3.2		2.5		1.7		3.4

		1/30/02		J-102/1/2/02		2		11.6		2.3		11.4		3.4		12.3		2.2		366		184		12.1		11.6		10.8		12.4		3.0		2.5		1.6		3.5		12.1		11.6		10.6		12.5		3.0		2.5		1.7		3.4

		1/31/02		J-109/02		2		12.1		3.0		12.1		3.4		12.3		3.0						12.1		11.6		10.8		12.4		2.9		2.5		1.6		3.5		12.1		11.6		10.6		12.5		2.9		2.5		1.7		3.4

		1/31/02		J-110/1/2/02		2		12.2		3.0		12.0		3.4		12.3		2.7						12.0		11.6		10.8		12.4		2.8		2.5		1.6		3.5		11.9		11.6		10.6		12.5		2.8		2.5		1.7		3.4

		2/1/02		J-115/02		2		12.2		3.3		12.2		3.4		12.3		3.3						12.0		11.6		10.8		12.4		2.8		2.5		1.6		3.5		11.9		11.6		10.6		12.5		2.7		2.5		1.7		3.4

		2/1/02		J-116/1/2/02		2		12.2		3.3		12.2		3.4		12.3		3.3						12.1		11.6		10.8		12.4		3.0		2.5		1.6		3.5		12.0		11.6		10.6		12.5		2.9		2.5		1.7		3.4

		2/4/02		J-122/1/2/02		2		12.4		3.6		12.4		3.4		12.3		3.5						12.2		11.6		10.8		12.4		3.2		2.5		1.6		3.5		12.2		11.6		10.6		12.5		3.2		2.5		1.7		3.4

		2/5/02		J-129/1/2/02		2		12.3		3.4		12.3		3.4		12.3		3.4						12.3		11.6		10.8		12.4		3.3		2.5		1.6		3.5		12.2		11.6		10.6		12.5		3.2		2.5		1.7		3.4

		2/6/02		J-135/1/2/02		2		11.5		2.8		11.6		3.4		12.3		2.8						12.1		11.6		10.8		12.4		3.3		2.5		1.6		3.5		12.1		11.6		10.6		12.5		3.3		2.5		1.7		3.4

		2/7/02		J-142/1/2/02		2		11.4		2.5		12.4		3.4		12.3		2.7						12.0		11.6		10.8		12.4		3.1		2.5		1.6		3.5		12.2		11.6		10.6		12.5		3.1		2.5		1.7		3.4

		2/8/02		J-146/1/2/02		2		11.8		2.8		12.3		3.4		12.3		2.7						11.9		11.6		10.8		12.4		3.0		2.5		1.6		3.5		12.2		11.6		10.6		12.5		3.0		2.5		1.7		3.4

		2/11/02		J-150/1/2/02		2		12.1		2.9		12.1		3.4		12.3		2.9						11.8		11.6		10.8		12.4		2.9		2.5		1.6		3.5		12.1		11.6		10.6		12.5		2.9		2.5		1.7		3.4

		2/12/02		J-155/1/2/02		2		11.2		2.5		11.1		3.4		12.3		2.5						11.6		11.6		10.8		12.4		2.7		2.5		1.6		3.5		11.9		11.6		10.6		12.5		2.7		2.5		1.7		3.4

		2/13/02		J-160/1/2/02		2		12.2		3.0		12.2		3.4		12.3		2.9						11.7		11.6		10.8		12.4		2.7		2.5		1.6		3.5		12.0		11.6		10.6		12.5		2.7		2.5		1.7		3.4

		2/14/02		J-163/1/2/02		2		11.3		2.5		11.4		3.4		12.3		2.6						11.7		11.6		10.8		12.4		2.7		2.5		1.6		3.5		11.8		11.6		10.6		12.5		2.7		2.5		1.7		3.4

		2/18/02		J-168/1/2/02		2		11.6		2.7		11.8		3.4		12.3		2.8						11.7		11.6		10.8		12.4		2.7		2.5		1.6		3.5		11.7		11.6		10.6		12.5		2.7		2.5		1.7		3.4

		2/19/02		J-171/1/2/02		2		11.4		2.4		11.8		3.4		12.3		2.6						11.5		11.6		10.8		12.4		2.6		2.5		1.6		3.5		11.7		11.6		10.6		12.5		2.7		2.5		1.7		3.4

		2/20/02		J-181/1/2/02		2		11.8		2.8		12.0		3.4		12.3		2.9						11.7		11.6		10.8		12.4		2.7		2.5		1.6		3.5		11.8		11.6		10.6		12.5		2.8		2.5		1.7		3.4

		2/21/02		J-186/1/2/02		2		10.5		2.0		10.3		3.4		12.3		1.8						11.3		11.6		10.8		12.4		2.5		2.5		1.6		3.5		11.5		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		2/22/02		J-191/1/2/02		2		11.4		2.5		11.5		3.4		12.3		2.6						11.3		11.6		10.8		12.4		2.5		2.5		1.6		3.5		11.5		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		3/11/02		J-218/02		2		11.1		2.3		11.1		3.4		12.3		2.3						11.2		11.6		10.8		12.4		2.4		2.5		1.6		3.5		11.3		11.6		10.6		12.5		2.4		2.5		1.7		3.4

		3/21/02		J-226/02		2		11.9		2.0		11.9		3.4		12.3		2.0						11.3		11.6		10.8		12.4		2.3		2.5		1.6		3.5		11.4		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		4/1/02		J-240/02		2		11.8		1.9		11.8		3.4		12.3		1.9						11.3		11.6		10.8		12.4		2.1		2.5		1.6		3.5		11.3		11.6		10.6		12.5		2.1		2.5		1.7		3.4

		4/17/02		J-254/02		2		12.6		3.4		12.6		3.4		12.3		3.4						11.8		11.6		10.8		12.4		2.4		2.5		1.6		3.5		11.8		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		4/24/02		J-274/02		2		11.3		2.7		11.3		3.4		12.3		2.7						11.7		11.6		10.8		12.4		2.5		2.5		1.6		3.5		11.7		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		4/25/02		J-281/02		2		11.0		1.8		11.0		3.4		12.3		1.8						11.7		11.6		10.8		12.4		2.4		2.5		1.6		3.5		11.7		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		4/25/02		J-282/02		2		11.5		2.2		11.5		3.4		12.3		2.2						11.6		11.6		10.8		12.4		2.4		2.5		1.6		3.5		11.6		11.6		10.6		12.5		2.4		2.5		1.7		3.4

		5/6/02		J-313/02		2		11.5		2.5		11.5		3.4		12.3		2.5						11.6		11.6		10.8		12.4		2.5		2.5		1.6		3.5		11.6		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		5/6/02		J-315/02		2		11.2		1.8		11.2		3.4		12.3		1.8						11.3		11.6		10.8		12.4		2.2		2.5		1.6		3.5		11.3		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		5/15/02		J-330/02		2		10.4		1.8		10.4		3.4		12.3		1.8						11.1		11.6		10.8		12.4		2.0		2.5		1.6		3.5		11.1		11.6		10.6		12.5		2.0		2.5		1.7		3.4

		5/16/02		J-335/02		2		11.5		2.0		11.5		3.4		12.3		2.0						11.2		11.6		10.8		12.4		2.1		2.5		1.6		3.5		11.2		11.6		10.6		12.5		2.1		2.5		1.7		3.4

		5/21/02		J-356/02		2		11.0		2.3		11.0		3.4		12.3		2.3						11.1		11.6		10.8		12.4		2.1		2.5		1.6		3.5		11.1		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		5/28/02		J-386/02		2		10.6		1.8		10.6		3.4		12.3		1.8						10.9		11.6		10.8		12.4		1.9		2.5		1.6		3.5		10.9		11.6		10.6		12.5		1.9		2.5		1.7		3.4

		6/4/02		J-435/02		2		11.3		2.3		11.3		3.4		12.3		2.3						11.0		11.6		10.8		12.4		2.0		2.5		1.6		3.5		11.0		11.6		10.6		12.5		2.0		2.5		1.7		3.4

		6/12/02		J-469/02		2		11.7		2.4		11.7		3.4		12.3		2.4						11.2		11.6		10.8		12.4		2.2		2.5		1.6		3.5		11.2		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		6/18/02		J-491/02		2		11.9		2.5		11.9		3.4		12.3		2.5						11.3		11.6		10.8		12.4		2.3		2.5		1.6		3.5		11.3		11.6		10.6		12.5		2.3		2.5		1.7		3.4

		6/26/02		J-519/02		2		11.8		2.1		11.8		3.4		12.3		2.1						11.5		11.6		10.8		12.4		2.2		2.5		1.6		3.5		11.5		11.6		10.6		12.5		2.2		2.5		1.7		3.4

		7/1/02		J-539/02		2		11.7		2.1		11.7		3.4		12.3		2.1						11.7		11.6		10.8		12.4		2.3		2.5		1.6		3.5		11.7		11.6		10.6		12.5		2.3		2.5		1.7		3.4

		7/11/02		J-617/02		2		11.4		1.9		11.4		3.4		12.3		1.9						11.7		11.6		10.8		12.4		2.2		2.5		1.6		3.5		11.7		11.6		10.6		12.5		2.2		2.5		1.7		3.4

		7/22/02		J-736/02		2		11.1		2.1		11.1		3.4		12.3		2.1						11.6		11.6		10.8		12.4		2.1		2.5		1.6		3.5		11.6		11.6		10.6		12.5		2.1		2.5		1.7		3.4

		7/22/02		J-754/02		2		11.6		2.9		11.6		3.4		12.3		2.9						11.5		11.6		10.8		12.4		2.2		2.5		1.6		3.5		11.5		11.6		10.6		12.5		2.2		2.5		1.7		3.4

		8/6/02		J-908/02		2		11.4		2.5		11.4		3.4		12.3		2.5						11.4		11.6		10.8		12.4		2.3		2.5		1.6		3.5		11.4		11.6		10.6		12.5		2.3		2.5		1.7		3.4

		8/13/02		J-1008/02		2		11.5		2.6		11.6		3.4		12.3		2.9						11.4		11.6		10.8		12.4		2.4		2.5		1.6		3.5		11.4		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		8/13/02		J-1009/02		2		11.5		2.6		11.6		3.4		12.3		2.9						11.4		11.6		10.8		12.4		2.5		2.5		1.6		3.5		11.5		11.6		10.6		12.5		2.7		2.5		1.7		3.4

		8/20/02		J-1081/02		2		11.2		2.1		11.3		3.4		12.3		2.0						11.4		11.6		10.8		12.4		2.5		2.5		1.6		3.5		11.5		11.6		10.6		12.5		2.6		2.5		1.7		3.4

		8/20/02		J-1082/02		2		11.2		2.1		11.3		3.4		12.3		2.0						11.4		11.6		10.8		12.4		2.4		2.5		1.6		3.5		11.4		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		8/26/02		J-1160/02		2		11.4		2.0		11.4		3.4		12.3		2.0						11.4		11.6		10.8		12.4		2.3		2.5		1.6		3.5		11.4		11.6		10.6		12.5		2.4		2.5		1.7		3.4

		8/27/02		J-1180/02		2		11.7		2.3		11.6		3.4		12.3		2.2						11.4		11.6		10.8		12.4		2.2		2.5		1.6		3.5		11.4		11.6		10.6		12.5		2.2		2.5		1.7		3.4

		8/27/02		J-1181/02		2		11.7		2.3		11.6		3.4		12.3		2.2						11.4		11.6		10.8		12.4		2.2		2.5		1.6		3.5		11.4		11.6		10.6		12.5		2.1		2.5		1.7		3.4

		8/27/02		J-1185/02		2		11.7		2.7		11.7		3.4		12.3		2.7						11.5		11.6		10.8		12.4		2.3		2.5		1.6		3.5		11.5		11.6		10.6		12.5		2.2		2.5		1.7		3.4

		8/28/02		J-1210/02		2		11.4		2.0		11.4		3.4		12.3		2.0						11.6		11.6		10.8		12.4		2.3		2.5		1.6		3.5		11.5		11.6		10.6		12.5		2.2		2.5		1.7		3.4

		9/2/02		J-1259/02		2		10.4		1.9		10.4		3.4		12.3		1.9						11.4		11.6		10.8		12.4		2.2		2.5		1.6		3.5		11.3		11.6		10.6		12.5		2.2		2.5		1.7		3.4



&L&"Arial,Negrita"A-381 JEREZ-LOS BARRIOS TRAMO IV&C&"Arial,Negrita"CONTROL DE pH-% CaO
A ORIGEN (OCTUBRE 2002)&R

&CPágina &P de &N



Relación entre pH

		A-381 JEREZ-LOS BARRIOS. TRAMO IV

		CONTROL DE pH-%CaO

		Características Estadísticas Calculadas						Valores obtenidos

								0 A 15 CMS				15 A 30 CMS

								pH		%CaO		pH		%CaO

		Número de muestras ensayadas						56		56		56		56

		Valor Medio						11.6		2.5		11.6		2.5

		Desviación Tipica						0.5		0.5		0.5		0.5

		Coeficiente de Variación (%)						4.4		20.4		4.6		20.7

		Densidad de Probabilidad. Distribución Normal						0.0		0.0		0.0		0.0

		Valor mínimo con nivel de confianza del 95% (por debajo)						10.8		1.6		10.60		1.7

		Valor mínimo con nivel de confianza del 95% (por encima)						12.4		3.5		12.5		3.4

		Intervalo de confianza 95 % (en estimación de media)						0.1		0.1		0.1		0.1





Relación del % CaO

		12.3				12.3

		12.3				12.2

		12.6				12.6

		12.3				12.3

		11.9				11.9

		11.6				11.4

		12.1				12.1

		12.2				12

		12.2				12.2

		12.2				12.2

		12.4				12.4

		12.3				12.3

		11.5				11.6

		11.4				12.4

		11.8				12.3

		12.1				12.1

		11.2				11.1

		12.2				12.2

		11.3				11.4

		11.6				11.8

		11.4				11.8

		11.8				12

		10.5				10.3

		11.4				11.5

		11.1				11.1

		11.9				11.9

		11.8				11.8

		12.6				12.6

		11.3				11.3

		10.96				10.96

		11.51				11.51

		11.5				11.5

		11.2				11.2

		10.4				10.4

		11.5				11.5

		11				11

		10.62				10.62

		11.3				11.3

		11.7				11.7

		11.9				11.9

		11.8				11.8

		11.7				11.7

		11.4				11.4

		11.1				11.1

		11.6				11.6

		11.39				11.39

		11.51				11.6

		11.5				11.64



V.Individuales de 0 a 15

V.Individuales de 15 a 30

pH de 0 a 15 cms - pH de 15 a 30 cms

% CaO de 0 a 15 cms - % CaO de 15 a 30 cms

RELACIÓN ENTRE EL pH Y EL % DE CaO CON DIFERENCIACIÓN DE PROFUNDIDAD DE TONGADA  
A ORIGEN (SEPTIEMBRE 2002)

y = 0.2522x2 - 5.056x + 27.164
R2 = 0.7059

3.4

3.4

3.5

3.4

3.5

3.5

3.4

3.4

2.5

2.5

2.3

2.2

3

3

3

2.7

3.3

3.3

3.3

3.3

3.6

3.5

3.4

3.4

2.8

2.8

2.5

2.7

2.8

2.7

2.9

2.9

2.5

2.5

3

2.9

2.5

2.6

2.7

2.8

2.4

2.6

2.8

2.9

2

1.8

2.5

2.6

2.3

2.3

2

2

1.9

1.9

3.4

3.4

2.7

2.7

1.8

1.8

2.17

2.17

2.5

2.5

1.8

1.8

1.8

1.8

2

2

2.3

2.3

1.8

1.8

2.3

2.3

2.4

2.4

2.5

2.5

2.1

2.1

2.1

2.1

1.9

1.9

2.1

2.1

2.9

2.9

2.45

2.45

2.6

2.9

2.6

2.94



		12.3

		12.3

		12.6

		12.3

		11.9

		11.6

		12.1

		12.2

		12.2

		12.2

		12.4

		12.3

		11.5

		11.8

		12.1

		11.2

		12.2

		11.3

		11.6

		11.4

		11.8

		10.5

		11.4

		11.1

		11.9

		11.8

		12.6

		11.3

		10.96

		11.51

		11.5

		11.2

		10.4

		11.5

		11

		10.62

		11.3

		11.7

		11.9

		11.8

		11.7

		11.4

		11.1

		11.6

		11.39

		11.51

		11.5

		11.2

		11.2

		11.4

		11.7

		11.7

		11.7

		11.4

		10.4



Valores individuales de pH 0 a 15

pH de 0 a 15 cms

pH de 15 a 30 cms

HOMOGENEIDAD DEL PH EN EL ESPESOR DE TONGADA ELIMINANDO LOS PUNTOS DESVIADOS
A ORIGEN (OCTUBRE 2002)

12.3

12.2

12.6

12.3

11.9

11.4

12.1

12

12.2

12.2

12.4

12.3

11.6

12.3

12.1

11.1

12.2

11.4

11.8

11.8

12

10.3

11.5

11.1

11.9

11.8

12.6

11.3

10.96

11.51

11.5

11.2

10.4

11.5

11

10.62

11.3

11.7

11.9

11.8

11.7

11.4

11.1

11.6

11.39

11.6

11.64

11.3

11.3

11.4

11.6

11.6

11.7

11.4

10.4



		12.3

		12.3

		12.6

		12.3

		11.9

		11.6

		12.1

		12.2

		12.2

		12.2

		12.4

		12.3

		11.5

		11.4

		11.8

		12.1

		11.2

		12.2

		11.3

		11.6

		11.4

		11.8

		10.5

		11.4

		11.1

		11.9

		11.8

		12.6

		11.3

		10.96

		11.51

		11.5

		11.2

		10.4

		11.5

		11

		10.62

		11.3

		11.7

		11.9

		11.8

		11.7

		11.4

		11.1

		11.6

		11.39

		11.51

		11.5

		11.2

		11.2

		11.4

		11.7

		11.7

		11.7

		11.4

		10.4



Valores individuales de pH 0 a 15

pH de 0 a 15 cms

pH de 15 a 30 cms

HOMOGENEIDAD DEL PH EN EL ESPESOR DE TONGADA
A ORIGEN (OCTUBRE 2002)

12.3

12.2

12.6

12.3

11.9

11.4

12.1

12

12.2

12.2

12.4

12.3

11.6

12.4

12.3

12.1

11.1

12.2

11.4

11.8

11.8

12

10.3

11.5

11.1

11.9

11.8

12.6

11.3

10.96

11.51

11.5

11.2

10.4

11.5

11

10.62

11.3

11.7

11.9

11.8

11.7

11.4

11.1

11.6

11.39

11.6

11.64

11.3

11.3

11.4

11.6

11.6

11.7

11.4

10.4



		3.4

		3.5

		3.5

		3.4

		2.5

		2.3

		3

		3

		3.3

		3.3

		3.6

		3.4

		2.8

		2.5

		2.8

		2.9

		2.5

		3

		2.5

		2.7

		2.4

		2.8

		2

		2.5

		2.3

		2

		1.9

		3.4

		2.7

		1.8

		2.17

		2.5

		1.8

		1.8

		2

		2.3

		1.8

		2.3

		2.4

		2.5

		2.1

		2.1

		1.9

		2.1

		2.9

		2.45

		2.6

		2.6

		2.1

		2.1

		2

		2.3

		2.3

		2.7

		2

		1.9



Valores individuales de % CaO

% de CaO de 0 a 15 cms

% CaO de 15 a 30 cms

HOMOGENEIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE LA CAL EN EL ESPESOR DE TONGADA
A ORIGEN (OCTUBRE 2002)

3.4

3.4

3.5

3.4

2.5

2.2

3

2.7

3.3

3.3

3.5

3.4

2.8

2.7

2.7

2.9

2.5

2.9

2.6

2.8

2.6

2.9

1.8

2.6

2.3

2

1.9

3.4

2.7

1.8

2.17

2.5

1.8

1.8

2

2.3

1.8

2.3

2.4

2.5

2.1

2.1

1.9

2.1

2.9

2.45

2.9

2.94

2

2

2

2.2

2.2

2.7

2

1.9




_1118232092.xls
Gráfico2

		6+260		6+260		6+260		6+260		6+260		6+260

		16+100		16+100		16+100		16+100		16+100		16+100

		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280

		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900

		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080

		7+160		7+160		7+160		7+160		7+160		7+160

		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060

		15+100		15+100		15+100		15+100		15+100		15+100

		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000

		7+460		7+460		7+460		7+460		7+460		7+460

		0+340		0+340		0+340		0+340		0+340		0+340

		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080

		6+300		6+300		6+300		6+300		6+300		6+300

		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280

		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280

		0+020		0+020		0+020		0+020		0+020		0+020



Nivel de confianza del 95% inferior antes estabilizar

Media Móvil % HL antes de estabilizar

Nivel de confianza del 95% superior antes de estabilizar

Nivel de confianza del 95% Inferior después de estabilizar

Media Móvil % HL después de estabilizar

Nivel de confianza del 95% superior después de estabilizar

% HINCHAMIENTO LIBRE

COMPARACIÓN DEL % DE HINCHAMIENTO LIBRE ANTES Y DESPUÉS DE ESTABILIZAR CON CAL

-3.2017168518

8

9.9392168518

-0.7837132047

1.7

1.9087132047

-3.2017168518

4.275

9.9392168518

-0.7837132047

1

1.9087132047

-3.2017168518

3.4166666667

9.9392168518

-0.7837132047

0.7

1.9087132047

-3.2017168518

3.7625

9.9392168518

-0.7837132047

0.575

1.9087132047

-3.2017168518

3.01

9.9392168518

-0.7837132047

0.46

1.9087132047

-3.2017168518

1.53

9.9392168518

-0.7837132047

0.16

1.9087132047

-3.2017168518

1.92

9.9392168518

-0.7837132047

0.13

1.9087132047

-3.2017168518

2.06

9.9392168518

-0.7837132047

0.13

1.9087132047

-3.2017168518

1.11

9.9392168518

-0.7837132047

0.09

1.9087132047

-3.2017168518

1.27

9.9392168518

-0.7837132047

0.15

1.9087132047

-3.2017168518

1.61

9.9392168518

-0.7837132047

0.31

1.9087132047

-3.2017168518

4.25

9.9392168518

-0.7837132047

0.79

1.9087132047

-3.2017168518

5.31

9.9392168518

-0.7837132047

0.77

1.9087132047

-3.2017168518

5.81

9.9392168518

-0.7837132047

0.8

1.9087132047

-3.2017168518

6.45

9.9392168518

-0.7837132047

1.19

1.9087132047

-3.2017168518

6.04

9.9392168518

-0.7837132047

0.99

1.9087132047



Gráfico1

		6+260		6+260		6+260		6+260		6+260		6+260		6+260		6+260

		16+100		16+100		16+100		16+100		16+100		16+100		16+100		16+100

		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280

		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900

		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080

		7+160		7+160		7+160		7+160		7+160		7+160		7+160		7+160

		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060

		15+100		15+100		15+100		15+100		15+100		15+100		15+100		15+100

		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000

		7+460		7+460		7+460		7+460		7+460		7+460		7+460		7+460

		0+340		0+340		0+340		0+340		0+340		0+340		0+340		0+340

		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080

		6+300		6+300		6+300		6+300		6+300		6+300		6+300		6+300

		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280

		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280

		0+020		0+020		0+020		0+020		0+020		0+020		0+020		0+020



&L&"Arial,Negrita"A-381 JEREZ-LOS BARRIOS TRAMO IV
&CGRÁFICO DE RESULTADOS

Valores individuales % HL antes de estabilizar

Nivel de confianza del 95% inferior antes estabilizar

Media Móvil % HL antes de estabilizar

Nivel de confianza del 95% superior antes de estabilizar

valores individuales % HL después de estabilizar

Nivel de confianza del 95% Inferior después de estabilizar

Media Móvil % HL después de estabilizar

Nivel de confianza del 95% superior después de estabilizar

LOCALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS

% HINCHAMIENTO LIBRE

COMPARACIÓN DEL % DE HINCHAMIENTO LIBRE ANTES Y DESPUÉS DE ESTABILIZAR CON CAL
 EJECUTADO A ORIGEN DE 2002 (OCTUBRE 2002)

8

-3.2017168518

8

9.9392168518

1.7

-0.7837132047

1.7

1.9087132047

0.55

-3.2017168518

4.275

9.9392168518

0.3

-0.7837132047

1

1.9087132047

1.7

-3.2017168518

3.4166666667

9.9392168518

0.1

-0.7837132047

0.7

1.9087132047

4.8

-3.2017168518

3.7625

9.9392168518

0.2

-0.7837132047

0.575

1.9087132047

0

-3.2017168518

3.01

9.9392168518

0

-0.7837132047

0.46

1.9087132047

0.6

-3.2017168518

1.53

9.9392168518

0.2

-0.7837132047

0.16

1.9087132047

2.5

-3.2017168518

1.92

9.9392168518

0.15

-0.7837132047

0.13

1.9087132047

2.4

-3.2017168518

2.06

9.9392168518

0.1

-0.7837132047

0.13

1.9087132047

0.05

-3.2017168518

1.11

9.9392168518

0

-0.7837132047

0.09

1.9087132047

0.8

-3.2017168518

1.27

9.9392168518

0.3

-0.7837132047

0.15

1.9087132047

2.3

-3.2017168518

1.61

9.9392168518

1

-0.7837132047

0.31

1.9087132047

15.7

-3.2017168518

4.25

9.9392168518

2.55

-0.7837132047

0.79

1.9087132047

7.7

-3.2017168518

5.31

9.9392168518

0

-0.7837132047

0.77

1.9087132047

2.55

-3.2017168518

5.81

9.9392168518

0.15

-0.7837132047

0.8

1.9087132047

4

-3.2017168518

6.45

9.9392168518

2.25

-0.7837132047

1.19

1.9087132047

0.25

-3.2017168518

6.04

9.9392168518

0

-0.7837132047

0.99

1.9087132047



Resultados

		A-381 JEREZ-LOS BARRIOS. TRAMO IV

		COMPARACIÓN DEL % DE HINCHAMIENTO LIBRE ANTES Y DESPUÉS DE ESTABILIZAR CON CAL

		Características Estadísticas          Calculadas						Valores obtenidos antes de estabilizar		Valores                        obtenidos después de estabilizar

								% HINCHAMIENTO LIBRE		% HINCHAMIENTO LIBRE

		Número de medidas realizadas						16		16

		Valor Medio						3.4		0.6

		Desviación Típica						4.0		0.8

		Coeficiente de Variación						1.19		1.46

		Nivel de confianza del 95% (Inferior)						-3.2		-0.8

		Nivel de confianza del 95% (Superior)						9.9		1.9

		Longitud del intervalo de confianza del 95%, al estimar la media						2.0		0.4





Datos

		Referencia de Muestra antes de estabilizar		Referencia de Muestra después de estabilizar		LOCALIZACIÓN								% HINCHAMIENTO LIBRE ANTES DE ESTABILIZAR		% HINCHAMIENTO LIBRE DESPUÉS DE ESTABILIZAR						Media Móvil         % Hinchamiento Libre antes de estabilizar																																																						Nivel de Confianza del 95% inferior del % Hinchamiento Libre				Nivel de Confianza del 95% superior del % Hinchamiento Libre

						P.K.antes de estabilizar		P.K.después de estabilizar		Capa		Tongada						Distribución Normal		Distribucón Normal acumulada		ANTES ESTAB		DESP ESTAB		Valor Medio		Niveles de Confianza del 95 %																																																ANTES ESTAB		DESP ESTAB		ANTES ESTAB		DESP ESTAB

		J-311/02		J-313/02		6+260		6+200		N.TERR.		1		8.00		1.70						8.00		1.70																																																				-3.2		-0.8		9.9		1.9																																				0.00		J-63/06		1/13/02

		J-314/02		J-315/02		16+100		16+120		N.TERR.		3		0.55		0.30						4.28		1.00																																																				-3.2		-0.8		9.9		1.9

		J-329/02		J-330/02		6+280		6+280		N.TERR.		3		1.70		0.10						3.42		0.70																																																				-3.2		-0.8		9.9		1.9

		J-385/02		J-386/02		6+900		6+900		N.TERR.		6		4.80		0.20						3.76		0.58																																																				-3.2		-0.8		9.9		1.9

		J-434/02		J-435/02		7+080		7+080		N.TERR.		7		0.00		0.00						3.01		0.46																																																				-3.2		-0.8		9.9		1.9

		J-468/02		J-469/02		7+160		7+160		N.TERR.		9		0.60		0.20						1.53		0.16																																																				-3.2		-0.8		9.9		1.9

		J-490/02		J-491/02		7+060		7+060		N.TERR.		13		2.50		0.15						1.92		0.13																																																				-3.2		-0.8		9.9		1.9

		J-507/02		J-519/02		15+100		15+060		N.TERR.		1		2.40		0.10						2.06		0.13																																																				-3.2		-0.8		9.9		1.9

		J-538/02		J-539/02		15+000		15+000		N.TERR.		4		0.05		0.00						1.11		0.09																																																				-3.2		-0.8		9.9		1.9

		J-735/02		J-736/02		7+460		7+460		N.TERR.		10		0.80		0.30						1.27		0.15																																																				-3.2		-0.8		9.9		1.9

		J-753/02		J-754/02		0+340		0+340		N.TERR.		1		2.30		1.00						1.61		0.31																																																				-3.2		-0.8		9.9		1.9

		J-908/02		J-909/02		7+080		7+080		N.TERR.		25		15.70		2.55						4.25		0.79																																																				-3.2		-0.8		9.9		1.9

		J-1159/02		J-1160/02		6+300		6+300		N.TERR.		13		7.70		0.00						5.31		0.77																																																				-3.2		-0.8		9.9		1.9

		J-1184/02		J-1210/02		6+280		6+280		N.TERR.		13		2.55		0.15						5.81		0.80																																																				-3.2		-0.8		9.9		1.9

		J-1258/02		J-1259/02		0+280		0+280		N.TERR.		19		4.00		2.25						6.45		1.19																																																				-3.2		-0.8		9.9		1.9

		J-1572/02		J-1573/02		0+020		0+040		N.TERR.		8		0.25		0.00						6.04		0.99																																																				-3.2		-0.8		9.9		1.9



&L&"Arial,Negrita"A-381 JEREZ-LOS BARRIOS TRAMO IV
&C&"Arial,Negrita"

COMPARACIÓN DEL % DE HINCHAMIENTO LIBRE ANTES Y DESPUÉS DE ESTABILIZAR CON CAL
A ORIGEN DE 2002 (OCTUBRE 2002)

Página &P



Resultados (3)

		





Resultados (3)

		6+260		6+260		6+260		6+260		6+260		6+260

		16+100		16+100		16+100		16+100		16+100		16+100

		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280

		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900

		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080

		7+160		7+160		7+160		7+160		7+160		7+160

		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060

		15+100		15+100		15+100		15+100		15+100		15+100

		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000

		7+460		7+460		7+460		7+460		7+460		7+460

		0+340		0+340		0+340		0+340		0+340		0+340

		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080

		6+300		6+300		6+300		6+300		6+300		6+300

		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280

		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280

		0+020		0+020		0+020		0+020		0+020		0+020



Nivel de confianza del 95% inferior antes estabilizar

Media Móvil % HL antes de estabilizar

Nivel de confianza del 95% superior antes de estabilizar

Nivel de confianza del 95% Inferior después de estabilizar

Media Móvil % HL después de estabilizar

Nivel de confianza del 95% superior después de estabilizar

% HINCHAMIENTO LIBRE

COMPARACIÓN DEL % DE HINCHAMIENTO LIBRE ANTES Y DESPUÉS DE ESTABILIZAR CON CAL

-3.2017168518

8

9.9392168518

-0.7837132047

1.7

1.9087132047

-3.2017168518

4.275

9.9392168518

-0.7837132047

1

1.9087132047

-3.2017168518

3.4166666667

9.9392168518

-0.7837132047

0.7

1.9087132047

-3.2017168518

3.7625

9.9392168518

-0.7837132047

0.575

1.9087132047

-3.2017168518

3.01

9.9392168518

-0.7837132047

0.46

1.9087132047

-3.2017168518

1.53

9.9392168518

-0.7837132047

0.16

1.9087132047

-3.2017168518

1.92

9.9392168518

-0.7837132047

0.13

1.9087132047

-3.2017168518

2.06

9.9392168518

-0.7837132047

0.13

1.9087132047

-3.2017168518

1.11

9.9392168518

-0.7837132047

0.09

1.9087132047

-3.2017168518

1.27

9.9392168518

-0.7837132047

0.15

1.9087132047

-3.2017168518

1.61

9.9392168518

-0.7837132047

0.31

1.9087132047

-3.2017168518

4.25

9.9392168518

-0.7837132047

0.79

1.9087132047

-3.2017168518

5.31

9.9392168518

-0.7837132047

0.77

1.9087132047

-3.2017168518

5.81

9.9392168518

-0.7837132047

0.8

1.9087132047

-3.2017168518

6.45

9.9392168518

-0.7837132047

1.19

1.9087132047

-3.2017168518

6.04

9.9392168518

-0.7837132047

0.99

1.9087132047



Resultados (4)

		





Resultados (4)

		6+260		6+260		6+260		6+260		6+260		6+260

		16+100		16+100		16+100		16+100		16+100		16+100

		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280

		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900

		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080

		7+160		7+160		7+160		7+160		7+160		7+160

		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060

		15+100		15+100		15+100		15+100		15+100		15+100

		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000

		7+460		7+460		7+460		7+460		7+460		7+460

		0+340		0+340		0+340		0+340		0+340		0+340

		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080

		6+300		6+300		6+300		6+300		6+300		6+300

		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280

		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280

		0+020		0+020		0+020		0+020		0+020		0+020



Nivel de confianza del 95% inferior antes estabilizar

Media Móvil % HL antes de estabilizar

Nivel de confianza del 95% superior antes de estabilizar

Nivel de confianza del 95% Inferior después de estabilizar

Media Móvil % HL después de estabilizar

Nivel de confianza del 95% superior después de estabilizar

% HINCHAMIENTO LIBRE

COMPARACIÓN DEL % DE HINCHAMIENTO LIBRE ANTES Y DESPUÉS DE ESTABILIZAR CON CAL

-3.2017168518

8

9.9392168518

-0.7837132047

1.7

1.9087132047

-3.2017168518

4.275

9.9392168518

-0.7837132047

1

1.9087132047

-3.2017168518

3.4166666667

9.9392168518

-0.7837132047

0.7

1.9087132047

-3.2017168518

3.7625

9.9392168518

-0.7837132047

0.575

1.9087132047

-3.2017168518

3.01

9.9392168518

-0.7837132047

0.46

1.9087132047

-3.2017168518

1.53

9.9392168518

-0.7837132047

0.16

1.9087132047

-3.2017168518

1.92

9.9392168518

-0.7837132047

0.13

1.9087132047

-3.2017168518

2.06

9.9392168518

-0.7837132047

0.13

1.9087132047

-3.2017168518

1.11

9.9392168518

-0.7837132047

0.09

1.9087132047

-3.2017168518

1.27

9.9392168518

-0.7837132047

0.15

1.9087132047

-3.2017168518

1.61

9.9392168518

-0.7837132047

0.31

1.9087132047

-3.2017168518

4.25

9.9392168518

-0.7837132047

0.79

1.9087132047

-3.2017168518

5.31

9.9392168518

-0.7837132047

0.77

1.9087132047

-3.2017168518

5.81

9.9392168518

-0.7837132047

0.8

1.9087132047

-3.2017168518

6.45

9.9392168518

-0.7837132047

1.19

1.9087132047

-3.2017168518

6.04

9.9392168518

-0.7837132047

0.99

1.9087132047



Resultados (2)

		





Resultados (2)

		6+260		6+260		6+260		6+260		6+260		6+260

		16+100		16+100		16+100		16+100		16+100		16+100

		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280

		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900

		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080

		7+160		7+160		7+160		7+160		7+160		7+160

		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060

		15+100		15+100		15+100		15+100		15+100		15+100

		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000

		7+460		7+460		7+460		7+460		7+460		7+460

		0+340		0+340		0+340		0+340		0+340		0+340

		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080

		6+300		6+300		6+300		6+300		6+300		6+300

		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280

		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280

		0+020		0+020		0+020		0+020		0+020		0+020



Nivel de confianza del 95% inferior antes estabilizar

Media Móvil % HL antes de estabilizar

Nivel de confianza del 95% superior antes de estabilizar

Nivel de confianza del 95% Inferior después de estabilizar

Media Móvil % HL después de estabilizar

Nivel de confianza del 95% superior después de estabilizar

% HINCHAMIENTO LIBRE

COMPARACIÓN DEL % DE HINCHAMIENTO LIBRE ANTES Y DESPUÉS DE ESTABILIZAR CON CAL

-3.2017168518

8

9.9392168518

-0.7837132047

1.7

1.9087132047

-3.2017168518

4.275

9.9392168518

-0.7837132047

1

1.9087132047

-3.2017168518

3.4166666667

9.9392168518

-0.7837132047

0.7

1.9087132047

-3.2017168518

3.7625

9.9392168518

-0.7837132047

0.575

1.9087132047

-3.2017168518

3.01

9.9392168518

-0.7837132047

0.46

1.9087132047

-3.2017168518

1.53

9.9392168518

-0.7837132047

0.16

1.9087132047

-3.2017168518

1.92

9.9392168518

-0.7837132047

0.13

1.9087132047

-3.2017168518

2.06

9.9392168518

-0.7837132047

0.13

1.9087132047

-3.2017168518

1.11

9.9392168518

-0.7837132047

0.09

1.9087132047

-3.2017168518

1.27

9.9392168518

-0.7837132047

0.15

1.9087132047

-3.2017168518

1.61

9.9392168518

-0.7837132047

0.31

1.9087132047

-3.2017168518

4.25

9.9392168518

-0.7837132047

0.79

1.9087132047

-3.2017168518

5.31

9.9392168518

-0.7837132047

0.77

1.9087132047

-3.2017168518

5.81

9.9392168518

-0.7837132047

0.8

1.9087132047

-3.2017168518

6.45

9.9392168518

-0.7837132047

1.19

1.9087132047

-3.2017168518

6.04

9.9392168518

-0.7837132047

0.99

1.9087132047




_1118228905.xls
Gráfico1

		6+260		6+260		6+260		6+260		6+260		6+260

		16+100		16+100		16+100		16+100		16+100		16+100

		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280

		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900

		7+160		7+160		7+160		7+160		7+160		7+160

		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060

		15+100		15+100		15+100		15+100		15+100		15+100

		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000

		7+460		7+460		7+460		7+460		7+460		7+460

		0+340		0+340		0+340		0+340		0+340		0+340

		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080

		6+300		6+300		6+300		6+300		6+300		6+300

		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280

		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280

		0+020		0+020		0+020		0+020		0+020		0+020



Nivel de confianza del 95% inferior antes estabilizar

Media Móvil IP antes de estabilizar

Nivel de confianza del 95% superior antes de estabilizar

"Nivel de confianza del 95% inferior después de estabilizar"

"Nivel de confianza del 95% superior después de estabilizar"

"Media móvil después de estabilizar"

ÍNDICE DE PLASTICIDAD

COMPARACIÓN DEL ÍNDICE DE PLASTICIDAD ANTES Y DESPUÉS DE ESTABILIZAR CON CAL. TRAMO IV

5.723245479

26.1

33.2234211877

-7.7197702116

15.5731035449

0

5.723245479

21.85

33.2234211877

-7.7197702116

15.5731035449

0

5.723245479

19.5333333333

33.2234211877

-7.7197702116

15.5731035449

0

5.723245479

21.85

33.2234211877

-7.7197702116

15.5731035449

0

5.723245479

17.6

33.2234211877

-7.7197702116

15.5731035449

0

5.723245479

21.7

33.2234211877

-7.7197702116

15.5731035449

0

5.723245479

21

33.2234211877

-7.7197702116

15.5731035449

0

5.723245479

18.44

33.2234211877

-7.7197702116

15.5731035449

0

5.723245479

17.66

33.2234211877

-7.7197702116

15.5731035449

0

5.723245479

16.08

33.2234211877

-7.7197702116

15.5731035449

2.48

5.723245479

18.02

33.2234211877

-7.7197702116

15.5731035449

5.72

5.723245479

20.46

33.2234211877

-7.7197702116

15.5731035449

5.72

5.723245479

21.34

33.2234211877

-7.7197702116

15.5731035449

7.28

5.723245479

24.84

33.2234211877

-7.7197702116

15.5731035449

11.78

5.723245479

19.48

33.2234211877

-7.7197702116

15.5731035449

8.54



IP

		6+260		6+260		6+260		6+260		6+260		6+260		6+260		6+260

		16+100		16+100		16+100		16+100		16+100		16+100		16+100		16+100

		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280

		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900

		7+160		7+160		7+160		7+160		7+160		7+160		7+160		7+160

		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060

		15+100		15+100		15+100		15+100		15+100		15+100		15+100		15+100

		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000

		7+460		7+460		7+460		7+460		7+460		7+460		7+460		7+460

		0+340		0+340		0+340		0+340		0+340		0+340		0+340		0+340

		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080

		6+300		6+300		6+300		6+300		6+300		6+300		6+300		6+300

		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280

		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280

		0+020		0+020		0+020		0+020		0+020		0+020		0+020		0+020



&L&"Arial,Negrita"A-381 JEREZ-LOS BARRIOS TRAMO IV
&CGRÁFICO DE RESULTADOS

Valores individuales IP antes de estabilizar

Nivel de confianza del 95% inferior antes estabilizar

Media Móvil IP antes de estabilizar

Nivel de confianza del 95% superior antes de estabilizar

"Valores individuales IP después de estabilizar"

"Nivel de confianza del 95% inferior después de estabilizar"

"Nivel de confianza del 95% superior después de estabilizar"

"Media móvil después de estabilizar"

LOCALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS

ÍNDICE DE PLASTICIDAD

COMPARACIÓN DEL ÍNDICE DE PLASTICIDAD ANTES Y DESPUÉS DE ESTABILIZAR CON CAL

26.1

5.723245479

26.1

33.2234211877

0

-7.7197702116

15.5731035449

0

17.6

5.723245479

21.85

33.2234211877

0

-7.7197702116

15.5731035449

0

14.9

5.723245479

19.5333333333

33.2234211877

0

-7.7197702116

15.5731035449

0

28.8

5.723245479

21.85

33.2234211877

0

-7.7197702116

15.5731035449

0

15.5

5.723245479

17.6

33.2234211877

0

-7.7197702116

15.5731035449

0

21.1

5.723245479

21.7

33.2234211877

0

-7.7197702116

15.5731035449

0

22.6

5.723245479

21

33.2234211877

0

-7.7197702116

15.5731035449

0

4.8

5.723245479

18.44

33.2234211877

0

-7.7197702116

15.5731035449

0

11

5.723245479

17.66

33.2234211877

0

-7.7197702116

15.5731035449

0

20.9

5.723245479

16.08

33.2234211877

12.4

-7.7197702116

15.5731035449

2.48

32.3

5.723245479

18.02

33.2234211877

16.2

-7.7197702116

15.5731035449

5.72

33.3

5.723245479

20.46

33.2234211877

0

-7.7197702116

15.5731035449

5.72

15.4

5.723245479

21.34

33.2234211877

7.8

-7.7197702116

15.5731035449

7.28

22.3

5.723245479

24.84

33.2234211877

22.5

-7.7197702116

15.5731035449

11.78

5.5

5.723245479

19.48

33.2234211877

0

-7.7197702116

15.5731035449

8.54



Datos

		Referencia de Muestra antes de estabilizar		Referencia de Muestra después de estabilizar		LOCALIZACIÓN								LÍMITES DE ATTERBERG ANTES DE ESTABILIZAR						LÍMITES DE ATTERBERG DESPUÉS DE ESTABILIZAR										Media Móvil LL				Media Móvil LP				Media Móvil IP																																																						Nivel de Confianza del 95% inferior (LL)				Nivel de Confianza del 95% superior (LL)				Nivel de Confianza del 95% inferior (LP)				Nivel de Confianza del 95% superior (LP)				Nivel de Confianza del 95% inferior (IP)				Nivel de Confianza del 95% superior (IP)

						P.K.antes de estabilizar		P.K.después de estabilizar		Capa		Tongada		LL		LP		IP		LL		LP		IP		Distribución Normal		Distribucón Normal acumulada		ANTES ESTAB		DESP ESTAB		ANTES ESTAB		DESP ESTAB		ANTES ESTAB		DESP ESTAB		Valor Medio		Niveles de Confianza del 95 %																																																ANTES ESTAB		DESP ESTAB		ANTES ESTAB		DESP ESTAB		ANTES ESTAB		DESP ESTAB		ANTES ESTAB		DESP ESTAB		ANTES ESTAB		DESP ESTAB		ANTES ESTAB		DESP ESTAB

		J-311/02		J-313/02		6+260		6+200		N.TERR.		1		33.6		18.5		26.1		0.0		0.0		0.0						33.60		0.00		18.50		0.00		26.10		0.00																																																				19.6		-19.7		68.3		41.7		12.2		-12.6		38.3		26.8		5.7		-7.7		33.2		15.6																																				0.00		J-63/06		1/13/02

		J-314/02		J-315/02		16+100		16+120		N.TERR.		3		36.20		18.60		17.6		0.0		0.0		0.0						34.90		0.00		18.55		0.00		21.85		0.00																																																				19.6		-19.7		68.3		41.7		12.2		-12.6		38.3		26.8		5.7		-7.7		33.2		15.6

		J-329/02		J-330/02		6+280		6+280		N.TERR.		3		30.20		15.30		14.9		0.0		0.0		0.0						33.33		0.00		17.47		0.00		19.53		0.00																																																				19.6		-19.7		68.3		41.7		12.2		-12.6		38.3		26.8		5.7		-7.7		33.2		15.6

		J-385/02		J-386/02		6+900		6+900		N.TERR.		6		56.00		27.20		28.8		0.0		0.0		0.0						39.00		0.00		19.90		0.00		21.85		0.00																																																				19.6		-19.7		68.3		41.7		12.2		-12.6		38.3		26.8		5.7		-7.7		33.2		15.6

		J-468/02		J-469/02		7+160		7+160		N.TERR.		9		45.00		29.50		15.5		0.0		0.0		0.0						29.00		0.00		18.76		0.00		17.60		0.00																																																				19.6		-19.7		68.3		41.7		12.2		-12.6		38.3		26.8		5.7		-7.7		33.2		15.6

		J-490/02		J-491/02		7+060		7+060		N.TERR.		13		58.00		36.90		21.1		0.0		0.0		0.0						42.80		0.00		23.30		0.00		21.70		0.00																																																				19.6		-19.7		68.3		41.7		12.2		-12.6		38.3		26.8		5.7		-7.7		33.2		15.6

		J-507/02		J-519/02		15+100		15+060		N.TERR.		1		63.80		41.20		22.6		0.0		0.0		0.0						48.84		0.00		27.84		0.00		21.00		0.00																																																				19.6		-19.7		68.3		41.7		12.2		-12.6		38.3		26.8		5.7		-7.7		33.2		15.6

		J-538/02		J-539/02		15+000		15+000		N.TERR.		4		21.20		16.30		4.8		0.0		0.0		0.0						45.84		0.00		27.38		0.00		18.44		0.00																																																				19.6		-19.7		68.3		41.7		12.2		-12.6		38.3		26.8		5.7		-7.7		33.2		15.6

		J-735/02		J-736/02		7+460		7+460		N.TERR.		10		31.80		20.80		11.0		0.0		0.0		0.0						46.16		0.00		28.48		0.00		17.66		0.00																																																				19.6		-19.7		68.3		41.7		12.2		-12.6		38.3		26.8		5.7		-7.7		33.2		15.6

		J-753/02		J-754/02		0+340		0+340		N.TERR.		1		43.60		22.70		20.9		31.6		19.2		12.4						43.68		6.32		27.58		3.84		16.08		2.48																																																				19.6		-19.7		68.3		41.7		12.2		-12.6		38.3		26.8		5.7		-7.7		33.2		15.6

		J-908/02		J-909/02		7+080		7+080		N.TERR.		25		65.60		33.30		32.3		46.9		30.7		16.2						44.04		15.70		26.00		9.98		18.02		5.72																																																				19.6		-19.7		68.3		41.7		12.2		-12.6		38.3		26.8		5.7		-7.7		33.2		15.6

		J-1159/02		J-1160/02		6+300		6+300		N.TERR.		13		64.40		31.10		33.3		0.0		0.0		0.0						45.32		15.70		24.84		9.98		20.46		5.72																																																				19.6		-19.7		68.3		41.7		12.2		-12.6		38.3		26.8		5.7		-7.7		33.2		15.6

		J-1184/02		J-1210/02		6+280		6+280		N.TERR.		13		41.60		26.20		15.4		37.0		29.2		7.8						47.28		23.10		25.92		15.82		21.34		7.28																																																				19.6		-19.7		68.3		41.7		12.2		-12.6		38.3		26.8		5.7		-7.7		33.2		15.6

		J-1258/02		J-1259/02		0+280		0+280		N.TERR.		19		49.30		27.00		22.3		49.8		27.3		22.5						52.90		33.06		28.06		21.28		24.84		11.78																																																				19.6		-19.7		68.3		41.7		12.2		-12.6		38.3		26.8		5.7		-7.7		33.2		15.6

		J-1572/02		J-1573/02		0+020		0+040		N.TERR.		8		19.30		13.80		5.5		0.0		0.0		0.0						43.64		23.68		24.16		15.14		19.48		8.54																																																				19.6		-19.7		68.3		41.7		12.2		-12.6		38.3		26.8		5.7		-7.7		33.2		15.6



&L&"Arial,Negrita"A-381 JEREZ-LOS BARRIOS TRAMO IV
&C&"Arial,Negrita"COMPARACIÓN DE LOS LÍMITES DE ATTERBERG ANTES Y DESPUÉS DE ESTABILIZAR CON CAL
A ORIGEN DE 2002 (OCTUBRE 2002)

&CPágina &P



Resultados

		

		A-381 JEREZ-LOS BARRIOS. TRAMO IV

		COMPARACIÓN DE LOS LÍMITES DE ATTERBERG ANTES Y DESPUÉS DE ESTABILIZAR CON CAL

		Características Estadísticas          Calculadas						Valores obtenidos antes de estabilizar						Valores obtenidos después de estabilizar

								LL		LP		IP		LL		LP		IP

		Número de medidas realizadas						15		15		15		15		15		15

		Valor Medio						44.0		25.2		19.5		11.0		7.1		3.9

		Desviación Típica						14.8		7.9		8.4		18.7		12.0		7.1

		Coeficiente de Variación						0.34		0.31		0.43		1.69		1.69		1.80

		Nivel de confianza del 95% (Inferior)						19.6		12.2		5.7		-19.7		-12.6		-7.7

		Nivel de confianza del 95% (Superior)						68.3		38.3		33.2		41.7		26.8		15.6

		Longitud del intervalo de confianza del 95%, al estimar la media						7.5		4.0		4.2		9.4		6.1		3.6





Resultados (2)

		





Resultados (2)

		6+260		6+260		6+260		6+260		6+260		6+260

		16+100		16+100		16+100		16+100		16+100		16+100

		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280

		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900		6+900

		7+160		7+160		7+160		7+160		7+160		7+160

		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060		7+060

		15+100		15+100		15+100		15+100		15+100		15+100

		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000		15+000

		7+460		7+460		7+460		7+460		7+460		7+460

		0+340		0+340		0+340		0+340		0+340		0+340

		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080		7+080

		6+300		6+300		6+300		6+300		6+300		6+300

		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280		6+280

		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280		0+280

		0+020		0+020		0+020		0+020		0+020		0+020



Nivel de confianza del 95% inferior antes estabilizar

Media Móvil IP antes de estabilizar

Nivel de confianza del 95% superior antes de estabilizar

"Nivel de confianza del 95% inferior después de estabilizar"

"Nivel de confianza del 95% superior después de estabilizar"

"Media móvil después de estabilizar"

ÍNDICE DE PLASTICIDAD

COMPARACIÓN DEL ÍNDICE DE PLASTICIDAD ANTES Y DESPUÉS DE ESTABILIZAR CON CAL. TRAMO IV

5.723245479

26.1

33.2234211877

-7.7197702116

15.5731035449

0

5.723245479

21.85

33.2234211877

-7.7197702116

15.5731035449

0

5.723245479

19.5333333333

33.2234211877

-7.7197702116

15.5731035449

0

5.723245479

21.85

33.2234211877

-7.7197702116

15.5731035449

0

5.723245479

17.6

33.2234211877

-7.7197702116

15.5731035449

0

5.723245479

21.7

33.2234211877

-7.7197702116

15.5731035449

0

5.723245479

21

33.2234211877

-7.7197702116

15.5731035449

0

5.723245479

18.44

33.2234211877

-7.7197702116

15.5731035449

0

5.723245479

17.66

33.2234211877

-7.7197702116

15.5731035449

0

5.723245479

16.08

33.2234211877

-7.7197702116

15.5731035449

2.48

5.723245479

18.02

33.2234211877

-7.7197702116

15.5731035449

5.72

5.723245479

20.46

33.2234211877

-7.7197702116

15.5731035449

5.72

5.723245479

21.34

33.2234211877

-7.7197702116

15.5731035449

7.28

5.723245479

24.84

33.2234211877

-7.7197702116

15.5731035449

11.78

5.723245479

19.48

33.2234211877

-7.7197702116

15.5731035449

8.54




_1118219448.xls
Gráfico2

		06/05/02		06/05/02		06/05/02		06/05/02

		06/05/02		06/05/02		06/05/02		06/05/02

		15/05/02		15/05/02		15/05/02		15/05/02

		16/05/02		16/05/02		16/05/02		16/05/02

		28/05/02		28/05/02		28/05/02		28/05/02

		04/06/02		04/06/02		04/06/02		04/06/02

		12/06/02		12/06/02		12/06/02		12/06/02

		18/06/02		18/06/02		18/06/02		18/06/02

		26/06/02		26/06/02		26/06/02		26/06/02

		01/07/02		01/07/02		01/07/02		01/07/02

		11/07/02		11/07/02		11/07/02		11/07/02

		22/07/02		22/07/02		22/07/02		22/07/02

		22/07/02		22/07/02		22/07/02		22/07/02



Media Móvil CBR a 4 días antes estabilizar

Media Móvil CBR a 1 día después estabilizar

Media Móvil CBR a 4 días después estabilizar

Media Móvil CBR a 7 días después estabilizar

TRAMO IV

ÍNDICE DE CBR

COMPARACIÓN DEL ÍNDICE CBR DE MATERIALES ANTES Y DESPUÉS DE ESTABILIZAR CON CAL

1.3

29

37.8

44.5

1.65

27

33

37

2.8333333333

31.4

41.5

56.4333333333

2.425

27.75

36.975

51.65

2.22

28.68

40.38

59.26

3.04

26.7

37.84

58.48

3.08

25.98

37.92

58.86

2.22

22.34

31.98

46.98

2.18

22.78

31.96

44.96

3.18

18.48

23.74

29.94

2.34

15.84

20.46

24.28

2.24

14.92

19.76

25

2.18

12.32

17.12

21.7



CBR ANTES Y DESPUÉS

		06/05/02		06/05/02		06/05/02		06/05/02		06/05/02		06/05/02		06/05/02		06/05/02

		06/05/02		06/05/02		06/05/02		06/05/02		06/05/02		06/05/02		06/05/02		06/05/02

		15/05/02		15/05/02		15/05/02		15/05/02		15/05/02		15/05/02		15/05/02		15/05/02

		16/05/02		16/05/02		16/05/02		16/05/02		16/05/02		16/05/02		16/05/02		16/05/02

		28/05/02		28/05/02		28/05/02		28/05/02		28/05/02		28/05/02		28/05/02		28/05/02

		04/06/02		04/06/02		04/06/02		04/06/02		04/06/02		04/06/02		04/06/02		04/06/02

		12/06/02		12/06/02		12/06/02		12/06/02		12/06/02		12/06/02		12/06/02		12/06/02

		18/06/02		18/06/02		18/06/02		18/06/02		18/06/02		18/06/02		18/06/02		18/06/02

		26/06/02		26/06/02		26/06/02		26/06/02		26/06/02		26/06/02		26/06/02		26/06/02

		01/07/02		01/07/02		01/07/02		01/07/02		01/07/02		01/07/02		01/07/02		01/07/02

		11/07/02		11/07/02		11/07/02		11/07/02		11/07/02		11/07/02		11/07/02		11/07/02

		22/07/02		22/07/02		22/07/02		22/07/02		22/07/02		22/07/02		22/07/02		22/07/02

		22/07/02		22/07/02		22/07/02		22/07/02		22/07/02		22/07/02		22/07/02		22/07/02



&L&"Arial,Negrita"A-381 JEREZ-LOS BARRIOS TRAMO IV
&CGRÁFICO DE RESULTADOS

V.I. CBR a 4 días antes estabilizar

Media Móvil CBR a 4 días antes estabilizar

V.I.CBR a 1 día después estabilizar

Media Móvil CBR a 1 día después estabilizar

V.I.CBR a 4 días después estabilizar

Media Móvil CBR a 4 días después estabilizar

V.I. CBR a 7 días después estabilizar

Media Móvil CBR a 7 días después estabilizar

FECHA TOMA DE MUESTRAS

ÍNDICE DE CBR

COMPARACIÓN DEL ÍNDICE CBR DE MATERIALES ANTES Y DESPUÉS DE ESTABILIZAR CON CAL

1.3

1.3

29

29

37.8

37.8

44.5

44.5

2

1.65

25

27

28.2

33

29.5

37

5.2

2.8333333333

40.2

31.4

58.5

41.5

95.3

56.4333333333

1.2

2.425

16.8

27.75

23.4

36.975

37.3

51.65

1.4

2.22

32.4

28.68

54

40.38

89.7

59.26

5.4

3.04

19.1

26.7

25.1

37.84

40.6

58.48

2.2

3.08

21.4

25.98

28.6

37.92

31.4

58.86

0.9

2.22

22

22.34

28.8

31.98

35.9

46.98

1

2.18

19

22.78

23.3

31.96

27.2

44.96

6.4

3.18

10.9

18.48

12.9

23.74

14.6

29.94

1.2

2.34

5.9

15.84

8.7

20.46

12.3

24.28

1.7

2.24

16.8

14.92

25.1

19.76

35

25

0.6

2.18

9

12.32

15.6

17.12

19.4

21.7



CBR ANTES Y DESPUES PARTIDO

		



&L&"Arial,Negrita"A-381 JEREZ-LOS BARRIOS TRAMO IV
&C&"Arial,Negrita"COMPARACIÓN DEL ÍNDICE C.B.R. DE MATERIALES ANTES Y DESPUÉS DE ESTABILIZAR
A ORIGEN DE 2002 (OCTUBRE 2002)

Página &P



CBR ANTES Y DESPUES PARTIDO

		06/05/02		06/05/02		06/05/02		06/05/02

		06/05/02		06/05/02		06/05/02		06/05/02

		15/05/02		15/05/02		15/05/02		15/05/02

		16/05/02		16/05/02		16/05/02		16/05/02

		28/05/02		28/05/02		28/05/02		28/05/02

		04/06/02		04/06/02		04/06/02		04/06/02

		12/06/02		12/06/02		12/06/02		12/06/02

		18/06/02		18/06/02		18/06/02		18/06/02

		26/06/02		26/06/02		26/06/02		26/06/02

		01/07/02		01/07/02		01/07/02		01/07/02

		11/07/02		11/07/02		11/07/02		11/07/02

		22/07/02		22/07/02		22/07/02		22/07/02

		22/07/02		22/07/02		22/07/02		22/07/02



V.I. CBR a 4 días antes estabilizar

NC 95% inferior CBR a 4 días antes estabilizar

Media Móvil CBR a 4 días antes estabilizar

NC 95% superior CBR a 4 días antes estabilizar

FECHA TOMA DE MUESTRAS

ÍNDICE DE CBR

ÍNDICE CBR DE MATERIALES ANTES DE ESTABILIZAR CON CAL

1.3

-0.749032415

1.3

5.4413401073

2

-0.749032415

1.65

5.4413401073

5.2

-0.749032415

2.8333333333

5.4413401073

1.2

-0.749032415

2.425

5.4413401073

1.4

-0.749032415

2.22

5.4413401073

5.4

-0.749032415

3.04

5.4413401073

2.2

-0.749032415

3.08

5.4413401073

0.9

-0.749032415

2.22

5.4413401073

1

-0.749032415

2.18

5.4413401073

6.4

-0.749032415

3.18

5.4413401073

1.2

-0.749032415

2.34

5.4413401073

1.7

-0.749032415

2.24

5.4413401073

0.6

-0.749032415

2.18

5.4413401073



Datos

		06/05/02		06/05/02		06/05/02		06/05/02		06/05/02		06/05/02		06/05/02		06/05/02		06/05/02		06/05/02		06/05/02		06/05/02

		06/05/02		06/05/02		06/05/02		06/05/02		06/05/02		06/05/02		06/05/02		06/05/02		06/05/02		06/05/02		06/05/02		06/05/02

		15/05/02		15/05/02		15/05/02		15/05/02		15/05/02		15/05/02		15/05/02		15/05/02		15/05/02		15/05/02		15/05/02		15/05/02

		16/05/02		16/05/02		16/05/02		16/05/02		16/05/02		16/05/02		16/05/02		16/05/02		16/05/02		16/05/02		16/05/02		16/05/02

		28/05/02		28/05/02		28/05/02		28/05/02		28/05/02		28/05/02		28/05/02		28/05/02		28/05/02		28/05/02		28/05/02		28/05/02

		04/06/02		04/06/02		04/06/02		04/06/02		04/06/02		04/06/02		04/06/02		04/06/02		04/06/02		04/06/02		04/06/02		04/06/02

		12/06/02		12/06/02		12/06/02		12/06/02		12/06/02		12/06/02		12/06/02		12/06/02		12/06/02		12/06/02		12/06/02		12/06/02

		18/06/02		18/06/02		18/06/02		18/06/02		18/06/02		18/06/02		18/06/02		18/06/02		18/06/02		18/06/02		18/06/02		18/06/02

		26/06/02		26/06/02		26/06/02		26/06/02		26/06/02		26/06/02		26/06/02		26/06/02		26/06/02		26/06/02		26/06/02		26/06/02

		01/07/02		01/07/02		01/07/02		01/07/02		01/07/02		01/07/02		01/07/02		01/07/02		01/07/02		01/07/02		01/07/02		01/07/02

		11/07/02		11/07/02		11/07/02		11/07/02		11/07/02		11/07/02		11/07/02		11/07/02		11/07/02		11/07/02		11/07/02		11/07/02

		22/07/02		22/07/02		22/07/02		22/07/02		22/07/02		22/07/02		22/07/02		22/07/02		22/07/02		22/07/02		22/07/02		22/07/02

		22/07/02		22/07/02		22/07/02		22/07/02		22/07/02		22/07/02		22/07/02		22/07/02		22/07/02		22/07/02		22/07/02		22/07/02



V.I.CBR a 1 día después estabilizar

N.C.del 95% inferior CBR a 1 día después estabilizar

Media Móvil CBR a 1 día después estabilizar

N.C.del 95% superior CBR a 1 día después estabilizar

V.I.CBR a 4 días después estabilizar

N.C. 95% inferior CBR a 4 días después estabilizar

Media Móvil CBR a 4 días después estabilizar

N.C. 95% superior CBR a 4 días después estabilizar

V.I. CBR a 7 días después estabilizar

N.C. 95% inferior CBR a 7 días después estabilizar

Media Móvil CBR a 7 días después estabilizar

N.C. 95% superior CBR a 7 días después estabilizar

FECHA TOMA DE MUESTRAS

ÍNDICE DE CBR

ÍNDICE CBR DE MATERIALES DESPUÉS DE ESTABILIZAR CON CAL

29

5.4854316052

29

35.6684145486

37.8

5.5837005536

37.8

51.3393763694

44.5

-0.7968670242

44.5

79.6737901011

25

5.4854316052

27

35.6684145486

28.2

5.5837005536

33

51.3393763694

29.5

-0.7968670242

37

79.6737901011

40.2

5.4854316052

31.4

35.6684145486

58.5

5.5837005536

41.5

51.3393763694

95.3

-0.7968670242

56.4333333333

79.6737901011

16.8

5.4854316052

27.75

35.6684145486

23.4

5.5837005536

36.975

51.3393763694

37.3

-0.7968670242

51.65

79.6737901011

32.4

5.4854316052

28.68

35.6684145486

54

5.5837005536

40.38

51.3393763694

89.7

-0.7968670242

59.26

79.6737901011

19.1

5.4854316052

26.7

35.6684145486

25.1

5.5837005536

37.84

51.3393763694

40.6

-0.7968670242

58.48

79.6737901011

21.4

5.4854316052

25.98

35.6684145486

28.6

5.5837005536

37.92

51.3393763694

31.4

-0.7968670242

58.86

79.6737901011

22

5.4854316052

22.34

35.6684145486

28.8

5.5837005536

31.98

51.3393763694

35.9

-0.7968670242

46.98

79.6737901011

19

5.4854316052

22.78

35.6684145486

23.3

5.5837005536

31.96

51.3393763694

27.2

-0.7968670242

44.96

79.6737901011

10.9

5.4854316052

18.48

35.6684145486

12.9

5.5837005536

23.74

51.3393763694

14.6

-0.7968670242

29.94

79.6737901011

5.9

5.4854316052

15.84

35.6684145486

8.7

5.5837005536

20.46

51.3393763694

12.3

-0.7968670242

24.28

79.6737901011

16.8

5.4854316052

14.92

35.6684145486

25.1

5.5837005536

19.76

51.3393763694

35

-0.7968670242

25

79.6737901011

9

5.4854316052

12.32

35.6684145486

15.6

5.5837005536

17.12

51.3393763694

19.4

-0.7968670242

21.7

79.6737901011



Resultados

		Referencia de Muestra antes de estabilizar		Referencia de Muestra después de estabilizar		FECHA		ÍNDICE CBR AL 95% ANTES DE ESTABILIZAR		ÍNDICE CBR AL 95% DESPUÉS DE ESTABILIZAR										Media Móvil CBR antes de estabilizar		Media Móvil CBR después de estabilizar																																																								Nivel de Confianza del 95% inferior		Nivel de Confianza del 95% inferior después de estabilizar						Nivel de Confianza del 95% superior		Nivel de Confianza del 95% superior después de estabilizar

								4 DÍAS SEGÚN NORMA		1 DÍA		4 DÍAS		7 DÍAS		Distribución Normal		Distribucón Normal acumulada		4 DÍAS		1 DÍA		4 DÍAS		7 DÍAS		Valor Medio		Niveles de Confianza del 95 %																																																ANTES ESTABILIZAR A 4 DÍAS SEGÚN NORMA		1 DÍA		4 DÍAS		7 DÍAS		ANTES ESTABILIZAR A 4 DÍAS SEGÚN NORMA		1 DÍA		4 DÍAS		7 DÍAS

		J-311/02		J-313/02		06/05/02		1.3		29.0		37.8		44.5						1.30		29.00		37.80		44.50																																																				-0.7		5.5		5.6		-0.8		5.4		35.7		51.3		79.7																																				0.00		J-63/06		1/13/02

		J-314/02		J-315/02		06/05/02		2.0		25.0		28.2		29.5						1.65		27.00		33.00		37.00																																																				-0.7		5.5		5.6		-0.8		5.4		35.7		51.3		79.7

		J-329/02		J-330/02		15/05/02		5.2		40.2		58.5		95.3						2.83		31.40		41.50		56.43																																																				-0.7		5.5		5.6		-0.8		5.4		35.7		51.3		79.7

		J-334/02		J-335/02		16/05/02		1.2		16.8		23.4		37.3						2.43		27.75		36.98		51.65																																																				-0.7		5.5		5.6		-0.8		5.4		35.7		51.3		79.7

		J-385/02		J-386/02		28/05/02		1.4		32.4		54.0		89.7						2.22		28.68		40.38		59.26																																																				-0.7		5.5		5.6		-0.8		5.4		35.7		51.3		79.7

		J-434/02		J-435/02		04/06/02		5.4		19.1		25.1		40.6						3.04		26.70		37.84		58.48																																																				-0.7		5.5		5.6		-0.8		5.4		35.7		51.3		79.7

		J-468/02		J-469/02		12/06/02		2.2		21.4		28.6		31.4						3.08		25.98		37.92		58.86																																																				-0.7		5.5		5.6		-0.8		5.4		35.7		51.3		79.7

		J-490/02		J-491/02		18/06/02		0.9		22.0		28.8		35.9						2.22		22.34		31.98		46.98																																																				-0.7		5.5		5.6		-0.8		5.4		35.7		51.3		79.7

		J-507/02		J-519/02		26/06/02		1.0		19.0		23.3		27.2						2.18		22.78		31.96		44.96																																																				-0.7		5.5		5.6		-0.8		5.4		35.7		51.3		79.7

		J-538/02		J-539/02		01/07/02		6.4		10.9		12.9		14.6						3.18		18.48		23.74		29.94																																																				-0.7		5.5		5.6		-0.8		5.4		35.7		51.3		79.7

		J-616/02		J-617/02		11/07/02		1.2		5.9		8.7		12.3						2.34		15.84		20.46		24.28																																																				-0.7		5.5		5.6		-0.8		5.4		35.7		51.3		79.7

		J-735/02		J-736/02		22/07/02		1.7		16.8		25.1		35.0						2.24		14.92		19.76		25.00																																																				-0.7		5.5		5.6		-0.8		5.4		35.7		51.3		79.7

		J-753/02		J-754/02		22/07/02		0.6		9.0		15.6		19.4						2.18		12.32		17.12		21.70																																																				-0.7		5.5		5.6		-0.8		5.4		35.7		51.3		79.7



&L&"Arial,Negrita"A-381 JEREZ-LOS BARRIOS TRAMO IV
&C&"Arial,Negrita"COMPARACIÓN DEL ÍNDICE C.B.R. DE MATERIALES ANTES Y DESPUÉS DE ESTABILIZAR
A ORIGEN DE 2002 (OCTUBRE 2002)

Página &P



Resultados (2)

		A-381 JEREZ-LOS BARRIOS. TRAMO IV

		COMPARACIÓN DEL ÍNDICE C.B.R. DE MATERIALES ANTES Y DESPUÉS DE ESTABILIZAR

		Características Estadísticas          Calculadas						Valores obtenidos antes de estabilizar						Valores obtenidos después de estabilizar

								ÍNDICE CBR A 4 DÍAS						1 DÍA		4 DÍAS		7 DÍAS

		Número de medidas realizadas						13						13		13		13

		Valor Medio						2.3						20.6		28.5		39.4

		Desviación Típica						1.9						9.2		13.9		24.5

		Coeficiente de Variación						0.80						0.45		0.49		0.62

		Nivel de confianza del 95% (Inferior)						-0.7						5.5		5.6		-0.8

		Nivel de confianza del 95% (Superior)						5.4						35.7		51.3		79.7

		Longitud del intervalo de confianza del 95%, al estimar la media						1.0						5.0		7.6		13.3





		





		06/05/02		06/05/02		06/05/02		06/05/02

		06/05/02		06/05/02		06/05/02		06/05/02

		15/05/02		15/05/02		15/05/02		15/05/02

		16/05/02		16/05/02		16/05/02		16/05/02

		28/05/02		28/05/02		28/05/02		28/05/02

		04/06/02		04/06/02		04/06/02		04/06/02

		12/06/02		12/06/02		12/06/02		12/06/02

		18/06/02		18/06/02		18/06/02		18/06/02

		26/06/02		26/06/02		26/06/02		26/06/02

		01/07/02		01/07/02		01/07/02		01/07/02

		11/07/02		11/07/02		11/07/02		11/07/02

		22/07/02		22/07/02		22/07/02		22/07/02

		22/07/02		22/07/02		22/07/02		22/07/02



Media Móvil CBR a 4 días antes estabilizar

Media Móvil CBR a 1 día después estabilizar

Media Móvil CBR a 4 días después estabilizar

Media Móvil CBR a 7 días después estabilizar

TRAMO IV

ÍNDICE DE CBR

COMPARACIÓN DEL ÍNDICE CBR DE MATERIALES ANTES Y DESPUÉS DE ESTABILIZAR CON CAL

1.3

29

37.8

44.5

1.65

27

33

37

2.8333333333

31.4

41.5

56.4333333333

2.425

27.75

36.975

51.65

2.22

28.68

40.38

59.26

3.04

26.7

37.84

58.48

3.08

25.98

37.92

58.86

2.22

22.34

31.98

46.98

2.18

22.78

31.96

44.96

3.18

18.48

23.74

29.94

2.34

15.84

20.46

24.28

2.24

14.92

19.76

25

2.18

12.32

17.12

21.7




_1118223588.xls
Gráfico1

		37284		37284		37284		12.3		10.6		12.516027555

		37284		37284		37284		12.25		10.6		12.516027555

		37285		37285		37285		12.3666666667		10.6		12.516027555

		37285		37285		37285		12.35		10.6		12.516027555

		37286		37286		37286		12.26		10.6		12.516027555

		37286		37286		37286		12.08		10.6		12.516027555

		37287		37287		37287		12.06		10.6		12.516027555

		37287		37287		37287		11.94		10.6		12.516027555

		37288		37288		37288		11.92		10.6		12.516027555

		37288		37288		37288		11.98		10.6		12.516027555

		37291		37291		37291		12.18		10.6		12.516027555

		37292		37292		37292		12.22		10.6		12.516027555

		37293		37293		37293		12.14		10.6		12.516027555

		37294		37294		37294		12.18		10.6		12.516027555

		37295		37295		37295		12.2		10.6		12.516027555

		37298		37298		37298		12.14		10.6		12.516027555

		37299		37299		37299		11.9		10.6		12.516027555

		37300		37300		37300		12.02		10.6		12.516027555

		37301		37301		37301		11.82		10.6		12.516027555

		37305		37305		37305		11.72		10.6		12.516027555

		37306		37306		37306		11.66		10.6		12.516027555

		37307		37307		37307		11.84		10.6		12.516027555

		37308		37308		37308		11.46		10.6		12.516027555

		37309		37309		37309		11.48		10.6		12.516027555

		37326		37326		37326		11.34		10.6		12.516027555

		37336		37336		37336		11.36		10.6		12.516027555

		37347		37347		37347		11.32		10.6		12.516027555

		37363		37363		37363		11.78		10.6		12.516027555

		37370		37370		37370		11.74		10.6		12.516027555

		37371		37371		37371		11.712		10.6		12.516027555

		37371		37371		37371		11.634		10.6		12.516027555

		37382		37382		37382		11.574		10.6		12.516027555

		37382		37382		37382		11.294		10.6		12.516027555

		37391		37391		37391		11.114		10.6		12.516027555

		37392		37392		37392		11.222		10.6		12.516027555

		37397		37397		37397		11.12		10.6		12.516027555

		37404		37404		37404		10.944		10.6		12.516027555

		37411		37411		37411		10.964		10.6		12.516027555

		37419		37419		37419		11.224		10.6		12.516027555

		37425		37425		37425		11.304		10.6		12.516027555

		37433		37433		37433		11.464		10.6		12.516027555

		37438		37438		37438		11.68		10.6		12.516027555

		37448		37448		37448		11.7		10.6		12.516027555

		37459		37459		37459		11.58		10.6		12.516027555

		37459		37459		37459		11.52		10.6		12.516027555

		37474		37474		37474		11.438		10.6		12.516027555

		37481		37481		37481		11.418		10.6		12.516027555

		37481		37481		37481		11.466		10.6		12.516027555

		37488		37488		37488		11.506		10.6		12.516027555

		37488		37488		37488		11.446		10.6		12.516027555

		37494		37494		37494		11.448		10.6		12.516027555

		37495		37495		37495		11.448		10.6		12.516027555

		37495		37495		37495		11.44		10.6		12.516027555

		37495		37495		37495		11.52		10.6		12.516027555

		37496		37496		37496		11.54		10.6		12.516027555

		37501		37501		37501		11.34		10.6		12.516027555



Media Móvil de pH de 0 a 15

Niveles de confianza del 95% del pH de 0 a 15

Nivel de Confianza del 95% de 0 a 15

Media Móvil de pH de 15 a 30 cms

Niveles de confianza del 95% del pH de 15 a 30

Nivel de confianza del 95% de 15 a 30

pH

DETERMINACIÓN DEL pH DE 0 A 15 Y DE 15 A 30. TRAMO IV

12.3

10.752637261

12.4470055961

12.3

10.752637261

12.4470055961

12.4

10.752637261

12.4470055961

12.375

10.752637261

12.4470055961

12.28

10.752637261

12.4470055961

12.14

10.752637261

12.4470055961

12.1

10.752637261

12.4470055961

12.02

10.752637261

12.4470055961

12

10.752637261

12.4470055961

12.06

10.752637261

12.4470055961

12.22

10.752637261

12.4470055961

12.26

10.752637261

12.4470055961

12.12

10.752637261

12.4470055961

11.96

10.752637261

12.4470055961

11.88

10.752637261

12.4470055961

11.82

10.752637261

12.4470055961

11.6

10.752637261

12.4470055961

11.74

10.752637261

12.4470055961

11.72

10.752637261

12.4470055961

11.68

10.752637261

12.4470055961

11.54

10.752637261

12.4470055961

11.66

10.752637261

12.4470055961

11.32

10.752637261

12.4470055961

11.34

10.752637261

12.4470055961

11.24

10.752637261

12.4470055961

11.34

10.752637261

12.4470055961

11.34

10.752637261

12.4470055961

11.76

10.752637261

12.4470055961

11.74

10.752637261

12.4470055961

11.712

10.752637261

12.4470055961

11.634

10.752637261

12.4470055961

11.574

10.752637261

12.4470055961

11.294

10.752637261

12.4470055961

11.114

10.752637261

12.4470055961

11.222

10.752637261

12.4470055961

11.12

10.752637261

12.4470055961

10.944

10.752637261

12.4470055961

10.964

10.752637261

12.4470055961

11.224

10.752637261

12.4470055961

11.304

10.752637261

12.4470055961

11.464

10.752637261

12.4470055961

11.68

10.752637261

12.4470055961

11.7

10.752637261

12.4470055961

11.58

10.752637261

12.4470055961

11.52

10.752637261

12.4470055961

11.438

10.752637261

12.4470055961

11.4

10.752637261

12.4470055961

11.42

10.752637261

12.4470055961

11.44

10.752637261

12.4470055961

11.36

10.752637261

12.4470055961

11.362

10.752637261

12.4470055961

11.4

10.752637261

12.4470055961

11.44

10.752637261

12.4470055961

11.54

10.752637261

12.4470055961

11.58

10.752637261

12.4470055961

11.38

10.752637261

12.4470055961



GRÁFICO 0-30 cms

		



&L&"Arial,Negrita"A-381 JEREZ-LOS BARRIOS TRAMO IV&C&"Arial,Negrita"CONTROL DE pH-% CaO
A ORIGEN (OCTUBRE 2002)&R

&CPágina &P de &N



GRÁFICO 0-30 cms

		37284		37284		37284		12.3		10.6		12.516027555

		37284		37284		37284		12.25		10.6		12.516027555

		37285		37285		37285		12.3666666667		10.6		12.516027555

		37285		37285		37285		12.35		10.6		12.516027555

		37286		37286		37286		12.26		10.6		12.516027555

		37286		37286		37286		12.08		10.6		12.516027555

		37287		37287		37287		12.06		10.6		12.516027555

		37287		37287		37287		11.94		10.6		12.516027555

		37288		37288		37288		11.92		10.6		12.516027555

		37288		37288		37288		11.98		10.6		12.516027555

		37291		37291		37291		12.18		10.6		12.516027555

		37292		37292		37292		12.22		10.6		12.516027555

		37293		37293		37293		12.14		10.6		12.516027555

		37294		37294		37294		12.18		10.6		12.516027555

		37295		37295		37295		12.2		10.6		12.516027555

		37298		37298		37298		12.14		10.6		12.516027555

		37299		37299		37299		11.9		10.6		12.516027555

		37300		37300		37300		12.02		10.6		12.516027555

		37301		37301		37301		11.82		10.6		12.516027555

		37305		37305		37305		11.72		10.6		12.516027555

		37306		37306		37306		11.66		10.6		12.516027555

		37307		37307		37307		11.84		10.6		12.516027555

		37308		37308		37308		11.46		10.6		12.516027555

		37309		37309		37309		11.48		10.6		12.516027555

		37326		37326		37326		11.34		10.6		12.516027555

		37336		37336		37336		11.36		10.6		12.516027555

		37347		37347		37347		11.32		10.6		12.516027555

		37363		37363		37363		11.78		10.6		12.516027555

		37370		37370		37370		11.74		10.6		12.516027555

		37371		37371		37371		11.712		10.6		12.516027555

		37371		37371		37371		11.634		10.6		12.516027555

		37382		37382		37382		11.574		10.6		12.516027555

		37382		37382		37382		11.294		10.6		12.516027555

		37391		37391		37391		11.114		10.6		12.516027555

		37392		37392		37392		11.222		10.6		12.516027555

		37397		37397		37397		11.12		10.6		12.516027555

		37404		37404		37404		10.944		10.6		12.516027555

		37411		37411		37411		10.964		10.6		12.516027555

		37419		37419		37419		11.224		10.6		12.516027555

		37425		37425		37425		11.304		10.6		12.516027555

		37433		37433		37433		11.464		10.6		12.516027555

		37438		37438		37438		11.68		10.6		12.516027555

		37448		37448		37448		11.7		10.6		12.516027555

		37459		37459		37459		11.58		10.6		12.516027555

		37459		37459		37459		11.52		10.6		12.516027555

		37474		37474		37474		11.438		10.6		12.516027555

		37481		37481		37481		11.418		10.6		12.516027555

		37481		37481		37481		11.466		10.6		12.516027555

		37488		37488		37488		11.506		10.6		12.516027555

		37488		37488		37488		11.446		10.6		12.516027555

		37494		37494		37494		11.448		10.6		12.516027555

		37495		37495		37495		11.448		10.6		12.516027555

		37495		37495		37495		11.44		10.6		12.516027555

		37495		37495		37495		11.52		10.6		12.516027555

		37496		37496		37496		11.54		10.6		12.516027555

		37501		37501		37501		11.34		10.6		12.516027555



Media Móvil de pH de 0 a 15

Niveles de confianza del 95% del pH de 0 a 15

Nivel de Confianza del 95% de 0 a 15

Media Móvil de pH de 15 a 30 cms

Niveles de confianza del 95% del pH de 15 a 30

Nivel de confianza del 95% de 15 a 30

pH

DETERMINACIÓN DEL pH DE 0 A 15 Y DE 15 A 30. TRAMO IV

12.3

10.752637261

12.4470055961

12.3

10.752637261

12.4470055961

12.4

10.752637261

12.4470055961

12.375

10.752637261

12.4470055961

12.28

10.752637261

12.4470055961

12.14

10.752637261

12.4470055961

12.1

10.752637261

12.4470055961

12.02

10.752637261

12.4470055961

12

10.752637261

12.4470055961

12.06

10.752637261

12.4470055961

12.22

10.752637261

12.4470055961

12.26

10.752637261

12.4470055961

12.12

10.752637261

12.4470055961

11.96

10.752637261

12.4470055961

11.88

10.752637261

12.4470055961

11.82

10.752637261

12.4470055961

11.6

10.752637261

12.4470055961

11.74

10.752637261

12.4470055961

11.72

10.752637261

12.4470055961

11.68

10.752637261

12.4470055961

11.54

10.752637261

12.4470055961

11.66

10.752637261

12.4470055961

11.32

10.752637261

12.4470055961

11.34

10.752637261

12.4470055961

11.24

10.752637261

12.4470055961

11.34

10.752637261

12.4470055961

11.34

10.752637261

12.4470055961

11.76

10.752637261

12.4470055961

11.74

10.752637261

12.4470055961

11.712

10.752637261

12.4470055961

11.634

10.752637261

12.4470055961

11.574

10.752637261

12.4470055961

11.294

10.752637261

12.4470055961

11.114

10.752637261

12.4470055961

11.222

10.752637261

12.4470055961

11.12

10.752637261

12.4470055961

10.944

10.752637261

12.4470055961

10.964

10.752637261

12.4470055961

11.224

10.752637261

12.4470055961

11.304

10.752637261

12.4470055961

11.464

10.752637261

12.4470055961

11.68

10.752637261

12.4470055961

11.7

10.752637261

12.4470055961

11.58

10.752637261

12.4470055961

11.52

10.752637261

12.4470055961

11.438

10.752637261

12.4470055961

11.4

10.752637261

12.4470055961

11.42

10.752637261

12.4470055961

11.44

10.752637261

12.4470055961

11.36

10.752637261

12.4470055961

11.362

10.752637261

12.4470055961

11.4

10.752637261

12.4470055961

11.44

10.752637261

12.4470055961

11.54

10.752637261

12.4470055961

11.58

10.752637261

12.4470055961

11.38

10.752637261

12.4470055961



GRÁFICO 0-15 cms

		37284		37284		37284		37284		3.4		1.6680222235		3.3841206336

		37284		37284		37284		37284		3.4		1.6680222235		3.3841206336

		37285		37285		37285		37285		3.4333333333		1.6680222235		3.3841206336

		37285		37285		37285		37285		3.425		1.6680222235		3.3841206336

		37286		37286		37286		37286		3.24		1.6680222235		3.3841206336

		37286		37286		37286		37286		3		1.6680222235		3.3841206336

		37287		37287		37287		37287		2.92		1.6680222235		3.3841206336

		37287		37287		37287		37287		2.76		1.6680222235		3.3841206336

		37288		37288		37288		37288		2.74		1.6680222235		3.3841206336

		37288		37288		37288		37288		2.9		1.6680222235		3.3841206336

		37291		37291		37291		37291		3.16		1.6680222235		3.3841206336

		37292		37292		37292		37292		3.24		1.6680222235		3.3841206336

		37293		37293		37293		37293		3.26		1.6680222235		3.3841206336

		37294		37294		37294		37294		3.14		1.6680222235		3.3841206336

		37295		37295		37295		37295		3.02		1.6680222235		3.3841206336

		37298		37298		37298		37298		2.9		1.6680222235		3.3841206336

		37299		37299		37299		37299		2.72		1.6680222235		3.3841206336

		37300		37300		37300		37300		2.74		1.6680222235		3.3841206336

		37301		37301		37301		37301		2.72		1.6680222235		3.3841206336

		37305		37305		37305		37305		2.74		1.6680222235		3.3841206336

		37306		37306		37306		37306		2.68		1.6680222235		3.3841206336

		37307		37307		37307		37307		2.76		1.6680222235		3.3841206336

		37308		37308		37308		37308		2.54		1.6680222235		3.3841206336

		37309		37309		37309		37309		2.5253571429		1.6680222235		3.3841206336

		37326		37326		37326		37326		2.44		1.6680222235		3.3841206336

		37336		37336		37336		37336		2.5253571429		1.6680222235		3.3841206336

		37347		37347		37347		37347		2.12		1.6680222235		3.3841206336

		37363		37363		37363		37363		2.5253571429		1.6680222235		3.3841206336

		37370		37370		37370		37370		2.46		1.6680222235		3.3841206336

		37371		37371		37371		37371		2.5253571429		1.6680222235		3.3841206336

		37371		37371		37371		37371		2.394		1.6680222235		3.3841206336

		37382		37382		37382		37382		2.514		1.6680222235		3.3841206336

		37382		37382		37382		37382		2.5253571429		1.6680222235		3.3841206336

		37391		37391		37391		37391		2.014		1.6680222235		3.3841206336

		37392		37392		37392		37392		2.054		1.6680222235		3.3841206336

		37397		37397		37397		37397		2.5253571429		1.6680222235		3.3841206336

		37404		37404		37404		37404		1.94		1.6680222235		3.3841206336

		37411		37411		37411		37411		2.04		1.6680222235		3.3841206336

		37419		37419		37419		37419		2.5253571429		1.6680222235		3.3841206336

		37425		37425		37425		37425		2.26		1.6680222235		3.3841206336

		37433		37433		37433		37433		2.22		1.6680222235		3.3841206336

		37438		37438		37438		37438		2.28		1.6680222235		3.3841206336

		37448		37448		37448		37448		2.2		1.6680222235		3.3841206336

		37459		37459		37459		37459		2.14		1.6680222235		3.3841206336

		37459		37459		37459		37459		2.22		1.6680222235		3.3841206336

		37474		37474		37474		37474		2.29		1.6680222235		3.3841206336

		37481		37481		37481		37481		2.45		1.6680222235		3.3841206336

		37481		37481		37481		37481		2.658		1.6680222235		3.3841206336

		37488		37488		37488		37488		2.638		1.6680222235		3.3841206336

		37488		37488		37488		37488		2.458		1.6680222235		3.3841206336

		37494		37494		37494		37494		2.368		1.6680222235		3.3841206336

		37495		37495		37495		37495		2.228		1.6680222235		3.3841206336

		37495		37495		37495		37495		2.08		1.6680222235		3.3841206336

		37495		37495		37495		37495		2.22		1.6680222235		3.3841206336

		37496		37496		37496		37496		2.22		1.6680222235		3.3841206336

		37501		37501		37501		37501		2.2		1.6680222235		3.3841206336



% CaO de Referencia

Media Móvil % CaO de 0 a 15

Niveles de confianza del 95% del % de CaO de 0 a 15

Niveles de confianza del 95% del % de CaO de 0 a 15

Media Móvil % CaO de 15 a 30

Niveles de confianza del 95% de 15 a 30

Niveles de confianza del 95% de 15 a 30

% CaO

CONTENIDO DE CAL APORTADA DE 0 A 15 Y DE 15 A 30. TRAMO IV

2

3.4

1.6

3.5

2

3.45

1.6

3.5

2

3.4666666667

1.6

3.5

2

3.45

1.6

3.5

2

3.26

1.6

3.5

2

3.04

1.6

3.5

2

2.94

1.6

3.5

2

2.84

1.6

3.5

2

2.82

1.6

3.5

2

2.98

1.6

3.5

2

3.24

1.6

3.5

2

3.32

1.6

3.5

2

3.28

1.6

3.5

2

3.12

1.6

3.5

2

3.02

1.6

3.5

2

2.88

1.6

3.5

2

2.7

1.6

3.5

2

2.74

1.6

3.5

2

2.74

1.6

3.5

2

2.72

1.6

3.5

2

2.62

1.6

3.5

2

2.68

1.6

3.5

2

2.48

1.6

3.5

2

2.48

1.6

3.5

2

2.4

1.6

3.5

2

2.32

1.6

3.5

2

2.14

1.6

3.5

2

2.42

1.6

3.5

2

2.46

1.6

3.5

2

2.36

1.6

3.5

2

2.394

1.6

3.5

2

2.514

1.6

3.5

2

2.194

1.6

3.5

2

2.014

1.6

3.5

2

2.054

1.6

3.5

2

2.08

1.6

3.5

2

1.94

1.6

3.5

2

2.04

1.6

3.5

2

2.16

1.6

3.5

2

2.26

1.6

3.5

2

2.22

1.6

3.5

2

2.28

1.6

3.5

2

2.2

1.6

3.5

2

2.14

1.6

3.5

2

2.22

1.6

3.5

2

2.29

1.6

3.5

2

2.39

1.6

3.5

2

2.53

1.6

3.5

2

2.53

1.6

3.5

2

2.37

1.6

3.5

2

2.28

1.6

3.5

2

2.22

1.6

3.5

2

2.16

1.6

3.5

2

2.28

1.6

3.5

2

2.26

1.6

3.5

2

2.24

1.6

3.5



GRÁFICO 15-30 cms

		



&L&"Arial,Negrita"A-381 JEREZ-LOS BARRIOS TRAMO IV&C&"Arial,Negrita"CONTROL DE pH-% CaO
A ORIGEN (SEPTIEMBRE 2002)&R

&CPágina &P de &N



GRÁFICO 15-30 cms

		37284		37284		37284		37284

		37284		37284		37284		37284

		37285		37285		37285		37285

		37285		37285		37285		37285

		37286		37286		37286		37286

		37286		37286		37286		37286

		37287		37287		37287		37287

		37287		37287		37287		37287

		37288		37288		37288		37288

		37288		37288		37288		37288

		37291		37291		37291		37291

		37292		37292		37292		37292

		37293		37293		37293		37293

		37294		37294		37294		37294

		37295		37295		37295		37295

		37298		37298		37298		37298

		37299		37299		37299		37299

		37300		37300		37300		37300

		37301		37301		37301		37301

		37305		37305		37305		37305

		37306		37306		37306		37306

		37307		37307		37307		37307

		37308		37308		37308		37308

		37309		37309		37309		37309

		37326		37326		37326		37326

		37336		37336		37336		37336

		37347		37347		37347		37347

		37363		37363		37363		37363

		37370		37370		37370		37370

		37371		37371		37371		37371

		37371		37371		37371		37371

		37382		37382		37382		37382

		37382		37382		37382		37382

		37391		37391		37391		37391

		37392		37392		37392		37392

		37397		37397		37397		37397

		37404		37404		37404		37404

		37411		37411		37411		37411

		37419		37419		37419		37419

		37425		37425		37425		37425

		37433		37433		37433		37433

		37438		37438		37438		37438

		37448		37448		37448		37448

		37459		37459		37459		37459

		37459		37459		37459		37459

		37474		37474		37474		37474

		37481		37481		37481		37481

		37481		37481		37481		37481

		37488		37488		37488		37488

		37488		37488		37488		37488

		37494		37494		37494		37494

		37495		37495		37495		37495

		37495		37495		37495		37495

		37495		37495		37495		37495

		37496		37496		37496		37496

		37501		37501		37501		37501



Ph de 0 a 15 cms

Media Móvil de pH de 0 a 15

Niveles de confianza del 95% del pH de 0 a 15

Nivel de Confianza del 95% de 0 a 15

FECHA DE ENSAYO

pH

CONTROL ESTADÍSTICO DE pH A LA PROFUNDIDAD DE 0 A 15 CENTÍMETROS DE LA TONGADA

12.3

12.3

10.752637261

12.4470055961

12.3

12.3

10.752637261

12.4470055961

12.6

12.4

10.752637261

12.4470055961

12.3

12.375

10.752637261

12.4470055961

11.9

12.28

10.752637261

12.4470055961

11.6

12.14

10.752637261

12.4470055961

12.1

12.1

10.752637261

12.4470055961

12.2

12.02

10.752637261

12.4470055961

12.2

12

10.752637261

12.4470055961

12.2

12.06

10.752637261

12.4470055961

12.4

12.22

10.752637261

12.4470055961

12.3

12.26

10.752637261

12.4470055961

11.5

12.12

10.752637261

12.4470055961

11.4

11.96

10.752637261

12.4470055961

11.8

11.88

10.752637261

12.4470055961

12.1

11.82

10.752637261

12.4470055961

11.2

11.6

10.752637261

12.4470055961

12.2

11.74

10.752637261

12.4470055961

11.3

11.72

10.752637261

12.4470055961

11.6

11.68

10.752637261

12.4470055961

11.4

11.54

10.752637261

12.4470055961

11.8

11.66

10.752637261

12.4470055961

10.5

11.32

10.752637261

12.4470055961

11.4

11.34

10.752637261

12.4470055961

11.1

11.24

10.752637261

12.4470055961

11.9

11.34

10.752637261

12.4470055961

11.8

11.34

10.752637261

12.4470055961

12.6

11.76

10.752637261

12.4470055961

11.3

11.74

10.752637261

12.4470055961

10.96

11.712

10.752637261

12.4470055961

11.51

11.634

10.752637261

12.4470055961

11.5

11.574

10.752637261

12.4470055961

11.2

11.294

10.752637261

12.4470055961

10.4

11.114

10.752637261

12.4470055961

11.5

11.222

10.752637261

12.4470055961

11

11.12

10.752637261

12.4470055961

10.62

10.944

10.752637261

12.4470055961

11.3

10.964

10.752637261

12.4470055961

11.7

11.224

10.752637261

12.4470055961

11.9

11.304

10.752637261

12.4470055961

11.8

11.464

10.752637261

12.4470055961

11.7

11.68

10.752637261

12.4470055961

11.4

11.7

10.752637261

12.4470055961

11.1

11.58

10.752637261

12.4470055961

11.6

11.52

10.752637261

12.4470055961

11.39

11.438

10.752637261

12.4470055961

11.51

11.4

10.752637261

12.4470055961

11.5

11.42

10.752637261

12.4470055961

11.2

11.44

10.752637261

12.4470055961

11.2

11.36

10.752637261

12.4470055961

11.4

11.362

10.752637261

12.4470055961

11.7

11.4

10.752637261

12.4470055961

11.7

11.44

10.752637261

12.4470055961

11.7

11.54

10.752637261

12.4470055961

11.4

11.58

10.752637261

12.4470055961

10.4

11.38

10.752637261

12.4470055961



pH-%CaO

		37284		37284		37284		37284		37284

		37284		37284		37284		37284		37284

		37285		37285		37285		37285		37285

		37285		37285		37285		37285		37285

		37286		37286		37286		37286		37286

		37286		37286		37286		37286		37286

		37287		37287		37287		37287		37287

		37287		37287		37287		37287		37287

		37288		37288		37288		37288		37288

		37288		37288		37288		37288		37288

		37291		37291		37291		37291		37291

		37292		37292		37292		37292		37292

		37293		37293		37293		37293		37293

		37294		37294		37294		37294		37294

		37295		37295		37295		37295		37295

		37298		37298		37298		37298		37298

		37299		37299		37299		37299		37299

		37300		37300		37300		37300		37300

		37301		37301		37301		37301		37301

		37305		37305		37305		37305		37305

		37306		37306		37306		37306		37306

		37307		37307		37307		37307		37307

		37308		37308		37308		37308		37308

		37309		37309		37309		37309		37309

		37326		37326		37326		37326		37326

		37336		37336		37336		37336		37336

		37347		37347		37347		37347		37347

		37363		37363		37363		37363		37363

		37370		37370		37370		37370		37370

		37371		37371		37371		37371		37371

		37371		37371		37371		37371		37371

		37382		37382		37382		37382		37382

		37382		37382		37382		37382		37382

		37391		37391		37391		37391		37391

		37392		37392		37392		37392		37392

		37397		37397		37397		37397		37397

		37404		37404		37404		37404		37404

		37411		37411		37411		37411		37411

		37419		37419		37419		37419		37419

		37425		37425		37425		37425		37425

		37433		37433		37433		37433		37433

		37438		37438		37438		37438		37438

		37448		37448		37448		37448		37448

		37459		37459		37459		37459		37459

		37459		37459		37459		37459		37459

		37474		37474		37474		37474		37474

		37481		37481		37481		37481		37481

		37481		37481		37481		37481		37481

		37488		37488		37488		37488		37488

		37488		37488		37488		37488		37488

		37494		37494		37494		37494		37494

		37495		37495		37495		37495		37495

		37495		37495		37495		37495		37495

		37495		37495		37495		37495		37495

		37496		37496		37496		37496		37496

		37501		37501		37501		37501		37501



% CaO de Referencia

Media Móvil % CaO de 0 a 15

Niveles de confianza del 95% del % de CaO de 0 a 15

Niveles de confianza del 95% del % de CaO de 0 a 15

"% CaO de 0 a 15"

FECHA DE ENSAYO

% CaO

CONTROL ESTADÍSTICO DE %CaO A LA PROFUNDIDAD DE 0 A 15 CENTÍMETROS DE LA TONGADA

2

3.4

1.6768647774

3.3738495083

3.4

2

3.45

1.6768647774

3.3738495083

3.5

2

3.4666666667

1.6768647774

3.3738495083

3.5

2

3.45

1.6768647774

3.3738495083

3.4

2

3.26

1.6768647774

3.3738495083

2.5

2

3.04

1.6768647774

3.3738495083

2.3

2

2.94

1.6768647774

3.3738495083

3

2

2.84

1.6768647774

3.3738495083

3

2

2.82

1.6768647774

3.3738495083

3.3

2

2.98

1.6768647774

3.3738495083

3.3

2

3.24

1.6768647774

3.3738495083

3.6

2

3.32

1.6768647774

3.3738495083

3.4

2

3.28

1.6768647774

3.3738495083

2.8

2

3.12

1.6768647774

3.3738495083

2.5

2

3.02

1.6768647774

3.3738495083

2.8

2

2.88

1.6768647774

3.3738495083

2.9

2

2.7

1.6768647774

3.3738495083

2.5

2

2.74

1.6768647774

3.3738495083

3

2

2.74

1.6768647774

3.3738495083

2.5

2

2.72

1.6768647774

3.3738495083

2.7

2

2.62

1.6768647774

3.3738495083

2.4

2

2.68

1.6768647774

3.3738495083

2.8

2

2.48

1.6768647774

3.3738495083

2

2

2.48

1.6768647774

3.3738495083

2.5

2

2.4

1.6768647774

3.3738495083

2.3

2

2.32

1.6768647774

3.3738495083

2

2

2.14

1.6768647774

3.3738495083

1.9

2

2.42

1.6768647774

3.3738495083

3.4

2

2.46

1.6768647774

3.3738495083

2.7

2

2.36

1.6768647774

3.3738495083

1.8

2

2.394

1.6768647774

3.3738495083

2.17

2

2.514

1.6768647774

3.3738495083

2.5

2

2.194

1.6768647774

3.3738495083

1.8

2

2.014

1.6768647774

3.3738495083

1.8

2

2.054

1.6768647774

3.3738495083

2

2

2.08

1.6768647774

3.3738495083

2.3

2

1.94

1.6768647774

3.3738495083

1.8

2

2.04

1.6768647774

3.3738495083

2.3

2

2.16

1.6768647774

3.3738495083

2.4

2

2.26

1.6768647774

3.3738495083

2.5

2

2.22

1.6768647774

3.3738495083

2.1

2

2.28

1.6768647774

3.3738495083

2.1

2

2.2

1.6768647774

3.3738495083

1.9

2

2.14

1.6768647774

3.3738495083

2.1

2

2.22

1.6768647774

3.3738495083

2.9

2

2.29

1.6768647774

3.3738495083

2.45

2

2.39

1.6768647774

3.3738495083

2.6

2

2.53

1.6768647774

3.3738495083

2.6

2

2.53

1.6768647774

3.3738495083

2.1

2

2.37

1.6768647774

3.3738495083

2.1

2

2.28

1.6768647774

3.3738495083

2

2

2.22

1.6768647774

3.3738495083

2.3

2

2.16

1.6768647774

3.3738495083

2.3

2

2.28

1.6768647774

3.3738495083

2.7

2

2.26

1.6768647774

3.3738495083

2

2

2.24

1.6768647774

3.3738495083

1.9



Datos (2)

		



&L&"Arial,Negrita"A-381 JEREZ-LOS BARRIOS TRAMO IV&C&"Arial,Negrita"CONTROL DE pH-% CaO
A ORIGEN (SEPTIEMBRE 2002)&R

&CPágina &P de &N



Datos (2)

		37284		37284		37284		37284

		37284		37284		37284		37284

		37285		37285		37285		37285

		37285		37285		37285		37285

		37286		37286		37286		37286

		37286		37286		37286		37286

		37287		37287		37287		37287

		37287		37287		37287		37287

		37288		37288		37288		37288

		37288		37288		37288		37288

		37291		37291		37291		37291

		37292		37292		37292		37292

		37293		37293		37293		37293

		37294		37294		37294		37294

		37295		37295		37295		37295

		37298		37298		37298		37298

		37299		37299		37299		37299

		37300		37300		37300		37300

		37301		37301		37301		37301

		37305		37305		37305		37305

		37306		37306		37306		37306

		37307		37307		37307		37307

		37308		37308		37308		37308

		37309		37309		37309		37309

		37326		37326		37326		37326

		37336		37336		37336		37336

		37347		37347		37347		37347

		37363		37363		37363		37363

		37370		37370		37370		37370

		37371		37371		37371		37371

		37371		37371		37371		37371

		37382		37382		37382		37382

		37382		37382		37382		37382

		37391		37391		37391		37391

		37392		37392		37392		37392

		37397		37397		37397		37397

		37404		37404		37404		37404

		37411		37411		37411		37411

		37419		37419		37419		37419

		37425		37425		37425		37425

		37433		37433		37433		37433

		37438		37438		37438		37438

		37448		37448		37448		37448

		37459		37459		37459		37459

		37459		37459		37459		37459

		37474		37474		37474		37474

		37481		37481		37481		37481

		37481		37481		37481		37481

		37488		37488		37488		37488

		37488		37488		37488		37488

		37494		37494		37494		37494

		37495		37495		37495		37495

		37495		37495		37495		37495

		37495		37495		37495		37495

		37496		37496		37496		37496

		37501		37501		37501		37501



Ph de 15 a 30 cms

Media Móvil de pH de 15 a 30

Nivel de confianza del 95% del pH de 15 a 30

Nivel Confianza del 95% del pH de 15 a 30

FECHA DE ENSAYO

pH

CONTROL ESTADÍSTICO DE pH A LA PROFUNDIDAD DE 15 A 30 CENTÍMETROS DE LA TONGADA

12.3

12.3

10.7561153022

12.516027555

12.2

12.25

10.7561153022

12.516027555

12.6

12.3666666667

10.7561153022

12.516027555

12.3

12.35

10.7561153022

12.516027555

11.9

12.26

10.7561153022

12.516027555

11.4

12.08

10.7561153022

12.516027555

12.1

12.06

10.7561153022

12.516027555

12

11.94

10.7561153022

12.516027555

12.2

11.92

10.7561153022

12.516027555

12.2

11.98

10.7561153022

12.516027555

12.4

12.18

10.7561153022

12.516027555

12.3

12.22

10.7561153022

12.516027555

11.6

12.14

10.7561153022

12.516027555

12.4

12.18

10.7561153022

12.516027555

12.3

12.2

10.7561153022

12.516027555

12.1

12.14

10.7561153022

12.516027555

11.1

11.9

10.7561153022

12.516027555

12.2

12.02

10.7561153022

12.516027555

11.4

11.82

10.7561153022

12.516027555

11.8

11.72

10.7561153022

12.516027555

11.8

11.66

10.7561153022

12.516027555

12

11.84

10.7561153022

12.516027555

10.3

11.46

10.7561153022

12.516027555

11.5

11.48

10.7561153022

12.516027555

11.1

11.34

10.7561153022

12.516027555

11.9

11.36

10.7561153022

12.516027555

11.8

11.32

10.7561153022

12.516027555

12.6

11.78

10.7561153022

12.516027555

11.3

11.74

10.7561153022

12.516027555

10.96

11.712

10.7561153022

12.516027555

11.51

11.634

10.7561153022

12.516027555

11.5

11.574

10.7561153022

12.516027555

11.2

11.294

10.7561153022

12.516027555

10.4

11.114

10.7561153022

12.516027555

11.5

11.222

10.7561153022

12.516027555

11

11.12

10.7561153022

12.516027555

10.62

10.944

10.7561153022

12.516027555

11.3

10.964

10.7561153022

12.516027555

11.7

11.224

10.7561153022

12.516027555

11.9

11.304

10.7561153022

12.516027555

11.8

11.464

10.7561153022

12.516027555

11.7

11.68

10.7561153022

12.516027555

11.4

11.7

10.7561153022

12.516027555

11.1

11.58

10.7561153022

12.516027555

11.6

11.52

10.7561153022

12.516027555

11.39

11.438

10.7561153022

12.516027555

11.6

11.418

10.7561153022

12.516027555

11.64

11.466

10.7561153022

12.516027555

11.3

11.506

10.7561153022

12.516027555

11.3

11.446

10.7561153022

12.516027555

11.4

11.448

10.7561153022

12.516027555

11.6

11.448

10.7561153022

12.516027555

11.6

11.44

10.7561153022

12.516027555

11.7

11.52

10.7561153022

12.516027555

11.4

11.54

10.7561153022

12.516027555

10.4

11.34

10.7561153022

12.516027555



Datos

		37284		37284		37284		37284		37284

		37284		37284		37284		37284		37284

		37285		37285		37285		37285		37285

		37285		37285		37285		37285		37285

		37286		37286		37286		37286		37286

		37286		37286		37286		37286		37286

		37287		37287		37287		37287		37287

		37287		37287		37287		37287		37287

		37288		37288		37288		37288		37288

		37288		37288		37288		37288		37288

		37291		37291		37291		37291		37291

		37292		37292		37292		37292		37292

		37293		37293		37293		37293		37293

		37294		37294		37294		37294		37294

		37295		37295		37295		37295		37295

		37298		37298		37298		37298		37298

		37299		37299		37299		37299		37299

		37300		37300		37300		37300		37300

		37301		37301		37301		37301		37301

		37305		37305		37305		37305		37305

		37306		37306		37306		37306		37306

		37307		37307		37307		37307		37307

		37308		37308		37308		37308		37308

		37309		37309		37309		37309		37309

		37326		37326		37326		37326		37326

		37336		37336		37336		37336		37336

		37347		37347		37347		37347		37347

		37363		37363		37363		37363		37363

		37370		37370		37370		37370		37370

		37371		37371		37371		37371		37371

		37371		37371		37371		37371		37371

		37382		37382		37382		37382		37382

		37382		37382		37382		37382		37382

		37391		37391		37391		37391		37391

		37392		37392		37392		37392		37392

		37397		37397		37397		37397		37397

		37404		37404		37404		37404		37404

		37411		37411		37411		37411		37411

		37419		37419		37419		37419		37419

		37425		37425		37425		37425		37425

		37433		37433		37433		37433		37433

		37438		37438		37438		37438		37438

		37448		37448		37448		37448		37448

		37459		37459		37459		37459		37459

		37459		37459		37459		37459		37459

		37474		37474		37474		37474		37474

		37481		37481		37481		37481		37481

		37481		37481		37481		37481		37481

		37488		37488		37488		37488		37488

		37488		37488		37488		37488		37488

		37494		37494		37494		37494		37494

		37495		37495		37495		37495		37495

		37495		37495		37495		37495		37495

		37495		37495		37495		37495		37495

		37496		37496		37496		37496		37496

		37501		37501		37501		37501		37501



% CaO de Referencia

Media Móvil % CaO de 15 a 30

Niveles de confianza del 95% del % de CaO de 15 a 30

Niveles de confianza del 95% del % de CaO de 15 a 30

% CaO de 15 a 30

FECHA DE ENSAYO

% CaO

CONTROL ESTADÍSTICO DE %CaO A LA PROFUNDIDAD DE 15 A 30 CENTÍMETROS DE LA TONGADA

2

3.4

1.6768647774

3.3738495083

3.4

2

3.45

1.6768647774

3.3738495083

3.5

2

3.4666666667

1.6768647774

3.3738495083

3.5

2

3.45

1.6768647774

3.3738495083

3.4

2

3.26

1.6768647774

3.3738495083

2.5

2

3.04

1.6768647774

3.3738495083

2.3

2

2.94

1.6768647774

3.3738495083

3

2

2.84

1.6768647774

3.3738495083

3

2

2.82

1.6768647774

3.3738495083

3.3

2

2.98

1.6768647774

3.3738495083

3.3

2

3.24

1.6768647774

3.3738495083

3.6

2

3.32

1.6768647774

3.3738495083

3.4

2

3.28

1.6768647774

3.3738495083

2.8

2

3.12

1.6768647774

3.3738495083

2.5

2

3.02

1.6768647774

3.3738495083

2.8

2

2.88

1.6768647774

3.3738495083

2.9

2

2.7

1.6768647774

3.3738495083

2.5

2

2.74

1.6768647774

3.3738495083

3

2

2.74

1.6768647774

3.3738495083

2.5

2

2.72

1.6768647774

3.3738495083

2.7

2

2.62

1.6768647774

3.3738495083

2.4

2

2.68

1.6768647774

3.3738495083

2.8

2

2.48

1.6768647774

3.3738495083

2

2

2.48

1.6768647774

3.3738495083

2.5

2

2.4

1.6768647774

3.3738495083

2.3

2

2.32

1.6768647774

3.3738495083

2

2

2.14

1.6768647774

3.3738495083

1.9

2

2.42

1.6768647774

3.3738495083

3.4

2

2.46

1.6768647774

3.3738495083

2.7

2

2.36

1.6768647774

3.3738495083

1.8

2

2.394

1.6768647774

3.3738495083

2.17

2

2.514

1.6768647774

3.3738495083

2.5

2

2.194

1.6768647774

3.3738495083

1.8

2

2.014

1.6768647774

3.3738495083

1.8

2

2.054

1.6768647774

3.3738495083

2

2

2.08

1.6768647774

3.3738495083

2.3

2

1.94

1.6768647774

3.3738495083

1.8

2

2.04

1.6768647774

3.3738495083

2.3

2

2.16

1.6768647774

3.3738495083

2.4

2

2.26

1.6768647774

3.3738495083

2.5

2

2.22

1.6768647774

3.3738495083

2.1

2

2.28

1.6768647774

3.3738495083

2.1

2

2.2

1.6768647774

3.3738495083

1.9

2

2.14

1.6768647774

3.3738495083

2.1

2

2.22

1.6768647774

3.3738495083

2.9

2

2.29

1.6768647774

3.3738495083

2.45

2

2.39

1.6768647774

3.3738495083

2.6

2

2.53

1.6768647774

3.3738495083

2.6

2

2.53

1.6768647774

3.3738495083

2.1

2

2.37

1.6768647774

3.3738495083

2.1

2

2.28

1.6768647774

3.3738495083

2

2

2.22

1.6768647774

3.3738495083

2.3

2

2.16

1.6768647774

3.3738495083

2.3

2

2.28

1.6768647774

3.3738495083

2.7

2

2.26

1.6768647774

3.3738495083

2

2

2.24

1.6768647774

3.3738495083

1.9



Resultados

		Fecha ejecución		Referencia		Identificación lote		Localización		Estabilización con Cal

										Profundidad								Profundidad

										0 A 15 CMS								15 A 30 CMS

										pH						%CaO		pH		%CaO

		1/28/02		J-90/02		MT.T.TR.58.60.MI.T5		PK:5+840 MI 5ª TONGADA		12.3		3.4		12.3		3.4		12.3		3.4

		1/28/02		J-91/1/2/02		MT.T.TR.58.60.MI.T5		PK:5+860 MI 5ª TONGADA		12.3		3.5		12.3		3.5		12.2		3.4

		1/29/02		J-92/02		MT.T.TR.58.60.MD.T4		PK:5+620 MD 4ª TONGADA		12.6		3.5		12.6		3.5		12.6		3.5

		1/29/02		J-96/1/2/02		MT.T.TR.58.60.MI.T4		PK:5+980 MI 4ª TONGADA		12.3		3.4		12.3		3.4		12.3		3.4

		1/30/02		J-101/02		MT.T.TR.58.60.MI.T7		PK:5+920 MI 7ª TONGADA		11.9		2.5		11.9		2.5		11.9		2.5

		1/30/02		J-102/1/2/02		MT.T.TR.58.60.MI.T7		PK:5+750 MI 7ª TONGADA		11.6		2.3		11.6		2.3		11.4		2.2

		1/31/02		J-109/02		MT.T.TR.56.58.MD.T1		PK:5+600 MD 1ª TONGADA		12.1		3.0		12.1		3.0		12.1		3.0

		1/31/02		J-110/1/2/02		MT.T.TR.56.58.MD.T1		PK:5+620 MD 1ª TONGADA		12.2		3.0		12.2		3.0		12.0		2.7

		2/1/02		J-115/02		MT.T.TR.56.58.MD.T2		PK:5+640 MD 2ª TONGADA		12.2		3.3		12.2		3.3		12.2		3.3

		2/1/02		J-116/1/2/02		MT.T.TR.56.58.MD.T2		PK:5+650 MD 2ª TONGADA		12.2		3.3		12.2		3.3		12.2		3.3

		2/4/02		J-122/1/2/02		MT.T.TR.56.58.MD.T3		PK:5+680 MD 3ª TONGADA		12.4		3.6		12.4		3.6		12.4		3.5

		2/5/02		J-129/1/2/02		MT.T.TR.56.58.MD.T4		PK:5+800 MD 4ª TONGADA		12.3		3.4		12.3		3.4		12.3		3.4

		2/6/02		J-135/1/2/02		MT.T.TR.56.58.MD.T5		PK:5+620 MD 5ª TONGADA		11.5		2.8		11.5		2.8		11.6		2.8

		2/7/02		J-142/1/2/02		MT.T.TR.56.58.MD.T6		PK:5+700 MD 6ª TONGADA		11.4		2.5		11.4		2.5		12.4		2.7

		2/8/02		J-146/1/2/02		MT.T.TR.56.58.MD.T7		PK:5+600 MD 6ª TONGADA		11.8		2.8		11.8		2.8		12.3		2.7

		2/11/02		J-150/1/2/02		MT.T.TR.56.58.MI.T8		PK:5+700 MI 8ª TONGADA		12.1		2.9		12.1		2.9		12.1		2.9

		2/12/02		J-155/1/2/02		MT.T.TR.56.58.MI.T9		PK:5+620 MI 9ª TONGADA		11.2		2.5		11.2		2.5		11.1		2.5

		2/13/02		J-160/1/2/02		MT.T.TR.56.58.MD.T10		PK:5+600 MD 10ª TONGADA		12.2		3.0		12.2		3.0		12.2		2.9

		2/14/02		J-163/1/2/02		MT.T.TR.54.56.MI.T11		PK:5+600 MI 11ª TONGADA		11.3						2.5		11.4		2.6

		2/18/02		J-168/1/2/02		MT.T.TR.56.58.MD.T12		PK:5+640 MD 12ª TONGADA		11.6						2.7		11.8		2.8

		2/19/02		J-171/1/2/02		MT.T.TR.54.56.MI.T2		PK:5+480 MI 2ª TONGADA		11.4						2.4		11.8		2.6

		2/20/02		J-181/1/2/02		MT.T.TR.56.58.MD.T13		PK:5+620 MD 13ª TONGADA		11.8						2.8		12.0		2.9

		2/21/02		J-186/1/2/02		MT.T.TR.54.56.MI.T4		PK:5+460 MI 4ª TONGADA		10.5						2.0		10.3		1.8

		2/22/02		J-191/1/2/02		MT.T.TR.54.56.MD.T14		PK:5+480 MD 14ª TONGADA		11.4						2.5		11.5		2.6

		3/11/02		J-218/02		MT.T.TR.56.58.MD.T20		PK:5+680 MD 20ª TONGADA		11.1						2.3		11.1		2.3

		3/21/02		J-226/02		MT.T.TR.56.58.MD.T22		PK:5+680 MD 22ª TONGADA		11.9						2.0		11.9		2.0

		4/1/02		J-240/02		MT.T.TR.56.58.MD.T26		PK:5+700 MD 26ª TONGADA		11.8						1.9		11.8		1.9

		4/17/02		J-254/02		MT.T.TR.54.56.MI.T29		PK:5+580 MI 29ª TONGADA		12.6						3.4		12.6		3.4

		4/24/02		J-274/02		MT.T.TR.54.56.MD.T32		PK:5+500 MD 32ª TONGADA		11.3						2.7		11.3		2.7

		4/25/02		J-281/02		MT.T.TR.158.160.MD.T1		PK:15+800 MD 1ª TONGADA		11.0						1.8		11.0		1.8

		4/25/02		J-282/02		MT.T.TR.56.58.MI.T33		PK:5+620 MI 33ª TONGADA		11.5						2.2		11.5		2.2

		5/6/02		J-313/02		MT.T.TR.62.64.MI.T1		PK:6+200 MI 1ª TONGADA		11.5						2.5		11.5		2.5

		5/6/02		J-315/02		MT.T.TR.160.162.MD.T3		PK:16+120 MD 3ª TONGADA		11.2						1.8		11.2		1.8

		5/15/02		J-330/02		MT.T.TR.62.64.MI.T3		PK:6+280 MI 3ª TONGADA		10.4						1.8		10.4		1.8

		5/16/02		J-335/02		MT.T.TR.158.160.MD.T6		PK:15+880 MD 6ª TONGADA		11.5						2.0		11.5		2.0

		5/21/02		J-356/02		MT.T.TR.68.70.MI.T2		PK:6+140 MI  2ª TONGADA		11.0						2.3		11.0		2.3

		5/28/02		J-386/02		MT.T.TR.68.70.MI.T6		PK:6+900 MI 6ª TONGADA		10.6						1.8		10.6		1.8

		6/4/02		J-435/02		MT.T.TR.69.71.MI.T7		PK:7+080 MI 7ª TONGADA		11.3						2.3		11.3		2.3

		6/12/02		J-469/02		MT.T.TR.71.73.MI.T9		PK:7+160 MI 9ª TONGADA		11.7						2.4		11.7		2.4

		6/18/02		J-491/02		MT.T.TR.69.71.MI.T13		PK:7+060 MI 13ª TONGADA		11.9						2.5		11.9		2.5

		6/26/02		J-519/02		MT.T.TR.149.151.MI.T1		PK:15+060 MI 1ª TONGADA		11.8						2.1		11.8		2.1

		7/1/02		J-539/02		MT.T.TR.149.151.MI.T4		PK:15+000 MI 4ª TONGADA		11.7						2.1		11.7		2.1

		7/11/02		J-617/02		MT.T.VS15.14.16.T4		PK:1+420 VS 15  TONG.4		11.4						1.9		11.4		1.9

		7/22/02		J-736/02		MT.T.TR.73.75.MD.T10		PK:7+460 MD TONGADA 10		11.1						2.1		11.1		2.1

		7/22/02		J-754/02		MT.T.VS13.02.04.T1		PK:0+340 VS 13 TONG.1		11.6						2.9		11.6		2.9

		8/6/02		J-908/02		MT.T.TR.69.71.MD.T25		PK: 7+080 MD 25ª TONGADA		11.4						2.5		11.39		2.5

		8/13/02		J-1008/02		MT.T.TR.71.73.MI.T25		PK: 7+120 MI 25ª T. 0-15 CMS		11.5						2.6		11.6		2.9

		8/13/02		J-1009/02		MT.T.TR.71.73.MI.T25		PK: 7+120 MI 25ª T. 15-30 CMS		11.5						2.6		11.64		2.9

		8/20/02		J-1081/02		MT.T.TR.68.69.MI.T25		PK: 6+860 MI 25ª T. 0-15 CMS		11.2						2.1		11.3		2.0

		8/20/02		J-1082/02		MT.T.TR.68.69.MI.T25		PK: 6+860 MI 25ª T. 15-30 CMS		11.2						2.1		11.3		2.0

		8/26/02		J-1160/02		MT.T.TR.62.64.MD.T13		PK: 6+300 MD 13ª T.		11.4						2.0		11.4		2.0

		8/27/02		J-1180/02		MT.T.TR.129.131.MI.T5		PK: 13+100 MI 5ª T. 0-15 CMS		11.7						2.3		11.6		2.2

		8/27/02		J-1181/02		MT.T.TR.129.131.MI.T5		PK: 13+100 MI 5ª T. 15-30 CMS		11.7						2.3		11.6		2.2

		8/27/02		J-1185/02		MT.T.TR.139.141.MD		PK: 13+960 MD FONDO EXCA.		11.7						2.7		11.7		2.7

		8/28/02		J-1210/02		MT.T.TR.62.64.MD.T13		PK: 6+280 MD 13ª T.		11.4						2.0		11.4		2.0

		9/2/02		J-1259/02		MT.T.VS1.02.04.T19		PK: 0+280 VS 1 TONGADA 19		10.4						1.9		10.4		1.9

		9/11/02		J-1466/02		MT.T.VS5.08.10.T2		PK:0+840 VS 5 TONGADA 1		11.5						2.4		11.5		2.4

		9/20/02		J-1555/02		MT.T.EAE.R2.00.02.T9		PK:0+080 R2 E.A.E. TONG. 9		11.0						2.3		11.0		2.3

		9/24/02		J-1573/02		MT.T.EAE.R3.00.02.T8		PK: 0+040 R3 E.A.E. TONG.8		11.5						2.2		11.5		2.2



&L&"Arial,Negrita"AUTOVÍA A-381 JEREZ-LOS BARRIOS. TRAMO IV&C&"Arial,Negrita"
ESTUDIO REALIZADO CON TODAS LAS MEDIDAS DISPONIBLES CON DIFERENCIACIÓN DE PROFUNDIDAD DE TONGADA
CONTROL DE pH Y % CaO 
RESUMEN DE RESULTADOS

&LA ORIGEN (OCTUBRE 2002)
&CPágina &P de &N



Relación entre pH-%CaO

																								VALORES PH DE 0 A 15								VALORES % CaO DE 0 A 15								VALORES PH DE 15 A 30								VALORES % CaO DE 15 A 30

		Fecha de ensayo		Referencia		% CaO de Referencia		RESULTADOS																Media Móvil		Valor Medio		Niveles de Confianza del 95%				Media Móvil		Valor Medio		Niveles de Confianza del 95%				Media Móvil		Valor Medio		Niveles de Confianza del 95%				Media Móvil		Valor Medio		Niveles de Confianza del 95%

								0 A 15				15 A 30								Distribución Normal		Distribucón Normal acumulada

								pH		% CaO		pH		% Cao				% CaO										Inf.		Sup.						Inf.		Sup.						Inf.		Sup.						Inf.		Sup.

		1/28/02		J-90/02		2		12.3		3.4		12.3						3.4		435		219		12.3		11.6		10.8		12.4		3.4		2.5		1.6		3.5		12.3		11.6		10.6		12.5		3.4		2.5		1.7		3.4

		1/28/02		J-91/1/2/02		2		12.3		3.5		12.2		3.4		12.3		3.4		334		169		12.3		11.6		10.8		12.4		3.5		2.5		1.6		3.5		12.3		11.6		10.6		12.5		3.4		2.5		1.7		3.4

		1/29/02		J-92/02		2		12.6		3.5		12.6		3.4		12.3		3.5		423		213		12.4		11.6		10.8		12.4		3.5		2.5		1.6		3.5		12.4		11.6		10.6		12.5		3.4		2.5		1.7		3.4

		1/29/02		J-96/1/2/02		2		12.3		3.4		12.3		3.4		12.3		3.4		446		225		12.4		11.6		10.8		12.4		3.5		2.5		1.6		3.5		12.4		11.6		10.6		12.5		3.4		2.5		1.7		3.4

		1/30/02		J-101/02		2		11.9		2.5		11.9		3.4		12.3		2.5		411		394		12.3		11.6		10.8		12.4		3.3		2.5		1.6		3.5		12.3		11.6		10.6		12.5		3.2		2.5		1.7		3.4

		1/30/02		J-102/1/2/02		2		11.6		2.3		11.4		3.4		12.3		2.2		366		184		12.1		11.6		10.8		12.4		3.0		2.5		1.6		3.5		12.1		11.6		10.6		12.5		3.0		2.5		1.7		3.4

		1/31/02		J-109/02		2		12.1		3.0		12.1		3.4		12.3		3.0						12.1		11.6		10.8		12.4		2.9		2.5		1.6		3.5		12.1		11.6		10.6		12.5		2.9		2.5		1.7		3.4

		1/31/02		J-110/1/2/02		2		12.2		3.0		12.0		3.4		12.3		2.7						12.0		11.6		10.8		12.4		2.8		2.5		1.6		3.5		11.9		11.6		10.6		12.5		2.8		2.5		1.7		3.4

		2/1/02		J-115/02		2		12.2		3.3		12.2		3.4		12.3		3.3						12.0		11.6		10.8		12.4		2.8		2.5		1.6		3.5		11.9		11.6		10.6		12.5		2.7		2.5		1.7		3.4

		2/1/02		J-116/1/2/02		2		12.2		3.3		12.2		3.4		12.3		3.3						12.1		11.6		10.8		12.4		3.0		2.5		1.6		3.5		12.0		11.6		10.6		12.5		2.9		2.5		1.7		3.4

		2/4/02		J-122/1/2/02		2		12.4		3.6		12.4		3.4		12.3		3.5						12.2		11.6		10.8		12.4		3.2		2.5		1.6		3.5		12.2		11.6		10.6		12.5		3.2		2.5		1.7		3.4

		2/5/02		J-129/1/2/02		2		12.3		3.4		12.3		3.4		12.3		3.4						12.3		11.6		10.8		12.4		3.3		2.5		1.6		3.5		12.2		11.6		10.6		12.5		3.2		2.5		1.7		3.4

		2/6/02		J-135/1/2/02		2		11.5		2.8		11.6		3.4		12.3		2.8						12.1		11.6		10.8		12.4		3.3		2.5		1.6		3.5		12.1		11.6		10.6		12.5		3.3		2.5		1.7		3.4

		2/7/02		J-142/1/2/02		2				2.5				3.4		12.3		2.7						9.7		11.6		10.8		12.4		3.1		2.5		1.6		3.5		9.7		11.6		10.6		12.5		3.1		2.5		1.7		3.4

		2/8/02		J-146/1/2/02		2		11.8		2.8		12.3		3.4		12.3		2.7						9.6		11.6		10.8		12.4		3.0		2.5		1.6		3.5		9.7		11.6		10.6		12.5		3.0		2.5		1.7		3.4

		2/11/02		J-150/1/2/02		2		12.1		2.9		12.1		3.4		12.3		2.9						9.5		11.6		10.8		12.4		2.9		2.5		1.6		3.5		9.7		11.6		10.6		12.5		2.9		2.5		1.7		3.4

		2/12/02		J-155/1/2/02		2		11.2		2.5		11.1		3.4		12.3		2.5						9.3		11.6		10.8		12.4		2.7		2.5		1.6		3.5		9.4		11.6		10.6		12.5		2.7		2.5		1.7		3.4

		2/13/02		J-160/1/2/02		2		12.2		3.0		12.2		3.4		12.3		2.9						9.5		11.6		10.8		12.4		2.7		2.5		1.6		3.5		9.5		11.6		10.6		12.5		2.7		2.5		1.7		3.4

		2/14/02		J-163/1/2/02		2		11.3		2.5		11.4		3.4		12.3		2.6						11.7		11.6		10.8		12.4		2.7		2.5		1.6		3.5		11.8		11.6		10.6		12.5		2.7		2.5		1.7		3.4

		2/18/02		J-168/1/2/02		2		11.6		2.7		11.8		3.4		12.3		2.8						11.7		11.6		10.8		12.4		2.7		2.5		1.6		3.5		11.7		11.6		10.6		12.5		2.7		2.5		1.7		3.4

		2/19/02		J-171/1/2/02		2		11.4		2.4		11.8		3.4		12.3		2.6						11.5		11.6		10.8		12.4		2.6		2.5		1.6		3.5		11.7		11.6		10.6		12.5		2.7		2.5		1.7		3.4

		2/20/02		J-181/1/2/02		2		11.8		2.8		12.0		3.4		12.3		2.9						11.7		11.6		10.8		12.4		2.7		2.5		1.6		3.5		11.8		11.6		10.6		12.5		2.8		2.5		1.7		3.4

		2/21/02		J-186/1/2/02		2		10.5		2.0		10.3		3.4		12.3		1.8						11.3		11.6		10.8		12.4		2.5		2.5		1.6		3.5		11.5		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		2/22/02		J-191/1/2/02		2		11.4		2.5		11.5		3.4		12.3		2.6						11.3		11.6		10.8		12.4		2.5		2.5		1.6		3.5		11.5		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		3/11/02		J-218/02		2		11.1		2.3		11.1		3.4		12.3		2.3						11.2		11.6		10.8		12.4		2.4		2.5		1.6		3.5		11.3		11.6		10.6		12.5		2.4		2.5		1.7		3.4

		3/21/02		J-226/02		2		11.9		2.0		11.9		3.4		12.3		2.0						11.3		11.6		10.8		12.4		2.3		2.5		1.6		3.5		11.4		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		4/1/02		J-240/02		2		11.8		1.9		11.8		3.4		12.3		1.9						11.3		11.6		10.8		12.4		2.1		2.5		1.6		3.5		11.3		11.6		10.6		12.5		2.1		2.5		1.7		3.4

		4/17/02		J-254/02		2		12.6		3.4		12.6		3.4		12.3		3.4						11.8		11.6		10.8		12.4		2.4		2.5		1.6		3.5		11.8		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		4/24/02		J-274/02		2		11.3		2.7		11.3		3.4		12.3		2.7						11.7		11.6		10.8		12.4		2.5		2.5		1.6		3.5		11.7		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		4/25/02		J-281/02		2		11.0		1.8		11.0		3.4		12.3		1.8						11.7		11.6		10.8		12.4		2.4		2.5		1.6		3.5		11.7		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		4/25/02		J-282/02		2		11.5		2.2		11.5		3.4		12.3		2.2						11.6		11.6		10.8		12.4		2.4		2.5		1.6		3.5		11.6		11.6		10.6		12.5		2.4		2.5		1.7		3.4

		5/6/02		J-313/02		2		11.5		2.5		11.5		3.4		12.3		2.5						11.6		11.6		10.8		12.4		2.5		2.5		1.6		3.5		11.6		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		5/6/02		J-315/02		2		11.2		1.8		11.2		3.4		12.3		1.8						11.3		11.6		10.8		12.4		2.2		2.5		1.6		3.5		11.3		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		5/15/02		J-330/02		2		10.4		1.8		10.4		3.4		12.3		1.8						11.1		11.6		10.8		12.4		2.0		2.5		1.6		3.5		11.1		11.6		10.6		12.5		2.0		2.5		1.7		3.4

		5/16/02		J-335/02		2		11.5		2.0		11.5		3.4		12.3		2.0						11.2		11.6		10.8		12.4		2.1		2.5		1.6		3.5		11.2		11.6		10.6		12.5		2.1		2.5		1.7		3.4

		5/21/02		J-356/02		2		11.0		2.3		11.0		3.4		12.3		2.3						11.1		11.6		10.8		12.4		2.1		2.5		1.6		3.5		11.1		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		5/28/02		J-386/02		2		10.6		1.8		10.6		3.4		12.3		1.8						10.9		11.6		10.8		12.4		1.9		2.5		1.6		3.5		10.9		11.6		10.6		12.5		1.9		2.5		1.7		3.4

		6/4/02		J-435/02		2		11.3		2.3		11.3		3.4		12.3		2.3						11.0		11.6		10.8		12.4		2.0		2.5		1.6		3.5		11.0		11.6		10.6		12.5		2.0		2.5		1.7		3.4

		6/12/02		J-469/02		2		11.7		2.4		11.7		3.4		12.3		2.4						11.2		11.6		10.8		12.4		2.2		2.5		1.6		3.5		11.2		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		6/18/02		J-491/02		2		11.9		2.5		11.9		3.4		12.3		2.5						11.3		11.6		10.8		12.4		2.3		2.5		1.6		3.5		11.3		11.6		10.6		12.5		2.3		2.5		1.7		3.4

		6/26/02		J-519/02		2		11.8		2.1		11.8		3.4		12.3		2.1						11.5		11.6		10.8		12.4		2.2		2.5		1.6		3.5		11.5		11.6		10.6		12.5		2.2		2.5		1.7		3.4

		7/1/02		J-539/02		2		11.7		2.1		11.7		3.4		12.3		2.1						11.7		11.6		10.8		12.4		2.3		2.5		1.6		3.5		11.7		11.6		10.6		12.5		2.3		2.5		1.7		3.4

		7/11/02		J-617/02		2		11.4		1.9		11.4		3.4		12.3		1.9						11.7		11.6		10.8		12.4		2.2		2.5		1.6		3.5		11.7		11.6		10.6		12.5		2.2		2.5		1.7		3.4

		7/22/02		J-736/02		2		11.1		2.1		11.1		3.4		12.3		2.1						11.6		11.6		10.8		12.4		2.1		2.5		1.6		3.5		11.6		11.6		10.6		12.5		2.1		2.5		1.7		3.4

		7/22/02		J-754/02		2		11.6		2.9		11.6		3.4		12.3		2.9						11.5		11.6		10.8		12.4		2.2		2.5		1.6		3.5		11.5		11.6		10.6		12.5		2.2		2.5		1.7		3.4

		8/6/02		J-908/02		2		11.4		2.5		11.4		3.4		12.3		2.5						11.4		11.6		10.8		12.4		2.3		2.5		1.6		3.5		11.4		11.6		10.6		12.5		2.3		2.5		1.7		3.4

		8/13/02		J-1008/02		2		11.5		2.6		11.6		3.4		12.3		2.9						11.4		11.6		10.8		12.4		2.4		2.5		1.6		3.5		11.4		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		8/13/02		J-1009/02		2		11.5		2.6		11.6		3.4		12.3		2.9						11.4		11.6		10.8		12.4		2.5		2.5		1.6		3.5		11.5		11.6		10.6		12.5		2.7		2.5		1.7		3.4

		8/20/02		J-1081/02		2		11.2		2.1		11.3		3.4		12.3		2.0						11.4		11.6		10.8		12.4		2.5		2.5		1.6		3.5		11.5		11.6		10.6		12.5		2.6		2.5		1.7		3.4

		8/20/02		J-1082/02		2		11.2		2.1		11.3		3.4		12.3		2.0						11.4		11.6		10.8		12.4		2.4		2.5		1.6		3.5		11.4		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		8/26/02		J-1160/02		2		11.4		2.0		11.4		3.4		12.3		2.0						11.4		11.6		10.8		12.4		2.3		2.5		1.6		3.5		11.4		11.6		10.6		12.5		2.4		2.5		1.7		3.4

		8/27/02		J-1180/02		2		11.7		2.3		11.6		3.4		12.3		2.2						11.4		11.6		10.8		12.4		2.2		2.5		1.6		3.5		11.4		11.6		10.6		12.5		2.2		2.5		1.7		3.4

		8/27/02		J-1181/02		2		11.7		2.3		11.6		3.4		12.3		2.2						11.4		11.6		10.8		12.4		2.2		2.5		1.6		3.5		11.4		11.6		10.6		12.5		2.1		2.5		1.7		3.4

		8/27/02		J-1185/02		2		11.7		2.7		11.7		3.4		12.3		2.7						11.5		11.6		10.8		12.4		2.3		2.5		1.6		3.5		11.5		11.6		10.6		12.5		2.2		2.5		1.7		3.4

		8/28/02		J-1210/02		2		11.4		2.0		11.4		3.4		12.3		2.0						11.6		11.6		10.8		12.4		2.3		2.5		1.6		3.5		11.5		11.6		10.6		12.5		2.2		2.5		1.7		3.4

		9/2/02		J-1259/02		2		10.4		1.9		10.4		3.4		12.3		1.9						11.4		11.6		10.8		12.4		2.2		2.5		1.6		3.5		11.3		11.6		10.6		12.5		2.2		2.5		1.7		3.4



&L&"Arial,Negrita"A-381 JEREZ-LOS BARRIOS TRAMO IV&C&"Arial,Negrita"CONTROL DE pH-% CaO
A ORIGEN (SEPTIEMBRE 2002)&R

&CPágina &P de &N



Relación entre pH (2)

																								VALORES PH DE 0 A 15								VALORES % CaO DE 0 A 15								VALORES PH DE 15 A 30								VALORES % CaO DE 15 A 30

		Fecha de ensayo		Referencia		% CaO de Referencia		RESULTADOS																Media Móvil		Valor Medio		Niveles de Confianza del 95%				Media Móvil		Valor Medio		Niveles de Confianza del 95%				Media Móvil		Valor Medio		Niveles de Confianza del 95%				Media Móvil		Valor Medio		Niveles de Confianza del 95%

								0 A 15				15 A 30								Distribución Normal		Distribucón Normal acumulada

								pH		% CaO		pH		% Cao				% CaO										Inf.		Sup.						Inf.		Sup.						Inf.		Sup.						Inf.		Sup.

		1/28/02		J-90/02		2		12.3		3.4		12.3						3.4		435		219		12.3		11.6		10.8		12.4		3.4		2.5		1.6		3.5		12.3		11.6		10.6		12.5		3.4		2.5		1.7		3.4

		1/28/02		J-91/1/2/02		2		12.3		3.5		12.2		3.4		12.3		3.4		334		169		12.3		11.6		10.8		12.4		3.5		2.5		1.6		3.5		12.3		11.6		10.6		12.5		3.4		2.5		1.7		3.4

		1/29/02		J-92/02		2		12.6		3.5		12.6		3.4		12.3		3.5		423		213		12.4		11.6		10.8		12.4		3.5		2.5		1.6		3.5		12.4		11.6		10.6		12.5		3.4		2.5		1.7		3.4

		1/29/02		J-96/1/2/02		2		12.3		3.4		12.3		3.4		12.3		3.4		446		225		12.4		11.6		10.8		12.4		3.5		2.5		1.6		3.5		12.4		11.6		10.6		12.5		3.4		2.5		1.7		3.4

		1/30/02		J-101/02		2		11.9		2.5		11.9		3.4		12.3		2.5		411		394		12.3		11.6		10.8		12.4		3.3		2.5		1.6		3.5		12.3		11.6		10.6		12.5		3.2		2.5		1.7		3.4

		1/30/02		J-102/1/2/02		2		11.6		2.3		11.4		3.4		12.3		2.2		366		184		12.1		11.6		10.8		12.4		3.0		2.5		1.6		3.5		12.1		11.6		10.6		12.5		3.0		2.5		1.7		3.4

		1/31/02		J-109/02		2		12.1		3.0		12.1		3.4		12.3		3.0						12.1		11.6		10.8		12.4		2.9		2.5		1.6		3.5		12.1		11.6		10.6		12.5		2.9		2.5		1.7		3.4

		1/31/02		J-110/1/2/02		2		12.2		3.0		12.0		3.4		12.3		2.7						12.0		11.6		10.8		12.4		2.8		2.5		1.6		3.5		11.9		11.6		10.6		12.5		2.8		2.5		1.7		3.4

		2/1/02		J-115/02		2		12.2		3.3		12.2		3.4		12.3		3.3						12.0		11.6		10.8		12.4		2.8		2.5		1.6		3.5		11.9		11.6		10.6		12.5		2.7		2.5		1.7		3.4

		2/1/02		J-116/1/2/02		2		12.2		3.3		12.2		3.4		12.3		3.3						12.1		11.6		10.8		12.4		3.0		2.5		1.6		3.5		12.0		11.6		10.6		12.5		2.9		2.5		1.7		3.4

		2/4/02		J-122/1/2/02		2		12.4		3.6		12.4		3.4		12.3		3.5						12.2		11.6		10.8		12.4		3.2		2.5		1.6		3.5		12.2		11.6		10.6		12.5		3.2		2.5		1.7		3.4

		2/5/02		J-129/1/2/02		2		12.3		3.4		12.3		3.4		12.3		3.4						12.3		11.6		10.8		12.4		3.3		2.5		1.6		3.5		12.2		11.6		10.6		12.5		3.2		2.5		1.7		3.4

		2/6/02		J-135/1/2/02		2		11.5		2.8		11.6		3.4		12.3		2.8						12.1		11.6		10.8		12.4		3.3		2.5		1.6		3.5		12.1		11.6		10.6		12.5		3.3		2.5		1.7		3.4

		2/7/02		J-142/1/2/02		2		11.4		2.5		12.4		3.4		12.3		2.7						12.0		11.6		10.8		12.4		3.1		2.5		1.6		3.5		12.2		11.6		10.6		12.5		3.1		2.5		1.7		3.4

		2/8/02		J-146/1/2/02		2		11.8		2.8		12.3		3.4		12.3		2.7						11.9		11.6		10.8		12.4		3.0		2.5		1.6		3.5		12.2		11.6		10.6		12.5		3.0		2.5		1.7		3.4

		2/11/02		J-150/1/2/02		2		12.1		2.9		12.1		3.4		12.3		2.9						11.8		11.6		10.8		12.4		2.9		2.5		1.6		3.5		12.1		11.6		10.6		12.5		2.9		2.5		1.7		3.4

		2/12/02		J-155/1/2/02		2		11.2		2.5		11.1		3.4		12.3		2.5						11.6		11.6		10.8		12.4		2.7		2.5		1.6		3.5		11.9		11.6		10.6		12.5		2.7		2.5		1.7		3.4

		2/13/02		J-160/1/2/02		2		12.2		3.0		12.2		3.4		12.3		2.9						11.7		11.6		10.8		12.4		2.7		2.5		1.6		3.5		12.0		11.6		10.6		12.5		2.7		2.5		1.7		3.4

		2/14/02		J-163/1/2/02		2		11.3		2.5		11.4		3.4		12.3		2.6						11.7		11.6		10.8		12.4		2.7		2.5		1.6		3.5		11.8		11.6		10.6		12.5		2.7		2.5		1.7		3.4

		2/18/02		J-168/1/2/02		2		11.6		2.7		11.8		3.4		12.3		2.8						11.7		11.6		10.8		12.4		2.7		2.5		1.6		3.5		11.7		11.6		10.6		12.5		2.7		2.5		1.7		3.4

		2/19/02		J-171/1/2/02		2		11.4		2.4		11.8		3.4		12.3		2.6						11.5		11.6		10.8		12.4		2.6		2.5		1.6		3.5		11.7		11.6		10.6		12.5		2.7		2.5		1.7		3.4

		2/20/02		J-181/1/2/02		2		11.8		2.8		12.0		3.4		12.3		2.9						11.7		11.6		10.8		12.4		2.7		2.5		1.6		3.5		11.8		11.6		10.6		12.5		2.8		2.5		1.7		3.4

		2/21/02		J-186/1/2/02		2		10.5		2.0		10.3		3.4		12.3		1.8						11.3		11.6		10.8		12.4		2.5		2.5		1.6		3.5		11.5		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		2/22/02		J-191/1/2/02		2		11.4		2.5		11.5		3.4		12.3		2.6						11.3		11.6		10.8		12.4		2.5		2.5		1.6		3.5		11.5		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		3/11/02		J-218/02		2		11.1		2.3		11.1		3.4		12.3		2.3						11.2		11.6		10.8		12.4		2.4		2.5		1.6		3.5		11.3		11.6		10.6		12.5		2.4		2.5		1.7		3.4

		3/21/02		J-226/02		2		11.9		2.0		11.9		3.4		12.3		2.0						11.3		11.6		10.8		12.4		2.3		2.5		1.6		3.5		11.4		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		4/1/02		J-240/02		2		11.8		1.9		11.8		3.4		12.3		1.9						11.3		11.6		10.8		12.4		2.1		2.5		1.6		3.5		11.3		11.6		10.6		12.5		2.1		2.5		1.7		3.4

		4/17/02		J-254/02		2		12.6		3.4		12.6		3.4		12.3		3.4						11.8		11.6		10.8		12.4		2.4		2.5		1.6		3.5		11.8		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		4/24/02		J-274/02		2		11.3		2.7		11.3		3.4		12.3		2.7						11.7		11.6		10.8		12.4		2.5		2.5		1.6		3.5		11.7		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		4/25/02		J-281/02		2		11.0		1.8		11.0		3.4		12.3		1.8						11.7		11.6		10.8		12.4		2.4		2.5		1.6		3.5		11.7		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		4/25/02		J-282/02		2		11.5		2.2		11.5		3.4		12.3		2.2						11.6		11.6		10.8		12.4		2.4		2.5		1.6		3.5		11.6		11.6		10.6		12.5		2.4		2.5		1.7		3.4

		5/6/02		J-313/02		2		11.5		2.5		11.5		3.4		12.3		2.5						11.6		11.6		10.8		12.4		2.5		2.5		1.6		3.5		11.6		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		5/6/02		J-315/02		2		11.2		1.8		11.2		3.4		12.3		1.8						11.3		11.6		10.8		12.4		2.2		2.5		1.6		3.5		11.3		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		5/15/02		J-330/02		2		10.4		1.8		10.4		3.4		12.3		1.8						11.1		11.6		10.8		12.4		2.0		2.5		1.6		3.5		11.1		11.6		10.6		12.5		2.0		2.5		1.7		3.4

		5/16/02		J-335/02		2		11.5		2.0		11.5		3.4		12.3		2.0						11.2		11.6		10.8		12.4		2.1		2.5		1.6		3.5		11.2		11.6		10.6		12.5		2.1		2.5		1.7		3.4

		5/21/02		J-356/02		2		11.0		2.3		11.0		3.4		12.3		2.3						11.1		11.6		10.8		12.4		2.1		2.5		1.6		3.5		11.1		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		5/28/02		J-386/02		2		10.6		1.8		10.6		3.4		12.3		1.8						10.9		11.6		10.8		12.4		1.9		2.5		1.6		3.5		10.9		11.6		10.6		12.5		1.9		2.5		1.7		3.4

		6/4/02		J-435/02		2		11.3		2.3		11.3		3.4		12.3		2.3						11.0		11.6		10.8		12.4		2.0		2.5		1.6		3.5		11.0		11.6		10.6		12.5		2.0		2.5		1.7		3.4

		6/12/02		J-469/02		2		11.7		2.4		11.7		3.4		12.3		2.4						11.2		11.6		10.8		12.4		2.2		2.5		1.6		3.5		11.2		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		6/18/02		J-491/02		2		11.9		2.5		11.9		3.4		12.3		2.5						11.3		11.6		10.8		12.4		2.3		2.5		1.6		3.5		11.3		11.6		10.6		12.5		2.3		2.5		1.7		3.4

		6/26/02		J-519/02		2		11.8		2.1		11.8		3.4		12.3		2.1						11.5		11.6		10.8		12.4		2.2		2.5		1.6		3.5		11.5		11.6		10.6		12.5		2.2		2.5		1.7		3.4

		7/1/02		J-539/02		2		11.7		2.1		11.7		3.4		12.3		2.1						11.7		11.6		10.8		12.4		2.3		2.5		1.6		3.5		11.7		11.6		10.6		12.5		2.3		2.5		1.7		3.4

		7/11/02		J-617/02		2		11.4		1.9		11.4		3.4		12.3		1.9						11.7		11.6		10.8		12.4		2.2		2.5		1.6		3.5		11.7		11.6		10.6		12.5		2.2		2.5		1.7		3.4

		7/22/02		J-736/02		2		11.1		2.1		11.1		3.4		12.3		2.1						11.6		11.6		10.8		12.4		2.1		2.5		1.6		3.5		11.6		11.6		10.6		12.5		2.1		2.5		1.7		3.4

		7/22/02		J-754/02		2		11.6		2.9		11.6		3.4		12.3		2.9						11.5		11.6		10.8		12.4		2.2		2.5		1.6		3.5		11.5		11.6		10.6		12.5		2.2		2.5		1.7		3.4

		8/6/02		J-908/02		2		11.4		2.5		11.4		3.4		12.3		2.5						11.4		11.6		10.8		12.4		2.3		2.5		1.6		3.5		11.4		11.6		10.6		12.5		2.3		2.5		1.7		3.4

		8/13/02		J-1008/02		2		11.5		2.6		11.6		3.4		12.3		2.9						11.4		11.6		10.8		12.4		2.4		2.5		1.6		3.5		11.4		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		8/13/02		J-1009/02		2		11.5		2.6		11.6		3.4		12.3		2.9						11.4		11.6		10.8		12.4		2.5		2.5		1.6		3.5		11.5		11.6		10.6		12.5		2.7		2.5		1.7		3.4

		8/20/02		J-1081/02		2		11.2		2.1		11.3		3.4		12.3		2.0						11.4		11.6		10.8		12.4		2.5		2.5		1.6		3.5		11.5		11.6		10.6		12.5		2.6		2.5		1.7		3.4

		8/20/02		J-1082/02		2		11.2		2.1		11.3		3.4		12.3		2.0						11.4		11.6		10.8		12.4		2.4		2.5		1.6		3.5		11.4		11.6		10.6		12.5		2.5		2.5		1.7		3.4

		8/26/02		J-1160/02		2		11.4		2.0		11.4		3.4		12.3		2.0						11.4		11.6		10.8		12.4		2.3		2.5		1.6		3.5		11.4		11.6		10.6		12.5		2.4		2.5		1.7		3.4

		8/27/02		J-1180/02		2		11.7		2.3		11.6		3.4		12.3		2.2						11.4		11.6		10.8		12.4		2.2		2.5		1.6		3.5		11.4		11.6		10.6		12.5		2.2		2.5		1.7		3.4

		8/27/02		J-1181/02		2		11.7		2.3		11.6		3.4		12.3		2.2						11.4		11.6		10.8		12.4		2.2		2.5		1.6		3.5		11.4		11.6		10.6		12.5		2.1		2.5		1.7		3.4

		8/27/02		J-1185/02		2		11.7		2.7		11.7		3.4		12.3		2.7						11.5		11.6		10.8		12.4		2.3		2.5		1.6		3.5		11.5		11.6		10.6		12.5		2.2		2.5		1.7		3.4

		8/28/02		J-1210/02		2		11.4		2.0		11.4		3.4		12.3		2.0						11.6		11.6		10.8		12.4		2.3		2.5		1.6		3.5		11.5		11.6		10.6		12.5		2.2		2.5		1.7		3.4

		9/2/02		J-1259/02		2		10.4		1.9		10.4		3.4		12.3		1.9						11.4		11.6		10.8		12.4		2.2		2.5		1.6		3.5		11.3		11.6		10.6		12.5		2.2		2.5		1.7		3.4



&L&"Arial,Negrita"A-381 JEREZ-LOS BARRIOS TRAMO IV&C&"Arial,Negrita"CONTROL DE pH-% CaO
A ORIGEN (OCTUBRE 2002)&R

&CPágina &P de &N



Relación entre pH

		A-381 JEREZ-LOS BARRIOS. TRAMO IV

		CONTROL DE pH-%CaO

		Características Estadísticas Calculadas						Valores obtenidos

								0 A 15 CMS				15 A 30 CMS

								pH		%CaO		pH		%CaO

		Número de muestras ensayadas						56		56		56		56

		Valor Medio						11.6		2.5		11.6		2.5

		Desviación Tipica						0.5		0.5		0.5		0.5

		Coeficiente de Variación (%)						4.4		20.4		4.6		20.7

		Densidad de Probabilidad. Distribución Normal						0.0		0.0		0.0		0.0

		Valor mínimo con nivel de confianza del 95% (por debajo)						10.8		1.6		10.60		1.7

		Valor mínimo con nivel de confianza del 95% (por encima)						12.4		3.5		12.5		3.4

		Intervalo de confianza 95 % (en estimación de media)						0.1		0.1		0.1		0.1





Relación del % CaO

		12.3				12.3

		12.3				12.2

		12.6				12.6

		12.3				12.3

		11.9				11.9

		11.6				11.4

		12.1				12.1

		12.2				12

		12.2				12.2

		12.2				12.2

		12.4				12.4

		12.3				12.3

		11.5				11.6

		11.4				12.4

		11.8				12.3

		12.1				12.1

		11.2				11.1

		12.2				12.2

		11.3				11.4

		11.6				11.8

		11.4				11.8

		11.8				12

		10.5				10.3

		11.4				11.5

		11.1				11.1

		11.9				11.9

		11.8				11.8

		12.6				12.6

		11.3				11.3

		10.96				10.96

		11.51				11.51

		11.5				11.5

		11.2				11.2

		10.4				10.4

		11.5				11.5

		11				11

		10.62				10.62

		11.3				11.3

		11.7				11.7

		11.9				11.9

		11.8				11.8

		11.7				11.7

		11.4				11.4

		11.1				11.1

		11.6				11.6

		11.39				11.39

		11.51				11.6

		11.5				11.64



V.Individuales de 0 a 15

V.Individuales de 15 a 30

pH de 0 a 15 cms - pH de 15 a 30 cms

% CaO de 0 a 15 cms - % CaO de 15 a 30 cms

RELACIÓN ENTRE EL pH Y EL % DE CaO CON DIFERENCIACIÓN DE PROFUNDIDAD DE TONGADA  
A ORIGEN (SEPTIEMBRE 2002)

y = 0.2522x2 - 5.056x + 27.164
R2 = 0.7059

3.4

3.4

3.5

3.4

3.5

3.5

3.4

3.4

2.5

2.5

2.3

2.2

3

3

3

2.7

3.3

3.3

3.3

3.3

3.6

3.5

3.4

3.4

2.8

2.8

2.5

2.7

2.8

2.7

2.9

2.9

2.5

2.5

3

2.9

2.5

2.6

2.7

2.8

2.4

2.6

2.8

2.9

2

1.8

2.5

2.6

2.3

2.3

2

2

1.9

1.9

3.4

3.4

2.7

2.7

1.8

1.8

2.17

2.17

2.5

2.5

1.8

1.8

1.8

1.8

2

2

2.3

2.3

1.8

1.8

2.3

2.3

2.4

2.4

2.5

2.5

2.1

2.1

2.1

2.1

1.9

1.9

2.1

2.1

2.9

2.9

2.45

2.45

2.6

2.9

2.6

2.94



		12.3

		12.3

		12.6

		12.3

		11.9

		11.6

		12.1

		12.2

		12.2

		12.2

		12.4

		12.3

		11.5

		11.8

		12.1

		11.2

		12.2

		11.3

		11.6

		11.4

		11.8

		10.5

		11.4

		11.1

		11.9

		11.8

		12.6

		11.3

		10.96

		11.51

		11.5

		11.2

		10.4

		11.5

		11

		10.62

		11.3

		11.7

		11.9

		11.8

		11.7

		11.4

		11.1

		11.6

		11.39

		11.51

		11.5

		11.2

		11.2

		11.4

		11.7

		11.7

		11.7

		11.4

		10.4



Valores individuales de pH 0 a 15

pH de 0 a 15 cms

pH de 15 a 30 cms

HOMOGENEIDAD DEL PH EN EL ESPESOR DE TONGADA ELIMINANDO LOS PUNTOS DESVIADOS
A ORIGEN (OCTUBRE 2002)

12.3

12.2

12.6

12.3

11.9

11.4

12.1

12

12.2

12.2

12.4

12.3

11.6

12.3

12.1

11.1

12.2

11.4

11.8

11.8

12

10.3

11.5

11.1

11.9

11.8

12.6

11.3

10.96

11.51

11.5

11.2

10.4

11.5

11

10.62

11.3

11.7

11.9

11.8

11.7

11.4

11.1

11.6

11.39

11.6

11.64

11.3

11.3

11.4

11.6

11.6

11.7

11.4

10.4



		12.3

		12.3

		12.6

		12.3

		11.9

		11.6

		12.1

		12.2

		12.2

		12.2

		12.4

		12.3

		11.5

		11.4

		11.8

		12.1

		11.2

		12.2

		11.3

		11.6

		11.4

		11.8

		10.5

		11.4

		11.1

		11.9

		11.8

		12.6

		11.3

		10.96

		11.51

		11.5

		11.2

		10.4

		11.5

		11

		10.62

		11.3

		11.7

		11.9

		11.8

		11.7

		11.4

		11.1

		11.6

		11.39

		11.51

		11.5

		11.2

		11.2

		11.4

		11.7

		11.7

		11.7

		11.4

		10.4



Valores individuales de pH 0 a 15

pH de 0 a 15 cms

pH de 15 a 30 cms

HOMOGENEIDAD DEL PH EN EL ESPESOR DE TONGADA
A ORIGEN (OCTUBRE 2002)

12.3

12.2

12.6

12.3

11.9

11.4

12.1

12

12.2

12.2

12.4

12.3

11.6

12.4

12.3

12.1

11.1

12.2

11.4

11.8

11.8

12

10.3

11.5

11.1

11.9

11.8

12.6

11.3

10.96

11.51

11.5

11.2

10.4

11.5

11

10.62

11.3

11.7

11.9

11.8

11.7

11.4

11.1

11.6

11.39

11.6

11.64

11.3

11.3

11.4

11.6

11.6

11.7

11.4

10.4



		3.4

		3.5

		3.5

		3.4

		2.5

		2.3

		3

		3

		3.3

		3.3

		3.6

		3.4

		2.8

		2.5

		2.8

		2.9

		2.5

		3

		2.5

		2.7

		2.4

		2.8

		2

		2.5

		2.3

		2

		1.9

		3.4

		2.7

		1.8

		2.17

		2.5

		1.8

		1.8

		2

		2.3

		1.8

		2.3

		2.4

		2.5

		2.1

		2.1

		1.9

		2.1

		2.9

		2.45

		2.6

		2.6

		2.1

		2.1

		2

		2.3

		2.3

		2.7

		2

		1.9



Valores individuales de % CaO

% de CaO de 0 a 15 cms

% CaO de 15 a 30 cms

HOMOGENEIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE LA CAL EN EL ESPESOR DE TONGADA
A ORIGEN (OCTUBRE 2002)

3.4

3.4

3.5

3.4

2.5

2.2

3

2.7

3.3

3.3

3.5

3.4

2.8

2.7

2.7

2.9

2.5

2.9

2.6

2.8

2.6

2.9

1.8

2.6

2.3

2

1.9

3.4

2.7

1.8

2.17

2.5

1.8

1.8

2

2.3

1.8

2.3

2.4

2.5

2.1

2.1

1.9

2.1

2.9

2.45

2.9

2.94

2

2

2

2.2

2.2

2.7

2

1.9




_1118217792.xls
Gráfico1

		16.9

		11

		64.5

		46

		23.4

		62.4

		22.2

		79.4

		21.2

		24.2

		85.1

		57.7

		26.5

		48.2

		61

		27.3

		40.4

		48.5

		25

		55.6

		63

		80.1

		30.8

		14.7

		34.4

		20.4

		19.4

		74.8

		33.5

		7

		16

		40.2

		38.6

		15.1

		27.6

		94.3

		12.5

		14.1

		46.1

		63.4

		10.6

		33.3

		23.5

		11.7

		21.7

		48.4

		23.5

		30.8

		42.1

		22

		44.9

		31.3

		76.5

		10.4

		29.6

		87.6

		94.7

		44

		105.4

		9

		67.5

		4.9

		26.5

		72

		32.3

		38.9

		84.6

		24.9

		35.3

		50.2

		29.7

		22.5

		15.4

		69.6

		72.6

		15.8

		64.1

		26.5

		15.7

		31.8

		74.9

		80.4

		87

		41.9

		41.1

		42.8

		102.2

		17.7

		19.9

		79.3

		17.6

		85.3

		34.6

		41.9

		7.5

		49.6

		10.9

		58.8

		41.8

		42.1

		26.1

		6.4

		64.3

		88.68

		20.52

		16.4

		26.7

		52.2

		34.2

		56.3

		25.6

		46.61

		34.7

		32.4

		41.6

		33.7

		30.6

		33.5

		40.07

		21.6



Relación CBR a 1 y 7 días

ÍNDICE C.B.R. A 1 DÍA

ÍNDICE C.B.R. A 7 DÍAS

RELACIÓN ENTRE LOS ÍNDICES DE C.B.R. A 1 Y 7 DÍAS EN TERRAPLENES ESTABILIZADOS CON CAL

25.5

8

92.9

54

31.5

71.9

26.6

111.4

33.3

28.9

79.2

85.1

38.9

49.1

77.7

33.2

47.1

63

34

91.4

78

87.3

46.4

14.4

40.9

23

26.9

93.8

35

8

31

66

67.4

11.5

29.2

102

16.4

17.1

72.1

65.3

16.2

43.6

34.5

12.8

16.3

85

32.1

49.5

66

46

69

56

108.7

12

44.7

117.6

159.2

63.4

119.3

15.8

93.5

2.9

27.9

99.5

48.8

46.6

101.5

32.1

41.9

68.7

41

35

22.7

110.3

109.7

27.8

82.7

37.7

20.2

64.3

95.8

110

117.4

48.4

50.7

49.9

114.2

18.9

25.4

112.6

32.9

114.1

43.8

72.6

15.6

54.2

35.5

66.4

56

51.8

35.9

7.49

74.4

99.09

37.15

25.3

35.95

77.3

45.8

59.5

35.3

70

55.4

46.1

56

41.2

42.1

39

68.08

41.1



CBR 1-7 (2)

		16.9

		11

		64.5

		46

		23.4

		62.4

		22.2

		79.4

		21.2

		24.2

		85.1

		57.7

		26.5

		48.2

		61

		27.3

		40.4

		48.5

		25

		55.6

		63

		80.1

		30.8

		14.7

		34.4

		20.4

		19.4

		74.8

		33.5

		7

		16

		40.2

		38.6

		15.1

		27.6

		94.3

		12.5

		14.1

		46.1

		63.4

		10.6

		33.3

		23.5

		11.7

		21.7

		48.4

		23.5

		30.8

		42.1

		22

		44.9

		31.3

		76.5

		10.4

		29.6

		87.6

		94.7

		44

		105.4

		9

		67.5

		4.9

		26.5

		72

		32.3

		38.9

		84.6

		24.9

		35.3

		50.2

		29.7

		22.5

		15.4

		69.6

		72.6

		15.8

		64.1

		26.5

		15.7

		31.8

		74.9

		80.4

		87

		41.9

		41.1

		42.8

		102.2

		17.7

		19.9

		79.3

		17.6

		85.3

		34.6

		41.9

		7.5

		49.6

		10.9

		58.8

		41.8

		42.1

		26.1

		6.4

		64.3

		88.68

		20.52

		16.4

		26.7

		52.2

		34.2

		56.3

		25.6

		46.61

		34.7

		32.4

		41.6

		33.7

		30.6

		33.5

		40.07

		21.6



&L&"Arial,Negrita"A-381 JEREZ-LOS BARRIOS TRAMO IV
&CGRÁFICO DE RESULTADOS

Relación CBR a 1 y 7 días

ÍNDICE C.B.R. A 1 DÍA

ÍNDICE C.B.R. A 7 DÍAS

RELACIÓN ENTRE LOS ÍNDICES DE C.B.R. A 1 Y 7 DÍAS EN TERRAPLENES ESTABILIZADOS CON CAL

25.5

8

92.9

54

31.5

71.9

26.6

111.4

33.3

28.9

79.2

85.1

38.9

49.1

77.7

33.2

47.1

63

34

91.4

78

87.3

46.4

14.4

40.9

23

26.9

93.8

35

8

31

66

67.4

11.5

29.2

102

16.4

17.1

72.1

65.3

16.2

43.6

34.5

12.8

16.3

85

32.1

49.5

66

46

69

56

108.7

12

44.7

117.6

159.2

63.4

119.3

15.8

93.5

2.9

27.9

99.5

48.8

46.6

101.5

32.1

41.9

68.7

41

35

22.7

110.3

109.7

27.8

82.7

37.7

20.2

64.3

95.8

110

117.4

48.4

50.7

49.9

114.2

18.9

25.4

112.6

32.9

114.1

43.8

72.6

15.6

54.2

35.5

66.4

56

51.8

35.9

7.49

74.4

99.09

37.15

25.3

35.95

77.3

45.8

59.5

35.3

70

55.4

46.1

56

41.2

42.1

39

68.08

41.1



Datos CBR (2)

		



&L&"Arial,Negrita"Autovía A-381. Jerez de
la Frontera-Los Barrios.
Tramo V.
&C&"Arial,Negrita"&11EVOLUCIÓN DEL INDICE C.B.R. EN SUELOS ESTABILIZADOS A 1, 4 Y 7 DÍAS&R&"Arial,Negrita"TABLA DE DATOS&"Arial,Normal"

&R&P de &N



Datos CBR (2)

		16.9

		11

		64.5

		46

		23.4

		62.4

		22.2

		79.4

		21.2

		24.2

		85.1

		57.7

		26.5

		48.2

		61

		27.3

		40.4

		48.5

		25

		55.6

		63

		80.1

		30.8

		14.7

		34.4

		20.4

		19.4

		74.8

		33.5

		7

		16

		40.2

		38.6

		15.1

		27.6

		94.3

		12.5

		14.1

		46.1

		63.4

		10.6

		33.3

		23.5

		11.7

		21.7

		48.4

		23.5

		30.8

		42.1

		22

		44.9

		31.3

		76.5

		10.4

		29.6

		87.6

		94.7

		44

		105.4

		9

		67.5

		4.9

		26.5

		72

		32.3

		38.9

		84.6

		24.9

		35.3

		50.2

		29.7

		22.5

		15.4

		69.6

		72.6

		15.8

		64.1

		26.5

		15.7

		31.8

		74.9

		80.4

		87

		41.9

		41.1

		42.8

		102.2

		17.7

		19.9

		79.3

		17.6

		85.3

		34.6

		41.9

		7.5

		49.6

		10.9

		58.8

		41.8

		42.1

		26.1

		6.4

		64.3

		88.68

		20.52

		16.4

		26.7

		52.2

		34.2

		56.3

		25.6

		46.61

		34.7

		32.4

		41.6

		33.7

		30.6

		33.5

		40.07

		21.6



Relación CBR a 1 y 7 días

ÍNDICE C.B.R. A 1 DÍA

ÍNDICE C.B.R. A 7 DÍAS

RELACIÓN ENTRE LOS ÍNDICES DE C.B.R. A 1 Y 7 DÍAS EN TERRAPLENES ESTABILIZADOS CON CAL

25.5

8

92.9

54

31.5

71.9

26.6

111.4

33.3

28.9

79.2

85.1

38.9

49.1

77.7

33.2

47.1

63

34

91.4

78

87.3

46.4

14.4

40.9

23

26.9

93.8

35

8

31

66

67.4

11.5

29.2

102

16.4

17.1

72.1

65.3

16.2

43.6

34.5

12.8

16.3

85

32.1

49.5

66

46

69

56

108.7

12

44.7

117.6

159.2

63.4

119.3

15.8

93.5

2.9

27.9

99.5

48.8

46.6

101.5

32.1

41.9

68.7

41

35

22.7

110.3

109.7

27.8

82.7

37.7

20.2

64.3

95.8

110

117.4

48.4

50.7

49.9

114.2

18.9

25.4

112.6

32.9

114.1

43.8

72.6

15.6

54.2

35.5

66.4

56

51.8

35.9

7.49

74.4

99.09

37.15

25.3

35.95

77.3

45.8

59.5

35.3

70

55.4

46.1

56

41.2

42.1

39

68.08

41.1



Datos CBR

		

		FECHA DE ENSAYO		Número de muestra		CODIGO						LOCALIZACIÓN						Valor de Referen.		C.B.R. 1 DÍA		Media Móvil		Niveles de Confianza del 95%						CBR a 4 días		Media Móvil		Niveles de Confianza del 95%				CBR a 7 días		Media Móvil		Niveles de Confianza del 95%

						Capitulo		Ud.		Lote		Zona		P.K. Inicial		P.K. Final

																								Inf.		Sup.								Inf.		Sup.						Inf.		Sup.

		2/26/02		1149		02.01.01.07		104		02.00		Tronco		2+420		2+440		5		16.9		16.9		1.7		81.3				22.5		22.5		3.4		95.2		25.5		25.5		3.6		106.4

		2/26/02		1151		11.01.01.01		103		01.02		CS 6		4+960		5+060		5		11		14.0		1.7		81.3				10		16.3		3.4		95.2		8		16.8		3.6		106.4

		2/26/02		1153		02.01.01.01		104		02.04		Tronco		0+060		0+100		5		64.5		30.8		1.7		81.3				77.4		36.6		3.4		95.2		92.9		42.1		3.6		106.4

		2/27/02		1157		03.01.01.04		104		01.26		Eje 7-8		0+160		0+120		5		46		34.6		1.7		81.3				49.6		39.9		3.4		95.2		54		45.1		3.6		106.4

		2/27/02		1158		19.01.01.01		103		01.10		CA 14		1+470		1+570		5		23.4		32.4		1.7		81.3				32.3		38.4		3.4		95.2		31.5		42.4		3.6		106.4

		2/27/02		1160		02.01.01.02		104		02.06		Tronco		0+840		0+920		5		62.4		41.5		1.7		81.3				94.4		52.7		3.4		95.2		71.9		51.7		3.6		106.4

		2/27/02		1164		11.01.01.01		103		01.02		CS 6		4+820		5+080		5		22.2		43.7		1.7		81.3				27.4		56.2		3.4		95.2		26.6		55.4		3.6		106.4

		3/8/02		1168		03.01.01.04		104		01.16		Enlace 1		Prolongac.				5		79.4		46.7		1.7		81.3				95		59.7		3.4		95.2		111.4		59.1		3.6		106.4

		3/8/02		1171		19.01.01.01		103		01.11		CA 14		1+470		1+570		5		21.2		41.7		1.7		81.3				27		55.2		3.4		95.2		33.3		54.9		3.6		106.4

		3/11/02		1176		03.01.01.04		104		01.28		Eje 7-8		0+160		0+100		5		24.2		41.9		1.7		81.3				26		54.0		3.4		95.2		28.9		54.4		3.6		106.4

		3/11/02		1177		03.01.01.04		104		01.28		Eje 7-8		0+160		0+100		5		85.1		46.4		1.7		81.3				82		51.5		3.4		95.2		79.2		55.9		3.6		106.4

		3/12/02		1211		02.01.01.01		107		02.01		Tronco		0+000		0+100		5		57.7		53.5		1.7		81.3				78.8		61.8		3.4		95.2		85.1		67.6		3.6		106.4

		3/20/02		1222		02.01.01.13		104		02.04		Tronco		4+950		5+930		5		26.5		42.9		1.7		81.3				29.2		48.6		3.4		95.2		38.9		53.1		3.6		106.4

		3/21/02		1223		02.01.01.13		104		02.02		Tronco		R. Lateral		O.F. 14		5		48.2		48.3		1.7		81.3				49		53.0		3.4		95.2		49.1		56.2		3.6		106.4

		3/21/02		1224		02.01.01.13		104		01.02		Tronco		5+120		5+500		5		61		55.7		1.7		81.3				74.8		62.8		3.4		95.2		77.7		66.0		3.6		106.4

		3/25/02		1239		02.01.01.13		104		02.01		Tronco		R. Lateral		O.F. 14		5		27.3		44.1		1.7		81.3				30.2		52.4		3.4		95.2		33.2		56.8		3.6		106.4

		3/25/02		1241		02.01.01.13		104		02.05		Tronco		4+980		5+120		5		40.4		40.7		1.7		81.3				43		45.2		3.4		95.2		47.1		49.2		3.6		106.4

		3/26/02		1243		02.01.01.13		104		01.05		Tronco		4+980		5+120		5		48.5		45.1		1.7		81.3				59		51.2		3.4		95.2		63		54.0		3.6		106.4

		3/26/02		1250		11.01.01.01		103		01.03		C.S. 6		4+780		4+980		5		25		40.4		1.7		81.3				28.8		47.2		3.4		95.2		34		51.0		3.6		106.4

		4/1/02		1252		02.01.01.14		104		01.01		Tronco		R. Lateral		O.F. 15		5		55.6		39.4		1.7		81.3				76.7		47.5		3.4		95.2		91.4		53.7		3.6		106.4

		4/1/02		1253		02.01.01.02		104		04.10		Tronco		1+180		1+220		5		63		46.5		1.7		81.3				71.4		55.8		3.4		95.2		78		62.7		3.6		106.4

		4/1/02		1268		02.01.01.02		104		03.12		Tronco		1+000		1+180		5		80.1		54.4		1.7		81.3				86.9		64.6		3.4		95.2		87.3		70.7		3.6		106.4

		4/1/02		1277		02.01.01.02		104		03.12		Tronco		1+000		1+180		5		30.8		50.9		1.7		81.3				38.8		60.5		3.4		95.2		46.4		67.4		3.6		106.4

		4/15/02		1288		02.01.01.13		104		01.05		Tronco		4+740		4+920		5		14.7		48.8		1.7		81.3				13.6		57.5		3.4		95.2		14.4		63.5		3.6		106.4

		4/15/02		1303		02.01.01.15		104		01.03		Tronco		5+700		5+840		5		34.4		44.6		1.7		81.3				49		51.9		3.4		95.2		40.9		53.4		3.6		106.4

		4/15/02		1307		02.01.01.13		104		01.06		Tronco		5+000		5+117		5		20.4		36.1		1.7		81.3				28.9		43.4		3.4		95.2		23		42.4		3.6		106.4

		4/15/02		1314		02.01.01.13		104		01.06		Tronco		R. Lateral		O.F. 14		5		19.4		23.9		1.7		81.3				29.8		32.0		3.4		95.2		26.9		30.3		3.6		106.4

		6/3/02		1323														5		74.8		32.7		1.7		81.3				87.5		41.8		3.4		95.2		93.8		39.8		3.6		106.4

		6/7/02		1331														5		33.5		36.5		1.7		81.3				41.2		47.3		3.4		95.2		35		43.9		3.6		106.4

		6/10/02		1336		02.01.01.09		104		03.09		Tronco		2+570				5		7		31.0		1.7		81.3				7.6		39.0		3.4		95.2		8		37.3		3.6		106.4

		6/12/02		1342														5		16		30.1		1.7		81.3				22		37.6		3.4		95.2		31		38.9		3.6		106.4

		6/12/02		1343														5		40.2		34.3		1.7		81.3				59.5		43.6		3.4		95.2		66		46.8		3.6		106.4

		6/17/02		1347														5		38.6		27.1		1.7		81.3				59.2		37.9		3.4		95.2		67.4		41.5		3.6		106.4

		6/17/02		1349		02.01.01.07		104		03.13		Tronco		2+570				5		15.1		23.4		1.7		81.3				13.2		32.3		3.4		95.2		11.5		36.8		3.6		106.4

		6/18/02		1352														5		27.6		27.5		1.7		81.3				28.4		36.5		3.4		95.2		29.2		41.0		3.6		106.4

		6/19/02		1360														5		94.3		43.2		1.7		81.3				96.2		51.3		3.4		95.2		102		55.2		3.6		106.4

		6/24/02		1368		02.01.01.17		104		01.08		Tronco		7+780				5		12.5		37.6		1.7		81.3				14.5		42.3		3.4		95.2		16.4		45.3		3.6		106.4

		7/3/02		1381														5		14.1		32.7		1.7		81.3				18.6		34.2		3.4		95.2		17.1		35.2		3.6		106.4

		7/3/02		1382		02.01.01.11		104		01.02		Tronco		3+830				5		46.1		38.9		1.7		81.3				70.9		45.7		3.4		95.2		72.1		47.4		3.6		106.4

		7/4/02		1387		02.01.01.07		104		01.21		Tronco		2+280				5		63.4		46.1		1.7		81.3				67.8		53.6		3.4		95.2		65.3		54.6		3.6		106.4

		7/16/02		1405		02.01.01.12		104		01.05		Tronco		3+980				5		10.6		29.3		1.7		81.3				12.1		36.8		3.4		95.2		16.2		37.4		3.6		106.4

		8/5/02		1445		02.01.01.17		104		01.19		Tronco		6+990				5		33.3		33.5		1.7		81.3				39.4		41.8		3.4		95.2		43.6		42.9		3.6		106.4

		8/6/02		1447		02.01.01.19		104		01.12		Tronco		8+800				5		23.5		35.4		1.7		81.3				30.7		44.2		3.4		95.2		34.5		46.3		3.6		106.4

		8/7/02		1448		02.01.01.17		104		01.24		Tronco		7+180				5		11.7		28.5		1.7		81.3				13.5		32.7		3.4		95.2		12.8		34.5		3.6		106.4

		8/8/02		1451														5		21.7		20.2		1.7		81.3				27.6		24.7		3.4		95.2		16.3		24.7		3.6		106.4

		8/12/02		1453														5		48.4		27.7		1.7		81.3				65.8		35.4		3.4		95.2		85		38.4		3.6		106.4

		8/19/02		1457		02.01.01.07		104		01.25		Tronco		2+280				5		24		25.8		1.7		81.3				23.8		32.3		3.4		95.2		32.1		36.1		3.6		106.4

		8/20/02		1463		02.01.01.17		104		01.27		Tronco		7+050				5		31		27.2		1.7		81.3				44.6		35.1		3.4		95.2		49.5		39.1		3.6		106.4

		8/21/02		1465		02.01.01.07		104		01.03		Estribo 1		Estruct 4				5		42		33.3		1.7		81.3				57.1		43.8		3.4		95.2		66		49.8		3.6		106.4

		8/27/02		1468		02.01.01.17		104		01.29		Tronco		7+140				5		22.0		33.4		1.7		81.3				38.4		45.9		3.4		95.2		46		55.7		3.6		106.4

		8/28/02		1478		02.01.01.09		104		01.02		Tronco		3+110				5		44.9		32.7		1.7		81.3				54.8		43.7		3.4		95.2		69		52.5		3.6		106.4

		9/2/02		1483		02.01.01.17		104		01.31		Tronco		7+170				5		31.3		34.2		1.7		81.3				45.2		48.0		3.4		95.2		56		57.3		3.6		106.4

		9/2/02		1491		02.01.01.08		104		01.06		Tronco		3+060				5		76.5		43.4		1.7		81.3				70.6		53.2		3.4		95.2		108.7		69.1		3.6		106.4

		9/6/02		1494		02.01.01.09		104		01.20		Tronco		8+860				5		10.4		37.0		1.7		81.3				14.4		44.7		3.4		95.2		12		58.3		3.6		106.4

		9/4/02		1495		02.01.01.33		104		01.05		Tronco		16+200				5		29.6		38.5		1.7		81.3				39.8		45.0		3.4		95.2		44.7		58.1		3.6		106.4

		9/9/02		1504		02.01.01.13		104		01.08		Tronco		4+740				5		87.6		47.1		1.7		81.3				84.9		51.0		3.4		95.2		117.6		67.8		3.6		106.4

		9/25/02		1534		02.01.01.17		104		02.33		Tronco		7+060				5		94.7		59.8		1.7		81.3				136.2		69.2		3.4		95.2		159.2		88.4		3.6		106.4

		9/26/02		1536		02.01.01.17		104		01.34		Tronco		7+020				5		44.0		53.3		1.7		81.3				44.0		63.9		3.4		95.2		63.4		79.4		3.6		106.4

		9/30/02		1538		02.01.01.17		104		01.38		Tronco		7+060				5		105.4		72.3		1.7		81.3				116.5		84.3		3.4		95.2		119.3		100.8		3.6		106.4

		10/15/02		1568		02.01.01.33		104		01.20		Tronco		16+210				5		9.0		68.1		1.7		81.3				10.5		78.4		3.4		95.2		15.8		95.1		3.6		106.4

		10/16/02		1569														5		67.5		64.1		1.7		81.3				75		76.4		3.4		95.2		93.5		90.2		3.6		106.4

		10/18/02		1575														5		4.9		46.2		1.7		81.3				3.5		49.9		3.4		95.2		2.9		59.0		3.6		106.4

		10/24/02		1608														5		26.5		42.7		1.7		81.3				26.7		46.4		3.4		95.2		27.9		51.9		3.6		106.4

		10/25/02		1612														5		72		36.0		1.7		81.3				92		41.5		3.4		95.2		99.5		47.9		3.6		106.4

		10/28/02		1613														5		32.3		40.6		1.7		81.3				44.9		48.4		3.4		95.2		48.8		54.5		3.6		106.4

		10/28/02		1614														5		38.9		34.9		1.7		81.3				45.5		42.5		3.4		95.2		46.6		45.1		3.6		106.4

		10/28/02		1616														5		84.6		50.9		1.7		81.3				94.1		60.6		3.4		95.2		101.5		64.9		3.6		106.4

		10/29/02		1617														5		24.9		50.5		1.7		81.3				29.1		61.1		3.4		95.2		32.1		65.7		3.6		106.4

		10/29/02		1618														5		35.3		43.2		1.7		81.3				39.8		50.7		3.4		95.2		41.9		54.2		3.6		106.4

		10/30/02		1619														5		50.2		46.8		1.7		81.3				53.8		52.5		3.4		95.2		68.7		58.2		3.6		106.4

		10/29/02		1621														5		29.7		44.9		1.7		81.3				36.9		50.7		3.4		95.2		41		57.0		3.6		106.4

		10/30/02		1622														5		22.5		32.5		1.7		81.3				28.7		37.7		3.4		95.2		35		43.7		3.6		106.4

		10/30/02		1623														5		15.4		30.6		1.7		81.3				18.7		35.6		3.4		95.2		22.7		41.9		3.6		106.4

		10/30/02		1624														5		69.6		37.5		1.7		81.3				93.8		46.4		3.4		95.2		110.3		55.5		3.6		106.4

		10/31/02		1625														5		72.6		42.0		1.7		81.3				92.2		54.1		3.4		95.2		109.7		63.7		3.6		106.4

		10/31/02		1626														5		15.8		39.2		1.7		81.3				20		50.7		3.4		95.2		27.8		61.1		3.6		106.4

		10/31/02		1628														5		64.1		47.5		1.7		81.3				66.5		58.2		3.4		95.2		82.7		70.6		3.6		106.4

		11/4/02		1629														5		26.5		49.7		1.7		81.3				34		61.3		3.4		95.2		37.7		73.6		3.6		106.4

		11/4/02		1631														5		15.7		38.9		1.7		81.3				17		45.9		3.4		95.2		20.2		55.6		3.6		106.4

		11/5/02		1633														5		31.8		30.8		1.7		81.3				60.1		39.5		3.4		95.2		64.3		46.5		3.6		106.4

		11/5/02		1636														5		74.9		42.6		1.7		81.3				87.7		53.1		3.4		95.2		95.8		60.1		3.6		106.4

		11/5/02		1637														5		80.4		45.9		1.7		81.3				95.8		58.9		3.4		95.2		110		65.6		3.6		106.4

		11/6/02		1641														5		87		58.0		1.7		81.3				116.2		75.4		3.4		95.2		117.4		81.5		3.6		106.4

		11/6/02		1642														5		41.9		63.2		1.7		81.3				47.1		81.4		3.4		95.2		48.4		87.2		3.6		106.4

		11/6/02		1643														5		41.1		65.1		1.7		81.3				46.8		78.7		3.4		95.2		50.7		84.5		3.6		106.4

		11/7/02		1646														5		42.8		58.6		1.7		81.3				45.8		70.3		3.4		95.2		49.9		75.3		3.6		106.4

		11/8/02		1648														5		102.2		63.0		1.7		81.3				110.8		73.3		3.4		95.2		114.2		76.1		3.6		106.4

		11/8/02		1649														5		17.7		49.1		1.7		81.3				17.9		53.7		3.4		95.2		18.9		56.4		3.6		106.4

		11/8/02		1650														5		19.9		44.7		1.7		81.3				20.9		48.4		3.4		95.2		25.4		51.8		3.6		106.4

		11/11/02		1653														5		79.3		52.4		1.7		81.3				91.4		57.4		3.4		95.2		112.6		64.2		3.6		106.4

		11/11/02		1656														5		17.6		47.3		1.7		81.3				24.6		53.1		3.4		95.2		32.9		60.8		3.6		106.4

		11/11/02		1657														5		85.3		44.0		1.7		81.3				109.3		52.8		3.4		95.2		114.1		60.8		3.6		106.4

		11/12/02		1659														5		34.6		47.3		1.7		81.3				35.9		56.4		3.4		95.2		43.8		65.8		3.6		106.4

		11/12/02		1661														5		41.9		51.7		1.7		81.3				67.3		65.7		3.4		95.2		72.6		75.2		3.6		106.4

		11/13/02		1662														5		7.5		37.4		1.7		81.3				10.7		49.6		3.4		95.2		15.6		55.8		3.6		106.4

		11/13/02		1663														5		49.6		43.8		1.7		81.3				52.1		55.1		3.4		95.2		54.2		60.1		3.6		106.4

		11/13/02		1665														5		10.9		28.9		1.7		81.3				23.9		38.0		3.4		95.2		35.5		44.3		3.6		106.4

		1/15/03		1672														5		58.8		33.7		1.7		81.3				64.5		43.7		3.4		95.2		66.4		48.9		3.6		106.4

		1/16/03		1675														5		41.8		33.7		1.7		81.3				50.5		40.3		3.4		95.2		56		45.5		3.6		106.4

		1/17/03		1678														5		42.1		40.6		1.7		81.3				49.2		48.0		3.4		95.2		51.8		52.8		3.6		106.4

		1/20/03		1679														5		26.1		35.9		1.7		81.3				27.9		43.2		3.4		95.2		35.9		49.1		3.6		106.4

		1/28/03		1689														5		6.4		35.0		1.7		81.3				6.8		39.8		3.4		95.2		7.49		43.5		3.6		106.4

		1/28/03		1692														5		64.3		36.1		1.7		81.3				69.4		40.8		3.4		95.2		74.4		45.1		3.6		106.4

		2/14/03		1765														5		88.68		45.5		1.7		81.3				95.27		49.7		3.4		95.2		99.09		53.7		3.6		106.4

		2/17/03		1767														5		20.52		41.2		1.7		81.3				30.25		45.9		3.4		95.2		37.15		50.8		3.6		106.4

		2/17/03		1768														5		16.4		39.3		1.7		81.3				20.9		44.5		3.4		95.2		25.3		48.7		3.6		106.4

		2/17/03		1770														5		26.7		43.3		1.7		81.3				31.45		49.5		3.4		95.2		35.95		54.4		3.6		106.4

		2/17/03		1771														5		52.2		40.9		1.7		81.3				64.18		48.4		3.4		95.2		77.3		55.0		3.6		106.4

		2/18/03		1773														5		34.2		30.0		1.7		81.3				43.6		38.1		3.4		95.2		45.8		44.3		3.6		106.4

		2/18/03		1774														5		56.3		37.2		1.7		81.3				58.7		43.8		3.4		95.2		59.5		48.8		3.6		106.4

		3/4/03		1784														5		25.6		39.0		1.7		81.3				34.4		46.5		3.4		95.2		35.3		50.8		3.6		106.4

		3/5/03		1785														5		46.61		43.0		1.7		81.3				62.41		52.7		3.4		95.2		70		57.6		3.6		106.4

		3/5/03		1787														5		34.7		39.5		1.7		81.3				46.1		49.0		3.4		95.2		55.4		53.2		3.6		106.4

		3/6/03		1788														5		32.4		39.1		1.7		81.3				39.8		48.3		3.4		95.2		46.1		53.3		3.6		106.4

		3/11/03		1803														5		41.6		36.2		1.7		81.3				49.1		46.4		3.4		95.2		56		52.6		3.6		106.4

		3/11/03		1805														5		33.7		37.8		1.7		81.3				37.6		47.0		3.4		95.2		41.2		53.7		3.6		106.4

		3/12/03		1809														5		30.6		34.6		1.7		81.3				36.1		41.7		3.4		95.2		42.1		48.2		3.6		106.4

		3/19/03		1822														5		33.5		34.4		1.7		81.3				37.2		40.0		3.4		95.2		39		44.9		3.6		106.4

		3/24/03		1847														5		40.07		35.9		1.7		81.3				53.6		42.7		3.4		95.2		68.08		49.3		3.6		106.4

		3/24/03		1848														5		21.6		31.9		1.7		81.3				30.5		39.0		3.4		95.2		41.1		46.3		3.6		106.4



&L&"Arial,Negrita"Autovía A-381. Jerez de
la Frontera-Los Barrios.
Tramo V.
&C&"Arial,Negrita"&11EVOLUCIÓN DEL INDICE C.B.R. EN SUELOS ESTABILIZADOS A 1, 4 Y 7 DÍAS&R&"Arial,Negrita"TABLA DE DATOS&"Arial,Normal"

&R&P de &N

1.7

1.7




